| DY SERIES AMORPHOUS、ULTRACRYSTALLINE IRON CORES “DY”系列非晶、纳米晶铁芯 非晶、纳米晶软磁合金铁芯具有高饱和磁感、低铁损、高起始导磁率、低矫顽力的特性，可取代硅钢、坡莫合金、铁氧体等传统软磁材料铁芯，广泛应用于开关电源、通讯电源中、逆变电源、UPS不间断电源中制作高频变压器、控制变压器、磁放大器、ISDN信号转换器、共模电感器、噪声滤波器、滤波电感器、储能电感、饱和电感、电抗器、尖峰抑制器、脉冲压缩器、开关管保护器、DC-DC转换器控制元件，实现高频信号转换、控制、保护、滤波、抗干扰、稳压、多路输出、电压调节等功能。 |
| --- |
| 产品特性： 优良的高频性能 很高的电能效率 杂波抑制 降低温升 有利器件小型化 优越的价格性能比 |  |
| “DY”系列铁芯标识，性能及规格 产品标识 DY 大有科技产品代码 N 材质代码（F：铁基； C：钴基； N：纳米晶<可略写>； A：铁镍基） 12 铁芯外径代码 05 铁芯高度代码 A 与不带A为两种不同工艺 |  |

铁芯性能表

| 性能 | Bs(T) | Tx(℃) | λs×106 | ρ(w/kg) | Tc(℃) | 测试频率1KHz | Hc(A/m) | Br/Bm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |  |  | μi | μm |  |  |
| DY型 | 1.2 | 550 | 2 | 38.2(B=0.2) | 420 | 10×104 | 40×104 | ≥24 | ≤92% |
| DYC型 | 0.59 | 510 | 0 | 4(B=0.5) | 250 | 12×104 | 80×104 | ≥22 | ≤95% |
| 测试条件 | 80A/m 100KHz N1=N2=12圈 |

铁芯规格

| 型号 | 外壳(铁芯)尺寸(mm) | 总磁通量 (μwb) | 窗口面积 (mm2) | 总功率 (μwbmm2) | 铁芯截面积 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外径D (mm) | 内径D (mm) | 高H (mm) |  |  |  |  |
| DY0805 | 9.8(8.2) | 5.2(6.8) | 6.5(4.5) | 3.84 | 21.2 | 81.4 | 2.46 |
| DY0905 | 10.8(9.2) | 5.2(6.8) | 6.5(4.5) | 6.57 | 21.2 | 139.3 | 4.21 |
| DY1005 | 11.8(10.2) | 5.2(6.8) | 6.5(4.5) | 9.55 | 21.2 | 202.5 | 6.12 |
| DY1205 | 13.8(12.0) | 5.2(6.8) | 6.5(4.5) | 10.95 | 30.2 | 330.7 | 7.02 |
| DY1205A | 13.8(12.0) | 6.8(8.6) | 6.5(4.5) | 9.36 | 36.3 | 339.8 | 6.0 |
| DY1405 | 13.8(12.0) | 6.8(8.6) | 6.5(4.5) | 14.82 | 36.3 | 538.0 | 9.5 |
| DY1505 | 16.8(15.0) | 6.2(8.0) | 6.5(4.5) | 19.2 | 52.8 | 1013.8 | 12.3 |
| DY1505A | 16.8(15.0) | 10.2(12.0) | 6.5(4.5) | 8.27 | 81.7 | 675.7 | 5.3 |
| DY1605 | 17.8(16.0) | 10.2(16.0) | 6.5(4.5) | 9.83 | 81.7 | 803.1 | 6.3 |
| DY1805 | 19.8(18.0) | 10.2(12.0) | 6.5(4.5) | 16.43 | 81.7 | 1342.3 | 10.53 |
| DY2105 | 22.8(21.0) | 12.2(14.0) | 6.5(4.5) | 19.2 | 116.8 | 2242.6 | 12.3 |
| 注:可按用户要求来图/来样加工 |