# Text boxes

变压器规格确认书

产品型号：ID6L30-T02

文件编号：T2004-11-08

| 拟 制 | 审 核 | 批 准 |  | 客户确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

深圳冀正鑫电子有限公司

地址：深圳福田区竹子林二建工业区2栋6楼东

TEL：0755-83702008　83700263　FAX：0755-83500395

Emal:Jzxin@szyzq.com

4.电气参数：

| NO. | 名 称 | 测量位 | 测 量 值 | 测试条件 | 测试仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感量 | N2 | 1.45mH±15％ | 1KHZ,1V SER | LCR |
| 2 | 电阻 | N2 | R≤1.70Ω | 1KHZ,1V SER | LCR |
| 3 | 匝比 | N2:N1 |  |  | LCR |

5.安全性试验：

5.1绝缘电阻：

用兆欧表在500VDC电压下对变压器进行持续60秒的绝缘电

阻测量，应满足N1对N2、线圈对外壳IR≥1000MΩ.

5.2抗电强度：

该变压器必须能承受N1对N2间施加频率为50~60Hz的2.2KVAC电压持续10S,漏电流小于0.5mA,变压器应无击穿、放电等不良现象。

5.3高压试验：（抽样数为2‰）

要求变压器浸入盛有硅油的容器中（或采取相应的绝缘措施），N1对N2间施加25KVDC电压持续10S, 漏电流小于2 mA,变压器应无击穿、放电等不良现象；其结构应无严重变形、开裂等机械损伤。

6.外观要求：

6.1产品表面无污染、无明显划痕；

6.2产品标识清晰。

7.0包装：

7.1产品在原包装状态下保存6个月，性能不应有其它变化。

7.2外包装贴包装标签，内容包括产品型号、数量、检验批号、出

日期；包装内放合格证。

8.交验规则：

按GB2828-87《逐批检查计数抽样程序及抽样表》〉中有关规定

进行，采用一次抽样方法，检查水平II。见下表：

| 序号 | 试验项目 | 要求及方法 | 合格质量水平AQL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观标识 | 第2、6款 | 1 |
| 2 | 包装 | 第7款 | 0.65 |
| 3 | 电气参数 | 第4款 | 0.4 |
| 4 | 安全性能 | 第5.1、5.2款 | 0.4 |

附表：.材料清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁芯 | Φ6ｘ30 | 深圳力磁，深圳宏达初 |
| 2 | 铜箔 | δ0.01ｘ12 | 广东梅雁 |
| 3 | 薄膜 | 0.012x20 | 深圳永兴 |
| 4 | 环氧树脂 | 9001A/B | 惠利化工 |
| 5 | 引脚 | Φ0.7/0.8 X 50 | LG |
| 6 | 输出导线 | Φ3.7 X 270 | 客户提供，带输出端子 |
| 7 | 压敏胶带 | 0.05X30 | 东莞亚华 |
| 8 | 压敏胶带 | 0.05 X 15 | 东莞亚华 |
| 9 | 外壳 | 38.5ｘ26.5ｘ27 | 浙江余姚 |
| 10 | 焊锡丝 | Φ1.2 | 深圳 |
| 11 | 焊锡条 | 63A | 深圳 |
| 12 | 硅油 |  | 深圳 |
| 13 | 外包装箱 | 300只 | 深圳奇雅泰 |
| 14 | 内包装箱 | 30只 | 深圳奇雅泰 |
| 15 | 包装标签 |  | 深圳冀正鑫 |
| 16 | 包装胶带 |  | 东莞亚华 |
| 17 | 705硅胶 | 45g/代 | 安徽旺达 |
| 18 | 灌注辅料 | 丙酮 | 深圳 |
| 19 | 灌注辅料 | 清洗剂 | 深圳 |
| 20 |  |  |  |

1.概述：

ID6L30-T02变压器灌封料真空灌封，高温固化，可靠性高，用于汽车灯及其它高温高压电器．

工作环境：温度-10~100℃，相对湿度在40℃时不大于90%，气压70—106Kpa.

储存环境：在使用条件下储存，周围不应有酸碱或其它化学腐蚀性气体，储存期不大于半年。

2. 安装尺寸及外形图：

3. 线圈原理图：