QTSTAR电解电容器

概述

电解电容器是常用的电子元件,主要应用于滤波、去耦及信号耦合等场合。

使用液体电解液的铝电解电容器，由通用电气（GE）公司发表于1908年。
使用固态钽电解电容器，由WE和SPRAGUE发表于1953年。
使用有有机半导体为电解质的固体OS-CON电容，由三洋SANYO发表于1982年。

值得注意的是，虽然SANYO发展OS-CON的时间很早，也属于成熟的技术，但真正被大量使用（以合理的产量与价格被广泛使用），其实也是这两年的事情。因为PC产业对OS-CON电容优异的高频特性有迫切的需求，从Pentium系列主机板开始，我们就可以开始看到OS-CON的影子，直到Pentium 4，OS-CON已经到了不可或缺的程度。

我公司于2002年开始推出QTSTAR电容（导电性高分子铝固体电解电容器），它采用高性能的材料(导电性高分子)作为电解质,其导电性高,ESR（等效串联电阻）值低,并且有良好的频率特性、温度特性及允许通过更多的纹波电流等特点。现已在PC主板，显卡，开关电源，音响，汽车控制线路等行业中应用。

QTSTAR电容的特点

| 1 | QTSTAR电容是低等效串联电阻电容器 |
| --- | --- |
|  | 阻抗的频率特性基本上达到最理想值。 适合于用作清除纹波噪声、峰值噪声、数码噪声、静电噪声以及音像设备等噪声的去藕电容器。 |
|  | 允许通过纹波电流多 适用于小型化设备的转换电流平滑电容器。 |
|  | 可快速放电。 适用于高速大电流电路中的保护电容器。 |
| 2 | QTSTAR电容的等效串联电阻不受温度的影响 |
|  | 适用温度范围广（-50度 ~ +125度）的设备 |
| 3 | QTSTAR电容的寿命长 |
|  | 在85℃的工作环境中，寿命最高可达40，000小时。 适用于长期使用的产业设备等。 |

- 插装型型号标识体系

标称静电容量     系列名     额定电压      标称静电容量允许偏差

| 电压（V） | 号码 |
| --- | --- |
| 2．0 | 2R0 |
| 2．5 | 2R5 |
| 4．0 | 4R0 |
| 6．3 | 6R3 |
| 10 | 010 |
| 16 | 016 |
| 20 | 020 |
| 25 | 025 |
| 125 | 125 |
| 250 | 250 |
| 500 | 500 |
| 标称容量（μF） | 号码 |
| 1 | 1R0 |
| 2．2 | 2R2 |
| 4．7 | 4R7 |
| 10 | 100 |
| 22 | 220 |
| 100 | 101 |
| 220 | 221 |
| 1000 | 102 |
| 2200 | 222 |
| 允许偏差 | 号码 |
| ±20% | M |

K系列

105℃高纹波电流，长寿命型

- 产品特点

K系列适用于重视高频低噪声的开关电源，

并可提高一般线路的寿命及可靠性。

- 产品规格

| 项 目 | 特 性 |
| --- | --- |
| 1、使用温度范围 | - 40℃ ~ +105℃ |
| 2、标称容量允许偏差120Hz | M（±20%） |
| 3、损耗角正切值120Hz | 参考各型号 |
| 4、漏电流（μA以下/2min） | 参考各型号 |
| 5、等效串联电阻 ESR 100 kHz | 参考各型号 |
| 6、高温及低温特性阻抗比 （50 kHz，+20℃为标准） | - 40℃ | Z / Z20℃ | 3.0 ~ 3.5 |
|  | +105℃ | Z / Z20℃ | 0.75 ~ 1.25 |
| 7、耐用性 105℃，5，000h，外加额定电压 （25V产品外加20V） | ΔC/C | 初期值的±20%以内 |
|  | tanδ | 初期规格的1.5倍以下 |
|  | ESR | 初期规格的1.5倍以下 |
|  | 漏电流 | 初期规格以下 |
| 8、高温高湿特性（正常） （60℃，90–95%RH，无外加电压1,000h） | ΔC/C | 初期值的±20%以内 |
|  | tanδ | 初期规格的1.5倍以下 |
|  | ESR | 初期规格的1.5倍以下 |
|  | 漏电流 | 电压处理后初期规格以下 |
| 9、焊接耐热特性 正流焊（260±5℃×10s） | ΔC/C | 初期值的±10%以内 |
|  | tanδ | 初期规格以下 |
|  | ESR | 初期规格以下 |
|  | 漏电流 | 电压处理后初期规格以下 |

注：如有疑问请咨询量子星技术服务部

- 形状与尺寸

单位：mm

- 型号列表

| 额定电压6.3V |
| --- |
| 标称容量（μF） | 尺寸 ΦDL（mm） | 等效串联电阻（100kHz - 300kHz） (mΩ以下) | 允许纹波电流 （mArms） | 损耗角正切值 (以下) | 漏电流 （μA以下） | 量子星型号 |
| 150 | 5×11 | 220 | 2200 | 0.12 | 9 | 151K6R3 |
| 220 | 6.3×11 | 180 | 2450 | 0.12 | 13.5 | 221K6R3 |
| 330 | 6.3×11 | 125 | 3320 | 0.12 | 20.8 | 331K6R3 |
| 470 | 8×12 | 80 | 3890 | 0.12 | 25 | 471K6R3 |
| 820 | 10×12.5 | 80 | 5060 | 0.13 | 51 | 821K6R3 |
| 1500 | 10×20 | 46 | 5300 | 0.15 | 75 | 152K6R3 |
| 2200 | 10×23 | 42 | 5850 | 0.18 | 138 | 222K6R3 |
| 3300 | 12.5×25 | 35 | 6420 | 0.20 | 207 | 332K6R3 |

| 额定电压10V |
| --- |
| 标称容量（μF） | 尺寸 ΦDL（mm） | 等效串联电阻（100kHz - 300kHz） (mΩ以下) | 允许纹波电流 （mArms） | 损耗角正切值 (以下) | 漏电流 （μA以下） | 量子星型号 |
| 56 | 5×7 | 350 | 685 | 0.12 | 5 | 560K010 |
| 120 | 6.3×7 | 220 | 900 | 0.12 | 10.5 | 121K010 |
| 270 | 10×8 | 130 | 1300 | 0.12 | 22.5 | 271K010 |
| 330 | 8×12 | 120 | 1580 | 0.13 | 25 | 331K010 |
| 470 | 6.3×11.5 | 300 | 3700 | 0.06 | 12 | 471K010 |
| 560 | 10×12.5 | 90 | 3450 | 0.15 | 32.5 | 561K010 |
| 680 | 8×16 | 56 | 4200 | 0.15 | 45 | 681K010 |

| 额定电压16V |
| --- |
| 标称容量（μF） | 尺寸 ΦDL（mm） | 等效串联电阻（100kHz - 300kHz） (mΩ以下) | 允许纹波电流 （mArms） | 损耗角正切值 (以下) | 漏电流 （μA以下） | 量子星型号 |
| 22 | 5×7 | 220 | 770 | 0.10 | 4 | 220K016 |
| 33 | 5×7 | 200 | 857 | 0.10 | 5.5 | 330K016 |
| 47 | 6.3×7 | 150 | 1300 | 0.11 | 7 | 470K016 |
| 82 | 8×7 | 143 | 1850 | 0.12 | 13.5 | 820K016 |
| 150 | 10×8 | 125 | 2480 | 0.13 | 24 | 151K016 |
| 220 | 8×11.5 | 44 | 3000 | 0.15 | 30 | 221K016 |
| 330 | 10×12.5 | 30 | 4200 | 0.15 | 33 | 331K016 |

| 额定电压25V |
| --- |
| 标称容量（μF） | 尺寸 ΦDL（mm） | 等效串联电阻（100kHz - 300kHz） (mΩ以下) | 允许纹波电流 （mArms） | 损耗角正切值 (以下) | 漏电流 （μA以下） | 量子星型号 |
| 10 | 4×7 | 320 | 900 | 0.07 | 2.2 | 100K025 |
| 22 | 4×7 | 270 | 980 | 0.10 | 2.5 | 220K025 |
| 33 | 6.3×7 | 165 | 1250 | 0.10 | 2.5 | 330K025 |
| 47 | 6.3×7 | 150 | 1270 | 0.11 | 2.9 | 470K025 |
| 100 | 6.3×11 | 78 | 1850 | 0.12 | 3.5 | 101K025 |
| 220 | 8×11.5 | 35 | 3200 | 0.12 | 3.9 | 221K025 |
| 330 | 10×16 | 33 | 3680 | 0.12 | 4.3 | 331K025 |

# Text boxes

E系列

H系列

F系列

K系列

M系列

| ΦD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φd | 0.5 | 0.6 |
| F | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
| a | L≥16:a=1.5 L≤20:a=2.0 |