QTSTAR电解电容器

概述

电解电容器是常用的电子元件,主要应用于滤波、去耦及信号耦合等场合。

使用液体电解液的铝电解电容器，由通用电气（GE）公司发表于1908年。
使用固态钽电解电容器，由WE和SPRAGUE发表于1953年。
使用有有机半导体为电解质的固体OS-CON电容，由三洋SANYO发表于1982年。

值得注意的是，虽然SANYO发展OS-CON的时间很早，也属于成熟的技术，但真正被大量使用（以合理的产量与价格被广泛使用），其实也是这两年的事情。因为PC产业对OS-CON电容优异的高频特性有迫切的需求，从Pentium系列主机板开始，我们就可以开始看到OS-CON的影子，直到Pentium 4，OS-CON已经到了不可或缺的程度。

我公司于2002年开始推出QTSTAR电容（导电性高分子铝固体电解电容器），它采用高性能的材料(导电性高分子)作为电解质,其导电性高,ESR（等效串联电阻）值低,并且有良好的频率特性、温度特性及允许通过更多的纹波电流等特点。现已在PC主板，显卡，开关电源，音响，汽车控制线路等行业中应用。

QTSTAR电容的特点

| 1 | QTSTAR电容是低等效串联电阻电容器 |
| --- | --- |
|  | - 阻抗的频率特性基本上达到最理想值。 适合于用作清除纹波噪声、峰值噪声、数码噪声、静电噪声以及音像设备等噪声的去藕电容器。 |
|  | - 允许通过纹波电流多 适用于小型化设备的转换电流平滑电容器。 |
|  | - 可快速放电。 适用于高速大电流电路中的保护电容器。 |
| 2 | QTSTAR电容的等效串联电阻不受温度的影响 |
|  | - 适用温度范围广（-50度 ~ +125度）的设备 |
| 3 | QTSTAR电容的寿命长 |
|  | - 在85℃的工作环境中，寿命最高可达40，000小时。 适用于长期使用的产业设备等。 |

- 插装型型号标识体系

标称静电容量     系列名     额定电压      标称静电容量允许偏差

| 电压（V） | 号码 |
| --- | --- |
| 2．0 | 2R0 |
| 2．5 | 2R5 |
| 4．0 | 4R0 |
| 6．3 | 6R3 |
| 10 | 010 |
| 16 | 016 |
| 20 | 020 |
| 25 | 025 |
| 125 | 125 |
| 250 | 250 |
| 500 | 500 |

| 标称容量（μF） | 号码 |
| --- | --- |
| 1 | 1R0 |
| 2．2 | 2R2 |
| 4．7 | 4R7 |
| 10 | 100 |
| 22 | 220 |
| 100 | 101 |
| 220 | 221 |
| 1000 | 102 |
| 2200 | 222 |

| 允许偏差 | 号码 |
| --- | --- |
| ±20% | M |

A系列

C系列

H系列

E系列

F系列

K系列

K系列

- 产品特点

K系列适用于重视高频低噪声的开关电源，并可提高一般线路的寿命及可靠性。

- 331K016M产品规格

| 项 目 | 特 性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、使用温度范围 | - 40℃~ +105℃ |  |  |
| 2、标称容量允许偏差120Hz | M（±20%） |  |  |
| 3、损耗角正切值120Hz | 0.12以下 |  |  |
| 4、漏电流（μA/2min） | 4.0以下 |  |  |
| 5、等效串联电阻 ESR 100KHZ | 105 mΩ 以下 |  |  |
| 6、高温及低温特性 阻抗比（50kHz，+20℃为标准） | - 40℃ | Z / Z20℃ | 3.0 ~ 3.5 |
|  | +105℃ | Z / Z20℃ | 0.75 ~ 1.25 |
| 7、耐用性 105℃，2,000h，外加额定电压 （25V产品外加20V） | ΔC/C | 初期值的±20%以内 |  |
|  | tanδ | 初期规格的1.5倍以下 |  |
|  | 漏电流 | 初期规格以下 |  |
| 8、高温高湿特性（正常） （60℃，90~95%RH，无外加电压1,000h） | ΔC/C | 初期值的±20%以内 |  |
|  | tanδ | 初期规格的1.5倍以下 |  |
|  | 漏电流 | 初期规格以下 |  |
| 9、焊接耐热特性 正流焊（260±5℃×10s） | ΔC/C | 初期值的±20%以内 |  |
|  | tanδ | 初期规格的1.5倍以下 |  |
|  | 漏电流 | 初期规格以下 |  |

- 形状与尺寸

单位：mm

| A (max) | 8.2 |
| --- | --- |
| B (max) | 12.2 |
| C (min) | 23.0 |
| F (min) | 28.0 |
| D (±0.5) | 3.5 |
| E (±0.05) | 0.6 |

| 量子星型号 | 额定电压（V） | 标称容量（μF） | 等效串联电阻（100kHz-300kHz） (mΩ以下) | 允许纹波电流 （mArms） | 损耗角正切值 (以下) | 漏电流 （μA以下） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330K016 | 16 | 330 | 105 | 4400 | 0.12 | 4.0 |

同规格产品对比分析

QTSTAR电容

| 量子星型号 | 额定电压（V） | 标称容量（μF） | 等效串联电阻（100kHz-300kHz） (mΩ以下) | 允许纹波电流 （mArms） | 损耗角正切值 (以下) | 漏电流 （μA以下） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330K016 | 16 | 330 | 105 | 4400 | 0.12 | 4 |

三洋固体电容:

| 三洋型号 | 额定电压（V） | 标称容量（μF） | 等效串联电阻（100kHz-300kHz） (mΩ以下) | 允许纹波电流 （mArms） | 损耗角正切值 (以下) | 漏电流 （μA以下） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16SEP330 | 16 | 330 | 16 | 4720 | 0.15 | 792 |

红宝石电容:

| 三洋型号 | 额定电压（V） | 标称容量（μF） | 等效串联电阻（100kHz） (mΩ以下) |  | 允许纹波电流 （mArms） | 损耗角正切值 (以下) | 漏电流 （μA以下） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20度 | -10度 |  |  |  |
| 16YXF330 | 16 | 330 | 250 | 1000 | 400 | 0.16 | 55.8 |

1、以上举例是开关电源中常用的型号,尺寸相同.其他规格以此为参考。

- ESR值：QTSTAR电容的ESR值介于两者之间,与三洋OS-CON同属于固体电容的原因.所以不受温度变化影响

- 漏电流：QTSTAR电容存在明显的优势。