手机充电器检测标准

| 检 测 项 目 | 检 测 条 件 | 检 测 内 容 | 要 求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 详 细 分 类 |  |  |  | 样品 | 样品 | 结果 |
| 基 本 性 能 检 测 | 充电电压 | 恒温, LOAD : Cut off 电流 | 4.15~4.23Vdc | 4.2Vdc (set 1 : 电压设定值) |  |  |  |
|  | LED显示/RED | 恒温 | Red-on | 充电中 |  |  |  |
|  | LED显示/Green | 恒温 | Green-on | 充电结束 |  |  |  |
|  | 过充电检测 | 恒温 | 充电终止 | 4.3Vdc + 0.1V |  |  |  |
|  | 异常检测 | 恒温 | 充电终止 | Id open , 输出 short |  |  |  |
|  | LOAD REGULATION | 恒温, LOAD : Cut off 电流700mA, AC 220V | 变换电流中检测 | 4.2Vdc (set 1 ± 0.05V) |  |  |  |
|  | LINE REGULATION | 恒温, AC 85~264V | 变换AC电压中检测 | 4.2Vdc (set 1 ± 0.05V) |  |  |  |
|  | 过电流检测 | 恒温, 充电电压2.5V | 加电流, 充电电压降到2.5V时的电流 | 满足450mA+,-50mA(27KΩ) 满足750mA+,-50mA(4.7KΩ) 满足900mA+,-50mA(1.5KΩ) |  |  |  |
|  | 输出 RIPPLE&NOISE | 恒温, AC 85 ~ 264V load : Cut off 电流700mA 在输出端用47uF电解蓄电器, 0.1uF ceramics蓄电器并联连接, 带域幅社定为20MHz | 变换电流(LOAD)检测 | max 60mVp-p |  |  |  |
|  | REVERSE CURRENT | 恒温, 输出 4.2V, AC 电源 OFF | 检测从手机流向充电器的电流 | max 0.5mA |  |  |  |
|  | 补偿充电开始电压 | 恒温, AC 220V | 充电指示灯保持Green | 4.07V ± 0.05V |  |  |  |
|  | 充电cut off 电流 | 恒温, AC 220V | 把p/s设定在4.15V后, 变换电流进行检测 充电指示灯在Red和 Green中转换 | 在30 ~ 100mA时充电终止 |  |  |  |
|  | AC POWER ON/OFF | 恒温5秒 ON/OFF 30,000次 (AC 85V/264V 各 15,000 次) | 充电器正常工作 | 充电器正常工作 |  |  |  |
| 环 境 测 试 | 低温保管测试 | 放在恒温2小时后 | 充电器正常工作 | 充电器正常工作 |  |  |  |
|  |  | -40℃/48小时( 湿度65%RH) ( 电源off ) | 外观无异常 | 外观无异常 |  |  |  |
|  | 高温保管测试 | 放在恒温2小时后 | 充电器正常工作 | 充电器正常工作 |  |  |  |
|  |  | 75℃/48小时℃/( 湿度65%RH ) ( 电源off ) | 外观无异常 | 外观无异常 |  |  |  |
| 检测项目 | 检测条件 | 检测内容 | 要求 | 检测结果 |
| 分类 | 详细分类 |  |  |  | 样品 | 样品 | 结果 |
|  | 温度冲击检测 | -40℃/85℃/各2小时/15Cycle | 充电器正常工作 | 充电器正常工作 |  |  |  |
|  |  | 上升及下降时间在5分钟以内, 放在恒温3小时后(电源off) | 外观无异常 | 外观无异常 |  |  |  |
|  | 高温高湿工作检测 | 40℃, 95%/48小时 max load AC 85V-264V | 充电电压: 满足基本性能检测 | 4.2V+0.05V, -0.05V |  |  |  |
|  |  |  | 45℃±3℃时停止充电 | 充电终止 |  |  |  |
|  | 低温工作检测 | 0℃/48小时 max load AC 85V-264V | 充电电压: 满足基本性能检测 | 4.2V+0.05V, -0.05V |  |  |  |
|  |  |  | -5℃ ± 3℃时停止充电 | 充电终止 |  |  |  |
| 电 器 特 性 ( 基 础 安 全 性 ) | ESD检测 |  | 无电器工作错误, 部件损坏及性能低下 |  |  |  |  |
|  | 过电流检测 | AC 300V 1分钟 | 充电器正常工作 | 充电器正常工作 |  |  |  |
|  | 电流冲击检测 | Ring wave : ±6kV, 500A/30秒间隔 5次 或者 Combination wave : ±2kV 1kA/30秒 间隔 5次 | 充电器正常工作 | 充电器正常工作 |  |  |  |
|  | 绝缘内压 | 1次, 2次 端子间/ 电压 3KV/5mA 上电 220V : 3KV-绝缘 电阻 同时满足 | 充电器正常工作 | 检测前电流以下 绝缘无损坏 |  |  |  |
| 安 全 检 测 | 表面温度上升 | AC : 额定电压+10%下降 恒温 | 充电中 | 55℃以下( 周围温度25℃ ) |  |  |  |
|  | 消耗电力检测 | 充电器电源下降 | HS Pwr Off+Bat为条件,完全充电后, 安装HS的状态下检测 | 1W以下 |  |  |  |
|  | ACLEAKAGE CURRENT | 恒温 | 输入 GND – 输出 GND. B+ | MAX 0.10mA |  |  |  |
|  | 部件发热 | 恒温, 大容量电池(BATT)充电 (充电电流 750mA 基准) | SWITCHING IC, TRANS, 2次DIODE. 在输出TR上用热线(T TYPE)或热相分析仪检测 | MAX 85℃( 周围温度为 25 ℃) |  |  |  |
| 机械强度检 测 | 降落检测 | 高度 : 120cm 降落/各面 2次 | 单品状态 | 充电器无误工作, 部件损坏, 性能低下等现象 |  |  |  |

- rh : 湿度      h : 时间       cycle : 反复

- Hs : 手机

- ESD : Electric Static Discharge

- P/S : Power Supply