喷 涂 质 量 标 准
（国家GB/T5237.5-2000标准）

| 项目 | GB/T5237.5-2000标准 | 实验标准 |
| --- | --- | --- |
| 光泽度 | 60°光泽值允许偏差±5个光泽单位 | ISO2813 GB/T9754 |
| 色差 | ΔEab˙≤1.5 | ISO.7724/2 GB.11186.2 |
| 涂层厚度 | 二涂 平均≥0mm 最小局部≥25mm 三涂 平均≥40mm 最小局部≥34mm 四6涂 平均≥65mm 最小局部≥55mm | ISO.2360 GB/T.4957 |
| 硬度 | 不小于1H | JIS K5400 GB/T6739 |
| 附着力 | 达0级 | ISO2409 GB/T9286 |
| 耐冲击力 | 深层2.5mm±0.3mm无裂纹 | ASTMD27.94 GB/T.1732 |
| 耐磨性 | 磨耗系数≥1.6L/um | GB178 |
| 耐盐酸性 | 涂层无起泡纹或脱落等现象 | ISO.3696 GB 6682 |
| 耐硝酸性 | 颜色变化Ea˙b≤6 | ISO7724/2 GB.11186.2 |
| 耐溶剂性 | 无气泡、皱纹、水斑和脱落等缺陷 | AAMA 605.2 |
| 耐灰浆性 | 深层无脱落且外观无明显变化 | ASTMC-207 GB/T1594 |
| 耐盐雾性 | 1500h腐蚀离划线20mm内 | ISO9227 GB/T10125 |
| 耐湿热性 | 3000h良好 | GB/T1740 |
| 人工加速变化实验 | 良好 | GB/T1865 |

xx粉末喷涂质量水平与欧洲Qualicoat
标准对比表，以国家GB/5237.4-2000为检验标准

| 项目 | 实验标准 | Qualicoat标准 | 诺信牌标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光泽度 | ISO2813 GB/T9754 | 低光（L-G）：+5 中心（M-G）：+7 高光（H-G）：+10 | 低光（L-G）：+5 中心（M-G）：+7 高光（H-G）：+10 |
| 涂层厚度 | ISO2360 GB/T4957 | 五点平均厚度不小于60um | 五点平均厚度不小于60um |
| 附着力 | ISO2409 GB/T9286 | 达0级 | 达0级 |
| 杯突实验 | ISO1520 GB/T9573 | 5mm | 6mm，无裂纹 |
| 耐冲击性 | ASTMD2794 GB/T1732 | 2.5mm | 2.5mm，无裂纹 |
| 硬度试验 | ISO2815 GB/T6739 | 最起码要达到80 | 不小于H |
| 弯曲试验 | ISO1519 GB/T6742 | 5mm | φ6mm，无裂纹 |
| 耐灰浆试验 | ASTMC-207 GB/T1594 | 灰紫易除去且不留痕迹 | 深层无脱落且外观无明显变化 |
| 耐酸性 | AAMA 605.2 | 腐蚀离划线0.5mm以内 | 涂层无起泡、皱纹或脱落等现象 |
| 盐雾试验 | ISO9227 GB/T10125 | 1000h | 1000h，腐蚀离划线2mm以内 |
| 抗沸水性试验 | AAMA 605.2 | 1小时 | 1小时，无气泡、皱纹、水斑和脱落等缺陷 |
| 人工加速老化试验 | DIN553231 Suntaet GB/T1865-97 | 1000h，失光率50% | 良好 |
| 耐湿热性试验 | DIN50017 GB1740 | 1000h | 1000h良好 |
| 耐溶剂性 | AAMA 605.2 |  | 无气泡、皱纹、水斑和脱落等缺陷 |
| 色差实验 | ISO2813 GB11186.2 |  | ΔE˙ab≤1.5（单色粉） |