| 原材料元器件检验标准 |  | 文件 编号 | # GD/03-BZ/00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 名称 | 穿线磁环、骨架磁环检验标准 （有附表） | 零件编码 |  |
| 应用 产品 | 用于灯用镇流器 | 上海光达照明有限公司 |  |

一、技术要求

〔一〕外观

1外形尺寸、必须符合本公司选用规定。

2磁环绕线均匀整齐、紧凑且不重叠。

3绕线走向应符合加工工艺要求，绕线紧贴引脚根部。引脚光亮，可焊性好。

4立式骨架磁环的相邻绕组之间的间隙必须＞1.5mm。

5卧式等骨架磁环应按记号绕线，绕线紧贴引脚根部。

〔二〕电气性能

1用数字式万用表电阻档测量空脚间的电阻值应∞，显示“OL”；

2用数字式万用表电阻档测量三组绕组，每组绕组两引脚间的电阻值应为0；

〔三〕圈数

应符合设计要求如：10/3/3、8/3/3等

〔四〕标识

磁环上的标识：喷塑颜色必须符合“磁环规格型号颜色表示一览表”。

二、验收规则

交收试验是从同一批量的产品中随机抽取，参见缺陷分类表，并按GB2828中的一次抽样方案进行。

| 检验项目 | 抽样方案 | 判定水平AQL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重缺陷 | 一般缺陷 | 轻缺陷 |
| 外观、圈数、标识 | 一般检查水平 Ⅰ | 0.25 | 1.0 | 2.5 |
| 电气性能 | 特殊检查水平 S－4 | 0.65 |  |  |

对元器件用游标卡尺或电参数测量部分，每批次记录10个数据，但不合格数据必须如实记录。

| 文件受控章 |  | 拟制修订 | 审核标准 | 批准标准 | 档案管理 | 版本 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 2004/ 3/16 |

| 材料元器件检验标准 |  | 文件 编号 | # GD/03-BZ/00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 名称 | 磁环规格型号颜色表示一览表 | 零件编码 |  |
| 应用 产品 | 磁环检验标准附件 | 上海光达照明有限公司 |  |

磁环规格型号颜色表示一览表

| G10F立式骨架 天通 TL5 150℃喷塑厚环 R5K φ10×6×5 | G10A不等分骨架 G10B等分骨架 G10B（P）等分架喷塑 天通 150℃ 厚环 R5K φ10×6×5 | F10A不等分骨架 F10B 等分骨架 天通TL7薄环 R7Kφ10×6×3.5 | F10F立式骨架 天通 TL7 蓝色喷塑薄环 R7K φ10×6×3.5 | L10F立式骨架 金坛 TL5 150℃喷塑薄环 R5Kφ10×6×3.5 | H9A不等分骨架 H9B 等分骨架 瀛赛拉小环 R7K φ9×5×4 | J9A不等分骨架 J9B 等分骨架 瀛赛拉小环 R4K φ9×5×4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 格两条竖红线 | 13格 两条分开竖蓝线 |  | 3格一条横灰线 | 13格 三点红 | 10格 二条竖黄线 | 11格 一条竖紫线 |
| 14 格两条竖蓝线 | 14格 两条分开竖黄线 | 4 格 一条横紫线 | 4格一条横黄线 | 14格 三点绿 | 11格 二条竖红线 | 12格 一条竖红线 |
| 15 格两条竖绿线 | 15格 两条分开竖棕线 | 5 格 一条横灰线 | 5格一条横白线 | 15格 三点橙 | 12格 二竖深蓝线 | 13格 一条深蓝线 |
| 16 格两条竖橙线 | 16格 两条分开竖橙线 | 6 格 一条横黄线 | 6格一条横黑线 | 16格 三点黄 | 13格 二条竖黑线 | 14格 一条竖黑线 |
| 17 格两条竖黄线 | 17格 两条分开竖紫线 | 7 格 一条横棕线 | 7格一条横紫线 | 17格 三点棕 | 14格 二条竖绿线 | 15格 一条竖绿线 |
| 18 格两条竖紫线 | 18格 两条分开竖绿线 |  | 8格一条横橙线 | 18格 三点黑 | 15格 二条竖橙线 |  |
| K10F 立式骨架 天通TL5 150℃ 喷塑薄环 R5Kφ10×6×3.5 | K10A 不等分骨架 K10B 等分骨架 天通 150℃ 薄环 R5Kφ10×6×3.5 | M9B 等分骨架 赛 恩 小 环 R5K φ9×5×4 | N9B 等分骨架 三 林 小 环 R5K φ9×5×4 | F10E 绕线 天通 TL7 薄环 R7K φ10×6×3.5 | L10B 等分骨架 L10A 不等分骨架 TL5 φ10×6×5 | Q9F立式骨架 天 通 小 环 φ9×5×4 |
| 4格 黄色漆 | 3格 一条竖灰线 | 12格 二条竖黄线 | 8格 一点天蓝 | 3格 灰线 | 13格 分开三点红 | 8格 一点绿 |
| 5格 白色漆 | 4格 一条竖黄线 | 13格 二条竖红线 | 9格 一点黄 | 4格 黄线 | 14格 分开三点绿 | 9格 一点棕 |
| 6格 黑色漆 | 5格 一条竖棕线 | 14格 二竖深蓝线 | 10格 一点棕 | 5格 白线 | 15格 分开三点橙 | 10格 一点黑 |
| 7格 浅绿色漆 | 6格 一条竖黑线 | 15格 二条竖黑线 | 11格 一点橙 | 6格 橙线 | 16格 分开三点黄 | 11格 一点红 |
| 8格 深绿色漆 | 7格 一条竖紫线 | 16格 二条竖绿线 | 12格 一点紫 | 7格 紫线 | 17格 分开三点棕 | 12格 一点灰 |
|  | 8格 一条竖橙线 | 17格 二条竖橙线 | 13格 一点粉红 | 8格 棕（蓝）线 | 18格 分开三点黑 | 13格 一点蓝 |
| K10E 绕线 K10E（L）长绕线 天通 TL5 150℃ 绿色喷塑薄环 R5K φ10×6×3.5 | K10E（N） 绕线 天通 TL5 150℃ 不喷塑薄环 R5K φ10×6×3.5 | G10E 绕线 天通 150℃ 厚环 R5K φ10×6×5 | Q9B 等分骨架 天 通 小 环 φ9×5×4 | K10E（G）绕线 高温线环 天通TL5 150℃ R5K φ10×6×3.5 | L10E 绕线 金坛 TL5 R5K φ10×6×5 | P10B等分骨架 三 林 厚 环 R5K φ10×6×5 |
| 4格 黄线 | 4格 黄线 | 13格 红线 | 8格 三点绿 | 副线圈 | 15格 蓝线 | 10格 二点天蓝 |
| 5格 白线 | 5格 白线 | 14格 蓝线 | 9格 三点棕 | 5格 银白色线 | 16格 紫线 | 11格 二点黄 |
| 6格 橙线 | 6格 橙线 | 15格 黑线 | 10格 三点黑 | 6格 灰白色线 |  | 12格 二点棕 |
| 7格 紫线 | 7格 紫线 | 16格 绿线 | 11格 三点红 | 7格 灰白色线（主线圈银白线） |  | 13格 二点橙 |
| 8格 棕（蓝）线 | 8格 棕（蓝）线 | 17格 橙线 | 12格 三点灰 |  |  | 14格 二点紫 |
|  |  | 18格 白线 | 13格 三点蓝 | 8格 银白色线（主线圈灰白线） |  | 15格 二点粉红 |
|  |  |  |  |  |  | 16格 二点黑 |

注：

1.K10E（N/HT）指“用150℃电线绕制的海宁150℃不喷塑穿线薄环”，主线圈绕线颜色与K10E相同，两端副线圈用灰色电线绕制。

2嬴赛拉磁环两次级线圈用红色漆包线绕制，海宁不喷塑150℃薄环两次级线圈用相同颜色电线绕制，赛恩环用红色漆包线。

3对K10F 8 格7/2/2立式磁环，在磁环喷漆颜色不变的提前下，在磁环顶端点一点粉红色标记。

| 文件受控章 |  |  |  | 拟制修订 | 审核标准 |  |  |  | 批准标准 |  | 档案管理 | 版本/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/ 2003..8.26 |
|  | 原材料元器件检验标准 |  |  |  |  |  |  | 文件 编号 |  | # GD/03-BZ/00 |  |  |
|  | 标准 名称 |  | 磁环体检验标准 |  |  |  |  | 零件编码 |  |  |  |  |
|  | 应用 产品 |  | 用于灯用镇流器 |  |  |  |  | 上海光达照明有限公司 |  |  |  |  |

一、技术要求

〔一〕外观

1.外形尺寸、必须符合本公司选用规定。

2.磁环外观光滑、正圆、无缺损。

〔二〕性能

- 居里点符合表中要求

| 序号 | 生产厂商 | 外形尺寸 | 居里点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞 安 | φ10×6×5 | 130℃ |
| 2 | 天 通 | TL7 φ10×6×3.5 | 130℃ |
|  |  | TL5 φ10×6×3.5 | 150℃ |
|  |  | TL5 φ10×6×5 | 150℃ |
| 3 | 赢赛拉 | R4K φ9×5×4 | 200℃ |
|  |  | R7K φ9×5×4 | 150℃ |
| 4 | 三 林 | φ9×5×4 | 150℃ |
|  |  | φ10×6×5 | 150℃ |
| 5 | 赛 恩 | φ9×5×4 | 150℃ |
| 6 | 金 坛 | TL5 φ10×6×5 | 150℃ |

二、验收规则

交收试验是从同一批量的产品中随机抽取，参见缺陷分类表，并按GB2828中的一次抽样方案进行。

| 检验项目 | 抽样方案 | 判定水平AQL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重缺陷 | 一般缺陷 | 轻缺陷 |
| 外观、圈数、标识 | 一般检查水平 Ⅰ | 0.25 | 1.0 | 2.5 |
| 电气性能 | 特殊检查水平 S－4 | 0.65 |  |  |

对元器件用游标卡尺或电参数测量部分，每批次记录10个数据，但不合格数据必须如实记录。

| 文件受控章 |  | 拟制修订 | 审核标准 | 批准标准 | 档案管理 | 版本 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 2004/ 3/16 |

| 原材料元器件检验标准 |  | 文件 编号 | # GD/03-BZ/00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 名称 | 磁环规格型号颜色表示一览表（补充1） | 零件编码 |  |
| 应用 产品 | 磁环检验标准附件 | 上海光达照明有限公司 |  |

磁环规格型号颜色表示一览表

| Y10E 绕线 月泉 150℃ 不喷塑薄环 R5Kφ10×6×3.5 | Y6Q（A） 绕线 月泉 TL5 漆包线 喷塑薄环 R5Kφ6×3×3 |  | Y10F 立式骨架 月泉 150℃ 喷塑薄环 φ10×6×3.5 |  | M9F立式骨架 赛 恩 小 环 R5K φ9×5×4 |  | Y10E（G）绕线 月泉150℃ 不喷塑薄环 R5Kφ10×6×3.5 |  | G10E（N）绕线 TL5 不喷塑厚环 φ10×6×5 |  | M9E绕线 赛 恩 小 环 R5K φ9×5×4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4格 黄线 | 4格 喷黄漆 |  | 4格 一条黄线 |  | 12格 一条竖黄线 |  | 5格主咖啡 副银白 |  | 13格 灰线 |  | 12格 黄线 |
| 5格 白线 | 5格 喷白漆 |  | 5格 一条白线 |  | 13格 一条竖红线 |  | 6格主咖啡 副灰白 |  | 14格 黄线 |  | 13格 红线 |
| 6格 橙线 | 6格 喷黑漆 |  | 6格 一条橙线 |  | 14格 一条竖蓝线 |  | 7格主银白 副咖啡 |  | 15格 白线 |  | 14格 蓝线 |
| 7格 紫线 | 7格 喷绿漆 |  | 7格 一条紫线 |  | 15格 一条竖黑线 |  | 8格主灰白 副咖啡 |  | 16格 绿线 |  | 15格 黑线 |
| 8格棕（蓝）线 |  |  | 8格 一条棕线 |  | 16格 一条竖绿线 |  |  |  | 17格 紫线 |  | 16格 绿线 |
|  |  |  |  |  | 17格 一条竖橙线 |  |  |  | 18格 橙线 |  | 17格 橙线 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副线圈分别为一红线与一蓝线绕制 |  |  |
| T10B卧式骨架 天通TL3薄环 φ10×6×4 |  | K10D卧式骨架 天通150℃ 喷塑薄环 R5Kφ10×6×3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7格 二条橙线 |  | 4格 黄漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8格 二条黑线 |  | 5格 白漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9格 二条白线 |  | 6格 橙漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10格 二条红线 |  | 7格 紫漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11格 二条黄线 |  | 8格 蓝漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸见附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注 Y10E月泉磁环的副线圈为灰色线　　　　　N9B三林小环副线圈用黄色漆包线

L10E金坛磁环的副线圈为红色线　　　　　Q9B天通小环副线圈一边用黄色漆包线一边用红色漆包线

G10E天通磁环的副线圈为黄色线

| 文件受控章 |  |  |  | 拟制修订 | 审核标准 |  |  | 批准标准 |  | 档案管理 | 版本/日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04/ 2004.4.9 |  |
|  | 原材料元器件检验标准 |  |  |  |  |  | 文件 编号 |  | # GD/03-BZ/00 |  |  |  |
|  | 标准 名称 |  | 磁环外形尺寸标准 |  |  |  | 零件编码 |  |  |  |  |  |
|  | 应用 产品 |  | 磁环K10D检验标准附件 |  |  |  | 上海光达照明有限公司 |  |  |  |  |  |

附：磁环K10D外形尺寸标准

| 文件受控章 |  | 拟制修订 | 审核标准 |  | 批准标准 | 档案管理 | 版本/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 2004.7.13 |

| 原材料元器件检验标准 |  | 文件 编号 | # GD/03-BZ/00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 名称 | 磁环标识的标准 | 零件编码 |  |
| 应用 产品 | 磁环检验标准附件 | 上海光达照明有限公司 |  |

附：磁环标识的标准

为了确保磁环不混淆，便于跟踪质量，特将磁环标识规定如下：

注:居里点   TL5为150℃

TL7为130℃

| 文件受控章 |  | 拟制修订 | 审核标准 |  | 批准标准 | 档案管理 | 版本/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 04 2004.4.8 |