金属磁粉心是一种粉末冶金产品，是一种有着广泛应用的软磁材料。 我公司生产金属磁粉心有铁粉心、铁硅铝磁粉心、铁镍50磁粉心、铁镍钼磁粉心四种。

下面分别介绍一下这几种金属磁粉心各自的特点：

铁粉心特点及应用

特点

1．高饱和磁感应强度，可以达到10000高斯以上，因此可以在大电流下工作而不饱和，也就使其具有优异的直流叠加特性；

2．良好的稳定性和可靠性，非常好的磁导率频率特性，使用频率范围宽，可以从KHz～GHz（磁导率不同应用频率范围不同）；

3．磁导率范围6～125，可以满足不同的使用要求；

4．产品可以为E型，U形，棒形，SMD形等复杂形状；

5．有着良好的温度特性，可以在-65~125℃的范围内正常工作；

6．与硅钢和铁氧体材料相比铁粉心对噪音有着更好的阻挡和吸收特性；

7．高能量存储密度

8．使用原材料为铁粉，制作工艺相对简单（不用进行退火处理），价格低廉。

应用

磁导率为60～90的材料主要应用为EMI和储能滤波器用电感器，有效工作频率范围为75KHz（不是干扰频率），如EMI 滤波器（差模电感器、直流滤波电感器），逆变电感器、开关电源变压器器输出电感器；

磁导率为20～50的材料主要应用为RF变压器、纯电感器、储能电感器，适用频率为50kHz～2MHz（目前功率变压器的开关频率可以为250 kHz～1MHz），如开关电源变压器；

磁导率为7～20的材料广泛的应用在RF的频率范围，典型的应用是工作频率在2MHz～500MHz 的RF变压器、纯电感器，一些雷达设备使用该材料可以应用到1GHz，以其低损耗、良好的温度稳定性使的这种材料在通信工业应用广泛。

铝硅铁磁粉心特点及应用

特点

1．高饱和磁感应强度，可以达到10500高斯以上，因此可以在大电流下工作而不饱和，也就使其具有优异的直流叠加特性；

2．良好的稳定性和可靠性，非常好的磁导率频率特性；

3．磁导率范围26、60、75、90、125，可以满足不同的使用要求；

4．产品可以为环型、E型、 SMD型等复杂形状；

5．有着良好的温度特性，可以在-65~125℃的范围内正常工作；

6．高温高频损耗小，由于该材料的磁滞损耗几乎为零因此不会产生像铁粉心或者硅钢材料的音频噪音（叫机现象）；

7．温度系数小（小于250ppm），在25℃以上应用时磁导率具有负的温度系数；

8．高能量存储密度；

9．原材料为Fe、Si、Al，价格相相对低廉（与铁镍钼和铁镍50比），民用性价比最高。

应用

单端反激变压器（5kHz～200kHz）、EMI滤波器中的电感器（DC～1MHz，工作频率为AC低频或者直流时更能体现其无噪音和良好的直流叠加特性）、储能电感器（民用APFC电感器最适合的材料、开关电源变压器输出电感器）、纯电感器（DC～300kHz）、扼流圈（逆变电感器）。

铁镍钼磁粉心特点及应用

特点

1．高饱和磁感应强度，可以达到7000高斯以上，因此可以在大电流下工作而不饱和，也就使其具有优异的直流叠加特性；

2．最好温度稳定性，具有高的机械强度，非常好的磁导率频率特性，在不同的AC磁通密度下能维持磁导率的稳定；

3．磁导率范围26、60、75、90、125，可以满足不同的使用要求；

4．产品形状只能为环型（在工艺成型时需要的压力太大，因此只能为环型）；

5．有着良好的温度特性，可以在-55~200℃的范围内正常工作；

6．高温高频损耗小（最小），由于该材料的磁滞损耗几乎为零因此不会产生像铁粉心或者硅钢材料的音频噪音（叫机现象）；

7．温度系数小（小于150ppm）；

8．高能量存储密度；

9．原材料为Fe、Ni、Mo），价格最高。

应用

该材料以其优良的电性能性能和产品本身高的稳定性和可靠性和高的价格决定了它最适合应用在军用和高精密的领域使用。

主要应用为：单端反激变压器（5kHz～200kHz，军用最适合）、EMI滤波器中的电感器（DC～1MHz，工作频率为AC低频或者直流时更能体现其无噪音和良好的直流叠加特性）、储能电感器（军用APFC电感器最适合的材料、开关电源变压器输出电感器）、纯电感器（DC～300kHz，因为其磁导率随AC磁通密度变化小，AC损耗最小，因此最适合做谐振电感器、高精度电感器）、扼流圈（逆变电感器）。

铁镍50磁粉心特点及应用

特点

1．最高饱和磁应强度，可以达到14000高斯以上，因此可以在大电流下工作而不饱和，也就使其具有最优异的直流叠加特性；

2．好的温度稳定性，高的机械强度，非常好的磁导率频率特性；

3．磁导率范围60、75、90、125，可以满足不同的使用要求；

4．产品形状只能为环型（在工艺成型时需要的压力太大，因此只能为环型）；

5．有着良好的温度特性，可以在-55~200℃的范围内正常工作；

6．温度系数小（小于250ppm）；

7．高能量存储密度；

8．原材料为Fe、Ni，价格高。

应用

以其最优异的直流叠加特性，是直流滤波电感器和有直流叠加成分的低频滤波电感器最适合的材料；

单端反激变压器（5k~50kHz，特别适合低压大电流的单端反激变压器），纯电感器（DC~100kHz）、EMI滤波电感器（DC~300kHz）、储能电感器（DC~100kHz）。