四种金属磁粉心  性能和价格对比

| 磁粉心类型 项目 | 铁粉心 | 铁硅铝 | 铁镍50 | 铁镍钼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始磁导率 | 6～125 | 26、60、75、90、125 | 60、75、90、125 | 60、75、90、125、147、160 |
| 饱和磁通密度Bs（mT） | 1000 | 1050 | 1400 | 700 |
| 尺寸（仅以环型为例，外径mm） | φ4.1～φ102 | φ6.35～φ63.5 | φ6.35～φ63.5 | φ6.35～φ63.5 |
| 损耗(100kHz,100mT,mW/cm2) | 5000 (磁导率为60) | 900 | 1100 | 700 |
| 工作温度范围(℃) | -65~125 | -55~200 | -55~200 | -55~200 |
| 居里温度(℃) |  | ＞400 | ＞400 | ＞400 |
| 产品形状 | 环、E、U、棒、SMD等 | 环、E、SMD | 环 | 环 |
| 直流叠加特性 （50Oe的有效磁导率的%） | 磁导率33 | 77% |  |  |  |
|  | 磁导率60 | 63% | 72% | 90% | 80% |
|  | 磁导率75 | 53% | 65% | 87% | 73% |
|  | 磁导率90 | 45%（磁导率85） | 52% | 80% | 68% |
|  | 磁导率125 |  | 37% | 75% | 55% |
| 价格因子 （相同尺寸产品） | 1~2（10低磁导率材料） | 10 | 17 | 22 |

金属磁粉心与铁氧体材料   应用对比

应用之功率变压器

| 材料 | 典型频率范围（Hz） | 工作温度范围（℃） | 尺寸类型极限 | 功率容量 | 价格 | 优（劣）特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MnZn铁氧体 NiZn铁氧体 | 10k～1M 50k～1G | -55～150 -55～150 | Gu、环、E等 极限尺寸为500cm3 Gu、环、E等 极限尺寸为250cm3 | 低 低 | 低 中 | 高磁导率、高频低损耗（饱和磁通密度低） 适中的磁导率和高频低损耗（饱和磁通密度低） |
| 高磁导率铁粉心 中磁导率铁粉心 低磁导率铁粉心 | — 25k～1M 1M～1G | — -55～125 -55～125 | — 极限尺寸为350cm3 极限尺寸为350cm3 | — 中 中 | — 低 低 | （高损耗，低磁导率） 低损耗，良好的稳定性（磁导率低） 低损耗，良好的稳定性（磁导率低） |
| 铁镍钼磁粉心 铁镍50磁粉心 铁硅铝磁粉心 | 5k～200k 5k～50k 5k～200k | -55～200 -55～200 -55～200 | 环型极限外径到φ63.5mm 环型极限外径到φ63.5mm 环型极限外径到φ63.5mm | 中 中 中 | 高 高 中 | 非常稳定(低的磁导率限定该材料只能用到单端反激变压器上) 非常稳定、高BS(低的磁导率限定该材料只能用到单端反激变压器上) 非常稳定、高BS(低的磁导率限定该材料只能用到单端反激变压器上) |

应用之RF变压器

| 材料 | 典型频率范围（Hz） | 工作温度范围（℃） | 尺寸类型极限 | 功率容量 | 价格 | 优（劣）特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MnZn铁氧体 NiZn铁氧体 | 1M～5M 50k～1G | -55～150 -55～150 | 大多为环、Gu和其他小类型 环、Gu和其他小类型 | 低 低 | 低 中 | 高磁导率、可调、高Q（稳定性很差） 适合的磁导率、可调、在高频具有高Q值 |
| 高磁导率铁粉心 中磁导率铁粉心 低磁导率铁粉心 | — 1M～10M 25k～1M | — -55～125 -55～125 | — 极限尺寸为350cm3 极限尺寸为350cm3 | — 中 中 | — 中 | （高损耗） 良好的稳定性 低损耗，良好的稳定性（磁导率低） |
| 铁镍钼磁粉心 铁镍50磁粉心 铁硅铝磁粉心 | 5k～200k — — | -55～200 — — | 环型极限外径到φ63.5mm — — | 低 — — | 高 — — | 非常稳定(与铁氧体相比具有低的磁导率，低的Q值) — — |

应用之精密变压器

| 材料 | 典型频率范围（Hz） | 工作温度范围（℃） | 尺寸类型极限 | 功率容量 | 价格 | 优（劣）特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MnZn铁氧体 NiZn铁氧体 | 10k～5M — | -55～150 — | Gu、环、E等 极限尺寸为500cm3 — | 中 — | 低 — | 高磁导率、高频低损耗（饱和磁通密度低） （低磁导率） |
| 高磁导率铁粉心 中磁导率铁粉心 低磁导率铁粉心 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | （低磁导率） （低磁导率） （低磁导率） |
| 铁镍钼磁粉心 铁镍50磁粉心 铁硅铝磁粉心 | DC～500k — — | -55～200 — — | 环型极限外径到φ63.5mm — — | 非常低 — — | 高 — — | 低磁导率有益于高频下、高电叠加小信号传感器应用 — — |

应用之纯电感

| 材料 | 典型频率范围（Hz） | 工作温度范围（℃） | 尺寸类型极限 | 功率容量 | 价格 | 优（劣）特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MnZn铁氧体 NiZn铁氧体 | 10k～5M 50k～1G | -55～150 -55～150 | Gu、环、E等 极限尺寸为500cm3 Gu、环、E等 极限尺寸为250cm3 | 低 中 | 低 中 | 高磁导率、高频低损耗、可调（饱和磁通密度低，稳定性很差） 适中的磁导率和高频低损耗、可调（饱和磁通密度低） |
| 高磁导率铁粉心 中磁导率铁粉心 低磁导率铁粉心 | 1k～50 50k～2M 25k～1M | -55～125 -55～125 -55～125 | 环型极限外径到φ63.5mm 极限尺寸为350cm3 极限尺寸为350cm3 | 高 高 高 | 低 低 中 | 高Bs、低价格 （损耗高，磁导率低） 低损耗，良好的稳定性（磁导率低） 低损耗，良好的稳定性（磁导率低） |
| 铁镍钼磁粉心 铁镍50磁粉心 铁硅铝磁粉心 | DC～300k DC～100k DC～300k | -55～200 -55～200 -55～200 | 环型极限外径到φ63.5mm 环型极限外径到φ63.5mm 环型极限外径到φ63.5mm | 高 极高 高 | 高 高 中 | 非常稳定、高BS、低磁滞损耗，是金属磁粉心中损耗最低的 低损耗、良好的稳定性（低的磁导率） 低损耗、良好的稳定性（低的磁导率） |

应用之纯电感

| 材料 | 典型频率范围（Hz） | 工作温度范围（℃） | 尺寸类型极限 | 功率容量 | 价格 | 优（劣）特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MnZn铁氧体 NiZn铁氧体 | 10k～5M 50k～1G | -55～150 -55～150 | Gu、环、E等 极限尺寸为500cm3 Gu、环、E等 极限尺寸为250cm3 | 低 中 | 低 中 | 高磁导率、高频低损耗、可调（饱和磁通密度低，稳定性很差） 适中的磁导率和高频低损耗、可调（饱和磁通密度低） |
| 高磁导率铁粉心 中磁导率铁粉心 低磁导率铁粉心 | 1k～50 50k～2M 25k～1M | -55～125 -55～125 -55～125 | 环型极限外径到φ63.5mm 极限尺寸为350cm3 极限尺寸为350cm3 | 高 高 高 | 低 低 中 | 高Bs、低价格 （损耗高，磁导率低） 低损耗，良好的稳定性（磁导率低） 低损耗，良好的稳定性（磁导率低） |
| 铁镍钼磁粉心 铁镍50磁粉心 铁硅铝磁粉心 | DC～300k DC～100k DC～300k | -55～200 -55～200 -55～200 | 环型极限外径到φ63.5mm 环型极限外径到φ63.5mm 环型极限外径到φ63.5mm | 高 极高 高 | 高 高 中 | 非常稳定、高BS、低磁滞损耗，是金属磁粉心中损耗最低的 低损耗、良好的稳定性（低的磁导率） 低损耗、良好的稳定性（低的磁导率） |