广州市烽火

一：焊机使用注意事项

1．直流氩弧焊时

A．将“脉冲有/脉冲无”开关切换至“脉冲无”，否则有脉冲；

B．焊接电流的调节通过焊机前面板上的“焊接电流”旋钮进行调节；

C．缓升时间的调节通过焊机前面板上的“缓升时间”旋钮进行调节，如果不需要缓升时间可将其调至最短；

D．缓降时间的调节通过焊机前面板上的“缓降时间”旋钮进行调节，如果不需要缓降时间可将其调至最短；

E．在“长焊”时，起弧电流及收弧电流分别通过焊机前面板上的“起弧电流”及“收弧电流”旋钮进行调节。

2．脉冲焊时

A．将“脉冲有/脉冲无”开关切换至“脉冲有”；

B．“脉冲频率低”对应“脉冲频率”的调节范围为“0.5～15Hz”，“脉冲频率高”对应“脉冲频率”的调节范围为“15～500Hz”；

C．“占空比”是指峰值电流在整个脉冲周期中的比例；

D．峰值电流的调节通过焊机前面板上的“焊接电流”旋钮进行调节；

E．基值电流的调节通过焊机前面板上的“基值电流”旋钮进行调节。

F．脉冲焊时，鱼鳞片的大小及深浅是通过“脉冲频率”、“占空比”、“峰值电流”、“基值电流”的综合调节，焊缝的颜色与气体保护的效果关系密切。

3．交流氩弧焊时

A．将“AC/DC”开关切换至“AC”；

1

B．清洗宽度的调节通过焊机前面板上的“清洗度”旋钮进行调

C．焊接电流的调节通过焊机前面板上的“焊接电流”旋钮进行调节；

D．如果使用脉冲功能，脉冲部分的调节同“脉冲焊”调节。

E．要避免使用不必要的延长电缆，尽量将焊枪电缆及母材电缆拉直使用，在使用延长电缆的时候，按下图处理。

WSE说明书的第17页图

2

F．在无法避免将多余的电缆卷起来使用时，要按下图的好例子所示使用。

WSE说明书的第18页图

3

4．焊条焊

A．将开关置于“焊条焊”。

B．焊接电流的调节通过焊机前面板上的“焊接电流”旋钮进行调节；

C．一般来说，碱性焊条应采用反极性接法，即焊钳接“+”端；酸性焊条应采用正极性接法，即焊钳接“-”端。

5．焊接方法选择说明表

| 焊接方式 | 焊 炬 开 关 操 作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 选择开关 | on off on off |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 长焊 |
| 氩 |  |  |  |
|  | 长 |  |  | 缓升时间 |  | 缓降时间 |  |  |
|  |  |  |  |  | 焊接 |  |  |  |  |
|  | 焊 |  |  |  |  | 电流 |  | 收弧电流 |  |
| 弧 |  |  | 起弧电流 |  |  |
|  |  |  | 短焊 |
|  | 短 |  |  |  |
| 焊 |  |  |  | 焊接 |  |  |  |  |
|  | 焊 |  |  | 电流 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前送气时间 |  |  |
| 焊 |  | 只有焊钳与 |
| 条 |  |  |  | 焊接电流 |  | 工件接触时 |
| 焊 |  | 才开始焊接 |

4

6．焊接参考值

A．焊接电流、钨极直径及氩气流量的关系：

| 焊接电流(A) | 钨极直径(mm) | 氩气流量(L/min) |
| --- | --- | --- |
| 5～15 | 0.5 | 3～7 |
| 10～65 | 1.0 | 4～8 |
| 55～120 | 1.6 | 6～9 |
| 85～150 | 2.0 | 6～10 |
| 120～200 | 2.4 | 7～10 |
| 200～320 | 3.2 | 10～15 |
| 320～400 | 4.0 | 12～20 |
| 400～640 | 4.8 | 15～25 |

B．不锈钢（SUS304）焊接参数：

| 钢板厚度 | 钨极直径 | 焊丝直径 | 焊接电流 | 氩气流量 | 间隙大小 | 间隙形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (L/min) | (mm) |  |
| 0.6 | 1.0～1.6 | 0～1.0 | 15～30 | 4～5 | 1 | a、b |
| 1.0 | 1.0～1.6 | 0～1.6 | 25～30 | 4～7 | 1 | a、b |
| 1.5 | 1.0～1.6 | 0～1.6 | 50～70 | 6～9 | 1 | b |
| 2.5 | 1.6～2.4 | 1.6～2.4 | 65～95 | 6～9 | 1 | b |
| 3.0 | 1.6～2.4 | 1.6～2.4 | 90～120 | 7～10 | 1～2 | b、c |
| 4.0 | 2.4 | 1.6～2.4 | 110～150 | 10～15 | 2～3 | c、d |
| 5.0 | 2.4～3.2 | 2.4～3.2 | 120～180 | 10～15 | 2～3 | c、d |
| 6.0 | 2.4～3.2 | 2.4～3.2 | 150～200 | 10～15 | 3～4 | c、d |
| 8.0 | 3.2～4.0 | 3.2～4.0 | 160～220 | 12～18 | 4～5 | d |
| 12.0 | 3.2～4.0 | 3.2～4.0 | 180～240 | 12～18 | 6～8 | d |

5

C．铝焊接参数

| 铝板厚度 | 钨极直径 | 焊丝直径 | 焊接电流 | 氩气流量 | 间隙大小 | 间隙形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (L/min) | (mm) |  |
| 0.6 | 1.0～1.6 | 0～1.0 | 25～40 | 4～5 | 1 | a、b |
| 1.0 | 1.0～1.6 | 0～1.6 | 40～60 | 4～7 | 1 | a、b |
| 1.5 | 1.0～1.6 | 0～1.6 | 60～90 | 6～9 | 1 | b |
| 2.5 | 1.6～2.4 | 1.6～2.4 | 80～120 | 6～9 | 1 | b |
| 3.0 | 1.6～2.4 | 1.6～2.4 | 100～160 | 7～10 | 1～2 | b、c |
| 4.0 | 2.4 | 1.6～2.4 | 130～200 | 10～15 | 2～3 | c、d |
| 5.0 | 2.4～3.2 | 2.4～3.2 | 150～250 | 10～15 | 2～3 | c、d |
| 6.0 | 2.4～3.2 | 2.4～3.2 | 200～280 | 10～15 | 3～4 | c、d |
| 8.0 | 3.2～4.0 | 3.2～4.0 | 200～300 | 12～18 | 4～5 | d |

间隙形式

6

二：接线图

7

三：器件明细表

| NO | 记 号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WSME-350 | WSME-500 |  | WSME-350 | WSME-500 | WSME-350 | WSME-500 |
| 1 | R1 | 电阻 | 1 | 30Ω/30W |
| 2 | R4、R6 | 电阻 | 2 | 7Ω5/500W |
| 3 | R5、R7 | 电阻 | 8 | 100K/3W |
| 4 | R12、R13 | 电阻 | 4 | 100K/3W |
| 5 | R14、R15 | 电阻 | 2 | 2K/0.25W |
| 6 | VR1、VR2、VR4～VR10 | 电位器 | 9 | 10K/2W |
| 7 | VR3 | 电位器 | 1 | 100K/2W |
| 8 | C9、C10 | 电容 | 2 | CD-1000uF/400V | CD-2200uF/400V |
| 9 | C11、C14 | 电容 | 2 | CBB-80uF/AC450V |
| 10 | C17、C18 | 电容 | 4 | CBB-474/1200V |
| 11 | D1 | 整流桥 | 1 | 100A/1200V |
| 12 | D2、D3、D4 | 整流模块 | 5 | 5 | MZC200TS120U(IR公司产) |
| 13 | LED1～LED4 | 发光二极管 | 4 | Φ5 |
| 14 | LED5 | 表头 | 1 | UP5135A |
| 15 | SW7、SW5 | 温控器 | 2 | 80°C常开 |
| 16 | SW1 | 空开 | 1 | DZ47-60/3相 |
| 17 | SW3、SW8、SW9 | 开关 | 3 | R9-32B |
| 18 | SW2、SW4 | 开关 | 2 | R9-32D |
| 19 | IGBT1、IGBT2 | 开关管 | 2 | BSM75GB120 | BSM150GB120 |
| 20 | IGBT3、IGBT4 | 开关管 | 2 | 2 | BSM200GB120 | BSM300GB120 |
| 21 | FAN1、FAN2 | 风机 | 2 | 2 | 200FZY7-D(苏州电讯) | 200FZY7-D(苏州电讯) |
| 22 | SW6 | 气阀 | 1 | DF2-3/DC24V |
| 23 | MS1 | 接触器 | 1 | CJX2-18 | CJX2-25 |
| 24 | T1 | 变压器 | 1 | FHT2805 | FHT2804 |
| 25 | T2 | 变压器 | 1 | FHT2807 |
| 26 | T3 | 变压器 | 1 | FHT2801 |
| 续： |  |  |  |
| 27 | T4 | 变压器 | 1 | FHT2802 |
| 28 | T5 | 变压器 | 1 | FHT2803 |
| 29 | L1 | 电抗 | 1 | FHT2806 |
| 30 | PCB01 | PCB板 | 1 | FHP02210408-2 |
| 31 | PCB02 | PCB板 | 1 | FHP02220403 |
| 32 | PCB03 | PCB板 | 1 | FHP02230403 |
| 33 | PCB04 | PCB板 | 2 | FHP02240409 |
| 34 | PCB05 | PCB板 | 1 | FHP02250403 |
| 35 | PCB06 | PCB板 | 1 | FHP01740403-1 | FHP01730403-1 |
| 36 | PCB07 | PCB板 | 1 | FHP02260403-2 |
| 37 | PCB08 | PCB板 | 1 | FHP02270403 |
| 38 | PCB09 | PCB板 | 4 | FHP02290410 |
| 39 | PCB10 | PCB板 | 1 | FHP02110412 |
| 40 | CT | 检流器 | 1 | CS400N/4V |

四．异常时的检查项目及检修要点

1．检查项目

| 故障现象 | 故障原因 |
| --- | --- |
| 没有电弧产生 | 焊炬开关失效,连接开关的电缆线断线 |
|  | 保险丝熔断或配电盘的开关故障 |
|  | 连接到工件的电缆线未接好 |
|  | 焊炬电缆故障 |
| 不能很好起弧或起弧不稳定 | 电缆连接松动 |
|  | 保护气中混进了空气 |
| 焊接表面不理想 | 焊炬漏水 |
|  | 保护气流量不足 |
|  | 太短的"气滞时间" |
|  | 工件上有脏物或油 |
|  | 钨极表面有脏物 |
| 钨极损耗过快 | 电流过大 |
|  | 保护气中混进了空气 |
|  | 焊炬与地线接反 |
|  | 清洗度太大 |
|  | 钨极太小 |

10

2．检修要点

| 序号 | 异常现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机后电源指示灯不亮亮, | ·供电电源缺U相或V相 | ·查找缺相原因 |
|  | 风机不转,焊机无输出 |  |  |
| 2 | 开机后电源指示灯亮, | •风机损坏 | •更换风机 |
|  | 风机不转 | •风机被其它物体卡住 | •清除该物体 |
| 3 | 过热指示灯亮 | •超负荷使用 | •按60%负载持续率使用 |
|  |  | •风机损坏 | •更换风机 |
| 4 | 欠压指示灯亮 | •输入电压过低(<300V) | •将输入电压调整为正常值 |
|  |  | •缺W相 | •查找缺相原因 |
| 5 | 过流指示灯亮 | •IGBT或主变压器电流过大 | •找代理商或厂方检修 |
| 6 | 当按焊炬开关时,无气体输 出 |  | ·气瓶中气压不足 | ·检查气压 |
|  |  | 检气时无气输 | ·氩气减压阀坏 | ·更换氩气减压阀 |
|  |  | 出,气阀有动作 | ·气路堵塞 | ·清除堵塞物 |
|  |  | 检气时有气输 | ·气阀控制电路故障 | ·检修或更换PCB01板 |
|  |  | 出,气阀有动作 |  |  |
|  |  | 气阀没有动作 | ·焊炬开关故障或焊炬控制 | ·检查焊炬开关及控制线 |
|  |  |  | 线故障 |  |
|  |  |  | ·气阀控制电路故障 | ·检修或更换PCB01板 |
| 7 | 引弧故障 | 有高频 | ·钨电极太脏 | ·修磨钨极 |
|  |  |  | ·焊炬或地线电缆不通 | ·更换电缆 |
|  |  |  | ·氩气不通 | ·接通氩气 |
|  |  | 无高频 | ·PCB05坏 | ·检修或更换PCB05 |
|  |  |  | ·PCB01高频控制电路故障 | ·检修或更换PCB01板 |
| 8 | 气体不能关闭 | 电源开关关掉 | ·"焊接/检气"切换开关设 | ·检查"焊接/检气"切换开关 |
|  |  | 时能停止 | 为"检气" |  |
|  |  | 电源开关关掉 | ·有脏物体被吸进气阀 | ·清洗气阀 |
|  |  | 时不能停止 |  |  |
| 9 | 高频不能停止 | ·PCB05坏 | ·检修或更换PCB05 |
|  |  | ·PCB01高频控制电路故障 | ·检修或更换PCB01板 |
| 10 | 输出电流不可调整 | ·电流调节电位器坏 | ·更换电流调节电位器 |
|  |  | ·PCB10故障 | ·检修或更换PCB10板 |
| 11 | 长焊时无缓降时间 | ·收弧电流调节电位器坏 | ·更换调节电位器 |
|  |  | ·缓降时间调节电位器坏 | ·更换调节电位器 |
|  |  | ·PCB10故障 | ·检修或更换PCB10板 |
| 12 | 焊条焊时无电弧产生 | ·焊接方式选择开关坏 | ·更换焊接方式选择开关 |
|  |  | ·PCB01故障 | ·检修或更换PCB01板 |
| 13 | 脉冲频率和占空比不可调 | ·调节电位器坏 | ·更换调节电位器 |
|  |  | ·PCB10故障 | ·检修或更换PCB10板 |
| 14 | 交流清洗度不可调 | ·调节电位器坏 | ·更换调节电位器 |
|  |  | ·PCB01故障 | ·检修或更换PCB01板 |

11

五．关键原理解释

1．PCB1板欠压部分原理图

欠压保护点为：AC280V～AC300V

2．PCB1板过热部分

本系列焊机采用80°C长开型温控器

| 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 环境温度过高 | 温度降低后自动恢复 |
| 焊机通风条件不好 | 改善通风条件 |
| 超额定负载持续率使用 | 温度降低后自动恢复 |
| 温控器坏 | 更换温控器 |

12

3．PCB1板过流部分

| 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- |
| IGBT模块过流损坏 | 1.更换坏器件 |
| 整流快恢复二极管模块坏 | 2.切断540VDC供电电路,逐一检查 |
| 驱动电源变压器坏 | PCB1、PCB2的驱动信号是否正常 |
| PCB1板坏 | 3.有条件时采用调压器为主电路缓 |
| PCB2板坏 | 慢上电,以免进一步损失 |
| PCB3板坏 |  |

PCB1板过流部分原理图

本系列焊机的过流信号是由模块M57959L对主回路中的IGBT的C、E极之间的电压进行检测并判断所得。

13

4．PCB1板电源部分

供给电磁阀的“+24V”电压是直接从“TP4”上取的。

14

5．PCB1板软启动部分

如果“TP20”为高且软启动接触器未工作，则应该是“1U12”、“1J1”、“软启动接触器”等坏。

15

6．PCB1气阀部分

“LED2”亮，气阀不工作，则应该是气阀坏。

16

7．PCB1高频控制部分

如果“LED1”亮且无高频，则应该是“1J2”或者“高频板”的问题；如果“LED2”不亮，则应该是“1U12”或者“1U6”等的问题。

17

8．PCB10电源部分

PCB10的电源与PCB1的电源是相互独立的。

18

9．PCB10的脉冲部分

19

六：PCB1板的调试

测试点的电压如下：

| 测试点 | 电 压(V) | 调试点 |
| --- | --- | --- |
|  | WSE（WSME）-350 | WSE（WSME）-500 |  |
| TP0 | 0（TP1～TP21的地） |  |
| TP1 | +15V |  |
| TP2 | -15 |  |
| TP3 | +5V |  |
| TP4 | +24 |  |
| TP5 | -7 | -10 |  |
| TP6 | 0.4 |  |
| TP7 | -0.1～-3.5 | -0.1～-5 | 焊接电流电位器 |
| TP8 | +2.5 |  |
| TP9 | +1.2 |  |
| TP10 | +1.8 |  |
| TP11 | +2.89 |  |
| TP12 | +0.05 |  |
| TP13 | +2 |  |
| TP14 | +1.55 |  |
| TP15 | 频率为120Hz,脉冲宽度为0.9mS的矩形波 |  |
| TP16 | 频率为60Hz，幅值为正负10V的锯齿波 |  |
| TP17 | -0.55～9 | AC时，调节清理电位器 |
|  | +15 | DC+时 |
|  | -15 | DC-时 |
| TP18 | 频率为60Hz的矩形波 |  |
| TP19 | 频率为60Hz的矩形波 |  |
| TP20 | 开机2S后，由-14V变为+14V |  |
| TP21 | 用于观察焊接电流波形（1V为100A） |  |
| TP22 | +24V（相对TP23） |  |
| TP23 | 为TP22的地 |  |

在没有PCB10的焊机上（WS、WSE）电流调节方法：

将PCB1板上“TP5”、“TP6”调节至相应电压即可。

七：PCB10板的调试

| 测试点 | 电 压(V) | 调试点或条件 |
| --- | --- | --- |
|  | WSME-350 | WSM-400 | WSME（WSM）-500 |  |
| TP0 | 0（TP1～TP14的地） |  |
| TP1 | +24V |  |
| TP2 | -24V |  |
| TP3 | +15V |  |
| TP4 | -15V |  |
| TP5 | -9V～+9V | 脉冲有时，调节占空比 |
|  | ≤-11V | 脉冲无 |
| TP6 | 幅值为10V的三角波，频率通过“脉冲频率”调节 |  |
| TP7 | 矩形波，通过“脉冲频率”及“占空比”调节 |  |
| TP8 | 0.2V | 10VR1 |
| TP9 | +7V | +8V | +10V | 10VR2 |
| TP10 | +7 | +8V | +10V | 长焊的第二步,缓升完 |
| 续： |  |  |
| TP11 | ≥+12V | 长焊时焊接的第一步 |
| TP12 | ≥+12V | 长焊时焊接的第二步 |
| TP13 | ≥+12V | 长焊时焊接的第三步 |
| TP14 | ≥+12V | 长焊时焊接的第四步 |

在有PCB10的焊机上（WSM、WSME）电流调节方法：

将PCB10板上“TP8”、“TP9”、“TP10”调节至相应电压即可。

22

# Text boxes

IGBT控制逆变式弧焊机

WSME —     系列

维修手册

3 5 0

5 0 0

实业有限公司

焊接设备厂