HB：UL94和CSA C22.2 No 0.17标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。 
V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。 
V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。 
V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下

UL94标准测试程序及要求 
　　UL94HB 
样品： 
5"×1/2"×厚度 
（典型厚度是1/16"，1/8",1/4"） 
程序： 
　　每一厚度有三件样品要进行测试，在试验之前，先把样品置于20℃,50%RH的条件下48小时。样品要放置在与长轴平行，与短轴成45∘角的地方。每一件样品，从其一端画两条线1"和4"。 
　　把高为1"的蓝色火焰置于样品悬空的那一端，燃烧30秒后拿开。如果火焰拿走后样品持续燃烧，那幺就要测量样品在两个宽度标记之间燃烧的时间，并且燃烧比率以每分钟多少英寸计算的。 
级别要求： 
　　94HB 
　　A：对于厚度为0.120"到0.500"之间的样品，不能超过1.5"每分钟，大于3.0"的跨度，或者 
　　B：对于厚度为0.120"的样品，不能超过3.0"的跨度，或者 
　　C：在火焰没有碰到4.0"标记的时，样品就自燃。 
UL94V－0，V－1，V－2 
样品： 
5"×1/2"×厚度 
（典型厚度为1/16",1/8",1/4"） 
程序： 
　每一厚度有总共10件样品（2套）测试。每一厚度的5件样品在23℃,50%RH的条件下放置48小时后再进行测试。每一厚度的5件样品在70℃的条件下放置7天后再进行测试。 
　样品垂直于长轴放置，安装。安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位，燃烧10秒。 
　如果样品一粒粒地滴下来，这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上，这层棉花放在样品下面12"处。 
级别要求： 
　　94V－0 
　　A：没有任何样品在测试火焰拿走之后，仍然有火苗燃烧超过10秒。 
　　B：对于每套5件样品，10次点燃后，带火苗的燃烧的总共时间超过50秒 
　　C：没有任何样品一直烧到夹具上（包括有火苗的燃烧和发红的燃烧）　 
D：没有任何样品，燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。 
　　E：没有任何样品，在第二次移走测试火焰之后，持续发红燃烧超过30秒。 
　　94V－1　 
A：没有任何样品在测试火焰拿走之后，仍然有火苗燃烧超过30秒。 
　　B：对于每套5件样品，10次点燃后，带火苗的燃烧的总共时间超过250秒 
　　C：没有任何样品一直烧到夹具上（包括有火苗的燃烧和发红的燃烧） 
D：没有任何样品，燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。 
　　E：没有任何样品，在第二次移走测试火焰之后，持续发红燃烧超过60秒。 
　　94V－2 
　A：没有任何样品在测试火焰拿走之后，仍然有火苗燃烧超过30秒。 
　　　B：对于每套5件样品，10次点燃后，带火苗的燃烧的总共时间超过250秒。 
　　　C：没有任何样品一直烧到夹具上（包括有火苗的燃烧和发红的燃烧） 
D：允许样品燃烧融化的液滴滴下点燃下面12"处的棉花，但棉花燃烧时间较短。 
　　　E：没有任何样品，在第二次移走测试火焰之后，持续发红燃烧超过60秒。 
UL94－5VA　或　UL94－5B 
　　根据样品测试的结果，材料应分为94－5VA或94－5VB 
　　测试程序如下： 
　　　　没有烧穿的样品为94－5VA 
　　　　烧穿的样品为94－5VB 
样品： 
　　　　5"×1/2"×厚度（棒） 
　　　　6"×8"×厚度（板） 
　　　　典型厚度为（1/16",1/8",1/4"） 
棒状样品的程序（方法A）： 
　　　　2套总共10件样品要测试。 
　　　　每一厚度有5件样品在23℃，50%RH条件下48小时之后进行测试。 
　　　　每一厚度有5件样品在70℃条件下7天之后进行测试。 
　　　　对于棒状样品，垂直于长轴安装。 
　　　　把高为5"的火苗，1/2"的内焰放在样品下端一角与垂直方向成20角。使内焰顶端与样品接触。火焰燃烧5秒，移动5秒，这个动作重复直到样品经过5次燃烧。 
级别要求： 
　　　　A：没有任何样品在第5次点燃之后持续燃烧（包括有火苗燃烧和发红燃烧）的时间超过60秒。 
　　　　B：没有任何样品燃烧融化后的液滴滴下点燃下面的棉花。 
平板状样品的程序（方法2） 
　　　　与棒状样品表述相同：3件样品（2套）水平安装，火焰放在底面中心燃烧。

UL94标准测试程序及要求 
　　UL94HB 
样品： 
5"×1/2"×厚度 
（典型厚度是1/16"，1/8",1/4"） 
程序： 
　　每一厚度有三件样品要进行测试，在试验之前，先把样品置于20℃,50%RH的条件下48小时。样品要放置在与长轴平行，与短轴成45∘角的地方。每一件样品，从其一端画两条线1"和4"。 
　　把高为1"的蓝色火焰置于样品悬空的那一端，燃烧30秒后拿开。如果火焰拿走后样品持续燃烧，那幺就要测量样品在两个宽度标记之间燃烧的时间，并且燃烧比率以每分钟多少英寸计算的。 
级别要求： 
　　94HB 
　　A：对于厚度为0.120"到0.500"之间的样品，不能超过1.5"每分钟，大于3.0"的跨度，或者 
　　B：对于厚度为0.120"的样品，不能超过3.0"的跨度，或者 
　　C：在火焰没有碰到4.0"标记的时，样品就自燃。 
UL94V－0，V－1，V－2 
样品： 
5"×1/2"×厚度 
（典型厚度为1/16",1/8",1/4"） 
程序： 
　每一厚度有总共10件样品（2套）测试。每一厚度的5件样品在23℃,50%RH的条件下放置48小时后再进行测试。每一厚度的5件样品在70℃的条件下放置7天后再进行测试。 
　样品垂直于长轴放置，安装。安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位，燃烧10秒。 
　如果样品一粒粒地滴下来，这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上，这层棉花放在样品下面12"处。 
级别要求： 
　　94V－0 
　　A：没有任何样品在测试火焰拿走之后，仍然有火苗燃烧超过10秒。 
　　B：对于每套5件样品，10次点燃后，带火苗的燃烧的总共时间超过50秒 
　　C：没有任何样品一直烧到夹具上（包括有火苗的燃烧和发红的燃烧）　 
D：没有任何样品，燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。 
　　E：没有任何样品，在第二次移走测试火焰之后，持续发红燃烧超过30秒。 
　　94V－1　 
A：没有任何样品在测试火焰拿走之后，仍然有火苗燃烧超过30秒。 
　　B：对于每套5件样品，10次点燃后，带火苗的燃烧的总共时间超过250秒 
　　C：没有任何样品一直烧到夹具上（包括有火苗的燃烧和发红的燃烧） 
D：没有任何样品，燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。 
　　E：没有任何样品，在第二次移走测试火焰之后，持续发红燃烧超过60秒。 
　　94V－2 
　A：没有任何样品在测试火焰拿走之后，仍然有火苗燃烧超过30秒。 
　　　B：对于每套5件样品，10次点燃后，带火苗的燃烧的总共时间超过250秒。 
　　　C：没有任何样品一直烧到夹具上（包括有火苗的燃烧和发红的燃烧） 
D：允许样品燃烧融化的液滴滴下点燃下面12"处的棉花，但棉花燃烧时间较短。 
　　　E：没有任何样品，在第二次移走测试火焰之后，持续发红燃烧超过60秒。 
UL94－5VA　或　UL94－5B 
　　根据样品测试的结果，材料应分为94－5VA或94－5VB 
　　测试程序如下： 
　　　　没有烧穿的样品为94－5VA 
　　　　烧穿的样品为94－5VB 
样品： 
　　　　5"×1/2"×厚度（棒） 
　　　　6"×8"×厚度（板） 
　　　　典型厚度为（1/16",1/8",1/4"） 
棒状样品的程序（方法A）： 
　　　　2套总共10件样品要测试。 
　　　　每一厚度有5件样品在23℃，50%RH条件下48小时之后进行测试。 
　　　　每一厚度有5件样品在70℃条件下7天之后进行测试。 
　　　　对于棒状样品，垂直于长轴安装。 
　　　　把高为5"的火苗，1/2"的内焰放在样品下端一角与垂直方向成20角。使内焰顶端与样品接触。火焰燃烧5秒，移动5秒，这个动作重复直到样品经过5次燃烧。 
级别要求： 
　　　　A：没有任何样品在第5次点燃之后持续燃烧（包括有火苗燃烧和发红燃烧）的时间超过60秒。 
　　　　B：没有任何样品燃烧融化后的液滴滴下点燃下面的棉花。 
平板状样品的程序（方法2） 
　　　　与棒状样品表述相同：3件样品（2套）水平安装，火焰放在底面中心燃烧