無鉛焊材的採用與製程應用

1.前言

近年來從保護環境的角度呼籲各方削減各種環境污染物質的使用，替代材料的轉換。記憶猶新的氟化物使用限制，加上免洗淨化製程的推動，接著最近廣泛在電子工業界使用的焊材，其中鉛含有毒性的禁止使用。本稿收集最新資訊，及本公司所提之無鉛系列作一整理報告。

2.無鉛焊材的必要性與社會背景

在美國約有50%人口，飲用地下水，在EPA(美國環境保護署)的調查結果，超過容許值15PPB地區有189個，這樣原因是廢家電等......其中電子基板因酸性雨所溶解出物質所造成，因此鉛使用規制的立法化就變的急需迫切。在日本近年來，根據這樣情報判斷出含鉛製品輸入限制的聯動性，也開始檢討無鉛焊材。 又因近來環保團體的高聲呼籲及環境保護運動的高漲所帶來的影響，在日本國內2001年家電回收法施行，各企業提倡對推動綠色化運動，削減對環境有負面影響材料使用，各方均有熱烈回應。接著調查鉛實際的使用情況，汽車電池約有70%，其他含鉛合金約3%前後，電池的回收較容易，電機製品與前述之廢棄家電製品累積的問題相似，對於環境的影響度也較高。

3.無鉛焊材的開發概念

現在電子機器中使用最多的是Sn-Pb(錫 - 鉛)供晶焊材，是眾所皆知的事實，無鉛焊材實用化的基本開發概念必須列入考慮因素，以下整理為下表(1):

表(1).無鉛焊材開發基本概表: 基本概表: 替代Sn-Pb共晶焊材，檢討各種特性與母材及助焊劑的組合，需具有同等級以上的能力。 能使用現行的實裝設備、部品及基板材料 基本要求特性 不含環境污染物質 生產作業可能溫度 Reflow/200~230℃、Flow/250℃ 銲錫性能(Cu、Ni、Ag) 次要要求特性 鍚膏特性(保存性，作業，其它)無洗淨為前題 迴焊作業性(短路、空焊等)無洗淨為前題 下塌的發生及融入母材的影響 機械性能、電氣化學的信賴性(耐熱疲勞性、Creep、電氣測試) 供給的安定性、成本 機械特性(強度、龜裂率) 加工性(附加價值)

ａ.根據部品電鍍的種類、接合信賴性的影響有那些？ ｂ.長期性的供給是否安定？ ｃ.是否可對應全部的製程(Flow、Reflow、焊鎗焊接)？ 經以上３點的考量，後補合金系列於表(2)，各式無鉛合金均有長短之處，如Sn-Pb共晶焊材所持有特性，能全部滿足全製程，在無鉛焊材的開發是很困難的，但是在朝採用的方向，須各方確實檢討，從各種製品符合所要求的特性過濾其後補合金系是非常重要的課題。

表(2).無鉛焊材候合金系與特徵 基 本 元 素 第 二 元 素 添 加 元 素 特 徵 問 題 點 Sn Bi Ag Cu 融點較低 強度較強 融溶溫度較低 合金硬、脆、加工性差(錫絲製造困難) 接合強度、耐疲勞強度差 Ag Cu Bi In 具有優良的耐疲勞性強度較強 融溶溫度區域狹窄 融點較高 Zn Bi In 比較接近Sn-Pb共晶 焊材融點強度較強 融溶溫度區域狹窄 成本較低 迴焊性極端不良 經時變化激烈 資源回收困難 In Ag 融點較低 產量極少、成本極高 經時變化激烈 資源回收困難 群組特性不加 Sn系 無毒性的問題 充分的供給性 Ag、蝕銀機率增加 加工性差 (錫絲製造困難)

4.本公司所推薦的無鉛焊材製品群與理由

a.過濾前述之開發概念表，本公司的無鉛焊材於予ECO SOLDER的商品命名。表(3)為本公司所推薦具代表性的ECO SOLDER系列與其基本物理特性，表(4)為代表性的用途及製品應用的對應性一覽表。 本公司以ECO SOLDER M31、M705為中心，並從接合信賴性、作業性、供給安定性、資源回收性的觀點加以介紹。根據多種多樣性的參考要求，在表記以外的組成也隨時檢討，如有疑問可與我們聯絡。

表(3).ECO SOLDER的物理特性 品名 合金組成 溶融溫度區域(℃) 固相~液相 拉力速度 (kbf/mm2) 伸展性(%) 龜裂率 (kbf/mm2) 比重 M20 Sn-0.75Cu 227 3.80 57.0 3,500 7.32 M30 Sn-3.5Ag 221 4.18 58.0 4,410 7.40 M31 M705 Sn-3.5Ag-0.75Cu 216~220 5.34 48.9 3,786 7.42 M34 Sn-1.0Ag-0.5Cu 216~225 4.61 46.0 3,700 7.34 M41 Sn-2Ag-0.5Cu-2Bi 210~215~222 8.20 27.0 4,500 7.40 M42 Sn-2Ag-0.75Cu-2Bi 205~216~218 8.60 25.5 4,514 7.45 M51 Sn-3Ag-0.7Cu-1In 212~215~218 5.26 47.8 4,194 7.39 L20 Sn-58.0Bi 139 7.80 27.0 3,298 8.72 L21 Sn-2Ag-0.5Cu-7.5Bi 190~207~214 5.71 19.7 4,239 7.52 Sn63 Sn-37Pb 183 5.71 56.4 2,636 8.42

表(4).ECO SOLDER代表性用途與製品應用

◎可以供給 品 名 作業溫度參考(℃) 用 途 代 表 特 徵 錫棒 錫絲 錫球 錫膏 M20 250/- DIP/單面基板 高溫焊材 ◎ ◎ ◎ ◎ M30 250/240 DIP/Reflow 高溫焊材 ◎ ◎ ◎ M31 M705 250/230 DIP/Reflow 銲槍焊接 優良焊接高信賴性 千住金屬推薦品 ◎ ◎ ◎ ◎ M34 -/235 Reflow 部品站立對應 AT合金 ◎ ◎ ◎ M41 -/230 Reflow 低作業溫度 迴焊性佳 ◎ ◎ ◎ M42 250/230 DIP/Reflow 銲槍焊接 低作業溫度 迴焊性佳 ◎ ◎ ◎ ◎ M51 -/230 Reflow 延展性佳 ◎ ◎ ◎ L20 170/160 DIP/Reflow 低作業溫度 低溫焊材 ◎ ◎ ◎ L21 -/225 Reflow 現作業溫度對應 ◎ ◎ ◎

在參考資料資料中(圖一、二、三)為各種無鉛焊材的接合信賴性結果表示，ECO SOLDER L21在Reflow工法上強度較低，而BGA的推力強度較強，但小錫球散落較大，這是因Bi的含量較多(7.5wt%)其延展特性低下的影響，採用含Bi的無鉛焊材是希望能降低作業溫度，不過檢討Bi含有量與接合信賴性的比重是必須充分的考量。

b.最近不只錫膏，連部品關於耐熱溫度的規定，部份已檢討使用Sn-Zn系的可能性，本公司也研究其組合，需解決的問題點還很多。(圖片1.)是無鉛焊接的接合斷面組織表示，從照片上得知，Sn-Zn-Bi系在高溫放置後(150℃ 100h)，Zn(黑色針狀結晶)的移動劇烈，推判合金較不安定，實際上存在多種多樣的部品表面處理合金組合，但無法確認Zn有什麼樣的變化，所以對製品的母材上必須充分確認表面處理與Zn的反應。接著不應忘了Zn是Sn-Pb系焊材中最不好的不純物，因為在迴焊槽中Zn的容許濃度為0.005wt%，在同一作業場所中Sn-Pb系焊材與Sn-Zn焊材同時使用時，需有嚴格管理。

5.各製程的接合事例介紹

(圖片2.3.4)是在Reflow、Flow各工法的接合事例介紹，在Reflow中ECO SOLDER M31在焊接溫度230℃時，可充分確保焊接並不比共晶焊材遜色，但在225℃時會形成良好高度，(圖片5)為Reflow在最低溫度時迴焊結果。Flow現行是以250℃為上限溫度，在基板穿孔上方周圍沾錫及擴散性會不佳，較適用於穿孔內部可達到充分吃錫。

使用裝置:SCLC-3035H FIUY:SmicES-1020 溫度:250℃ 基板:Au Pad

使用錫膏:M31-221CM5-42-9.5 Reflow:大氣中 使用部品:965 Pitch QFP 90 Sn/Pb lead Test基板:Cu Pad

6.無鉛焊材的使用、問題點與對應方法

無鉛焊材與以前的Sn-Pb焊材比較，在特性上有很大不同，在量產導入時有什麼問題點出現是很難預測的，現在討論已確認事例與其對應方法。 a.根據Reflow工法上舉例，基板上的溫差(以下△t表示)問題，實裝基板上有多種多樣的部品構成，其熱容量有很大差異，△t差到20℃溫度差時也有。簡單的說明，先前焊接事例中ECO SOLDER M31使用時，最低的Reflow溫度為225℃，基板溫差大時最低溫度必須達到225℃，換言之△t5℃以內基板，Reflow的最高溫度設定為230℃時，225~230℃是可以焊接的，大部份零件部品的耐熱性均可承受。但是△t20℃以上的基板，Reflow的最高溫度設定為230℃時而實際上只到達210℃，會出現無法到達焊材最低融溶溫度。言而反之，將最高溫度昇高，可能出現超過部品的耐熱溫度，關於Reflow克服△t是關鍵問題，一般減少△t的方法是將預熱溫度昇高延長，其結果(圖片6)表示。在大氣Reflow中較高的溫度及較長的時間形成焊接時，易發生未融溶銲錫粉末所產生錫球較多。在N2 Reflow中200℃/ 180sec的預熱也可得到較佳銲錫性能，因在大氣Reflow的溫度圖的有效範圍非常狹窄，在N2環境中就有很大的空間。在無鉛錫膏導入時，將以上結果列入檢討，對製品的△t溫度圖的確實掌握是非常重要的。接著Reflow、Flow混合工法時，採用固相線較低無鉛焊材，Flow時可能會有剝落的可能性較高，須列入考量。

Reflow爐: 大氣:SAI-2604 N2=SX-251DN2 Pick UP溫度: 250℃ 大氣爐/預熱溫度150℃ 使用錫膏: M31-221CM5-42-10.5

b.Flow工法:例如，凹陷問題都是從共晶組成到非共晶組成，錫尖是穿孔基板與添加Bi的無鉛焊材的組合，(圖片7)或從部品電鍍部份有鉛的混入，使得局部的固相溫度低下，所造成的(圖片8)凹陷問題，不論基板的種類，全體的無鉛焊材，均有熔點溫度範圍，對策是盡可能採用融溶溫度區域較狹小的無鉛焊材，重要的是部品完全的無鉛化，迴焊後加速冷卻速度可改善焊點形狀。(圖片9.10)為冷卻速度與表面狀態。

使用材料: 焊料M31 Flow條件: 250℃,N2中 (O2 500ppm以下) 使用設備: N2-Dip- mk-Ⅲ Test基板: Cu Pad+Cu Lead

c.經先前的說明無鉛焊材或部品等，混入鉛時固相線會急遽低下，物理特性也會有所變化，(圖四)混入鉛時融溶溫度的變化，(圖五)混入鉛時機械拉力強度與延展性的關係。從(圖四)而言因鉛混入，融溶溫度從固相線擴大，這樣錫尖的發生率增加，加上半融溶狀態時的震動，可預想伴隨著助焊劑或凹陷的危險性增加。(圖五)的機械拉力強度較強時延展性傾向低下，焊點硬度較硬時組織會變脆，可預想耐疲勞性較差。從以上而言，無鉛焊材須極力避免鉛的混入，Sn-Pb系、Sn-Ag-Cu系 的鉛混入容許範圍也只有1wt%左右。

7.結論

A.現今無鉛焊材的開發並無法兼備現行的作業溫度及接合信賴性，當無鉛焊材的導入其接合信賴性或作業溫度須作為重點，選擇的系統變不同，無鉛焊材的檢討須面臨許多方面考量，往往對於無鉛焊材之選擇無法多方面兼顧，充分了解製品的要求特性，是在選擇無鉛焊材的重要課題。 以下為無鉛焊材採用方向及內容整理，共參考使用: (1).當作業溫度上升時，確認部品耐熱性: a.有耐熱部品可替換嗎? b.無耐熱性部品焊接後的檢討題。 (2).部品表面處理的確認: a.轉移的過度期中，應避免混入含鉛處理部品。 b.特別是在Bi系中，鉛的混入會導致三元素相低溶點(96℃ )。 (3).現有設備能力確認 : a.根據Reflow的△t是否會有未融溶發生。 b.迴焊槽在替換無鉛焊材時，鉛混入的影響。 (4).資源回收性及作業性: a.實裝基板雖已更換無鉛焊材，也不得任意丟棄。 b.須檢討無鉛焊材的回收使用性。

B.要對應現在多種多樣的實裝製程，在眾多的無鉛焊材候補合金中無法取得共識。本公司所推薦無鉛焊材系列，有經驗豐富陣容，可提出各種樣品（錫膏、錫絲、錫球、助焊劑等）也準備迴焊設備，並透過各式各樣的實驗，研究開發更上一層的無鉛焊材，希望能更進一步對環境保護貢獻心力。

參考文獻 1.淺野 省三:(無鉛焊材的開發動向)實裝技術雜誌。Vol.No9(1994) 2.奧野 哲也、宗形修:(無鉛焊材的開發現狀與應用動向)，表面實裝技術。1996年2月號 3.千住金屬工業(株):(無鉛焊材的實用化與環境問題對應) 4.高浦 邦仁:(大氣中使用Sn-Zn系，生產線導入的問題) 5.千住金屬工業(株):(焊材技術手冊)SMIC Technical Bulletin A-01(1996年PP24) 6.巨剛實業有限公司:胡源昌、林昕欣 譯