滤波器

| 规格： | 电源滤波器按照磁心结构形式一般分为：UF（UU）型、ET型、环型等。 |
| --- | --- |
| 技术指标： | 电源滤波器系采用优质高频铁氧体材料为磁心，应用准零磁通工作原理的新型电源滤波器，具有良好的EMI电感器是采用高频铁氧体材料或铁镍合金为磁心，主要用作滤波、储能、扼流以及CRT行场扫描线性化，该器件作为电子电路的三个基本元件获得广泛应用。 |
| 应用范围： | 应用于PC电源，显示器，电视接收器，音响器材，VCD，DVD，不间断电源供应器以及各种电子仪器。 |
| 产品说明： | 符合UL、IEC、VDE及FCC等多种安全规范； 频率特性好，对高次谐波抑制强；温升小，损耗小，阻抗平衡好。 |

电流互感器

| 应用范围： | 用于漏电断路开关〈ELCB〉，电弧控制器〈AFCB〉，设备漏电保护〈ALCI〉，电路漏电保护〈GFCI〉。 |
| --- | --- |

線圈

| 规格： | 常用型有A型、T型、K型、V型(立式)和贴片式，绕线方式有M(密绕)、间绕SPACE A,SPACE B,SPEAC C.绕线，方向有顺方向(L)、逆方向(R)。 |
| --- | --- |
| 技术指标： | 线圈线径 2UEW Φ0.20--Φ2.0 （非标线径最小可在Φ0.05） 线圈内径 Φ1.0--Φ8.0 （非标内径最小可在Φ0.10） 线圈圈数 1.5--80 引脚长度 1.5--25mm （最长可根据客户要求） |
| 应用范围： | 用于电子调谐器、调制器、移动电话、呼机、卫星接收器及各类仪器仪表中，作振荡、滤波、陷波、储能及抗干扰等之作用。 |

環形電感

| 技术指标： | 采用磁导率，频率特性和饱和磁通密度均很高的磁性材料，具有很好的吸收噪声的效果。结构紧凑 性能优越 低损耗 无间隙，无漏磁 其它用途 医疗设备 自动售货机 电视机， 计算机，录像机，显示器，传真机. |
| --- | --- |
| 应用范围： | T型线圈具有体积小、输出电流大、扼流性能好、价格低等特点。广泛用于各类电子设备仪器及民用电子产品上。 |

磁棒電感

| 技术指标： | 电感线圈是根据电磁感应原理制成的器件，它的用途极为广泛，例如LC滤波器、调谐放大器、振荡器中的谐振回路、均衡电路、去耦电路等。因此它也是电子线路中的主要元件之一。其主要参数包括电感量、品质因素、分布电容、稳定性。 |
| --- | --- |

工字型电感

| 型号： | DR系列：φ3X4.5、φ3X6、φ4X5.5、φ6X8、φ8X10、φ9X12、φ14X15、φ16X18等； φ系列：φ3-φ20 |
| --- | --- |
| 规格： | 可根据要求制作 |
| 技术指标： | 标准规格： 工作温度：-10℃-+85℃ 抗电强度：AC、500V、1mA、1MIN 绝缘电阻：DC、500V、100MΩMIN 特点： 小型化、成本化 宽的电感值范围 采用高密度，高饱和磁通密度，能通过大电流 温升低 |
| 应用范围： | 广泛用于家电行业，计算机显示器、自动化办公设备仪器仪表中，做为扼流、滤波之用 |

低频变压器

| 型号： | 功率从0.1W-1000W，规格为EI-28、EI-35、EI-41、EI-48、EI57、EI-66、EI-76、EI-86、EI-96、EI-105、EI-114、EI-133、EI-162等系列 |
| --- | --- |
| 规格： |  |
| 技术指标： | · 可以承受在攝氏110度的環境下放置96~100小時的耐熱試驗，而外殼不變形。 · 在溫度攝氏40度，相對濕度90~95%的環境下放置96~100小時的耐濕度試驗後，絕緣阻抗仍合格。 · 在溫度攝氏-25度的環境下放置110小時的耐寒試驗後，產品外殼及電線不脆化。 · 各項熱衝擊試驗。 |
| 应用范围： | · 本公司產品已廣泛使用於電話、電腦、洗衣機、電視機、VCD播放機、功率放大器、家庭影院等。 |

高频变压器

| 应用范围： | 应用于PC电源，显示器，电视接收器，音响器材，VCD，DVD，不间断电源供应器，数码相机及各种电子仪器。 |
| --- | --- |