JLS隆重推出无卤、环保、阻燃电子线专用料

突出的环保性

优异的阻燃性

良好的加工性

应对ROSH指令和WEEE法规，符合UL、CSA、IEC，CE，VDE、JIS、T-MARK等标准要求

■  环保型低烟无卤电子线材料（应用指南）

|  | FR125 | FR105B | FR105T | FR001R | FR105H（J） | FR90H（J） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家用电器电子线 | ★ | ★ | ☆ |  | ★ | ☆ |
| 汽车电子线 | ★ | ☆ | ☆ |  | ★ | ☆ |
| 通讯信号线 | ☆ |  |  |  | ★ | ★ |
| CATV电缆 |  |  |  |  | ☆ | ★ |
| 计算机网络线 |  |  |  |  | ☆ | ★ |
| USB接口线 |  |  |  | ★ |  |  |
| 电源线 |  |  |  | ★ |  |  |
| 电话线 |  |  |  | ★ |  |  |
| 汽车，电视机高压电子线 | ★ |  | ★ |  |  |  |

- 特别推荐

☆ 可以适用

■  环保型低烟无卤电子线材料（JLS- FR125  125º辐照交联料）

◆应用范围

JLS-FR125是无卤素、低发烟量、阻燃、辐照交联型、低腐蚀性和低毒性的环保聚烯烃绝缘料和护套料，适用于汽车电线，电子电器电线。可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料。该材料具有优异的物理机械性能及良好的阻燃性能，加工性能优良。

- 典型的性能参数

| 项 目 |  | 单 位 | 典型值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 |  | g/cm3 | 1.13 | ISO1183 |
| 熔融指数 |  | g/10min | 1.2 | ISO1113 |
| HCL气体发生量 |  | % | 0 | IEC 60754-1 |
| 毒性指数 |  |  | 2.1 | NES 713 |
| 氧指数 |  | % | 36 | ISO4589 |
| 电导率 |  | μS/mm | 2.6 | IEC 60754-2 |
| PH |  |  | 6.9 | IEC 60754-1 |
| 20℃体积电阻率 |  | Ω·cm | 4×1012 | IEC60502 |
| 原始拉伸强度 |  | M pa | 18 | IEC60811 |
| 原始断裂伸长率 |  | % | 450 | IEC60811 |
| 热老化（条件） |  | ℃×h | 150℃×168h | IEC60811 |
| 拉伸强度变化率 |  | % | 13 | IEC60811 |
| 断裂伸长度变化率 |  | % | 16 | IEC60811 |
| 低温性能试验（-25℃） |  |  | pass | IEC60811 |
| 热延伸（200℃×15min 20N/cm 2） | 负载伸长率 | % | 85 | IEC60811 |
|  | 永久变形率 | % | 3 | IEC60811 |
| 电气性能 |  | 浸水耐压AC2500V 1 MIN |  | UL1581 |
| 阻燃性 |  | VW-1 FT1 |  | UL1581 |

*电线的测试数据是基于AWG22号线的基础,绝缘厚度0.6mm.

◆加工工艺推荐

可以在现有的PVC 挤出设备上加工。无需预处理，可以冷料直接进入挤出机，适宜挤管、半挤管、挤压式各类模具挤出。

| ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1区 |  |  | 2区 |  |  | 3区 |  |  | 4区 |  |  | 5区 |  |  | 机头 |  |  | 模头 |  |

◆储存和包装

在包装完好的前提下可放心使用,开包后应尽快使用.放置场所应通风、防潮。不应直接暴露在阳光和风雨中采用25KG聚乙烯内膜、牛皮纸（编织袋）复合袋包装。也可以按客户要求包装。

■环保型低烟无卤电子线材料（JLS- FR105B  105º薄壁高速挤出绝缘料）

◆应用范围

JLS-FR105B是无卤素、低发烟量、阻燃、低腐蚀性和低毒性的薄壁高速挤出电子线材料，适用于家用电器电子线材料,可作为AWG30以下的细线高速挤出,能保持良好的机械性能,阻燃性能和电气性能,表面光洁,无须交联。可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料。

典型的性能参数

| 项 目 | 单 位 | 典型值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | g/cm3 | 1.16 | ISO1183 |
| 熔融指数 | g/10min | 1.5 | ISO1113 |
| HCL气体发生量 | % | 0 | IEC 60754-1 |
| 毒性指数 |  | 4.1 | NES 713 |
| 氧指数 | % | 30 | ISO4589 |
| 电导率 | μS/mm | 3.6 | IEC 60754-2 |
| PH |  | 6.9 | IEC 60754-1 |
| 20℃体积电阻率 | Ω·cm | 3×1014 | IEC60502 |
| 原始拉伸强度 | M pa | 15 | IEC60811 |
| 原始断裂伸长率 | % | 550 | IEC60811 |
| 热老化（条件） | ℃×h | 136℃×168h | IEC60811 |
| 拉伸强度变化率 | % | 18 | IEC60811 |
| 断裂伸长度变化率 | % | 23 | IEC60811 |
| 低温性能试验（-25℃） |  | pass | IEC60811 |
| 电气性能 | 浸水耐压AC2500V 1 MIN |  | UL1581 |
| 阻燃性 | VW-1 FT1 |  | UL1581 |

*电线的测试数据是基于AWG30号线的基础,绝缘厚度0.26mm.

◆加工工艺推荐

可以在现有的PVC 挤出设备上加工。无需预处理，可以冷料直接进入挤出机，适宜挤管、半挤管、挤压式各类模具挤出。

| ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1区 |  |  | 2区 |  |  | 3区 |  |  | 4区 |  |  | 5区 |  |  | 机头 |  |  | 模头 |  |

◆储存和包装

在包装完好的前提下可放心使用,开包后应尽快使用.放置场所应通风、防潮。不应直接暴露在阳光和风雨中采用25KG聚乙烯内膜、牛皮纸（编织袋）复合袋包装。也可以按客户要求包装。

■  环保型低烟无卤电子线材料（JLS- FR105T  105º辐照交联高阻燃护套料）

◆应用范围

JLS-FR105T是无卤素、低发烟量、阻燃、辐照交联型、低腐蚀性和低毒性的高阻燃护套料，适用于汽车高压电线，电视机高压电线,具有良好的自熄性和对绝缘的保护性.可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料。该材料具有优异的物理机械性能及加工性能优良。

- 典型的性能参数

| 项 目 |  | 单 位 | 典型值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 |  | g/cm3 | 1.19 | ISO1183 |
| 熔融指数 |  | g/10min | 0.8 | ISO1113 |
| HCL气体发生量 |  | % | 0 | IEC 60754-1 |
| 毒性指数 |  |  | 2.1 | NES 713 |
| 氧指数 |  | % | 38 | ISO4589 |
| 电导率 |  | μS/mm | 3.6 | IEC 60754-2 |
| PH |  |  | 6.5 | IEC 60754-1 |
| 20℃体积电阻率 |  | Ω·cm | 2×1013 | IEC60502 |
| 原始拉伸强度 |  | M pa | 16 | IEC60811 |
| 原始断裂伸长率 |  | % | 350 | IEC60811 |
| 热老化（条件） |  | ℃×h | 136℃×168h | IEC60811 |
| 拉伸强度变化率 |  | % | 13 | IEC60811 |
| 断裂伸长度变化率 |  | % | 16 | IEC60811 |
| 低温性能试验（-25℃） |  |  | pass | IEC60811 |
| 热延伸（200℃×15min 20N/cm 2） | 负载伸长率 | % | 81 | IEC60811 |
|  | 永久变形率 | % | 2 | IEC60811 |
| 阻燃性 |  | VW-1 FT1 |  | UL1581 |

*电线的测试数据是基于AWG22号线的基础,绝缘厚度0.6mm.

◆加工工艺推荐

可以在现有的PVC 挤出设备上加工。无需预处理，可以冷料直接进入挤出机，适宜挤管、半挤管、挤压式各类模具挤出。

| ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1区 |  |  | 2区 |  |  | 3区 |  |  | 4区 |  |  | 5区 |  |  | 机头 |  |  | 模头 |  |

◆储存和包装

在包装完好的前提下可放心使用,开包后应尽快使用.放置场所应通风、防潮。不应直接暴露在阳光和风雨中采用25KG聚乙烯内膜、牛皮纸（编织袋）复合袋包装。也可以按客户要求包装。

■  环保型低烟无卤电子线材料（JLS- FR001R  软线用低烟无卤料）

◆应用范围

JLS-FR001R是无卤素、低发烟量、阻燃、低腐蚀性和低毒性的软线用的低烟无卤护套料和绝缘料，适用于电源线、电话软线、USB接口线、计算机外部连接线、电子电器电线。可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料。该材料具有优异的物理机械性能及良好的阻燃性能，加工性能优良，硬度在80-90A之间。

- 典型的性能参数

| 项 目 |  | 单 位 | 典型值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 |  | g/cm3 | 1.12 | ISO1183 |
| 熔融指数 |  | g/10min | 1.6 | ISO1113 |
| HCL气体发生量 |  | % | 0 | IEC 60754-1 |
| 毒性指数 |  |  | 4.3 | NES 713 |
| 氧指数 |  | % | 30 | ISO4589 |
| 电导率 |  | μS/mm | 5.6 | IEC 60754-2 |
| PH |  |  | 6.1 | IEC 60754-1 |
| 硬度 |  | 83A |  |  |
| 原始拉伸强度 |  | M pa | 15 | IEC60811 |
| 原始断裂伸长率 |  | % | 580 | IEC60811 |
| 热老化（条件） |  | ℃×h | 100℃×168h | IEC60811 |
| 拉伸强度变化率 |  | % | 13 | IEC60811 |
| 断裂伸长度变化率 |  | % | 16 | IEC60811 |
| 低温性能试验（-25℃） |  |  | pass | IEC60811 |
| 热延伸（200℃×15min 20N/cm 2） | 负载伸长率 | % | 85 | IEC60811 |
|  | 永久变形率 | % | 3 | IEC60811 |
| 电气性能 |  | 浸水耐压AC2500V 1 MIN |  | UL1581 |
| 阻燃性 |  | VW-1 FT1 |  | UL1581 |

*电线的测试数据是基于AWG22号线的基础,绝缘厚度0.6mm.

◆加工工艺推荐

可以在现有的PVC 挤出设备上加工。无需预处理，可以冷料直接进入挤出机，适宜挤管、半挤管、挤压式各类模具挤出。

| ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1区 |  |  | 2区 |  |  | 3区 |  |  | 4区 |  |  | 5区 |  |  | 机头 |  |  | 模头 |  |

◆储存和包装

在包装完好的前提下可放心使用,开包后应尽快使用.放置场所应通风、防潮。不应直接暴露在阳光和风雨中采用25KG聚乙烯内膜、牛皮纸（编织袋）复合袋包装。也可以按客户要求包装。