电阻的基础知识

常用电阻有碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻、线绕电阻和电位器等。表1是几种常用电阻的结构和特点。 图1 电阻的外形 表1 几种常用电阻的结构和特点 电阻种类; 电 阻 结 构 和 特 点. 碳膜电阻; 气态碳氢化合物在高温和真空中分解，碳沉积在瓷棒或者瓷管上，形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度，可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低，性能一般。. 金属膜电阻; 在真空中加热合金，合金蒸发，使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。这种电阻和碳膜电阻相比，体积小、噪声低、稳定性好，但成本较高。. 碳质电阻; 把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。在电阻上用色环表示它的阻值。这种电阻成本低，阻值范围宽，但性能差，很小采用。. 线绕电阻; 用康铜或者镍铬合金电阻丝，在陶瓷骨架上绕制成。这种电阻分固定和可变两种。它的特点是工作稳定，耐热性能好，误差范围小，适用于大功率的场合，额定功率一般在1瓦以上。. 碳膜电位器; 它的电阻体是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。它的阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种，有的和开关一起组成带开关电位器。 还有一种直滑式碳膜电位器，它是靠滑动杆在碳膜上滑动来改变阻值的。这种电位器调节方便。. 线绕电位器; 用电阻丝在环状骨架上绕制成。它的特点是阻值范围小，功率较大。. 大多数电阻上，都标有电阻的数值，这就是电阻的标称阻值。电阻的标称阻值，往往和它的实际阻值不完全相符。有的阻值大一些，有的阻值小一些。电阻的实际阻值和标称阻值的偏差，除以标称阻值所得的百分数，叫做电阻的误差。表2是常用电阻允许误差的等级。 表2 常用电阻允许误差的等级 允许误差; ±0.5%; ±1%; ±2%; ±5%; ±10%; ±20%. 级 别; 005; 01; 02; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 国家规定出一系列的阻值作为产品的标准。不同误差等级的电阻有不同数目的标称值。误差越小的电阻，标称值越多。表2是普通电阻的标称阻值系列。表3中的标称值可以乘以10、100、1000、10k;100k;比如1.0这个标称值，就有1.0Ω、10.OΩ、100.OΩ、1.0kΩ、10.0kΩ、100.0kΩ、1.0MΩ;10.0MΩ; 表3 普通固定电阻标称阻值系列 允许误差; 标 称 阻 值 系 列. ±5%; 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1. ±10%; 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2. ±20%; 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8. 不同的电路对电阻的误差有不同的要求。一般电子电路，采用Ⅰ级或者Ⅱ级就可以了。在电路中，电阻的阻值，一般都标注标称值。如果不是标称值，可以根据电路要求，选择和它相近的标称电阻。 当电流通过电阻的时候，电阻由于消耗功率而发热。如果电阻发热的功率大于它能承受的功率，电阻就会烧坏。电阻长时间工作时允许消耗的最大功率叫做额定功率。电阻消耗的功率可以由电功率公式： P=I×U P=I2×R P=U2/R 计算出来，P表示电阻消耗的功率，U是电阻两端的电压，I是通过电阻的电流，R是电阻的阻值。 电阻的额定功率也有标称值，常用的有1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20瓦等。在电路图中，常用图2所示的符号来表示电阻的标称功率。选用电阻的时候，要留一定的余量，选标称功率比实际消耗的功率大一些的电阻。比如实际负荷1/4瓦，可以选用1/2瓦的电阻，实际负荷3瓦，可以选用5瓦的电阻。 图2 电阻的功率标识 为了区别不同种类的电阻，常用几个拉丁字母表示电阻类别，如图3所示。第一个字母R表示电阻，第二个字母表示导体材料，第三个字母表示形状性能。上图是碳膜电阻，下图是精密金属膜电阻。表1列出电阻的类别和符号。表2是常用电阻的技术特性。 图3 电阻的类型标识 表4 电阻的类别和符号 顺序; 类别; 名称; 简称; 符号. 第一个字母; 主称; 电阻器 电位器; 阻 位; R W. 第二个字母; 导体材料; 碳膜 金属膜 金属氧化膜 线绕; 碳 金 氧 线; T J Y X. 第三个字母; 形状性能等; 大小 精密 测量 高功率; 小 精 量 高; X J L G. 表5 常用电阻的技术特性 电阻类别; 额定功率 （W）; 标称阻值范围 （&Omega;）; 温度系数 （1/℃）; 噪声电势 （uV/V）; 运用频率. RT型 碳膜电阻; 0.05 0.125 0.25 0.5 1.2; 10~100×103 5.1~510×103 5.1~910×103 5.1~2×106 5.1~5.1×106; -(6~20)×10-4; 1~5; 10兆赫以下. RU型 硅碳膜电阻; 0.125、0.25 0.5 1.2; 5.1~510×103 10~1×106 10~10×106; ±(7~12)×10-4; 1~5; 10兆赫以下. RJ型 金属膜电阻; 0.125 0.25 0.5 1.2; 30~510×103 30~1×106 30~5.1×106 30~10×106; ±(6~10)×10-4; 1~4; 10兆赫以下. RXYC型 线绕电阻; 2.5~100; 5.1~56×106; 低频. WTH型 碳膜电位器; 0.5~2; 470~4.7×106; 5~10; 5~10; 几百千赫以下. WX型 线绕电位器; 1~3; 10~20×103; 低频. 碳质电阻和一些1/8瓦碳膜电阻的阻值和误差用色环表示。在电阻上有三道或者四道色环。靠近电阻端的是第一道色环，其余顺次是二、三、四道色环，如图1所示。第一道色环表示阻值的最大一位数字，第二道色环表示第二位数字，第三道色环表示阻值未应该有几个零。第四道色环表示阻值的误差。色环颜色所代表的数字或者意义见表1。 图4 电阻的电路符号表示方法 表6 色环颜色所代表的数字或意义 色 别; 第一色环 最大一位数字; 第二色环 第二位数字; 第三色环 应乘的数; 第四色环 误 差. 棕; 1; 1; 10. 红; 2; 2; 100. 橙; 3; 3; 1000. 黄; 4; 4; 10000. 绿; 5; 5; 100000. 蓝; 6; 6; 1000000. 紫; 7; 7; 10000000. 灰; 8; 8; 100000000. 白; 9; 9; 1000000000. 黑; 0; 0; 1. 金; 0.1; ±5%. 银; 0.01; ±10%. 无色; ±20%. 比如有一个碳质电阻，它有四道色环，顺序是红、紫、黄、银。这个电阻的阻值就是270000欧，误差是±10%。双比如有一个碳质电阻，它有棕、绿、黑三道色环，它的阻值就是15欧，误差是±20%。