| 包装和包装废物指令（94/62/EC） | 2001年7月1日起至五年內， 铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)等重金属含量限制 四种物质的总含量不可超過100ppm。 |
| --- | --- |
| 汽车报废指令（2000/53/EC——ELV指令） | 2003年7月起，自2006年1月1日起不得出售用於电动汽车的含镉的电池，原则上禁止使用铅、水银、镉及六价铬(Cr6+)等有害物质 |
| 镉指令 （91/338/EEC） | 要求成品或零件中之塑料製品及液态涂料 ( 不管是水性，还是油性涂料 ) 镉之含量不得超過 0.01%(100ppm) ；特定设备的电镀镉则禁止使用 |
| 电池和蓄电池指令（91/157/EEC 98/101/EC） | 2001年1月1日起，禁止销售含汞量超过0.025%的碱性電池（纽扣电池除外）；禁止销售含汞量超过0.0005%的电池和蓄电池（含汞量不超过2%的纽扣电池除外）；重金属含量超过一定水平（汞>25mg/cell, 镉>0.025%，铅>0.4%）的电池和蓄电池应标注特別符号以表明需单独回收。 |
| 电池的标签要求指令 93/86/EEC | 要求电池（包括蓄电池）应标明其重金属含量，以及不得与生活垃圾混合处理的标志。 |

“RoHS”指令规定的六种禁用物质存在形式

实际上，涉及到6种材料的相关产品是相当多的，甚至可以说是数不胜数。因为欧盟的两个指令是用电、传输电或者利用电磁定律的这样一些设备。那么，从这个条件定义就产生了一系列问题：首先，你要用电就必须解决导电与不导电的问题，也就是导电与绝缘材料的问题。就电视机来讲，在插头、引线、开关、功率计算器，还有显像管、变压器、高压线包印刷线路及外壳等元器件使用的材料中，6种元素很可能都涉及到了。开关、继电器可能用的是含镉的银基触头材料、绝缘材料里面它要用很多热稳定剂，要用到阻燃剂，还有制造过程当中的脱膜剂，油漆使用的平流剂等等，都与铅、镉、钡等重金属类关系密切，最为常用。还有常用的铅玻璃和含铅的焊料。 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例，它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本，使用这种触头材料的家用电器有：冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面，就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备，几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用，原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡，而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司（德国）。与此同时，目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位，产量也只有一二吨，与我国每年几百吨的需求量两相比，还有很大的差距。 六种有害物质的存在形式 物质; 使用于; 评价. 铅; 焊料; 在电子电气设备中的最主要的用途之一，但焊料中的铅含量超过85%在指令的豁免之列. 玻璃例如阴极射线管，灯泡等; 铅存在于阴极射线管和荧光管中时在指令的豁免之列. 某些陶瓷构件中，例如压电装置，或者某些类型的非传导材料; 元器件以陶瓷形式存在时可能会拥有铅物质，但这种元器件不允许在solderable termination coating中使用. 自由的加工过的钢、铝和铜; RoHS指令说明了在这些合金中特殊的最大限定值. 电池; 铅/酸电池。但在电池指令和汽车中是被允许使用的. 塑料例如稳定剂或者颜料. 油漆; 干燥剂或者颜料. 镉; 塑料例如稳定剂或者颜料; 在欧盟的镉指令（91/338/EEC）中已经被禁止. 焊料. 厚的薄膜电路或者在某些陶瓷材料中; 现已逐步淘汰. 电接触; 在继电器和开关中广泛使用. 电池; 镍镉电池。但在电池指令中被允许使用. 半导体，例如镉的硫化物在光敏感元件和太阳能电池中的使用; 如果某些太阳能能源装置是以含镉的太阳能电池为基础，那它将在RoHS指令的禁止之列. 汞; 电池; 已经在欧盟的电池指令（91/339EEC）中被禁用. 电接触; 继电器、微型开关、倾斜传感器等. 荧光灯泡. 六价铬; 钝化涂层; 在许多金属中的薄的表面涂层。在暴露的金属中使用，可提高油漆的在金属表面的附着力. 抗腐蚀油漆和涂层; 涂料和涂层材料的构件. Hard chrome plating; 用于涂层,但镀铬层是铬金属,不含有六价铬. 导电塑料蚀刻剂; 用于镀材料前蚀刻塑料,但不存在于最终产品中. 聚溴联苯 多溴二苯醚; 用于塑料中的阻燃剂; 现阶段,有许多种含溴化的阻燃剂.

二零零五年.第十六期(8月12日). 行业消息. 技术委员会讨论《限制有毒物质指令》豁免方案 欧 盟 技 术 谘 询 委 员 会 于 2005 年 7 月 6 日 的 会 议 上，就 《 限 制 有 毒 物 质 指 令 》 (RoHS) 的 豁 免 产 品 方 案 进 行 讨 论。 根 据 《 限 制 有 毒 物 质 指 令 》，由 2006 年 7 月 1 日 起，生 产 商 不 得 在 欧 盟 销 售 铅、汞、镉、六 价 铬、PBB 和 PBDE 含 量 超 出 规 定 的 电 气 及 电 子 设 备。不 过，若 干 产 品 可 获 豁 免，而 豁 免 范 畴 亦 继 续 扩 大。 首 个 豁 免 方 案 经 提 交 欧 洲 议 会 及 欧 盟 理 事 会 审 议 后，欧 洲 委 员 会 已 对 议 会 的 意 见 作 出 回 应，预 料 议 案 将 于 短 期 内 正 式 通 过。首 个 豁 免 方 案 涵 盖 的 物 质 包 括： - 高 温 熔 化 焊 料 的 铅 ( 铅 合 金 的 含 铅 量 以 重 量 计 达 到 或 超 过 85%)； - 用 于 伺 服 器，储 存 及 储 存 阵 列 系 统，作 转 换、发 出 讯 号、传 输 及 电 讯 网 络 管 理 用 途 的 网 络 基 建 设 施 的 焊 料 所 含 的 铅； - 电 触 头 及 镉 镀 层 所 含 的 镉 及 其 化 合 物，第 91/338/EEC 指 令 所 禁 制 的 用 途 除 外； - 下 列 物 质 将 获 豁 免：顺 应 针 连 接 器 所 用 的 铅；导 热 模 组 C 型 环 涂 层 物 料 所 含 的 铅；光 纤 及 过 滤 玻 璃 所 含 的 铅 及 镉；连 接 销 子 与 微 处 理 器 的 焊 料 所 含 的 铅 ( 含 铅 量 以 重 量 计 超 过 80% 但 少 于 85%) 等。 第 二 个 豁 免 方 案 仅 包 括 两 项 物 质，即 聚 合 物 所 含 的 十 溴 联 苯 醚，以 及 外 壳 及 金 属 衬 里 所 含 的 铅。技 术 谘 询 委 员 会 就 此 于 2005 年 4 月 19 日 投 票，大 部 分 均 赞 成 豁 免 这 两 种 应 用 物 质，但 由 于 赞 成 票 比 重 不 足 72.3%，因 此 未 能 即 时 采 纳 方 案。方 案 于 6 月 6 日 送 交 理 事 会，理 事 会 有 3 个 月 时 间 决 定 采 纳 或 否 决 方 案，或 不 采 取 任 何 行 动。欧 盟 成 员 国 于 7 月 8 日 的 成 员 国 常 任 代 表 会 议 上，以 及 近 期 的 环 境 及 农 业 理 事 会 会 议 上 讨 论 有 关 事 宜，将 于 8 月 底 就 欧 委 会 的 建 议 投 票 表 决。 至 于 第 三 个 豁 免 方 案，欧 委 会 现 正 审 议 19 宗 新 个 案，相 信 要 到 2006 年 初 才 完 成 有 关 工 作。欧 委 会 将 委 任 独 立 顾 问 进 行 评 估，然 后 决 定 应 否 送 交 技 术 谘 询 委 员 会 审 议。该 19 种 可 能 获 得 豁 免 的 物 质 为： - 细 微 脚 距 用 途 中 抗 锡 须 涂 料 中 的 铅； - 普 通 玻 璃、水 晶 玻 璃、晶 质 玻 璃 或 全 铅 水 晶 玻 璃 所 含 的 铅，以 及 作 为 电 气 或 电 子 设 备 的 装 饰 及 / 或 功 能 件 的 普 通 玻 璃、水 晶 玻 璃、晶 质 玻 璃 或 全 铅 水 晶 玻 璃，其 内 着 色 用 的 铬 （ 氧 化 态 六 价 铬 ） 和 镉，每 种 添 加 量 不 大 于 2%； - 特 殊 用 途 焊 料 中 所 含 的 铅 及 / 或 镉； - 六 价 铬 钝 化 涂 层； - 氧 化 铅 玻 璃 等 离 子 显 示 器 面 板 中 使 用 的 铅； - 连 接 器、柔 性 印 刷 电 路 板 及 柔 性 扁 平 电 缆 中 所 使 用 的 铅； - 铅 玻 璃、磁 头 黏 接 材 料 及 磁 头 中 的 氧 化 铅； - 光 纤 通 信 系 统 雪 崩 光 纤 二 极 管 中 作 为 填 充 材 料 的 镉； - 光 隔 离 器 中 的 铅； - 铠 装 微 波 加 热 器 中 的 铅； - 镉 色 素，第 91/338/EEC 号 指 令 所 禁 制 的 用 途 除 外； - 专 业 UV 用 高 强 度 放 电 灯 中 作 为 发 光 剂 的 铅 卤 化 物； - 特 殊 用 途 放 电 灯 中 作 为 荧 光 粉 触 媒 剂 的 铅，铅 含 量 以 重 量 计 为 1 ％ 或 以 下； - 放 电 灯 中 以 混 合 物 形 式 存 在 的 铅； - 无 汞 扁 平 壁 灯； - 特 殊 用 途 的 紫 蓝 灯 管 的 含 铅 玻 璃 壳； - 含 铅 的 低 熔 点 合 金； - 电 气 电 子 设 备 中 含 铅 量 0.35 ％ 以 下 的 镀 锌 钢 和 非 特 意 加 入 的 铅 量 为 0.4 ％ 以 下 铝 材； - 硫 化 镉 光 电 池。 电 子 业 者 忧 虑，假 若 某 些 豁 免 项 目 被 否 决，他 们 未 必 能 赶 及 在 2006 年 7 月 1 日 前 改 变 生 产 程 序，因 此 要 求 享 有 宽 限 期。欧 委 会 对 此 未 有 定 案。