RoHS指令中有害物质的测试方法标准----标准汇编

★　铅

EN 12402：1999 铅和铅合金-分析用抽样方法。

对整块铅和铅合金锭的具体抽样方法。不适合其他形式和焊料分析，但可用于含铅含量高的焊料

BS 6534：1994锡镀层中铅的定量测定方法

适用于分析元器件接线端和未组装印刷电路板上的锡镀层。如该方法用于分析锡合金，则因合金中存在其他金属元素，而需予以修改

EN 12441-3：2001 锌和锌合金-化学分析-第3部分 铅、镉和铜的测定-火焰原子吸收光谱法

适用于分析整块锌和锌合金

BS 6721-9：1989，ISO4749-1984 铜和铜合金抽样分析方法，用火焰原子吸收光谱法测定铜合金含量中的铅含量

适用于检测制造电子设备零件用的铜和铜合金中的铅含量。铜和铜合金被分解后用原子吸收光谱（AAS）法进行分析，铅含量测定的范围：0.002%-5%(允许铜合金中的铅含量≤4%)

BS 3338-5：1961 锡和锡合金中抽样分析方法 锡锭和锡锑焊料中铅的测定方法 （光谱法）

适用于材料，如锡锭。BS 3338-21：1983适用于检测软焊料中的镉

★　镉

EN 1121：2001 塑料 镉的测定 湿式分解法 （DD ENV 1122：1995湿式分解法测定塑料中的镉含量）（已撤消，待修订）

EN 1122：2001适用于分析非氟化塑料中的镉含量 （10mg/kg-3g/kg）。用AAS法分析塑料被分解的镉溶液。该法适用于制造电器设备用的塑料。

BS 3900-B9-1986，ISO 3856-4：1984 油漆检验法 液态漆和干漆膜的化学检验“可溶”镉含量的测定

检验油漆中可溶漆的特殊检验方法。镉可被用作颜料。

★　六价铬

BS B10：1986，ISO 3856-5：1984油漆检验法 液态漆和干漆膜的化学检验 固态物质中六价铬含量的测定

干漆膜（含铬量0.05%-5%）中六价铬含量的检验方法。分析漆膜溶解液。

BS 6068-2.47：1995，ISO 11083：1994 水质 物理、化学和生物化学法 六价铬的测定 1，5-二苯基咔唑光谱测定法

水质分析系列标准之一。不适用于电器元器件，但可用于分析涂层溶液。

BS EN ISO 3613：2001 锌、镉、铝锌合金和锌镉铝锌合金上镉酸盐转化膜 检测方法

二苯基咔唑比色法，适用于检测六价铬和施涂了24小时以上、30天以内的大小面积涂层。该法对涂层施涂时间有限制，是较陈旧的方法。该法只阐述了可水溶的六价铬含量测定。

★　国家质量监督检验检疫总局最近颁布了六个有关RoHS的检测方法标准，这六个标准是：

1． SN/T 2003.1-2005 《电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第一部分：X射线荧
光光谱定性筛选法》
2． SN/T 2004.1—2005 《电子电气产品中汞的测定 第一部分：原子荧光光谱法》
3． SN/T 2004.2—2005 《电子电气产品中铅、镉、铬的测定 第二部分：火焰原子吸收光谱法》
4． SN/T 2004.3—2005 《电子电气产品中六价铬的测定 第三部分：二苯碳酰二肼分光光度法》
5． SN/T 2005.1—2005 《电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第一部分：高效液相色谱法》
6． SN/T 2005.2—2005 《电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第二部分：气相色谱法—质谱法》