KEMPPI系列焊机

跳线功能

调整电位器功能

错误代码

| 内容 | 页 |
| --- | --- |
| MASTER/MASTERTIG MLS | 1 |
| MASTERTIG AC/DC |  |
| PRO/PRO EVOLUTION/PRO INOX |  |
| PROMIG/PROMIG EVOLUTION |  |
| PROTIG |  |
| PROCOOL10/20/30 |  |
| MASTER |  |
| MASTERTIG |  |
| FEED 400 |  |
| KEMPOMIG |  |
| KEMPOMAT/KEMPOWELD K400/K550 |  |

MASTER/MASTERTIG MLS

| 跳线 | 功能 | 插入 | 拔出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用MEL面板时开路电压 | 80V | 40V |
|  | 发电机驱动 | 不可以 | 可以 |
|  | 备用 |  |  |

MASTER/MASTERTIG MLS

MASTER MLS软跳线

修改面板功能叫做设置。设置功能有四层。

| A | 跳线功能 |
| --- | --- |
| B | 部分线功能和调节功能 |
| C | 面板参数最小极限的调节 |
| D | 面板参数最大极限的调节 |

出厂设置用星号´*´显示。

A层 (显示 'A'): 设置跳线

显示 – 功能

A1

| 1 | 上坡时间随电流设定值变化 |
| --- | --- |
| 0* | 上坡时间设定后恒定不变 |

A2

| 1 | 收弧时间随电流设定值变化 |
| --- | --- |
| 0* | 收弧时间设定后恒定不变 |

A3

| 1* | 启用TIG焊防止焊丝粘工件上功能 |
| --- | --- |
| 0 | 禁用TIG焊防止焊丝粘工件上功能 |

A4

| 1* | 启用手工焊防止焊条粘工件功能 |
| --- | --- |
| 0 | 禁用手工焊防止焊条粘工件功能 |

A5

| 1 | 手工焊热起弧依赖与时间（无作用） |
| --- | --- |
| 0* | 与时间无关 |

A6

| 1 | TIG 焊收弧电流降到最小 |
| --- | --- |
| 0* | TIG 焊电流熄弧时电流可调节到焊接电流的一定百分比 |

A7

| 1 | 空载电压40V |
| --- | --- |
| 0* | 空载电压80V |

A8

| 1 | 2T操作时下降电流通过短时（<0.4秒）操作焊枪上开关关断。 |
| --- | --- |
| 0* | 电流可以下降然后再回升。 |

A9

| 1 | 自动锁定打开 ( 3 秒 ) |
| --- | --- |
| 0* | 自动锁定关闭 |

A10

| 1 | 起弧时电流斜坡上升(如果上升时间为0.0秒，焊接电流大于100A，电流从电流值的一半起有0.2斜坡) |
| --- | --- |
| 0* | 起弧时电流直接上升 |

A11

| 1 | 非线性缓降( 先迅速降至设定的百分比然后线性缓降。) |
| --- | --- |
| 0* | 线性缓降 |

A12

| 1 | 用遥控器切换MMA / TIG ( 焊接电流在设定值一半以下为TIG，以上为MMA) |
| --- | --- |
| 0* | 用遥控器设定电流 |

A13

| 1* | '搜弧'开 |
| --- | --- |
| 0 | '搜弧'关 |

A14

| 1 | 收弧阶段电流可固定，4T时上坡阶段电流也可固定 |
| --- | --- |
| 0* | 不能固定 |

A15

| 1 | 记忆打开时，焊枪加/减开关控制记忆通道 |
| --- | --- |
| 0* | 焊枪加/减开关控制焊接电流 |

A16

| 1 | 仅当选择遥控时，焊枪加/减开关控制焊接电流 |
| --- | --- |
| 0* | 焊枪加/减开关与面板同时控制焊接电流 |

A17

| 1* | 启用冷却循环监控 |
| --- | --- |
| 0 | 禁用 |

A18（0A2面板软件版本功能）

| 1 | MTM 面板 / 微逻辑和4T功能 / 长时按住焊枪开关启动电流下降过程，松开开关结束焊接过程，见下图。 |
| --- | --- |
| 0* | MTM 面板 / 微逻辑和4T功能 /与通常微逻辑和4T功能一样结束焊接过程 |

A19（0A2面板软件版本功能）

| 1 | 强制冷却水连续循环 |
| --- | --- |
| 0* | 冷却水循环启停自动控制 |

第二层 (显示 'b'): 系统 –设定

内部最重要参数的设定。 设定值可用电位器更改。

'b1' 设定接触电流：

影响接触引弧电流值。接触期间短路电流值出厂设定为20A，可以在10—40A间设定。

'b2' 设定高频引弧时间：

高频引弧时间出厂设定为1.0秒，可以在0.2—2.0秒间设定。

'b3' 设定收弧电流关断水平

设定关断电流的百分比级别，收弧电流可以改变 (焊接电流的百分比). 出厂设定为10%，可以在5% – 40%间设定

注意：为使本功能生效，A6跳线必须为 "0".

’b4' 引弧电流级别：

使用电流上坡时，设定起弧电流级别。设定为焊接电流的百分比。出厂设定为20%，可以在5% – 40%间设定

'b5' 恢复出厂设置:

出厂设置设定1即可恢复出厂设置。（退出设置状态关断电源改变立即生效。当在退出设置前出厂设置改为0，下次打开电源不会恢复出厂设置。）

如果存储器内容要保留但想显示出厂设置，长时间按设置按钮不退出设置状态

出厂设置首先设为“1”然后不退出设置状态重新启动机器。

如果存储器内容要清除，长时间按遥控按钮退出设置状态，然后必须重新启动机器。

注意：恢复出厂设施将清除所有系统设置。

'b6' 收弧中断操作：

上坡方法：1 =垂直上升, *2 =起弧斜率, 3 =收弧斜率

'b7' 非线性收弧电流

开始收弧电流点，设置为设定电流的百分比。

出厂设置 35%,调节范围 15% -60%.

第三层(显示 'C')：最小设定

面板调节范围最小值的设定。与平常操作一样，可以用箭头按钮可在不同设置层间切换。焊接参数值可用调节电位器修改。

C1 预通气时间0.0秒，调节范围0.0—2.0秒

C2 电流上升时间0.0秒，调节范围0.0—4.0秒

C3 TIG 电流5A，调节范围2—14A

改变TIG最小电流值影响所有最小电流值，例如脉冲基值，微记忆, Minilog -, tail arc, 搜弧等的电流值以及收弧熄弧电流值。

C4 MMA 电流10A，调节范围5—30A

C5 遥控电流5A，调节范围5—30A

C6收弧电流时间0.0秒，调节范围0.0—5.0秒

C7 延迟断气时间1秒，调节范围0—10秒

C8 点焊时间0.0秒，调节范围0.0—5.0秒

C9 脉冲频率 0.2Hz, 调节范围0.1Hz-9.9Hz

C10 脉冲基值电流5%, 调节范围0%-50%

C11 脉冲占空比10%, 调节范围5%-50%

C12 脉冲电流10A, 调节范围2A-200A

C13 搜弧5%, 调节范围2%-30%

C14 tail arc 5%, 调节范围2%-30%

C15 微记忆电流 10%, 调节范围10%-50%

第四层 (显示 'd'): 设定最大值

面板调节范围最小值的设定。与平常操作一样，可以用箭头按钮可在不同设置层间切换。焊接参数值可用调节电位器修改。

d1 预通气时间10.0秒，调节范围5.0—20.0秒

d2 电流上升时间10.0秒，调节范围5.0—20.0秒

d3 TIG 电流400/300A，调节范围100—400/300A

d4 MMA 电流350/250A，调节范围100—350/250A

d5 遥控电流400/300A，调节范围100A—400/300A

d6 电流收弧时间15.0秒，调节范围10.0—25.0秒

d7 延迟断气时间30秒，调节范围15—150秒

d8 点焊时间10.0秒，调节范围6.0—15.0秒

d9 脉冲频率 300Hz, 调节范围100Hz-500Hz

d10 脉冲基值电流70%, 调节范围60%-90%

d11 脉冲占空比70%, 调节范围60%-90%

d12 脉冲电流，调节范围从 'TIG 最大电流值(d3)' 到 400/300A,

d13 搜弧 90%, 调节范围 30%-95%

d14 tail arc 90%, 调节范围30%-95%

d15 微记忆基值电流 90%, 调节范围 60%-150%

MASTERTIG AC/DC

A002布局

R44		逆变频率调节

R118		DC- max 电流调节

R119		DC+ max 电流调节

X12		打开3500，闭合1600/2500（仅老款有，新款自动选择）

MASTERTIG AC/DC

A003布局

H1		焊机极性为DC- tig或mma 时，h1点亮

H2		焊机极性为 AC或DC + tig或mma时，h2点亮

软跳线功能

除了标准 Master-tig功能外，还有一些功能可以用 “电子跳线”进行更改，使焊机满足不同用户的要求。

| 跳线 NUMBER | FUNCTION ON | FUNCTION OFF |
| --- | --- | --- |

| JO1 上坡 | 电流上坡速度恒定，上坡时间取决于电流设定值。 | 上坡时间电流设定值无关 |
| --- | --- | --- |
| JO2 下坡 | 电流下坡速度恒定，下坡时间取决于电流设定值。 | 下坡时间电流设定值无关 |
| JO3 tig 防粘 | TIG 防粘起用 | TIG 防粘禁用 |
| JO4 交流平衡 | 使用手动 交流平衡 control is in use | 使用自动动 交流平衡和面板刻度 |
| JO5 点固 焊接 | 点固焊接自动启动 | 立即进行下坡 功能 |
| JO6 下坡 cut off level | 下坡电流衰减至最低(3 A DC, 10 A AC) | 下坡电流衰减至焊接电流的20% |
| JO7 开路电压 | 开路电压 70 V | 开路电压 39。5 V |
| JO8 “china logic” tig 焊接 in 4t | 可以预置开始 电流， 焊接 电流 和 完成电流 | 普通4T功能。 |
| JO9基本逆变频率 | 18Khz/36KHZ（与电流设定值有关） | 18KHZ |
| JO10 | 2T软起弧/热起弧禁用 | 2T软起弧/热起弧启用 |
| JO11 | 2T软起弧/热起弧时间调整（J10必须是打开） |  |
| JO12 | 2T时开关短按关断下坡 | 2T时开关短按不关断下坡 |
| JO13 | 交流TIG正半周随平衡设定和电流值改变（手动和自动） | 正负半周永远相同 |
| JO14 | 短按时间小于0.7秒 | 短按时间小于0.7秒 |
| JO15 | 交流TIG焊正半周起弧 | 交流TIG焊负半周起弧 |
| JO16 | AC-TIG起弧直流半周时间长度调节0…2.0 | 工厂设定1 |
| JO17 MMA引弧脉冲 | 调节MMA起弧脉冲0.0 …2.0 | 工厂设定1 |

PRO/PRO INOX /PRO EVOLUTION

.

图表 1 PRO A001

图表 2 PRO INOX/ PRO EVOLUTION A001

控制卡A001的发光二极管指示灯

Uin Err  电网电压过高

H1风扇, 当风扇不旋转时发光二极管总是点亮，风扇正在旋转时不亮。 如果风扇应该旋转而不转时，检查风扇接头24 VDC电源，插头X1的电压，插针3和8，6和9。

H2 PROBUS电源,如果发光二极管H2不亮，PROBUS的50VDC电源丢失，检查接头X4插针9和8之间电压; 检查保险丝F002。

H3串行通讯,发光二极管显示正在进行串行数据通讯。 如果H2点亮但是H3不亮,它表明程序没在控制卡中运行。

H4遥控器,发光二极管显示遥控器R10或R20连结到焊接电源。

H5 IGBT驱动脉冲,H5亮度与IGBT驱动脉冲宽度成比例，当有负载时， 亮度与输出功率成比例。

H6：X5和X6接反显示,当H6点亮时，IGBT驱动脉冲插头X5和X6是接反。 关断电源改换插头。

H7/H8：IGBT驱动脉冲,发光二极管的亮度亮度与IGBT驱动脉冲宽度成比例，与H5一样。 如果H7和H8点亮而H5不亮,故障在脉冲驱动电路的IGBT驱动脉冲(脉冲变压器,FETs等等)。

PRO跳线功能

X7

| 1 2 3 4 5 6 7 | 出厂设置 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 基本MIG功能，用其他送丝机，而不是PROMIG |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 用PROMIG送丝机 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 启用TIG接触起弧 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 禁用TIG接触起弧 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 开路电压36V（0B8）开路电压22V（0C4） |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 开路电压65-68V |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 可以从B线启动MIG |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 禁止从B线启动MIG |

| 1 2 3 4 5 6 7 | 正常MIG焊接，熔深好 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 正常MIG焊接，软电弧（0C3版软件） |

PRO INOX跳线功能

X7

| 跳线 | 连接 | 断开 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无功能 | 无功能 |
| 2 | 禁用TIG接触起弧 | 启用TIG接触起弧 |
| 3 | 开路电压36V | 开路电压65--68V |
| 4 | 无功能 | 无功能 |
| 5 | 无功能 | 无功能 |
| 6 | 无功能 | 无功能 |
| 7 | 无功能 | 无功能 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 出厂设置 |

X13

|  | 出厂设置 |
| --- | --- |
|  | 正常位置，可以升级软件，一些错误条件下可以恢复出厂设置 |

X14

|  | 出厂设置，可以更新软件，应当总是短接 |
| --- | --- |

X23（仅PRO INOX/EVOLUTION有）

|  | 控制系统选择1 |
| --- | --- |
|  | 控制系统选择2 |

通过改换跳线23，可以用两个不同版本的软件更新程序

PROMIG

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 出厂设置 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 送丝机1，地址102 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 送丝机2，地址105 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 送丝机3，地址150 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 送丝机4，地址153 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 水箱开启，气冷/水冷选择在气冷位置，焊接后1秒停止焊接，并在显示器上显示错误信息Err 7, 此为机器出厂时的设置 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 水箱开启，气冷/水冷选择在气冷位置，若使用TIG/MIG设备则允许焊接 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 根据电位器的旋转角度，输出为线性输出，此为机器出厂时的设定 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 根据控制电压，输出为线性输出 送丝速度 0-5 V → 0-18, 25 m/min 输出电压 0-5 V → 0-50 V |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | PMT和RMT 10附加功能在使用 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 禁止使用PMT和RMT 10附加功能（Err 11） 仅普通MIG焊枪可使用 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 遥控 → 近控开关开启，当遥控控制器被拆下 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 遥控 → 近控开关关闭 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 无热起弧功能，机器出厂时的设定 （INOX无功能） |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 选择热起弧功能 （INOX无功能） |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ML/ MC面板：出厂设置为无填弧坑功能 无面板：MIG二步程 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ML面板：一元化脉冲MIG/MIG四步程序中的填弧坑功能 MC面板：MIG四步程序中的填弧坑功能 无面板：MIG四步程序 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 在ML面板上出厂设置为碳钢一元化脉冲MIG/MAG材料厚度显示在MX面板上 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 在ML面板上代替碳钢，为铝硅合金一元化脉冲MIG/MAG碳钢的程序改为铝硅合金程序，电流显示在MX面板上（ML面板需要专用标签） |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 最大送丝速度的出厂设置值为18 m/min |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 最大送丝速度的出厂设置值为25 m/min |
| X12 X11 | PRO EVOLUTION 电源（出厂设定） |
| X12 X11 | PRO INOX 电源 |
| X12 X11 | PRO电源 |
| X12 X11 | 在线编程 |

使用MC, ML和MX面板进行自动遥控

MC和ML面板的热启动功能

一元化或脉冲焊接时4T填弧坑（ML面板）

4T填弧坑（MC面板）

4T功能，无面板

碳钢一元化/脉冲一元化（ML面板）

铝合金一元化/脉冲一元化（ML面板，专用标签）

| 错误代码 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| ERR 1 | 在非手工焊接时，焊接方法切换到手工焊 | 切换到MIG位置，自动恢复 |
| ERR 2 | 在焊接状态按下了焊枪开关 | 5秒内松开开关会自动恢复，否则重新启动焊机 |
| ERR 3 | 在焊接状态按下了焊枪开关 | 5秒内启动水冷单元会自动恢复，否则重新启动焊机 |
| ERR 4 | 水冷单元没启动。（没开电源或冷却液过热） | 5秒内松开开关会自动恢复，否则重新启动焊机 |
| ERR 5 | 水冷单元停止焊接。原因：水冷单元断电，循环水路压力过高，冷却液温度过高 | 排除故障，重新启动焊机 |
| ERR 6 | 送丝机停止焊接。原因：送丝机和水冷单元通信中断（电缆或接头故障，焊机F12断） | 排除故障，重新启动焊机 |
| ERR 7 | 在气冷状态时，水冷单元打开。（保护水冷枪不在无水状态使用） | 排除故障，重新启动焊机 |
| ERR 8 | 焊枪过热 | 排除故障，重新启动焊机 |
| ERR 9 | 送丝机过载 | 排除故障，重新启动焊机 |
| ERR 10 | 焊机过热 | 排除故障，重新启动焊机 |
| ERR 11 | 没插好跳线5时，PMT焊枪接到送丝机， | 排除故障，重新启动焊机 |
| ERR 12 | 送丝机没关好。仅安装了门开关的送丝机有此故障 | 排除故障，重新启动焊机 |
| ERR 13 | 电缆长度校准失败（MX面板） | 排除故障，重新启动焊机 |
| ERR 14 | 送丝机供电电压超过直流70V | 排除故障，重新启动焊机 |

H1发光管：控制板电源正常。

H2发光管：遥控电路+5V直流电源正常

H3发光管：熄灭表示送丝机与电源控制通信丢失，闪亮表示面板识别错误。面板识别端为X4接头的５，７，８脚。

Ｒ３６和Ｒ１２８：

图表 3 PROMIG A001

PROMIG INOX A001

PROMIG EVOLUTION A001

PROCOOL10

PROCOOL20

| F1 | 慢熔保险，630mA |
| --- | --- |
| X8 1 2 3 | 通电立即启动，不受控制 |
| X8 1 2 3 | 无功能 |
| X8 1 2 3 | PROMIG/PROTIG控制启动 |

PROCOOL30

| F1 | 慢熔保险，630mA |
| --- | --- |
| X6 1 2 | PROMIG/PROTIG控制启动 |
| X6 1 2 | 通电立即启动，不受控制 无功能 |
| X9 1 2 3 | 热敏电阻流量传感器接在X5 的 1脚和2脚 |
| X9 1 2 3 | 压力开关S001接到X5的2脚和5脚，不在需要电阻板(4299990) |

PROTIG

PROTIG 控制板, A001有5个调整跳线，这些跳线一般是连接的（出厂设定）当断开跳线时， 发生如下变化:

X7 复位，不能插上！

X8 从启动插头可以遥控切换MMA/TIG 功能

(专用遥控器)

X9 上下坡时间与焊接电流大小无关，时间恒定

(程序版本A9以后，无内置上下坡时间)

X10 自动点焊关闭

X11 下坡下降到最小电流

X12 EEPROM 恢复出厂状态

X17 EEPROM容量512K/256K

错误代码

| 错误代码 | 原因 |
| --- | --- |
| E.1 | 无效 |
| E.2和E. 3 | 数位错误 ，表明接收单元收到的数据一位或更多数位不正确. 可能由于其他设备高频或干扰或Probus接触不良. |
| E.4和E.15 数位错误 | 无来自电源的启动或停止焊接的确认信号 (ACK)。 一般总有确认信号 (ACK)发回发送单元，如果无此信号，发送单元不断地发送信号直到收到确认信号 (ACK)。一定时间后还收不到确认信号 (ACK)，停止发送，发出错误报警信号。数据线(B)损坏或对地短路.高频干扰. 可能由于此前发生错误 |
| E.5 | TIG 位于焊接状态和电源不在焊接状态或相反, 由于此前握手信号期间发生错误 之间电源和TIG单元, 数位错误 |
| E.6 | 电源没有从TIG单元收到正确信息或数位错误 |
| E.7 | EE电源M损坏 |
| E.8 | 与 E.4 一样，但是发生于焊接期间, 不是启动或停止期间 |
| E.9和E.10 | 焊机合闸期间发生数位错误 |
| E.11 | 起弧时数位错误, 开路电压不正常;电源送出表明电弧立即启动, 还可能由于高频干扰，因为高频在此信息期间打开 |
| E.12 | 数位错误或来自与DLI 10连接的设备的数据格式不正确 |
| E.13和E.19 | 电流数据数位错误 |
| E.14 | 接收数位错误，见上 |
| E.16和E.17 | 尽管用了水冷焊炬，但没有连接水冷箱或水冷箱因为高频或电路损坏而复位 |
| E.18 | TIG单元处于MMA状态，而电源 处于TIG状态或相反, 切换状态时数位错误或握手信号错误 |
| E.20 | 在待机状态电源向电源bus 发送MMA 设定值, 数位错误，见以上描述 |
| E.21, E22和E.23 | 与电源同步失败, 与电源互检丢失. ，可能由于此前发生错误，高频干扰 |
| E.24和E.25 | 电源COOL故障: 过热，压力不足 电源或电器故障 |

R18 高频电压调整

MASTER

MASTER1400/1500跳线和电位器

| X15 | 使用接触引弧 |
| --- | --- |
| X16 | 无意义（闭合） |
| X17 | 无意义（打开） |
| X18 | 输出电压40V直流 |
| R47 | 最大电流 |
| R48 | 手工焊热起弧 |
| R49 | 最小电流 |
| R70 | 逆变频率 |
| R98 | TIG焊最小设定值 |

MASTER

MASTER2200跳线和电位器

| X15 | 使用接触引弧 |
| --- | --- |
| X16 | 供电电压400V交流 |
| X17 | 供电电压460V交流 |
| X18 | 输出电压40V直流 |
| R47 | 最大电流 |
| R48 | 手工焊热起弧 |
| R49 | 最小电流 |
| R70 | 逆变频率 |
| R98 | TIG焊最小设定值 |

MASTER

MASTER2800/3500跳线和电位器

| X15 | 供电电压380-415V交流 |
| --- | --- |
| X16 | 供电电压440-460V交流 |
| X17 | 输出电压40V直流 |
| X18 | 使用接触引弧 |
| R47 | 最大电流 |
| R48 | 手工焊热起弧 |
| R49 | 最小电流 |
| R70 | 逆变频率 |
| R98 | TIG焊最小设定值 |

MASTERTIG

跳线功能

电位器R43： 高频电压调整

拔掉跳线时的功能

| X12 | 自动点焊功能关闭，小于5秒的点焊仍有电流上下坡功能 |
| --- | --- |
| X13 | 下坡时间与电流设定值成比例，非线性 |
| X14 | 后送气时间与电流设定值无关，调节范围0—120秒，非线性 |
| X15 | 下坡关断电流与最小电流相同 |
| X16 | 接触引弧电流从25A变为15A（MASTERTIG 1500/2200） |
| X17 | 接触引弧电流从40A变为25A（MASTERTIG 2800/3500） |
| X18 | MINILOG功能 |
| X19 | 启动时最大电流上升速度 |
| X22 | 可以升级OTPROM程序，不能拔掉 |

FEED

FEED跳线功能

| 跳线 | 功能 | 插上 | 拔掉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大送丝速度 | 18米/秒 | 25米/秒 |
| 2 | 提前送气 | 无 | 有 |
| 3 | 慢送丝 | 无 | 有 |
| 4 |  |  |  |
| 5* | PMT和RMT功能 | 启用 | 禁用 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| * | 自A2版软件 |

错误代码

| 错误代码 | 原因 |
| --- | --- |
| E.02 | FEED控制面板选择了手工焊时，按了MIG焊枪开关 |
| E.08 | 水冷PMT焊枪过热 |
| E.09 | 送丝马达过载，如导丝管堵住等原因 |
| E.11 | 使用PMT焊枪时，拔掉了跳线5 |
| E.12 | GG40气流检测器触发，禁止焊接 |

排除故障后再次开机，错误显示消失

FEED

A001控制板布局

| R50 | 提前送气时间0—2秒（0A3版软件以后） |
| --- | --- |
| R160 | 填弧坑坡度调整 |
| F1 | 0.63A |
| X1 | 最大送丝速度，拔掉25M/MIN，插上18M/MIN |
| X2 | 提前送气，拔掉1秒，插上无 |
| X3 | 慢送丝起弧，拔掉启用，插上禁用 |
| X5* | PMT焊枪和RMT10遥控器功能，拔掉禁用，插上启用（自0A2版软件有效） |
| X7 | 备用 |
| X12 | EPROM存储器容量256K/512K |

KEMPOMIG

A001控制板跳线和电位器

| F2 | 3.15A |
| --- | --- |
| X16 | 供电电压，拔掉400V交流，插上460V交流 |
| X17 | 供电电压，拔掉460V交流，插上460V交流 |
| X18 | 插上，选择手工焊特性，如果无送丝机，输出最大电流 注：仅用于试验！ |
| R39 | 最大电流 |
| R75 | 逆变频率 |
| R120 | 最大电压 |
| R150 | 最小电压 |
| R152 | 最小电流 |
| R160 | 手工焊热起弧 |

KEMPOMAT/KEMPOWELD K400/K550

A001控制板上的电位器功能

R24 最大送丝速度

R76 送丝电机电流限制（序列号885443后的焊机取消此电位器）

KMW定时器上的电位器

KEMPOMAT/KEMPOWELD K400/K550

R11  后送气时间

R15  周期时间

R19  暂停时间

KMW同步板跳线

X1/X2  不同型号的推拉丝枪的补偿

# Text boxes

X12

X11

10

1

H2

H1

H3

X1

X6

X2

X3

X4

X5

EPROM D4