确 認 書 APPROVAL SHEET 客 戶 深圳市拓邦电子科技股份有限公司 CUSTOMER __ 産品名稱 HID用箔式变压器 PART NAME __________________ 型號規格 TYPE HFT180-02 __ 日 期 DATE 2006. 03.13 - 承认印/APPROVAL STAMP 供 方 /VENDER 客 户 /CUSTOMER 拟制 审核 批准 地址：佛山市顺德区容桂高新技术产业开发区新有东路7号 电话：0757-28399722 28378932 传真：0757-28370050 28370142

| 创格电子实业有限公司/CG ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.,LTD 规格说明/SPECIFICATION |
| --- |
| 名称 NAME | HID用箔式变压器 |
| 型号规格 TYPE SIZE | HFT180-02 |
| 1. 概述： HFT180-02变压器采用真空包封，高温固化，阻燃环氧灌封的工艺，高可靠性，用于汽车灯及其它高温高压电器。 工作环境：温度-40～105℃，相对湿度在40℃时不大于90%。 2.外形图： 3．线圈原理图： |

共3页第1页

| 创格电子实业有限公司/CG ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.,LTD 规格说明/SPECIFICATION |
| --- |
| 名称 NAME | HID用箔式变压器 |
| 型号规格 TYPE SIZE | HFT180-02 |
| 4.电气参数： NO. 名称 测量位 测量值 测试条件 测试仪器 1 电感量 N2 860µH±5% 1KHZ，1V LCR 2 电阻 N2 R≤2.5Ω 1KHZ，1V LCR 3 匝比 N1：N2 2：180 LCR 5.安全性试验： 5.1绝缘电阻： 用兆欧表在500VDC电压下对变压器进行持续60秒的绝缘电阻测量，应满足N1对N2、线圈对外壳IR≥1000MΩ。 5.2抗电强度： 变压器必须能承受N1对N2间施加频率为50～60Hz的2.2KVAC电压持续10S，漏电流小于0.5mA，变压器应无击穿、放电等不良现象。 5.3点火试验： 对变压器进行点火试验，放电距离为（放电端对不接地金属板）8mm，要求放电火花可见且基本稳定（要求100%）；按5‰抽样进行连续放电10万次以上仍能正常点火。在室温15～25℃进行试验，方能保证试验的准确性。 6．外观要求： 6.1引脚干净无环氧，产品表面无污染； 6.2产品标识清晰。 |

共3页第2页

| 创格电子实业有限公司/CG ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.,LTD 规格说明/SPECIFICATION |
| --- |
| 名称 NAME | HID用箔式变压器 |
| 型号规格 TYPE | HFT180-02 |
| 7.包装： 7.1产品在原包装状态下保存六个月，性能不应有其它变化。 7.2外包装贴有产品合格证，内容包括产品型号、规格、表号、编码、日期、数量、检验批号、出厂日期等。 8.交验规则： 按GB2828-87《逐批检查计数抽样程序及抽样表》中有关规定进行，采用一次抽样方法，检查水平Ⅱ。见下表： 序号 试验项目 要求及方法 合格质量水平AQL 1 外观标识 第2、6款 1 2 包装 第7款 0.65 3 电气参数 第4款 0.4 4 安全性能 第5.1、5.2款 0.4 |

共3页第3页