絕緣類

- 絕緣粒：

  - 用途：絕緣

  - 材質：A.不可太軟，以手輕按絕緣緣不變形不宜

B.安規要求：UL94V-0

  - 外觀：是否有毛邊即裂痕、缺口、縮水不良等

  - 規格：我司使用之規格為TO-220

  - 整形溫度：≧200℃

  - 絕緣耐壓：AC3.0KV／0.5mA／1min

  - 試穿：能順利穿入晶體孔內

- 矽膠片

  - 用途：我司主要用於晶體與散熱片之間的絕緣

  - 材質：雙面網狀矽膠，防火等級94V-0

  - 外觀：不可有毛邊、破裂、孔位偏移、孔徑偏大偏小、符合承認要求

  - 規格：我司使用規格：TO-220、T0-3P

  - 絕緣耐壓：AC 3.5KV／0.5mA／1min

  - 使用溫度範圍：-50℃～+2500℃

- 嘜拉片

  - 用途：主要用於我司之安規機种，提高絕緣度

  - 材質：安規要求：UL94V-0防火 FILＭ

UL-94V為FR-700 FILM 不防火

  - 外觀：外觀尺寸路與承認書標準相符且無毛邊也無破損

  - 耐壓測試：AC5KV／0.5mA／1MIN

  - 使用溫度範圍：-70℃～+150℃

- 熱縮套管：

  - 用途：通常使用於要求美觀之排線，亦常用於易生熱之電線及銅線或其它之絕緣保證

  - 材質：符合美國UL224要求，耐溫125℃，耐壓600V耐燃VW-1即可，以及符合於CSA要求的C22NO1981標準，符合OFT等級(一般套管表面印上UL/CSA符號)

  - 外觀：目視產品標示之安規承認編號與收縮規格是否與承認書相符，本體黑色

  - 收縮系數：PE熱縮套管圓內徑收縮率應在50%，收縮壁厚約增加2.1倍，管長收縮為5%～10%

  - 絕緣測試：在AC 2500V的介電耐壓下最少60秒無擊穿、電弧現象

- 束線帶

  - 用途：主要用於我司之POWER的整縮

  - 材質：不可太硬，軟硬程序以實際束線易束為準，拉開是否氣斷裂，束線是否緊固，防火等級94V-2

  - 外觀：目視顏色是否均勻，線齒咬合是否緊密，並實際試用，束線帶與束線線孔是否有餘斜、毛邊是否影響束線插入，顏色白色

  - 適用溫度：-40℃～+85℃

- 間隔柱

  - 用途：隔離絕緣

  - 材質：PA-66尼龍料、絕緣安規要求UL94V-2防火不作要求

  - 外觀：無毛邊及縮水現象，並實際卡入以合適為宜

  - 絕緣耐壓：3000V AC／0.5uA 3SEC

- 腳墊：

  - 外觀：NR#3550(顏色：黑色) 單面背膠SONY-T4000

  - 外觀：無污汁、變形、缺料、破損、歪或未切斷現象。

  - 推力：1.8kgf