磁性元件基礎知識

- 電感 :由導體線圈繞制而成,能夠存儲能量,字母代號L

電路符號：

- 基本單位：亨利 字母代號H

單位換算關系是:1H(亨)=103mH(毫亨)=106uH(微亨)

- 電感的特性：通直流、阻交流

物理現象：

1.通電的線圈會產生磁場，磁場的方向(右手—母指對著電流的方向時，四指指向為磁場方向N極)

2.閉合的線圈處在變動的磁場時會產生感應電動勢及電流，電動機或發電機就是根據以上兩個現象發明的

3.當線圈通入變動電流時,線圈就會產生變動的磁場,而變動的磁場又會使線圈產生感應電動勢,這種現象叫自感,自感所產生的感應電動勢是與輸入線圈反向的,它總是阻礙通入線圈電流的變化,所以特性阻交流

- 電感的作用：濾波、振蕩、扼流等

- CORE(鐵芯)燒結知識

  - 細顆粒原材料：在同樣燒結溫度下,可獲得最大的燒結密度和最大的導磁率

  - 預燒溫度低於800℃時,燒結密度幾乎是恆定的,當超過800℃時,燒結密度就會變小

  - 採用高純原材料及低氧材料(如5%氧)可導致高的直流電阻率和高的Q值

- CROE(鐵芯)制作流程

稱量(原料配方)→混合(砂磨機碾磨1H)→預燒(900℃*2H)→磨細(砂磨機碾磨1H)→混合(加適量的T1O2可以比原材料的電阻率增加1000倍)→造粒→成型(氣壓為147MPA)→燒結(125℃*3H)→冷卻→測量

- 磁芯按磁性可分為硬磁和軟磁

硬磁也就是永磁(Hard Ferrite)：本身具有磁性或經過充磁以後,充磁源離開磁性會保存下來,一般都是稀土材料,如:鍶、錋

軟磁(Soft Ferrite)本身無磁性,經過充磁後產生磁場,結束充磁源離開磁性消失

- 常見的幾种鐵芯材料之特性

| 類別 | 名稱 | 材 料 | 特 性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金屬鐵芯 | 銈鋼片 | Si-Fe | 除鈷鐵合金外，其他皆高導磁率，高磁感應強度，除非晶合金外，宜在30KHZ以下使用，這些材料電阻率低 |
|  | 坡莫合金 | Ni-Fe |  |
|  | 鈷鐵合金 | Co-Fe |  |
|  | 非晶合金 | Fe(Ni.Co) |  |
| 鐵粉磁芯 | 碳基鐵粉芯 | Fe | 低導磁率，高磁感應強度，低損失，宜中高頻使用 |
|  | 鋁硅鐵粉芯 | Al.Si.Fe |  |
|  | 鉬坡莫合金鐵粉芯 | # Mo.Ni.Fe |  |
| 鐵氧體磁芯 | 錳鋅鐵氧體 | Mn.Zn.Fe | 錳鋅鐵氧體導磁率高,磁感應強度中等,電阻率高,損失低價格低且高頻使用 |
|  | 鎳鋅鐵氧體 | Ni.Zn.Fe |  |
|  | 銅鎂鋅鐵氧體 | Cu.Mg.Zn.Fe |  |

- 幾种特殊磁粉芯主要用途和性能

    - 鐵鎳且(MPP)磁粉芯：(灰色)

Q值最高，而且磁芯損耗最低，其溫度性能和交流磁通性能最穩定，它具有最寬的磁導率可選範圍，是開關電源中直流輸出濾波電感器的最佳選用材料。在兆赫玆級的應用場合是非常適用的，最適合用於精密音頻調諧電路，高Ｑ值濾波器，負載線圈，對頻濾波器和許多其它精密電感器的應用場合。

    - 高磁通鐵鎳（HI-FLUX）磁粉芯：(黃褐色)

是一种含50%鎳和50%鐵具有分佈氣隙的玆粉芯，具有高達15000高斯的飽和磁通密度值,它的損耗值比純鐵粉芯要明顯低得多,是開關電源調制電感器、線路噪音濾波器、脈衝變壓器和回掃變壓器的理想選擇,特別是在大直流場合下,使用HF磁粉芯可以有效減少電感器尺寸,進而降低總成本。

    - 鐵硅鋁(SENDUST)磁粉芯：(黑色或蘭色)

是一种改進型的鐵硅鋁材料，它被設計用代替鐵粉芯,磁芯損耗更低,而且能量貯存能力比鐵鎳鉬(MPP)磁粉芯還要高,是開關電源中能量貯存和濾波電感器用磁芯的理想選擇。低的磁芯損耗性能可以使SENDUST鐵硅芯比類似尺寸的純鐵粉芯在高頻下具有更低的溫升，同時它的直流偏磁場性能也比相近磁導率和尺寸的純鐵粉芯要好,耐電流性能好。

    - 非晶、超微晶

特种鋼液溫度大約在以每秒100萬度速率降溫的超急冷凝固,一次使薄帶線型時得到非晶合金。稱它為非晶是因為急劇冷凝固原子來不及有序排列，因而沒有晶粒、晶界存在。

超微合金是用非晶合金再經過處理後,獲得直徑在10～20納米的微晶合金,也稱為納米晶軟磁合金。

非晶、超微晶在磁性,耐濃性、耐溶性、硬度、韌性和高電阻率均比晶態合金軟磁材料好,它們不存在磁晶各向異性晶且等。不存在有序的原子排列，損耗功率小，是高頻條件下的理想材料。

- 各种磁芯的特性比較

| 特性 | Amorphous 非晶合金 | Thin SI-Sted 薄硅鋼片 | # Permallog 坡莫合金 | Ferrite 鐵氧體 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐵損 | 低 | 高 | 中 | 低 |
| 磁導率 | 高 | 低 | 高 | 中 |
| 飽和磁通密度 | 高 | 高 | 中 | 低 |
| 溫度影響 | 中 | 小 | 小 | 中 |
| 加工 | 難 | 易 | 易 | 易 |
| 價格 | 易 | 低 | 中 | 低 |

- 變壓器：是應用電磁感應原理工作，能使電壓轉換的一种電元件，字母代號T或B

電路符號

- 變壓器的種類

  - 按應用電壓分:交流變壓器和直流變壓器

  - 按輸出電壓分:升壓變壓器和降壓變壓器

  - 按耦合方式分:直耦變壓器和互感變壓器

  - 按工作頻率分:高頻,中頻和低頻變壓器

- 變壓器的原理：變壓器有兩個或兩個以上線圈。當N1輸入交變電流時，N1就會產生變動磁場，這一磁場經鐵芯的傳導使N2上會有電感應電動勢產生，由於線圈間存在互感作用，所以變壓器能夠變換電壓和阻抗。

線圈的匝數與其電壓成正比即:N1÷N2=U1÷U2

- 變壓器的作用：變壓、耦合信號、阻抗匹配、能量轉換等。

- 變壓器的生產制作流程

繞線→挂腳→沾錫→測圈數→組裝→CORE→TEST.L.Q值高壓→含浸(防止鐵芯極動→烘烤→第二次鍍錫→整腳→測試L、Q值、高壓→包裝

- 變壓器設計對鐵芯的要求

  - 高飽和磁通密度

  - 高導磁率(傳遞能量)

  - 高工作頻率(縮小體積)

  - 低磁損(減小損耗)

  - 高溫穩定性

  - 低電磁干擾產生

  - 成本低

- 各种變壓器磁芯之要求與材質的選用及特點

| 种類 | 要求特性 | 適用材質 | 材質特點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中低頻大功率變壓器 | 高磁通密度、高TC高熱傳導系數、低損耗 | 硅鋼片 | 可有方向性、成本低 |
|  |  | 鈷鐵合金 | 高價位 |
|  |  | 鎳鐵合金薄帶 | 可有方向性 |
|  |  | 非晶質合金薄帶 | 高電阻系數 |
| 高.中頻變壓器 | 中等磁通密度、高導磁率、磁回線高角形性，低損耗、高穩定性 | 鎳鐵合金帶 | 可作不同形狀卷繞,可成為極薄之薄帶如0.003mm |
|  |  | 非晶合金薄帶 | 高角形性，低磁仲縮 |
| 高頻小功率變壓器.濾波器 | 低導磁率,低損耗,直流重疊性佳,溫度時間穩定性好 | 鎳鐵粉(80%~50%n1) | 低損耗、穩定性好，高磁通密度 |
|  |  | 鐵粉芯 | 成本低.高磁通密度 |

- 根據上述資料表明各种材質的磁芯特性相差較大，適應的場合也不一樣，所以磁性元件對磁的設計與其材質會有特別的要求。包括其磁通密度、導磁率、工作頻率、低損耗、溫度系數、電阻率、電磁干擾性、成本等，否則，材質選用不適當會造成磁性元件可能在高電流、或高溫狀況下影響感量值等其他各參數，甚至會引起電磁干擾產生噪音等現象。