PCB板簡介

PCB基礎知識

- PCB定義：

PCB(PRINTING CIRCUIT BOARD)是指在覆鯛板上經過印刷、蝕刻、衝裁等加工手段生產出客戶所要電圖形的板。

- PCB的基礎材料：覆銅板

- 覆銅板的生產流程

原材料(由石碳酸、聚甲醛及桐油等有機化合物)→混合成樹脂(在化學反應器里不同類別的積層板,可使用不同的樹脂)→浸膠處理(由加固物料滲透合成樹脂形成薄片，此過程中含成樹脂由加固物料穿過樹脂注入機吸收，經過初步化學反應而聚合，同時加固物料之構造與吸收能力各異，注意溫度、時間、氣流等因素影響)→裁切及重疊配箔（按預定尺寸大小，厚度、吸銅箔厚度要求配箔疊成不同薄片）→加熱及加壓處理（疊起的薄片經過熱力及壓力壓緊，使合成樹脂進一步發生縮聚反應，使其它如空氣、蒸氣及其他剩余化學物料從薄片中排除或蒸發）→裁切→磨邊→包裝

- 覆銅板分類

  - 按防火性分為  防火性(94V0)   如KL09

不防火性(94HB) 如家用收音機內機板

XPC  不防水如用於民間收音機

紙板

FR-1

具有防水性、環保性

按材質分為          FR-2

22F     如黃河X-B2002  20Z  2.3

半玻璃纖維   CEM-1   如萬年富X-B400   20Z  2.3

CEM-3   如萬年富CP-100

全玻璃纖維  FR-4  如永照KL09、AD7216

- 常見的覆銅板構成、特性及辨別

| 名稱 | 構 成 | 特 點 | 辨 別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紙板 | 酚醛、紙、銅箔 | 易受潮.機械強度低、成本低、一般用於小型家用電器 | 顏色偏淺、偏裼色 |
| FR-1 FR-2 | 紙、酚醛樹脂、銅箔 | 且有環保型，不含鹵素，不含銻，可避免燃燒時產生有毒物質和氣體。適用於高密度粘著技術等精密線路，耐漏電流痕跡優越（600V以上）機械強度，扭曲度小且穩定。氣味小，有利於環保，同時適於室溫衝床 | 顏色偏淺 |
| 22F | 紙、玻璃佈、環氧樹脂、銅箔 | 表面上下各一層玻璃佈,中間由紙構成，機械強度、防潮性、防火性比紙板優。一般不符合安規 | 偏黃或褐色較深些如黃河X-B2002 20Z 2.3萬年富Y-B200 10Z 2.4 |
| CEM-1 | 紙、玻璃佈、環氧樹脂、銅箔 | 玻璃佈含四層，具有良好耐熱衝擊性能，良好衝壓加工性，良好耐溫性，耐漏電流、痕跡耐金屬離子遷移性，符合安規 | 板材顏色偏米白色，如萬年富X-B400 20Z 2.3 偏米黃色建發KB AD25S |
| CEM-3 | 玻璃佈、玻璃氈、銅箔、環氧樹脂、無機材料 | 玻璃佈含六層，可代替FR-4，具有良好衝壓工性，良好金屬化孔的可靠性，良好耐濕、耐熱性。具有環保性 | 顏色偏黃綠色，萬年富CP-100 |
| FR-4 | 全纖維性 | 層與層之間粘接性強，尺寸變化小,高速鑽孔時產生樹脂污垢少，具有卓越電氣性能與機械性能,優越耐熱性,一般用於移動電話，軍事設備、計算機等產品 | 顏色透明白色。如建滔KB板材 永照KL09 |

- 覆銅板防火等級鑑別：

    - 一般廠商以紅色字符表示,如KB与2D廠家字符。(除長春環保型外)

    - 字符一般為黑色或藍色為不防火

- PCB制作流程：

    - 工程制作：

根據客戶提供相關資料(樣品或圖片)通過電腦進行菲林制作→網板正反兩面圖形

    - 生產制造流程：

原材料(覆銅板，檢查銅箔外觀、尺寸，拿取時須戴手套，防止表面受污染)→裁料(根據客戶要求大小、尺寸按其規格)→前處理(田酸性磨刷表面自然氧化層或灰塵)→線路印刷(檢查銅箔表面是否潔凈,以免引起耐蝕油墨排斥。經過溫膜印刷、爆光顯影，同時注意PCB方向性，一般縱向比橫向優越，即與廠商字符方向一致。假如選錯，可能造成加工時或之后屈曲，尺寸收縮，機械強度發生部題，此工序都是自動線→蝕刻(一般采用鹼性蝕銅鹼性，蝕刻后尺快用水將蝕刻液完全洗去，以防止電氣性能和銅箔接觸力惡化,以及基材變色)→鋁定孔(根據菲林制作時的定位孔,以便於后續中衝床印刷作業)→光板磨刷(以利於銅箔面、板面光潔，便於后續作業)→文字面印刷(碳墨印刷、印刷背面字符)→中處理(洗凈及保持線路部分潔凈防止后續耐焊油墨隆起或剝落)→防焊面印刷(即上綠油，起到隔阻、保護電路板活性)→衝床加工(即衝零件孔,此環節特別注意距離與溫度。溫度偏高孔密集地方容易隆起引起銅箔分離，如果太低，則易出現裂痕，銅箔剝落現象，成型孔用PIN針測試，衝完孔還需進行一次套孔，防止未衝到以及堵孔現象)→過V-cut(方便連片分開)→電測(線路通斷測試)→後處理(即再次清理板面灰塵，上助焊劑或保護銅劑，以利於保護銅箔面防止氧化,同時增強后續焊錫活性)→QC檢查→QA抽檢→包裝→入庫。

PCB在制程中的異常及原因分析

- PCB氧化其原因為：

  - ＰＣＢ銅箔面受到外界含酸、鹼性物質污染，使銅箔面保護層受到破壞。從手取ＰＣＢ接到銅箔面；受到腐蝕性

  - ＰＣＢ貯存的環境條件未達到標準。一般要求溫度２５℃±２℃，濕度５５％－８５％，如：受到陽光直接照射或受到雨水影響。

- ＰＣＢ銅箔殘缺斷路短路，其原因為：

  - 覆銅板在蝕刻時由於耐蝕油墨未充分印刷，覆蓋在所需的線路上

  - 由於銅箔面未處理潔凈，有殘漬，凹凸不平現象，引起線路印刷不良

  - 由於在ＰＣＢ電測時漏測，以及外觀檢查未發現。

- ＰＣＢ面文字面印刷模糊、殘缺、偏位其原因：

  - 菲林制作網面偏位，定位孔不良。

  - 印刷時比印網不良

  - ＰＣＢ背面不光潔，機板變形

- ＰＣＢ漏沖孔、堵孔、偏孔、孔徑偏小現象

  - 由於機床衝床作業時，衝針斷，或磨損較大

  - 由於氣壓偏小

  - 由於衝孔後進入套孔時漏套，或是套孔時殘物被拉回堵塞原來的孔

  - 由於機臺作業面不潔凈，使殛料又落入孔中

  - 偏孔其主要是由於定位不良或機板變形造成，在過錫爐時可造成空焊現象

- ＰＣＢ漏Ｖ－cut，Ｖ－cut深度未達到標準（原板厚的２／３）造成分析因難或易斷之原因

  - 刀具磨損較大，上刀與下刀不平行

  - Ｖ－cut寬度小於0.2mm，深淺不一

  - 廠商作業環境不良,已過與未過板區分不明顯。

- ＰＣＢ孔邊緣銅箔裂痕、分離、剝落，有輕微白斑現象，其原因：

在衝孔時，由於溫度控制不良造成，如果溫度偏高則會引起銅箔分離，如果溫度低，則出現裂痕、剝落現象，同時引起銅箔表面不光潔，有白斑產生。

- ＰＣＢ綠油剝落與不均現象

  - 在防焊面印刷時由於線路部分未洗凈有臟污和雜質，造成耐焊油塞，隆起或剝落，或不均

  - 防焊油墨(綠油)質量不良，含有水份與其它雜質較重

  - ＰＣＢ在過錫爐時，由於機板內含水份較重，受到高溫時發生蒸發引起

- 有關ＰＣＢ在過錫爐時焊錫不良狀況有：

    - ＰＣＢ不吃錫或吃錫不良其原因

１．ＰＣＢ板面發生嚴重氧化（即發黑），易不吃錫

  - ＰＣＢ板面銅箔保護處理與錫爐的助焊劑不匹配

  - ＰＣＢ銅箔面受到如油、漆、蠟、脂等雜質污染，這些可用清洗劑除去，但由於受到防焊油墨污染，就難以除去，易引起不吃錫

  - 機器設備與維修的偏差，即為：溫度輸送帶速度、角度、ＰＣＢ浸泡深度有關

  - ＰＣＢ面零件焊錫性不良

  - 對於貫孔ＰＣＢ應檢查貫穿孔是否平整干凈、斷裂或其他雜質。

  - 錫爐中錫鉛含量成分超標。

（二）ＰＣＢ面錫球產生的原因

１．由於助焊劑中含水量過高

  - ＰＣＢ預熱不夠，導致表面的助焊劑未干

  - 不良的貫穿孔

  - ＩＴ環境溫度過高

（三）ＰＣＢ面錫洞（即空焊）少錫

１．由於孔邊緣銅箔面破孔或殘缺，以及元件腳吃錫不良造成

２．貫孔板由於孔內氣體產生較慢或較少，當往上揮發時由於上面錫已凝固，而底部熔錫未干衝出造成

３．銅箔面該上錫範圍而小銅箔面的１／４

（四）ＰＣＢ面吃錫過剩－包錫其原因：

包錫是指焊點四周被過多的錫包覆而不能判斷其為標準焊點

其原因：1.過錫深度不正確

2.預熱或錫溫不正確

3.助焊劑活性與比重選擇不當

4.PCB及零件焊錫不良

5.不適合的油脂物夾混在焊錫流程里

6.錫的成份不標準或已經嚴重污染

(五)ＰＣＢ上錫峰其原因

- 溫度傳導不良：機器設備或工具傳導溫度不均　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＣＢ表面太大的焊接觸面或密集焊接物，使局部吸熱造成熱傳導不夠

- 焊錫性：ＰＣＢ或零件本身焊錫性不足

助焊劑活性不夠，不足以潤焊

- ＰＣＢ設計：零件腳與零件孔比率不正確

設插零件的貫穿孔太大

ＰＣＢ表面焊接區域太大時，無防焊圈造成表面熔錫凝固慢，流動性大

- 機器設備：ＰＣＢ過錫太深

錫波流動不穩定

錫爐內有錫渣或懸浮物

（六）ＰＣＢ上發生短路現象

- PCB設計：PCB焊接面設有考慮錫流的排放，造成錫流經過發生堆積

PCB過錫後，焊點或其他焊接線路未干產生熔錫流動，沾到附近線路

PCB線路設計太近

零件腳彎腳不規則，彼此太近

- 焊錫材料：ＰＣＢ或零件腳有錫或銅等金屬之雜物殘留

ＰＣＢ或零件腳焊錫性不良

助焊劑活性不夠

- 機器設備：遇熱不夠

錫波表面有浮渣

ＰＣＢ浸錫太深

錫波振動較大