序言 Preface

太丰电子始创于二十世纪九十年代初,以雄厚的经济技术实力,凭借先进的设备和检测手段,专业经营高品质的Mn—Zn功率型、高磁导率和N1—Zn软磁铁氧体材料，金属磁粉芯材料等磁芯元件及其为之配套的塑料、胶木骨架等配件，为计算机系统、通讯系统、多媒体系统、自动控制、家用电器、电力系统等领域新老客户服务，具有较长的历史和良好的信誉。

太丰人以一贯的坚持诚信、专业、永久为经营理念，以质量第一、服务至上为根本，以市场为导向。同国内众多知名企业和研究所有着广泛而密切的联系和合作，有坚强的生产后方。我们多年不断地加大技改投入，提高技术创新水平，已形成磁芯骨架经销、磁芯加工、铁氧体变压器、电感器件设计和生产，磁芯后工序加工机械设备制造，脱漆水化工产品生产等多方面齐头并进的新局面。

近几年来，我们装配专用的，先进的磁芯加工设备，通过式KQR---600型一体机，从磨平面、磨气隙、清洗、烘干包装一条龙生产，另外装配了QRR---500型通过式磨床，RR---200型双排切割机，KP---20型E-P型磨气隙机，KS-20型包装、排版机，OR型磁环倒角机，并有磁芯喷漆生产线，以最快的速度，最好的质量为客户赢得了时间和效率。

太丰电子坚持以人为本，坚持科技开发创新，谒诚为国内外新老客户提供优质产品和满意服务。任岁月更替，我们真诚到永远。

Mn---Zn功率铁氧体材料特性 Mn---Zn Power Ferrite Material Characteristics

| 材料Material | 单位Unit | TP2K | TP3K | TPP3 | TPP4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始磁导率 µi Initial Permeability | — | 2500±25% | 3000±25% | 2500±25% | 2300±25% |
| 剩磁 Br 25℃ Remanence 100℃ | mT | 120 | 120 85 | 110 60 | 100 55 |
| 矫顽力 HC 25℃ Coercivity 100℃ | A/M | 12 | 12 7 | 12 10 | 14 9 |
| 饱和磁通密度 BS 25℃ Saturation fluk density 100℃ | MT | 480 380 | 480 380 | 500 390 | 500 390 |
| 功率损耗 25KHZ 25℃ 200KHZ 80℃ PC 100℃ Power loss 100Hz 25℃ 200mT 80℃ 100℃ | Kw/m3 | 165 140 140 — | 170 140 155 — | 130 90 100 — | — 600 460 410 |
| 居里温度 TC Curie temperature | ℃ | >200 | >200 | >230 | >215 |
| 电阻率 ρ Electrical resistivity | Ω M | 6 | 6 | 9 | 6 |
| 密度 d Density | Kg/M3 | 4.8X103 | 4.8X103 | 4.8X103 | 4.8X103 |

Mn---Zn高导铁氧体材料特Mn--Zn High Permeability Ferrite Materical Characteristics

| 材料 Material | 单位 Unit | TPH5 | TPH7 | TPH10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始磁导率 µi Initial Permeability |  | 5000±25% | 7000±25% | 10000±25% |
| 比损耗因子 tanδ/µi Relative loss factor | 10-6 | <6.5 (10KHZ) | <6.5 (10KHZ) | <7.0 (10KHZ) |
| 初始磁导率温度系数ɑµ Temperature factor of initial permea bility | 10-6 | -0.5～3.0 (20℃～60℃) | 0～1.5 (-30℃～20℃) 0～2 (20～60℃) | 0.5～1.5 (-30℃～20℃) 0.5～2 (20～60℃) |
| 饱和磁通密度 （Saturationflux Density） BS H=1194 A/M | MT | 420 | 410 | 400 |
| 剩磁（Remanence） Br | MT | 140 | 90 | 90 |
| 矫顽力 （Coercivity） HC | A/M | 8 | 7.5 | 7.5 |
| 电阻率（Electrical resistivity） ρ | Ω·M | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 减落因子 （Disaccom modation factor） DF | 10-6 | ≤3 | ≤3 | ≤2 |
| 密度 （Density） d | Kg/M3 | 4.8X103 | 4.89X103 | 4.9X103 |

| 材料-----Material | 单位---Unit | TPN10 | TPN120 | TPM500 | TPN1000 | TPN2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始磁导率（Initial Permeability ） µi |  | 10 | 120 | 500 | 1000 | 2000 |
| 最大磁通密度（Flux density） Bm | mT | 250 | 250 | 300 | 350 | 280 |
| 剩磁 （Remanence） Br | mT | 150 | 140 | 110 | 100 | 115 |
| 矫顽力 （Coercivity） HC | A/M | 300 | 140 | 28 | 25 | 16 |
| 居里温度 （Curie temperature ） TC | ℃ | 280 | 360 | 150 | 150 | 100 |
| 电阻率 （resistivity） ρ | Ω·M | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 相对损耗因数 (Relative loss factor) Tanð/µi | 10-6/MHZ | 20 1.0 | 80 0.5 | 50 0.01 | 20 0.1 | 10 0.01 |
| 适用频率（Used frequency） f | MHZ | 1.0～150 | 0.5～15 | 0.01～8.0 | 0.1～2.5 | 0.001～0.8 |
| 密度 （Density） d | g/M3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.9 |

铁粉芯材料特性  Iron powder cores Characteristics

| 材料 编号 Material Mix No. | 有效磁导率(µ0) Refernce Permeability | 磁导率温度系数(+ppm/c) Temp Ccef of Perm | 在DC偏流下磁导率 Permeability with DC Bias HDC=50 Oerseeds | 密度 Density (KG/m3) | 颜色 Colorcode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | %µ0 | µe ffeceive |  |  |
| -2 | 10 | 100 | 100 | 10 | 5.0x103 | 红/透明 Red/Clear |
| -8 | 35 | 300 | 91 | 32 | 6.5x103 | 黄/红 Yellow/Red |
| -18 | 55 | 385 | 74 | 41 | 6.0 x103 | 绿/红 Green/Red |
| -26 | 75 | 825 | 51 | 38 | 7.0 x103 | 黄/白 Yellow/White |
| -28 | 22 | 415 | 91 | 20 | 6.0 x103 | 灰/绿 Gray/Green |
| -33 | 33 | 635 | 84 | 28 | 6.3 x103 | 灰/黄 Gray/ Yellow |
| -38 | 85 | 955 | 51 | 44 | 7.1 x103 | 灰/黑 Gray/Black |
| -40 | 60 | 950 | 62 | 37 | 6.9 x103 | 绿/黄 Green/ Yellow |
| -45 | 100 | 1040 | 46 | 46 | 7.2 x103 | 黑/黑 Black/ Black |
| -52 | 75 | 650 | 59 | 44 | 7.0 x103 | 绿/兰 Green/Blue |

※有效磁导率仅作参考,磁芯是按额定电感AL制定.

Permeabiliey initial valureis only as made according to rated inoluctance valure AL.

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimensions in mm |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
| EE5 | 5.25±0.05 | 5.30±0.1 | 1.95±0.05 | 1.35±0.05 | 3.85±0.1 | 4.0±0.2 |
| EE6 | 6.10±0.20 | 5.70±0.1 | 7.95±0.05 | 1.35±0.05 | 3.70±0.1 | 3.8±0.10 |
| EE8 | 8.3±0.30 | 8.0±0.20 | 3.60±0.20 | 1.85±0.15 | 6.0min | 6.0±0.20 |
| EE10 | 10.0±0.30 | 10.8±0.40 | 4.65 ±0.25 | 2.40 ±0.20 | 7.0min | 8.40± 0.40 |
| EE13 | 13.0±0.4 | 12.0±0.4 | 5.9±0.30 | 2.85±0.15 | 10.20±0.3 | 9.2±0.4 |
| EE16 | 16.0±0.3 | 14.4±0.5 | 4.9±0.20 | 3.8±0.2 | 11.7min | 10.5±0.4 |
| EEL16 | 16.0±0.3 | 24.4±0.4 | 4.8±0.20 | 4.0±0.2 | 12.0±0.3 | 20.4±0.4 |
| EE19 | 19.1±0.4 | 15.9±0.5 | 4.9±0.2 | 4.8±0.3 | 14.0min | 11.4±0.4 |
| EEL19 | 19.0±0.3 | 27.3±0.5 | 4.85±0.25 | 4.85±0.25 | 14.0±0.3 | 22.8±0.5 |
| EE20 | 20.5±0.7 | 21.4±0.5 | 7.00±0.4 | 5.0±0.4 | 14.0min | 14.0±0.5 |
| EF20 | 20.0±0.4 | 19.8±0.4 | 5.9+0-0.5 | 5.9+0-0.4 | 14.1min | 14.4±0.4 |
| EE22 | 22.0±0.4 | 18.7±0.5 | 6.0+0-0.5 | 6.0+0-0.5 | 16.0min | 10.6+0.8-0 |
| EEL22 | 22.0±0.4 | 28.8±0.8 | 6.0+0-0.5 | 6.0+0-0.5 | 15.6min | 21.6±0.4 |
| EE25 | 25.4±0.5 | 19.8±0.5 | 6.8±0.2 | 6.35±0.3 | 18.5min | 13.3±0.4 |
| EF25 | 25.0+0.8-0.2 | 25±0.6 | 7.0±0.4 | 6.8±0.3 | 18.6min | 18.2±0.4 |
| EEL25 | 25.4±0.5 | 31.8±0.6 | 6.6±0.2 | 6.6±0.2 | 18.9min | 26.5±0.5 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimensions in mm |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
| EE28 | 28.5±0.5 | 20.9±0.4 | 10.9±0.3 | 7.3±0.3 | 20.2 min | 13.3±0.4 |
| EEL28 | 28.0±0.4 | 34.6±0.4 | 10.7±0.3 | 7.2±0.3 | 18.6min | 25.6±0.4 |
| EE30 | 30.1±0.6 | 31.6±0.4 | 7.3-0.5 | 6.95±0.3 | 19.9±0.4 | 20.0±0.6 |
| EE33 | 33.2±0.6 | 28.0±0.6 | 12.7±0.3 | 9.7±0.3 | 23.5min | 19.2±0.6 |
| EE35 | 35.0±0.6 | 29.2±0.6 | 9.2±0.3 | 9.4±0.3 | 24.8min | 18.6±0.6 |
| EE40 | 40.2±0.6 | 44.8±0.6 | 11.7±0.3 | 11.7±0.3 | 27.5±0.5 | 30.8±0.4 |
| EE42A | 42.15±0.85 | 42.0±0.4 | 14.95±0.25 | 11.95±0.25 | 29.5min | 30.3±0.7 |
| EE42B | 42.15±0.85 | 42.0±0.4 | 19.7±0.3 | 11.95±0.25 | 29.5min | 30.3±0.7 |
| EE50 | 50.0±0.7 | 43.1±0.6 | 14.6±0.4 | 14.6±0.4 | 34.2min | 26.2±0.6 |
| EE55 | 55.15±1.0 | 55.0±0.6 | 16.75±0.25 | 16.95±0.25 | 37.5min | 37.8±0.8 |
| EE65 | 65.1±1.35 | 65.6+0-1.2 | 17.4-0.8 | 20.0-0.7 | 44.2+1.8 | 44.4±1.6 |
| EE70 | 70.0±1.0 | 67.0±1.0 | 32.0±0.5 | 22.5±0.5 | 48min | 45.0±0.6 |
| EE80 | 80.0±2 | 76±1.0 | 20±0.5 | 20.0±0.5 | 60min | 56.0±1.0 |
| EE85 | 85.0±3.4 | 85.0±1.0 | 28.0-1.6 | 28.0-1.6 | 55.0+2.4 | 59.0±1.0 |
| EE110 | 110+4.0-1.0 | 114.0±2.0 | 36.0+0.5-1.0 | 36.0±1.0 | 76.0min | 74.0±2.0 |
| EE120 | 120+1-2 | 90.0±1.0 | 30.0±1 | 30.0±1 | 88.0min | 60.0±1.0 |
| EE130 | 130+3-2 | 128.0±1.0 | 40.0±0.8 | 40.0±0.8 | 90.0min | 88.0±1.0 |
| EE150 | 150+3-1 | 220.0±2.0 | 40.0±0.5 | 40.0±0.5 | 110.0min | 180.0±2.0 |
| EE200 | 200+2-3 | 160+2 | 40.0±0.5 | 40.0+0.5-1 | 158.0min | 120.0±2 |
| EE240 | 240±4.0 | 232±1.0 | 40.0+1-3 | 60.0+1-3 | 176.0min | 172.0+2-1 |
| EE320 | 320±5.0 | 250±1.0 | 100±2.5 | 20.0±2.0 | 217.0min | 150.0±3.0 |

EE型磁芯   EE   CORES

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameler | AL（nH/N2）±25% | 重量Weight （G） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | TP2K | TP3K | TPP3 | TPP4 | TPH5 | TPH7 | TPH10 |  |
| EE5 | 4.78 | 12.6 | 2.63 | 33.1 | 295 |  |  | 285 | 450 | 530 |  | 0.16 |
| EE6 | 3.70 | 12.2 | 3.31 | 40.4 |  |  |  | 405 | 600 | 760 |  | 0.24 |
| EE8 | 2.75 | 19.2 | 7.00 | 134 | 640 | 800 | 650 | 630 | 1000 | 1200 | 1500 | 0.8 |
| EE10 | 2.46 | 26.1 | 10.6 | 276 | 905 | 950 | 880 | 800 | 1300 | 1600 | 2300 | 1.6 |
| EE13 | 1.8 | 30.3 | 16.5 | 501 | 1310 | 1200 | 1100 | 1000 | 2000 | 2700 | 3100 | 2.8 |
| EE16 | 1.92 | 35.5 | 18.4 | 655 | 1250 | 1300 | 1200 | 1100 | 2200 | 2800 | 3200 | 3.2 |
| EEL16 | 2.84 | 55.0 | 19.4 | 1070 |  | 950 | 860 | 770 | 1700 | 2100 | 2500 | 5.2 |
| EE19 | 1.74 | 39.6 | 22.8 | 903 | 1270 | 1400 | 1270 | 1200 | 2500 | 2800 | 3600 | 4.6 |
| EEL19 | 2.65 | 62.1 | 23.4 | 1450 |  | 1030 | 920 | 830 | 1700 | 2200 | 2800 | 7.2 |
| EE20 | 1.21 | 47.1 | 39.0 | 1840 | 1400 | 1500 | 1400 | 1250 | 2600 | 3200 | 3800 | 9.9 |
| EF20 | 1.38 | 43.0 | 31.0 | 1340 | 1450 | 1800 | 1600 | 1500 | 3100 | 3700 | 4700 | 7.5 |
| EE22 | 1.16 | 42.1 | 36.2 | 1525 | 1820 | 2300 | 2000 | 1790 | 3900 | 4600 | 5600 | 7.6 |
| EEL22 | 1.82 | 63.6 | 35.0 | 2220 |  | 1600 | 1400 | 1300 | 2800 | 3500 | 4200 | 11.1 |
| EE25 | 1.16 | 50 | 43.0 | 2193 | 2000 | 2300 | 2100 | 1900 | 3800 | 5000 | 6000 | 10.5 |
| EF25 | 1.22 | 57.8 | 47.2 | 2700 | 2140 | 2300 | 2100 | 1900 | 4000 | 5000 | 6100 | 13.0 |
| EEL25 | 1.9 | 76.7 | 40.4 | 3097 |  | 1600 | 1400 | 1300 | 2800 | 3400 | 4300 | 15.5 |
| EE28 | 0.5 | 48.1 | 96 | 4610 |  | 4200 | 4000 | 3600 | 5600 | 7400 |  | 25 |
| EEL28 | 0.84 | 74.3 | 88.3 | 6558 |  |  | 3100 | 2800 | 5600 | 7400 |  | 36.5 |
| EE30 | 1.12 | 66.9 | 59.7 | 3926 |  | 4500 | 4200 | 3600 | 6080 | 7400 |  | 23 |
| EE33 | 0.6 | 67.5 | 114.0 | 7680 |  | 4600 | 4100 | 4000 |  |  |  | 40 |
| EE35 | 0.8 | 69.4 | 88.5 | 6120 |  | 3000 | 2900 | 2600 |  |  |  | 30 |
| EE40 | 0.64 | 80.1 | 125 | 16666 | 3200 |  |  |  |  |  |  | 80 |
| EE42A | 0.53 | 97.0 | 182.0 | 18750 |  | 4000 | 3800 | 3600 |  |  |  | 90 |
| EE42B | 0.41 | 97.4 | 235.0 | 25000 |  | 5100 | 4800 | 4600 |  |  |  | 120 |
| EE50 | 0.425 | 95.8 | 226 | 24160 | 6110 |  | 6000 | 5600 |  |  |  | 116 |
| EE55 | 0.446 | 123 | 275 | 33861 | 7100 |  |  | 4975 |  |  |  | 180 |
| EE65 | 0.27 | 147 | 540 | 85416 | 6880 |  |  | 5800 |  |  |  | 410 |
| EE70 | 0.22 | 149 | 680 | 113542 | 11000 |  |  | 5625 |  |  |  | 545 |
| EE80 | 0.47 | 186 | 400 | 77500 | 5200 |  |  |  |  |  |  | 372 |
| EE85 | 0.27 | 199 | 740 | 147916 | 3840 |  |  | 8225 |  |  |  | 710 |
| EE110 | 0.19 | 243 | 1273 | 309148 |  |  |  | 11425 |  |  |  | 1660 |
| EE120 | 0.25 | 223 | 891 | 198367 |  |  |  | 8625 |  |  |  | 1060 |
| EE130 | 0.182 | 301 | 1654 | 498310 |  |  |  | 11950 |  |  |  | 2340 |
| EE150 | 0.616 | 493 | 800 | 394316 |  |  |  | 8200 |  |  |  | 960 |
| EE200 | 0.262 | 428 | 1635 | 699315 |  |  |  | 8175 |  |  |  | 3420 |
| EE240 | 0.227 | 576 | 2530 | 1456908 |  |  |  | 9325 |  |  |  | 6860 |
| EE320 | 0.125 | 393 | 3134 | 1230986 |  |  |  | 8100 |  |  |  | 24200 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension in mm | 重量 Weight （G） |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | I |  |
| EE16 | 16.0±0.3 | 14.4±0.5 | 4.9±0.20 | 4.0±0.2 | 11.6min | 10.2±0.3 | 2.1±0.2 | 3.3 |
| EI19 | 19.0±0.3 | 16.1±0.5 | 4.9±0.2 | 4.9±0.2 | 13.7 min | 11.3±0.3 | 2.5±0.2 | 4.2 |
| EI22 | 22.0±0.5 | 19±0.5 | 5.7±0.3 | 5.7±0.3 | 15.7 min | 11.0±0.3 | 4.0±0.2 | 8.4 |
| EI25 | 25.4±0.5 | 19.0±0.5 | 6.4±0.3 | 6.4±0.3 | 18.6 min | 12.8±0.3 | 3.2±0.2 | 10.0 |
| EI28 | 28.0±0.5 | 20.8±0.6 | 10.7±0.3 | 7.2±0.3 | 18.6 min | 12.8±0.3 | 3.5±0.3 | 22.0 |
| EI30 | 30.0±0.6 | 26.8±0.6 | 10.7±0.3 | 10.7±0.3 | 19.5 min | 16.3±0.3 | 5.5±0.3 | 34.0 |
| EI33 | 33.0±0.6 | 28.5±0.6 | 12.7±0.3 | 9.7±0.3 | 23.6 min | 19.3±0.3 | 5.0±0.3 | 41.0 |
| EI35 | 35.0±．6 | 29.0±0.5 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 24.5 min | 18.0±0.2 | 4.8±0.3 | 36.0 |
| EI40 | 40.0±0.7 | 34.3±0.6 | 11.7±0.3 | 11.7±0.3 | 26.9 min | 20.7±0.3 | 7.0±0.3 | 60.0 |
| EI50 | 50.0±0.8 | 42.0±0.6 | 14.6±0.4 | 14.6±0.4 | 34.2 min | 25.0±0.3 | 9.0±0.3 | 115.2 |
| EI60 | 60.0+1.0-0.5 | 44.4+11.05-0.45 | 15.8+0-0.8 | 15.8+0-0.8 | 43.9 min | 27.5+0.7-0 | 8.5±0.25 | 129.3 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | TP2K | TP3K | TPP3 | TPP4 | TPH5 | TPH7 | TPH10 |
| EI16 | 1.8 | 34.7 | 19.7 | 680.0 | 1100 | 1200 | 1000 | 1000 | 2400 | 2800 | 3200 |
| EI19 | 1.7 | 39.3 | 23.3 | 915.0 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 2350 | 2900 | 3900 |
| EI22 | 1.2 | 43.0 | 36.7 | 1570. | 1800 | 2100 | 1800 | 1790 | 3900 | 4700 | 5600 |
| EI25 | 1.2 | 48.0 | 40.3 | 1940. | 1900 | 2100 | 1900 | 2000 | 3500 | 4300 | 5700 |
| EI28 | 0.6 | 49.0 | 84.5 | 4170 | 4300 | 4600 | 4200 | 3800 |  |  |  |
| EI30 | 0.5 | 58.1 | 110.0 | 6460 | 4500 | 4800 | 4500 | 4000 |  |  |  |
| EI33 | 0.6 | 67.4 | 119.5 | 7946.0 | 4590 | 5000 | 1600 | 4100 |  |  |  |
| EI35 | 0.7 | 67.8 | 103.1 | 6850.1 | 3800 | 5200 | 1700 | 4200 |  |  |  |
| EI40 | 0.55 | 76.8 | 140 | 10750 | 4700 | 5500 | 5000 | 4400 |  |  |  |
| EI50 | 0.4 | 95.0 | 228.0 | 21660 |  | 7200 | 6700 | 5900 |  |  |  |
| EI60 | 0.45 | 110.1 | 242.0 | 26650 |  | 7200 | 6400 | 5600 |  |  |  |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension in mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | 重量 Weight（G） |  |
| EER9.5/5 | 9.35±0.15 | 4.9±0.1 | 4.9±0.1 | 3.4±0.1 | 7.63±0.12 | 3.2±0.2 | 0.7 |  |
| EER14.5/6 | 14.5±0.2 | 5.9±0.2 | 6.7±0.1 | 4.7±0.1 | 11.8±0.2 | 3.3±0.2 | 1.8 |  |
| EER25/19 | 24.8±0.5 | 18.6±0.6 | 10.8±0.25 | 9.4±0.25 | 18.3 min | 11.6±0.4 | 18 |  |
| EER25/16 | 25.5±0.5 | 16.0±0.4 | 7.5±0.2 | 7.5±0.2 | 19.8 min | 9.8±0.4 | 9.8 |  |
| EER28/28 | 28.5±0.6 | 28.0±0.5 | 11.4±0.3 | 9.9±0.25 | 21.2 min | 19.3±0.5 | 29.2 |  |
| EER28/34 | 28.5±0.6 | 34.0±0.6 | 11.4±0.3 | 9.9±0.25 | 21.2 min | 25.0±0.6 | 34 |  |
| EER35/43 | 35.6±0.7 | 43.2±0.6 | 11.3±0.4 | 11.3±0.4 | 26.5 min | 31.2±0.6 | 53 |  |
| EER39/40 | 39.1±0.9 | 39.6±0.6 | 12.6±0.4 | 12.5±0.3 | 29.5 min | 29.2±0.8 | 61 |  |
| EER40/45 | 40.0±0.8 | 44.8±0.5 | 13.3±0.3 | 13.3±0.3 | 29.0 min | 30.8±0.6 | 78 |  |
| EER42/45 | 42.0±0.6 | 44.8±0.6 | 15.5±0.25 | 15.5±0.25 | 28.9 min | 30.8±0.6 | 102 |  |
| EER42/43 | 42.0±0.5 | 43.0+0.6-0.2 | 15.2±0.2 | 15.2±0.2 | 30.6 min | 31.0+0.6-0.2 | 100 |  |
| EER49/54 | 49.0±0.5 | 53.2±1.0 | 17.2±0.2 | 17.2±0.2 | 36.4 min | 37.6±0.8 | 148.2 |  |
| EER49/50 | 49.0±0.7 | 49.4±0.5 | 16.3±0.3 | 16.3±0.3 | 36.1 min | 36.4±0.5 | 122 |
| EER54/50 | 54.2±0.5 | 50.2±0.8 | 18.90.3 | 18.90.3 | 41.0 min | 35.0±0.6 | 165 |
| EER70/70 | 70±1.5 | 69.0±0.3 | 16.4±0.4 | 16.4±0.4 | 44.5±1.2 | 45.5±1.0 | 220 |
| EER90/90 | 90±2 | 90.0±0.6 | 30±0.5 | 30±0.5 | 70±0.2 | 60.0±0.6 | 726 |
| EER110/90 | 110+3-2 | 90.0±0.6 | 30±0.5 | 30±0.5 | 90±2.0 | 70±0.6 | 820 |
| EER110/70 | 110+3-2 | 70.0±0.6 | 30±0.5 | 30±0.5 | 90±2.0 | 50±0.3 | 680 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | TP2K | TPP3 | TPP4 |
| EER9.5/5 | 1.67 | 14.2 | 8.47 | 12 | 850 | 850 | 610 |
| EER14.5/6 | 1.08 | 19.0 | 17.6 | 330.0 | 1740 | 1700 | 1280 |
| EER25/19 | 0.6 | 44.2 | 74.0 | 3271 |  | 2100 | 1900 |
| EER25/16 | 0.95 | 42.3 | 44.5 | 1880 |  | 2100 | 1900 |
| EER28/28 | 0.73 | 63.0 | 86.0 | 5410 | 3080 | 3080 | 2850 |
| EER28/34 | 0.87 | 74.5 | 85.5 | 6360 |  | 2660 | 2450 |
| EER35/43 | 0.84 | 91.0 | 107 | 9716 |  | 3400 | 3000 |
| EER39/40 | 0.74 | 92.0 | 125 | 11520 |  | 3200 | 2800 |
| EER40/45 | 0.65 | 98.1 | 150 | 14600 | 3890 | 4200 | 3800 |
| EER42/45 | 0.52 | 99.0 | 183 | 17800 | 5000 | 5600 | 5000 |
| EER42/43 | 0.41 | 95.1 | 234 | 22280 |  | 5400 | 4700 |
| EER49/54 | 0.49 | 1.8 | 240 | 28460 | 5700 | 6100 | 5300 |
| EER49/50 | 0.49 | 1.8 | 243 | 28430 |  | 6100 | 5300 |
| EER54/50 | 1.0 | 48.8 | 594.1 | 28960 |  | 6300 | 5500 |
| EER70/70 | 0.49 | 139 | 282 | 39338 |  |  | 5262 |
| EER90/90 | 0.33 | 216 | 664 | 143714 |  |  | 6945 |
| EER110/90 | 0.36 | 235 | 647 | 151934 |  |  | 7755 |
| EER110/70 | 0.30 | 196 | 646 | 126567 |  |  | 6500 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimensions in mm | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | AL（Nh/N2）±25% | 重量Weight （G） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |  |  |  | TP3K | TPP3 | TPP4 | TPH5 | TPH7 | TPH10 |  |
| OR4X2X2 | 4.0±0.3 | 2.0±0.3 | 2±0.3 | 4.55 | 8.9 | 1.9 | 16.23 |  |  | 690 | 1330 | 2000 | 2500 | 0.09 |
| OR6X3X3 | 6.3±3.0 | 3±.0.3 | 3±0.2 | 3.13 | 14.1 | 4.5 | 63.5 | 1300 | 1150 | 1000 | 2250 | 3150 | 4200 | 0.3 |
| OR9X5X3 | 9±0.3 | 5.0±0.3 | 3.0±0.2 | 3.61 | 21.4 | 6.1 | 134 | 1100 | 990 | 850 | 1900 | 2600 | 3500 | 0.6 |
| OR10X6X5 | 10±0.3 | 6±0.3 | 5±0.3 | 2.46 | 25.1 | 10.2 | 256 | 1600 | 1400 | 1200 | 2800 | 3800 | 5100 | 1.2 |
| OR12X6X4 | 12±0.4 | 6±0.4 | 4±0.3 | 2.35 | 26.1 | 11.5 | 301 | 2100 | 1400 | 1200 | 2800 | 4000 | 5600 | 1.6 |
| OR16X12X8 | 16±0.3 | 12±0.3 | 8±0.3 | 2.73 | 43.4 | 15.9 | 689 | 1500 | 1300 | 1100 | 2400 | 3400 | 4500 | 3.4 |
| OR18X10X6 | 18±0.4 | 10±0.3 | 6.35±0.3 | 1.68 | 41.5 | 24.7 | 1020 | 2400 | 2000 | 1700 | 4000 | 5400 | 7400 | 5.3 |
| OR22X14X8 | 22±0.4 | 14±0.4 | 8±0.3 | 1.74 | 54.7 | 31.7 | 1720 | 2200 | 1900 | 1600 | 3900 | 5200 | 7000 | 8.5 |
| OR31X19X13 | 31±0.5 | 19±0.5 | 13±0.4 | 0.99 | 75.5 | 76.5 | 5770 | 4000 | 3500 | 3000 | 6800 | 9300 | 12000 | 29 |
| OR38X19X13 | 38±0.5 | 19±0.5 | 13±0.4 | 0.7 | 86.1 | 123 | 10590 | 5600 | 4800 | 4200 | 9700 | 12000 | 16000 | 44 |
| OR48X30X15 | 48±0.5 | 30±0.5 | 15±0.4 | 0.89 | 118 | 133 | 15700 | 4200 | 3600 | 3200 | 7000 | 10000 | 13000 | 78 |
| OR60X36X20 | 60±0.5 | 36±0.5 | 20±0.4 | 0.62 | 146 | 235 | 34300 | 6000 | 5500 | 4700 | 11200 | 14200 | 20200 | 172 |
| OR80X40X20 | 80 | 40 | 20 | 0.45 | 174 | 384 | 66868 | 4400 | 3800 | 3200 | 13340 |  | 26680 | 361.7 |
| OR100X50X20 | 100 | 50 | 20 | 0.45 | 218 | 482 | 105372 | 5336 |  |  | 13340 |  | 26680 | 56.5 |
| OR150X110X27 | 150 | 110 | 27 | 0.75 | 402 | 536 | 215500 | 3324 |  |  | 8314 |  | 16624 | 1058.05 |

UF型磁芯 DR  CORES

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimensions in mm |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | 重量 Weight（G） |
| UF8.5 | 8.5±0.2 | 12.8±0.4 | 3.45±0.15 | 2.3±0.05 | 3.8 min | 8.3±0.3 | 1.2 |
| UF9.8 | 9.8±0.2 | 14.2±0.2 | 2.7±0.2 | 2.8±0.1 | 4.1 min | 8.4±0.4 | 1.4 |
| UF10.5 | 10.5±0.3 | 15.8±0.4 | 5.0±0.3 | 2.6±0.2 | 5.2 min | 10.6±0.6 | 2.7 |
| UF12 | 12.0±0.3 | 18.4±0.6 | 3.95±0.15 | 3.85±0.2 | 4.1 min | 10.1±0.3 | 3.2 |
| UF16 | 16.0±0.3 | 20.0±0.4 | 5.9±0.2 | 4.5±0.2 | 6.8 min | 12±0.4 | 6.0 |
| UF19 | 19.7±0.4 | 36.0+1-0 | 6.0+0.1-0.3 | 6.0±0.2 | 7.4 min | 24+0.8-0 | 15.2 |
| UF25 | 25.4±0.5 | 32.0±0.6 | 6.35±0.3 | 6.25±0.3 | 12.4 min | 19.3±0.4 | 18.0 |
| UF30 | 30.0±0.5 | 25.4±0.3 | 6.25±0.15 | 6.25±0.3 | 17.3 min | 12.4±0.5 | 17 |
| UF60 | 60.0±1.5 | 90±0.6 | 30±0.5 | 15±1.5 | 30 min | 60.0±2 | 620 |
| UF64 | 64+2-1 | 128±1 | 40±0.5 | 20+1-0.5 | 24 min | 88+1-2 | 1360 |
| UF70 | 70±1 | 120±0.4 | 60±0.5 | 19.5±0.5 | 32 min | 90±2 | 640 |
| UF75 | 75+2-1 | 220±2 | 20±0.5 | 20±0.5 | 35 min | 180+2 | 980 |
| UF80 | 80+3-1 | 160±2 | 40±0.5 | 20+1-0.5 | 39 min | 116+2 | 1560 |
| UF86 | 85+3 | 84+1.6-0 | 28±0.5 | 14±0.5 | 55 min | 56±1 | 560 |
| UF100 | 100+3-1 | 114+1-2 | 25±0.3 | 25±0.5 | 50.6 min | 64+1 | 980 |
| UF120 | 120+3-2 | 140+2-0 | 30±0.5 | 30+1-0.5 | 59 min | 80+1 | 1740 |
| UF135 | 135±1 | 210+1-0 | 40±0.5 | 40±0.5 | 55 min | 130+2 | 4070 |
| UF180 | 180.0+3-2 | 250±1 | 20±0.5 | 50±0.5 | 80 min | 150±1.5 | 3160 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | TTP3 | TPP4 | TPH5 | TPH7 | TPH10 |
| UF8.5 | 4.05 | 31.4 | 7.76 | 243 | 460 |  | 840 | 1030 | 1500 |
| UF9.8 | 4.3 | 34.2 | 7.9 | 271 | 490 | 450 | 980 | 1200 | 1300 |
| UF10.5 | 3.05 | 40.0 | 13.0 | 520 | 710 | 640 | 1400 | 1700 | 2000 |
| UF12 | 2.65 | 15.6 | 41.3 | 645 |  |  | 1500 | 1725 | 2300 |
| UF16 | 2.12 | 51.7 | 23.3 | 1202 | 1200 |  | 2300 | 2700 | 3200 |
| UF19 | 2.29 | 81.0 | 35.3 | 2860 |  |  | 2400 | 3000 | 3600 |
| UF25 | 2.09 | 83.7 | 40.0 | 3360 |  |  | 2500 | 3200 | 4000 |
| UF30 | 2.06 | 39.1 | 80.4 | 3140 |  |  |  | 3000 |  |
| UF60 | 0.29 | 223 | 509 | 113651 |  | 4700 |  |  |  |
| UF64 | 0.36 | 285 | 796 | 227608 |  | 6600 |  |  |  |
| UF70 | 0.78 | 312 | 400 | 124520 |  | 3025 |  |  |  |
| UF75 | 1.23 | 493 | 400 | 197158 |  | 1970 |  |  |  |
| UF80 | 0.46 | 373 | 399 | 304709 |  | 5075 |  |  |  |
| UF86 | 0.67 | 266 | 392 | 104379 |  | 3500 |  |  |  |
| UF100 | 0.49 | 307 | 623 | 191270 |  | 4775 |  |  |  |
| UF120 | 0.41 | 372 | 899 | 334393 |  | 5650 |  |  |  |
| UF135 | 0.31 | 505 | 1630 | 823559 |  | 7575 |  |  |  |
| UF180 | 0.62 | 614 | 995 | 611281 |  | 3800 |  |  |  |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension (mm) | 重量 Weight(G) |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |  |
| EP7 | 9.2±0.2 | 3.7±0.05 | 6.35±0.15 | 3.3±0.1 | 7.4±0.2 | 2.6±0.1 | 1.8 | 1.4 |
| EP10 | 11.5±0.3 | 5.1±0.1 | 7.65±0.2 | 3.3±0.2 | 9.4±0.15 | 3.7±0.1 | 1.85±0.1 | 2.8 |
| EP13 | 12.8+0.0-0.5 | 6.5+0.2-0 | 9.0+0-0.4 | 4.5+0-0.3 | 9.7+0.6-0 | 4.5+0.2-0 | 2.4 | 5.1 |
| EP17 | 18.4+0-0.8 | 8.5±0.1 | 11.5±0.3 | 5.8+0-0.4 | 11.6+0.8-0 | 5.5+0.4-0 | 3.25±0.2 | 13.0 |
| EP20 | 24.5+0-1.0 | 10.8±0.2 | 15.3+0-0.7 | 9.0+0-0.5 | 16.1+0.8-0 | 7.0+0.4-0 | 4.5±0.2 | 30.0 |
| EP30 | 31.5+0-1.0 | 15.0±0.2 | 23.1±0.5 | 14.8+0.0-0.5 | 23.8+0.8-0 | 11.6+0.4-0 | 4.5±0.25 | 75.0 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | TP3K | TPP3 | TPP4 | TPH5 | TPH7 | TPH10 |
| EP7 | 1.52 | 15.7 | 10.3 | 162 | 1010 | 950 | 890 | 3400 | 4200 | 5050 |
| EP10 | 1.7 | 19.2 | 11.3 | 217 | 1010 | 960 | 890 | 3200 | 4000 | 4900 |
| EP13 | 1.24 | 24.2 | 19.5 | 472 | 1600 | 1500 | 1400 | 4500 | 5800 | 7200 |
| EP17 | 0.84 | 28.5 | 33.9 | 966 | 2500 | 2300 | 2100 | 6900 | 8900 | 11000 |
| EP20 | 0.51 | 40.0 | 78.0 | 3100 | 4800 | 4400 | 4000 | 11000 | 14000 | 18000 |
| EP30 | 0.35 | 62.6 | 179.0 | 11200 | 8200 | 7400 | 6600 | 16800 | 22000 | 27000 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension (mm) | 重量 Weight(G) |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |  |
| RM4 | 9.8+0.0-0.4 | 5.2±0.1 | 3.9+0.0-0.2 | 2.0+0.1-0.0 | 8.15±0.2 | 3.5+0.2-0.0 | 11.6±0.2 | 1.7 |
| RM5 | 12.3+0.0-0.5 | 5.2±0.1 | 4.8±0.1 | 2.0+0..1-0.0 | 10.4±0.3 | 3.15+0.2-0 | 14.65±0.25 | 3.2 |
| RM6 | 14.4±0.3 | 6.2±0.1 | 6.3±0.1 | 3.0+0.1-0.0 | 12.65±0.25 | 4.2+0.2-0.0 | 17.6±0.3 | 5.5 |
| RM8 | 19.7+0.0-0.7 | 8.2±0.1 | 8.55+0.0-0.3 | 4.4+0.2-0 | 17.0+0.6-0.0 | 5.4+0.2 | 23.2+0.0-0.9 | 12.5 |
| RM10 | 24.5±0.55 | 9.3±0.1 | 10.7±0.2 | 5.4+0.2-0.0 | 21.65±0.45 | 6.2+0.3-0.0 | 27.85±0.65 | 23 |
| RM12 | 29.2±0.6 | 11.25±0.1 | 12.8+0.0-0.4 |  | 25.2±0.5 | 8.55±0.15 | 36.75±0.65 | 42 |
| RM14 | 34.2±0.5 | 14.4±0.1 | 14.75±0.25 | 5.4+0.2-0 | 29.5±0.5 | 10.4+0.3-0.0 | 41.6±0.6 | 70 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | TP3K | TPP3 | TPP4 | TPH5 | TPH7 | TPH10 |
| RM4 | 16.2 | 22.5 | 13.9 | 313 |  | 710 | 670 |  |  |  |
| RM5 | 0.94 | 22.3 | 23.8 | 530 | 1400 | 1330 | 1230 | 2400 | 3600 | 4600 |
| RM6 | 0.78 | 29.0 | 37.0 | 1050 | 1880 | 1700 | 1600 | 3200 | 1650 | 6500 |
| RM8 | 0.59 | 38.0 | 64.0 | 2400 | 3100 | 2000 | 1900 | 4280 | 6230 | 9380 |
| RM10 | 0.45 | 44.0 | 98 | 4310 | 4130 | 3700 | 3600 | 5700 | 8250 | 12000 |
| RM12 | 0.40 | 56.9 | 140 | 7960 |  | 4300 | 4100 |  |  |  |
| RM14 | 0.40 | 71.0 | 178 | 12600 |  | 4800 | 4500 |  |  |  |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension (mm) | 重量 Weight(G) |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |  |
| PQ20/16 | 20.50.4 | 8.1±0.1 | 14.0±0.4 | 8.8±0.2 | 18.0±0.4 | 5.15±0.15 | 12.0min | 13 |
| PQ20/20 | 20.5±0.4 | 10.1±0.1 | 14.0±0.4 | 8.8±0.2 | 18.0±0.4 | 7.15±0.15 | 12.0 min | 15 |
| PQ26/20 | 26.5±0.45 | 10.1+0.1-0.15 | 19.0±0.45 | 12.0±0.2 | 22.5±0.45 | 5.75±0.15 | 15.5 min | 31 |
| PQ26/25 | 26.5±0.45 | 12.4+0.1-0.15 | 19.0±0.45 | 12.0±0.2 | 22.5±0.45 | 8.05±0.15 | 15.5 min | 36 |
| PQ32/20 | 32.0±0.5 | 10.3+0.1-0.15 | 22.0±0.5 | 13.45±0.25 | 27.5±0.5 | 5.75±0.15 | 19.0 min | 42 |
| PQ32/30 | 32.0±0.5 | 15.2+0.1-0.15 | 22.0±0.5 | 13.45±0.25 | 27.5±0.5 | 10.65±0.15 | 19.0 min | 55 |
| PQ35/35 | 35.0±0.5 | 17.4+0.1-0.15 | 26.0±0.5 | 14.35±0.25 | 32.0±0.5 | 12.25±0.15 | 23.5 min | 73 |
| PQ40/40 | 40.5±0.9 | 19.9+0.1-0.15 | 28.0±0.6 | 14.9±0.3 | 37.0±0.5 | 14.25±0.15 | 28.0 min | 95 |
| PQ50/50 | 50.0±0.9 | 25.0+0.1-0.15 | 32.0±0.6 | 20.0±0.35 | 44.0±0.7 | 18.05±0.15 | 31.5 min | 195 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | TPP3 | TPP4 |
| PQ20/16 | 0.605 | 37.4 | 62.0 | 2310 | 3380 | 3030 |
| PQ20/20 | 0.738 | 45.4 | 62.0 | 2790 | 3150 | 2900 |
| PQ26/20 | 0.391 | 46.3 | 119.0 | 5490 | 6170 | 6500 |
| PQ26/25 | 0.472 | 55.5 | 118.0 | 8530 | 6900 | 6500 |
| PQ32/20 | 0.326 | 55.5 | 170.0 | 9420 | 5000 | 4650 |
| PQ32/30 | 0.464 | 74.6 | 161.0 | 12000 | 5140 | 4900 |
| PQ35/35 | 0.448 | 87.9 | 196.0 | 17300 | 4860 | 4600 |
| PQ40/40 | 0.508 | 102.0 | 201.0 | 20500 | 4300 | 4000 |
| PQ50/50 | 0.346 | 113.0 | 328.0 | 37200 | 6720 | 6200 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension (mm) |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |
| EFD10 | 10.5±0.3 | 5.2±0.1 | 2.7±0.1 | 4.6±0.2 | 7.65±0.2 | 3.75±0.15 | 1.5±0.2 |
| EFD12 | 12.5±0.3 | 6.2±0.2 | 3.5±0.1 | 5.4±0.2 | 9.00±0.3 | 4.5±0.2 | 2.0±0.2 |
| EFD15 | 15.0±0.5 | 7.5±0.2 | 4.7±0.2 | 5.3±0.3 | 11.0±0.4 | 5.5±0.3 | 2.4±0.2 |
| EFD20 | 20.0±0.6 | 10.0±0.3 | 6.7±0.2 | 8.9±0.2 | 15.4±0.5 | 7.7±0.3 | 3.60±.2 |
| EFD25 | 25.0±0.7 | 12.5±0.3 | 9.1±0.3 | 11.4±0.3 | 18.7±0.7 | 9.3±0.3 | 5.2±0.3 |
| EFD30 | 30.0±0.9 | 15.0±0.3 | 9.1±0.3 | 14.6±0.4 | 22.4±0.8 | 11.2±0.3 | 4.9±0.3 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | 重量 Weight (G) | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 |  | TPP3 | TPP4 |
| EFD10 | 3.3 | 23.7 | 7.2 | 171 | 0.9 |  | 500 |
| EFD12 | 2.5 | 28.5 | 11.4 | 325 | 17 |  | 700 |
| EFD15 | 2.27 | 34.1 | 15.0 | 510 | 28 | 800 | 760 |
| EFD20 | 1.52 | 47.0 | 31.0 | 1460 | 70 | 1200 | 1100 |
| EFD25 | 1.0 | 57.0 | 58.0 | 3300 | 16 | 1850 | 1700 |
| EFD30 | 0.98 | 68.0 | 69.0 | 4700 | 24 | 2100 | 2000 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension (mm) | 重量 Weight(G) |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E min | F |  |
| UYF9.8 | 32.5±0.5 | 22.3±0.5 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 13.5 min | 14.8±0.3 | 43 |
| UYF10A | 35.5±0.6 | 26±0.3 | 10.0±0.3 | 8.0±0.3 | 16.7 min | 18.1±0.3 | 50 |
| UYF10B | 33.5±0.5 | 28.0±0.3 | 10.0±0.3 | 8.0±0.3 | 14.5 min | 20.0±0.3 | 53 |
| UYF10C | 38.3±0.6 | 26.1±0.3 | 10.2±0.3 | 8.5±0.3 | 16.8 min | 17.5±0.3 | 55 |
| UYF13A | 35.4±0.5 | 30.5±0.3 | 13.0±0.3 | 10.0±0.3 | 12.0 min | 20.5±0.3 | 89 |
| UYF13B | 35.1±0.5 | 34.3±0.3 | 12.7±0.3 | 9.3±0.3 | 13.2 min | 22.6±0.3 | 96 |
| UYF13C | 38.7±0.6 | 35.0±0.3 | 13.0±0.3 | 10.5±0.3 | 14.3 min | 24.0±0.3 | 93 |
| UYF14 | 38.5±0.6 | 33.5±0.4 | 14.0±0.2 | 10.5±0.2 | 13.5 min | 22.3±0.2 | 117 |
| UYF15 | 41.5±0.7 | 37.8±0.3 | 15.0±0.3 | 11.5±0.3 | 14.4 min | 25.8±0.3 | 153 |
| UYF16A | 43.5±0.3 | 38.2±0.2 | 15.8±0.2 | 12.5 | 15.4 min | 25.5+0.2-0.1 | 166 |
| UYF16B | 43.0±0.3 | 37.2+0.3-0.2 | 16.0±0.3 | 12.0 | 14.5 min | 25.5±0.2 | 166 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | AL（Nh/N2）±25 |
| --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | TPK3 | TPP3 | TPP4 |
| UYF9.8 | 1.4 | 110.9 | 79.0 | 8653 | 2300 | 2100 | 1800 |
| UYF10A | 1.7 | 133.4 | 76.0 | 10200 | 2000 | 1800 | 1600 |
| UYF10B | 1.8 | 140.4 | 77.0 | 10810 | 1900 | 1700 | 1500 |
| UYF10C | 1.6 | 133.1 | 83.0 | 11040 | 2100 | 1900 | 1600 |
| UYF13A | 1.1 | 140.5 | 127.0 | 17959 | 3100 | 2800 | 2400 |
| UYF13B | 1.3 | 156.1 | 120 | 18720 | 2700 | 2400 | 2100 |
| UYF13C | 1.2 | 150 | 129 | 19329 | 2900 | 2600 | 2200 |
| UYF14 | 1.1 | 156.1 | 144 | 22500 | 3100 | 2800 | 2400 |
| UYF15 | 1.0 | 172.6 | 176 | 30360 | 3500 | 3100 | 2700 |
| UYF16A | 0.908 | 173.3 | 190.8 | 33075 | 3900 | 3400 | 3000 |
| UYF16B | 0.908 | 173.3 | 190.8 | 33075 | 3900 | 3400 | 3000 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension (mm) | 重量 |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | H | M | Weight(G) |
| ET20 | 20.1±0.4 | 20.1±0.4 | 4.4±0.2 | 4.4±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 4.3 |
| ET24 | 24.2±0.5 | 24.2±0.5 | 4.0±0.3. | 4.0±0.3 | 2.4±0.2 | 2.6±0.2 | 5.4 |
| ET28 | 28.45±0.55 | 28.45±0.55 | 5.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.2±0.2 | 3.1±0.2 | 9.6 |
| ET29/30 | 29.0±0.4 | 30.0±0.4 | 5.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.2±0.3 | 3.2±0.3 | 10 |
| ET35 | 35.3±0.6 | 35.3±0.6 | 7.5±0.3 | 7.3±0.25 | 4.5±0.3 | 4.2±0.4 | 25 |
| FT20 | 20.6±0.3 | 14.1±0.25 | 4.6±0.2 | 4.2±0.2 | 2.45±0.2 | 3.4±0.4 | 3.7 |
| FT21 | 21.5±0.5 | 14.9±0.3 | 4.5±0.3 | 4.2±0.3 | 2.65±0.2 | 3.6±0.4 | 4.1 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | TPH5 | TPH7 | TPH10 |
| ET20 | 2.93 | 50.5 | 17.2 | 871 | 2150 | 3200 | 4300 |
| ET24 | 3.46 | 60.8 | 17.5 | 1060 | 1800 | 2550 | 3600 |
| ET28 | 2.67 | 71.1 | 26.6 | 1890 | 2350 | 3300 | 4700 |
| ET29/30 | 2.7 | 74.3 | 27.5 | 2050 | 2350 | 3300 | 4650 |
| ET35 | 1.49 | 86.6 | 57.9 | 5020 | 4200 | 5900 | 8400 |
| FT20 | 4.41 | 53.1 | 12.0 | 639 | 1400 | 2000 | 2800 |
| FT21 | 4.19 | 56.2 | 13.4 | 754 | 1450 | 2100 | 2900 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension (mm) | 重量 Weight(G) |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |  |
| G9/5 | 9.15±0.15 | 2.65±0.5 | 2.05±0.05 | 3.8±0.1 | 7.65±0.15 | 1.80+0.15-0 | 2.0+0.0-0.2 | 0.8 |
| G14/8 | 14.0+0.0-0.3 | 4.2±0.5 | 3.0±0.1 | 6.0±0.2 | 11.8±0.2 | 2.8+0.25-0.0 | 3.3±0.6 | 3.2 |
| G18/11 | 18.0+0.0-0.5 | 5.3±0.5 | 3.05±0.1 | 7.45±0.2 | 15.15±0.25 | 3.6+0.4-0.0 | 3.8±0.6 | 6.0 |
| G22/13 | 22.0+0.0-0.5 | 6.7±0.3 | 4.45±0.15 | 9.25±0.2 | 18.2±0.3 | 4.6+0.4-0.0 | 3.8±0.6 | 12 |
| G26/16 | 26.0+0.0-1.0 | 8.0±0.5 | 5.5±0.15 | 11.3±0.2 | 21.5±0.3 | 5.5+0.2-0.0 | 3.8±0.6 | 20 |
| G30/19 | 30.0±0.5 | 9.45±0.5 | 5.5±0.15 | 13.3±0.2 | 25.4±0.4 | 6.5+0.2-0.0 | 4.3±0.6 | 34 |
| G36/22 | 35.6±0.6 | 10.95±0.5 | 5.5±0.15 | 15.9±0.3 | 30.4±0.5 | 7.3+0.2-0.0 | 4.3±0.6 | 62 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | AL（Nh/N2）±25 |
| --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | TP3K | TPP3 | TPP4 | TPH5 | TPH7 | TPH10 |
| G9/5 | 1.24 | 12.5 | 10.1 | 126 |  | 1500 | 1100 |  |  |  |
| G14/8 | 0.79 | 19.8 | 25.1 | 195 | 2300 | 2100 | 1900 | 4100 | 4700 | 5200 |
| G18/11 | 0.59 | 25.8 | 43.3 | 1120 | 3400 | 3100 | 2900 | 6200 | 7300 | 8200 |
| G22/13 | 0.49 | 31.5 | 63.4 | 2000 | 4400 | 4100 | 3800 | 8200 | 9700 | 11100 |
| G26/16 | 0.40 | 37.6 | 93.9 | 3530 | 6000 | 5500 | 5000 | 10900 | 13000 | 15000 |
| G30/19 | 0.33 | 45.2 | 137 | 6190 |  | 6200 | 5750 |  |  | 19000 |
| G36/22 | 0.26 | 53.2 | 202 | 10700 |  | 8900 | 7350 |  |  |  |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension (mm) |
| --- | --- |
|  | A | B min | C | D | E min | F | G | H |
| EPC10 | 10.2±0.2 | 7.6min | 4.05±0.1 | 1.9±0.1 | 5.3 min | 3.4±0.1 | 5.0±0.1 | 2.65±0.1 |
| EPC13 | 13.3±0.3 | 10.5 min | 6.6±0.2 | 2.05±0.1 | 8.3 min | 6.6±0.15 | 5.6±0.15 | 4.5±0.2 |
| EPC17 | 17.6±0.38 | 14.3 min | 8.55±0.2 | 2.8±0.1 | 11.5 min | 6.0±0.15 | 7.7±0.15 | 6.05±0.2 |
| EPC19 | 19.1±0.48 | 15.8 min | 9.75±0.2 | 2.5±0.1 | 13.1 min | 6.0±0.15 | 8.5±0.15 | 7.25±0.2 |
| EPC25 | 25.1±0.5 | 20.65 min | 12.5±0.2 | 4.0±0.1 | 17.1 min | 8.0±0.2 | 11.5±0.2 | 9.0±0.3 |
| EPC27 | 27.1±0.5 | 21.6 min | 16.0±0.2 | 4.0±0.1 | 18.5 min | 8.0±0.2 | 13.0±0.3 | 12.0±0.3 |
| EPC30 | 30.1±0.5 | 23.6 min | 17.5±0.2 | 4.0±0.1 | 20.0 min | 8.0±0.2 | 15.0±0.3 | 13.0±0.3 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | 重量 Weight (G) | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 |  | TPP4 |
| EPC10 | 1.89 | 17.8 | 9.39 | 167 | 1.1 | 1000 |
| EPC13 | 2.46 | 30.6 | 12.5 | 382 | 2.1 | 870 |
| EPC17 | 1.76 | 40.2 | 22.8 | 917 | 4.5 | 1150 |
| EPC19 | 2.03 | 46.1 | 22.7 | 1047 | 5.3 | 940 |
| EPC25 | 1.28 | 59.2 | 46.4 | 2748 | 13 | 1560 |
| EPC27 | 1.34 | 73.1 | 54.6 | 3995 | 18 | 1540 |
| EPC30 | 1.32 | 81.6 | 61.0 | 5035 | 23 | 1570 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension (mm) |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | H |
| LP23 | 16.5±0.3 | 12.5±0.3 | 11.74±0.1 | 5.7±0.1 | 9.0±0.5 | 8.7±0.2 | 8.7±0.1 |
| LP22 | 25.0±0.4 | 19.0±0.3 | 11.2±0.1 | 8.6±0.2 | 13.5±0.5 | 12.9±0.3 | 8.2±0.15 |
| LP32 | 25.0±0.4 | 19.0±0.3 | 15.9±0.1 | 8.6±0.2 | 13.5±0.5 | 12.9±0.3 | 12.5±0.15 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | 重量 Weight (G) | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 |  | TPP3 | TPP4 |
| LP23 | 1.41 | 44.1 | 31.3 | 1377 | 6.9 | 1680 | 1600 |
| LP22 | 0.72 | 49.0 | 67.9 | 3327 | 16.6 | 3500 | 3310 |
| LP32 | 0.91 | 64.0 | 70.0 | 4498 | 22.5 | 2750 | 2630 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimension (mm) |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E min | F |
| EED28 | 28.0±0.5 | 20.8±0.6 | 12.1±0.5 | 8.5±0.2 | 20.5 min | 13.4±0.6 |
| EED29 | 29.4±0.5 | 29.2±0.4 | 11.6±0.2 | 8.4±0.2 | 21.6 min | 22.0±0.4 |
| EED33 | 33±0.5 | 22.8±0.8 | 11.7±0.2 | 8.4±0.2 | 25.6 min | 28.8±0.8 |

| 型号 TYPE | 有效参数 Effective Parameter | 重量 Weight (G) | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C1 mm-1 | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 |  | TPP3 | TPP4 |
| EED28 | 0.55 | 50.3 | 90 | 4400 | 22 | 4000 | 3800 |
| EED29 | 0.76 | 69.2 | 90 | 5900 | 29.5 | 2900 | 2750 |
| EED33 | 0.66 | 60 | 90 | 5000 | 25 | 2800 | 2700 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimensions in mm | 有效参数 Effective Parameter | Al（Nh/N2）±25% | 重量 Weight （G） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | Le mm | Ae mm2 | TPP3 | TPP4 |  |
| URS18.5 | 18.5±0.5 | 11.4±0.2 | 10.0±0.5 | 7.0±0.2 | 7.5±0.5 | 7.4±0.2 | 43.5 | 38.0 | 1600 | 1500 | 11.2 |
| URS26.5 | 26.5±0.5 | 1.5±0.3 | 14.5±0.5 | 9.6±0.3 | 12.0±0.5 | 10±0.3 | 102.6 | 72.2 |  |  | 30 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimensions in mm | 有;效参数 | AL（Nh/N2）±25% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | Le mm | Ae mm2 | Ve mm3 | -2 | -8 | -18 | -26 | -28 | -33 | -38 | -40 | -45 | -52 |
| TOR6.48 | 6.48 | 3.05 | 2.44 | 1.5 | 0.037 | 0.055 | 3.4 | 10 | 17 | 24.5 |  |  |  | 20.5 | 31 | 23 |
| TOR6.73 | 6.73 | 2.67 | 4.83 | 1.47 | 0.09 | 0.133 |  | 24 | 41.5 | 57 |  |  |  |  | 77 | 56 |
| TOR7.8 | 7.8 | 3.84 | 3.25 | 1.84 | 0.06 | 0.11 | 4.3 | 14 | 22 | 33.5 |  |  |  | 28 | 40.5 | 30.5 |
| TOR9.53 | 9.53 | 5.21 | 3.25 | 2.31 | 0.064 | 0.147 | 4 | 12 | 19 | 28.5 |  |  |  | 24.5 | 34 | 26 |
| TOR11.2 | 11.2 | 5.82 | 4.04 | 2.68 | 0.099 | 0.266 | 5.2 | 18 | 25.5 | 37 |  |  |  | 31 | 46.5 | 35 |
| TOR12.7 | 12.7 | 7.7 | 4.83 | 3.19 | 0.112 | 0.358 | 4.9 | 17.5 | 24 | 33 |  |  | 37.5 | 29.5 | 44 | 33 |
| TOR15.2 | 15.2 | 8.53 | 5.94 | 3.74 | 0.187 | 0.699 | 6.5 | 19 | 34.5 | 50 |  |  |  | 41.5 |  | 47 |
| TOR17.5 | 17.5 | 9.4 | 4.83 | 4.23 | 0.179 | 0.759 | 5.7 | 19.5 | 29 | 43.5 |  |  | 45 | 35 | 53 | 40 |
| TOR20.2 | 20.2 | 12.6 | 6.35 | 5.14 | 0.231 | 1.19 | 5.5 | 18 | 31 | 46 |  |  | 48 | 39.5 | 56 | 42 |
| TOR26.9 | 26.9 | 14.5 | 11.1 | 6.49 | 0.659 | 4.28 | 13.5 | 45 | 70 | 93 | 30 | 40 | 108 | 81 | 125 | 95 |
| TOR33 | 33 | 19.8 | 11.1 | 8.28 | 0.698 | 5.78 | 11 | 35 | 58 | 81 | 25 | 33.5 | 90 | 69 | 105 | 79 |
| TOR39.9 | 39.9 | 24.1 | 14.5 | 10.1 | 1.06 | 10.7 | 14 | 42 | 73 | 100 | 31.5 | 43.5 | 112 | 86 | 130 | 99 |
| TOR44.5 | 44.5 | 27.2 | 16.5 | 11.2 | 1.34 | 15 | 15 |  | 82 | 105 |  |  |  | 90 | 105 |  |
| TOR46.7 | 46.7 | 24.1 | 18.0 | 11.2 | 1.88 | 21 | 24 | 72 | 116 | 169 | 51 | 70 |  | 143 |  | 159 |
| TOR50.8 | 50.8 | 31.8 | 25.4 | 13 | 2.32 | 30 | 21.8 | 78.5 | 120 | 160 |  |  |  | 142 |  | 155 |
| TOR57.2 | 57.2 | 35.7 | 25.4 | 14.6 | 2.59 | 37.8 | 21.5 |  |  | 160 |  |  |  |  |  | 155 |
| TOR63.5 | 63.5 | 31.8 | 25.4 | 15 | 3.84 | 57.4 |  |  | 177 | 242 |  |  |  | 194 |  | 242 |
| TOR77.2 | 77.2 | 49 | 25.4 | 19.8 | 3.38 | 67 | 22.8 |  |  | 160 | 46 | 69 |  | 142 |  | 160 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimensions in mm |
| --- | --- |
|  | A | B | C | E | D |
| KS3X2X5 | 3.0±0.3 | 2.0±0.25 | 5.0±0.3 | 2.5±0.2 | 1.25±0.15 |
| KS4X3X7 | 4.1±0.3 | 3.2±0.25 | 7.0±0.3 | 2.9±0.2 | 1.8±0.15 |
| KS4X6.5X7 | 4.1±0.3 | 6.6±0.3 | 7.0±0.3 | 2.9±0.2 | 1.8±0.15 |
| KS6.5X4X12 | 6.5±0.3 | 4.0±0.25 | 12.0±0.5 | 5.5±0.3 | 3.8±0.25 |
| KS7.5X4X13 | 7.5±0.3 | 4.0±0.25 | 13.0±0.5 | 6.0±0.3 | 3.8±0.25 |
| KS7.5X7X13 | 7.5±0.3 | 7.0±0.3 | 13.0±0.5 | 6.0±0.3 | 4.1±0.25 |
| KS18X9X15 | 18.0±0.5 | 9.0±0.3 | 15.0±0.6 | 9.0±0.4 | 5.0±0.3 |
| KS18X9X10 | 18.0±0.5 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 9.0±0.4 | 5.0±0.3 |
| KS13.5X7.5X7 | 13.6±0.5 | 7.6±0.3 | 7.0±0.4 | 6.0±0.3 | 4.0±0.3 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimensions in mm |
| --- | --- |
|  | A | B | C | E | F |
| DR3X1.5X4 | 3.0±0.2 | 1.5±0.15 | 4.0±0.3 | 1.5±0.3 | 1.45±0.5 |
| DR4X2X5.5 | 4.0±0.2 | 2.0±0.15 | 5.5±0.3 | 2.3±0.3 | 1.75±0.5 |
| DR4.5X2X3.2 | 4.5±0.2 | 2.0±0.15 | 3.2±0.3 | 1.2±0.3 | 1.75±0.5 |
| DR5.0X2X7 | 5.0±0.2 | 2.0±0.15 | 7.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.5±0.5 |
| DR6X2.5X8.3 | 6.0±0.2 | 2.5±0.15 | 8.3±0.3 | 4.0±0.3 | 3.0±0.5 |
| DR7X2.8X3.5 | 7.0±0.2 | 2.8±0.15 | 3.5±0.3 | 4.5±0.3 | 3.5±0.5 |
| DR8X3.5X10 | 8.0±0.2 | 3.5±0.15 | 10.0±0.3 | 4.0±0.3 | 5.0±0.5 |
| DR8X4.5X10 | 8.0±0.3 | 4.5±0.2 | 10.0±0.4 | 5.5±0.3 | 5.0±0.5 |
| DR9X3.9X12 | 9.0±0.3 | 3.9±0.2 | 12.0±0.4 | 7.0±0.3 | 5.0±0.5 |
| DR10X4X12 | 10.0±0.3 | 4.0±0.2 | 12.0±0.4 | 6.0±0.3 | 5.0±0.5 |
| DR10X6X16 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 16.0±0.4 | 10.3±0.3 | 5.0±0.5 |
| DR11.5X3.3X10 | 11.5±0.3 | 3.3±0.3 | 10.0±0.4 | 6.0±0.25 | 5.2±0.5 |
| DR14X5X15 | 14.0±0.3 | 5.0±0.2 | 15.0±0.4 | 10.0±0.3 | 7.5±0.5 |
| DR16X5X15 | 16.0±0.4 | 10.0±0.3 | 18.0±0.4 | 13.0±0.3 | 10.0±0.5 |
| DR18X10X18 | 18.0±0.4 | 10.0±0.3 | 18.0±0.4 | 10.0±0.3 | 13.0±0.5 |

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimensions in(mm) | 有效参数 Effective Parameter | 重量 Weight（G） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | Ve mm3 |  |
| R1.5X5 | 1.5±0.05 | 5.0±0.15 | 8.8 | 0.05 |
| R1.9X8.2 | 1.9±0.05 | 8.2±0.4 | 25 | 0.12 |
| R3X6 | 3.0±0.1 | 6.0±0.2 | 43 | 0.21 |
| R3X7 | 3.0±0.1 | 7.0±0.3 | 50 | 0.25 |
| R4X8 | 4.0±0.15 | 8.0±0.3 | 101 | 0.5 |
| R4X10 | 4.0±0.15 | 10.0±0.4 | 126 | 0.62 |
| R4X15 | 4.0±0.15 | 15.0±0.4 | 189 | 0.9 |
| R4X18 | 4.0±0.15 | 18.0±0.4 | 226 | 1.09 |
| R4X20 | 4.0±0.2 | 20.0±0.5 | 251 | 1.2 |
| R4X25 | 4.0±0.2 | 25.0±0.6 | 315 | 1.5 |
| R5X15 | 5.0±0.2 | 15.0±0.4 | 295 | 1.41 |
| R5X20 | 5.0±0.2 | 20±0.05 | 393 | 1.88 |
| R5X25 | 5.0±0.2 | 25.00.6 | 491 | 2.36 |
| R6X15 | 6.0±0.3 | 15.0±0.4 | 424 | 2.04 |
| R6X18 | 6.0±0.3 | 18.0±0.4 | 509 | 2.44 |
| R6X20 | 6.0±0.3 | 20.0±0.6 | 566 | 2.71 |
| R6X25 | 6.0±0.3 | 25.0±0.6 | 707 | 3.39 |
| R6X30 | 6.0±0.3 | 30.0±0.6 | 850 | 4.07 |
| R7X25 | 7.0±0.3 | 25.0±0.6 | 962 | 4.62 |
| R8X20 | 8.0±0.3 | 20.0±0.5 | 1005 | 4.82 |
| R8X25 | 8.0±0.3 | 25.0±0.6 | 1257 | 6.03 |
| R8X30 | 8.0±0.3 | 30.0±0.6 | 1507 | 7.3 |
| R10X20 | 10.0±0.4 | 20.0±0.5 | 1571 | 7.53 |
| R10X25 | 10.0±0.4 | 25.0±0.5 | 1965 | 9.42 |
| R10X30 | 10.0±0.4 | 30.0±0.8 | 2355 | 11.3 |
| R13X20 | 13.0±0.4 | 20.0±0.5 | 2660 | 12.74 |
| R18X21 | 18.0±0.4 | 21.0±0.5 | 5341 | 25.64 |

`

| 型号 TYPE | 尺寸 Dimensions in mm | 阻抗 Impedance |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | 25MHZ | 100MHZ |
| RH3/3/1 | 3.0±0.2 | 3.0±0.3 | 1.0±0.2 | 15 | 40 |
| RH3/6/1 | 3.0±0.2 | 6.0±0.3 | 1.0±0.2 | 20 | 50 |
| RH3.5/3/1.3 | 3.5±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.1 | 10 | 20 |
| RH3.5/6/1.3 | 3.5±0.2 | 6.0±0.3 | 1.3±0.1 | 30 | 50 |
| RH3.5/8/1.3 | 3.5±0.2 | 8.0±0.3 | 1.3±0.1 | 35 | 70 |
| RH4/3/2 | 4.0±0.2 | 3.0±0.2 | 2.0±0.2 | 5 | 16 |
| RH4/10/2.2 | 4.0±0.2 | 10.0±0.3 | 2.0±0.2 | 20 | 40 |
| RH4/20/2 | 4.0±0.2 | 20.0±0.5 | 2.2±0.2 | 70 | 100 |
| RH5/4/1.5 | 5.0±0.2 | 4.0±0.3 | 1.5±0.1 | 15 | 35 |
| RH6/10/3 | 6.0±0.3 | 10.0±0.4 | 3.0±0.2 | 40 | 70 |
| RH8/15/6.3 | 8.0±0.2 | 15.0±0.4 | 6.3±0.2 | 40 | 74 |
| RH8/20/3.2 | 8.0±0.3 | 20.0±0.6 | 3.2±0.2 | 90 | 155 |
| RH9.5/12.7/4.8 | 9.5±0.2 | 12.7±0.4 | 4.8±0.2 | 50 | 70 |
| RH10/25/5.5 | 10.0±0.3 | 25.0±0.8 | 5.5±0.2 | 90 | 160 |
| RH11/7/5 | 11.0±0.3 | 7.0±0.3 | 5.0±0.2 |  |  |
| RH12/20/8 | 12.0±0.3 | 20.0±0.4 | 8.0±0.2 | 300 | 630 |
| RH12/13/5 | 12.0±0.3 | 13.0±0.4 | 5.0±0.3 | 35 | 75 |
| RH12/15/7.3 | 12.1±0.3 | 15.5±0.4 | 23±0.3 |  |  |
| RH12.3/2.5/5 | 12.3±0.4 | 25.0±0.8 | 5.0±0.2 | 120 | 200 |
| RH13/12.7/8 | 13.0±0.3 | 12.7±0.3 | 8.0±0.2 | 30 | 65 |
| RH14/15/6.8 | 14.0±0.4 | 15.0±0.5 | 6.8±0.3 | 65 | 120 |
| RH14.2/28.5/4.5 | 14.2±0.3 | 28.5±0.8 | 4.5±0.2 | 160 | 300 |
| RH14.2/28.5/6.35 | 14.2±0.3 | 28.5±0.8 | 6.35±0.3 | 100 | 190 |
| RH14.2/28.5/8 | 14.2±0.3 | 28.5±0.8 | 8.0±0.3 | 80 | 155 |
| RH15.7/28.5/7.3 | 15.7±0.4 | 28.5±0.8 | 7.3±0.3 | 100 | 200 |
| RH16/13/8 | 16±0.3 | 13.0±0.5 | 8.0±0.2 | 40 | 80 |
| RH16/17/9 | 16±0.3 | 17.0±0.5 | 9.0±0.3 | 50 | 85 |
| RH16/28/9 | 16±0.3 | 28.0±0.8 | 9.0±0.3 | 85 | 150 |
| RH16/8/12 | 8.0±0.3 | 8.0±0.2 | 12.0±0.3 |  |  |
| RH17.5/25.4/7 | 17.5±0.4 | 25.4±0.8 | 7.0±0.3 | 110 | 200 |
| RH17.5/28.5/9.5 | 17.5±0.4 | 28.5±0.8 | 9.5±0.3 | 100 | 160 |
| RH19/29/13 | 19.0±0.4 | 29.0±0.8 | 13.0±0.4 | 60 | 110 |
| RH20.7/28.5/12 | 20.7±0.5 | 28.5±0.8 | 12.0±0.3 | 85 | 160 |
| RH26/28.5/14 | 26.0±0.8 | 28.5±0.8 | 14.0±0.3 | 90 | 150 |
| RH28/28/14 | 28.0±0.8 | 28.0±0.8 | 14.0±0.3 | 450 | 600 |
| RH31.75/22.5/19 | 31.75±0.8 | 22.5±0.5 | 19.05±0.5 | 60 | 90 |
| RH3.5/10/1.3 | 3.5±0.15 | 10.0±0.4 | 1.3±0.1 | 53(10MHZ) | 92 |
| RH6.4/10/3.2 | 6.4±0.2 | 10.0±0.4 | 3.2±0.15 | 40(10MHZ) | 77 |

| 名称 | 最大直径 (A) | 圆柱直径 (B) | 高度 (C) | 针直径 (D) | 针数 (E) | 针距 (F) | 材料 (G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф17.5X29 | 40.0 | 20.5 | 29.0 | 3.0 | 3 | 28.0 | 阻燃 |
| Ф14.6X12 | 35.8 | 16.6 | 11.5 |  |  |  | 阻燃 |
| Ф6.4X27 | 20±0.3 | 8.0±0.2 | 27±1 | 1 | 2 | 7.0 | PBT |
| Ф8.1X18 | 20±0.3 | 10±0.2 | 18 | 0.7 | 4 | 11X10 | 电木 |
| Ф5.1X16 | 18±3 | 7.5±0.2 | 16.5 | 0.7 | 2 | 4.3 | PBT |
| Ф6.1X18 | 17±0.2 | 8.0±0.2 | 17.8 | 2 | 2 | 13.8 | 阻燃 |
| Ф6.1X20 | 15±0.3 | 7.7±0.2 | 20.2 | 2 | 2 | 13.8 | 阻燃 |
| Ф3X7.5 | 7.0±0.1 | 4.0±0.1 | 7.5 | 1 |  |  | 阻燃 |
| Ф10X20 | 20±0.3 | 10.1±0.2 | 20 | 0.7 | 2+2 | 15.5 | PBT |
| Ф10X20 | 20±0.3 | 10.1±0.2 | 20 | 0.7 | 1+1 | 15.5 | PBT |

| 骨架 单位：mm |
| --- |
| 型号 | 材料 | 针数 | 最大针距 | 样式 |
| E22 | 电木 | 5+5 | 16X11±0.5 | 立式 |
| E19 | 电木 | 5+5 | 16X11±0.5 | 立式 |
| E19 | 电木 | 6+4 | 13.7X12.7±0.5 | 立式 |
| E19 | PBT | 3+3 | 10X15±0.5 | 立式 |
| E19 | PBT | 3+3 | 10X11±0.5 | 立式 |
| E19 | PBT | 2+2 | 10X11±0.5 | 立式 |
| E19 | 电木 | 3+3 | 10X11±0.5 | 立式 |
| E19 | 电木 | 2+2 | 10X11±0.3 | 立式 |
| E19 | 电木 | 4+3 | 12X11±0.3 | 立式 |
| E19 | 电木 | 3+3 | 13.2X8±0.3 | 立式 |
| E19 | 电木 | 2+2 | 13.2X8±0.3 | 立式 |
| E19 | 电木 | 4+4 | 15X13±0.3 | 带(无)档板卧式 |
| E19 | 电木 | 2+2 | 15X13±0.3 | 带(无)档板卧式 |
| E19 | 电木 | 6+6 | 15X13±0.3 | 三档板卧式 |
| E19 | 电木 | 5+5 | 13X13±0.3 | 三档板卧式 |
| E16红色 | PBT | 2+2 | 9.7X9.7±0.3 | 立式 |
| E16 | 电木 | 5+5 | 11X10±0.3 | 立式 |
| E16 | 电木 | 6+4 | 14X13±0.3 | 立式 |
| E16 | 电木 | 3+3 | 10X8.5±0.3 | 立式 |
| E16 | 电木 | 3+2 | 9.4X6.4±0.3 | 立式 |
| EF16 | 电木 | 2+2 | 8X13±0.3 | 无档板卧式 |
| E16 | 电木 | 6+6 | 12.6X13.2±0.3 | 三档板卧式 |
| E16 | 电木 | 3+3 | 13X10±0.3 | 卧式 |
| E16 | 电木 | 5+5 | 13.3X10.3 | 卧式 |
| E16 | PBT | 3+3 | 13X10±0.3 | 卧式 |
| E13 | 电木 | 5+5 | 10.5X9±0.3 | 卧式 |
| E13 | 电木 | 4+4 | 8.2X10.8±0.3 | 卧式无档板 |
| E13 | PBT | 2+2 | 10X10±0.3 | 卧式 |
| E13 | 电木 | 2+3 | 10.5X10.3±0.3 | 卧式无档板 |
| E13 | 电木 | 4+3 | 10.5X9±0.3 | 立式 |
| E13 | 电木 | 3+3 | 10X8.5±0.3 | 立式 |
| E12.5 | 电木 | 5+5 | 10.6X8.2±0.3 | 立式 |
| E10 | 电木 | 4+3 | 8X8±0.3 | 立式 |
| E8 | 电木 | 3+3 | 6X5±0.3 | 立式 |
| E8 | 电木 | 2+3 | 6X5±0.3 | 立式 |
| Ф10X6X5 | 电木座 | 3+3 | 7X7±0.3 | 立式（圆座、方座） |
| Ф10X6X5 | 电木架 | 3+3 |  | 立式(磁环套) |
| Ф16X12X8 | PBT | 圆架 |  |  |
| Ф25X15X12 | PBT | 圆架 |  |  |
| Ф31X19X13 | PBT | 圆架 |  |  |
| Ф36X23X15 | PBT | 圆架 |  |  |
| 骨架 单位:mm |
| 型号 | 材料 | 针数 | 最大针距 | 样式 |
| EE55X20 | PBT | 10+10 | 46X46±1 | 卧式 |
| EC49 | 电木 | 11+11 | 50X28±1 | 立式 |
| EC42X20 | 电木 | 9+9 | 41X33±1 | 立式 |
| EC42X15 | 电木 | 7+7 | 31X25.3±1 | 立式 |
| E42X20 | 电木 | 11+11 | 51X29±1 | 立式 |
| E42X20 | 电木 | 9+8 | 35X29±1 | 卧式 |
| E42X15 | PBT | 9+9 | 36X38±1 | 卧式 |
| E42X15 | 电木 | 8+8 | 40X29±1 | 立式 |
| EC40 | 电木 | 8+8 | 36X26±1 | 立式 |
| EC40 | 电木 | 7+7 | 35.4X35.2±1 | 卧式 |
| EC35 | 电木 | 7+7 | 30X30±0.8 | 卧式 |
| EC35 | 电木 | 6+6 | 30.7X23.5±0.8 | 立式 |
| E40 | 电木 | 8+8 | 25X22±1 | 立式 |
| E40 | 电木 | 8+8 | 35X25±1 | 立式 |
| E41 | 电木 | 7+7 | 30X25±1 | 卧式 |
| E40 | 电木 | 7+7 | 30X25±1 | 卧式 |
| E35 | 电木 | 8+8 | 28X28±0.5 | 卧式 |
| E33 | 电木 | 6+6 | 26X23±1 | 立式 |
| E33 | 电木 | 7+7 | 30.8X23.4±1 | 立式 |
| E30 | 电木 | 6+6 | 25X20±1 | 立式 |
| E30 | 电木 | 5+5 | 20X18.5±1 | 卧式 |
| EC28 | 电木 | 8+8 | 36X17.2±1 | 立式 |
| EC28 | 电木 | 6+6 | 25X30±1 | 卧式 |
| EC28 | 电木 | 5+5 | 21X18±1 | 立式 |
| EC28 | 电木 | 6+6 | 26X18.5±1 | 立式 |
| EC28 | PBT | 8+8 | 35X18±1 | 立式 |
| ECI28 | 电木 | 5+5 | 20.7X18±1 | 立式 |
| EI28 | 电木 | 5+5 | 21X18±1 | 立式 |
| EI28 | 电木 | 8+8 | 28.3X20.8±1 | 立式 |
| EI28 | 电木 | 8+8 | 34.2X20.5±1 | 立式 |
| E25 | 电木 | 4+4 | 15.5X12.0±1 | 立式 |
| E25 | 电木 | 5+5 | 16.5X12.5±1 | 立式 |
| E25 | 电木 | 5+5 | 21X15.5±1 | 立式 |
| E25 | 电木 | 4+4 | 15.5X13.0±1 | 立式 |
| E25 | PBT | 2+2 | 15.5X12±1 | 立式 |
| E25 | 电木 | 4+3 | 12.5X15.5±1 | 立式 |
| E25 | PBT | 4+4 | 125.5X15.5±1 | 卧式 |
| E25 | PBT | 2+2 | 125.5X15.5±1 | 卧式 |
| E25 | PBT | 2+2 | 15X14±0.5 | 立 卧式 |
| E25 | 电木 | 4+4 | 12.5X12.5±1 | 卧式 |
| 大EE25 | 电木 | 2+2(3+3) | 15.5X18.8±1 | 立式 立式双层 |
| EF25 | 电木 | 5+5 | 20.5X13.5±1 | 立式 |
| EF25 | 电木 | 4+4 | 15.5X20.8±1 | 卧式无档/多档板 |

- 磁导率µi：                                    1、Initial Permeability µi

初始磁导率是磁性材料的磁导率（B/H）     The initial permeability µi is the limit value at the

在初始磁化曲线始端的极限值，即	initial magnetization curve's origin point and is given

by the following fomula:

1	lim	B                      1  lim	B

µo	H	0   H                     µo   H   0    H

式中µo为真空磁导率（4лX10-7H/m）           Where   µo:Permeability of vacuum （4лX10-7H/m）

H为磁场强度（A/m）                                 H: Magnetic field strength （A/m）

B为磁通密度（T）                                   B: Magnetic flux density (T)

- 有效磁导率µe：                                2、Effective permeability , µe

在闭合磁路中，如果漏磁可忽略，                This is usually defined as the permeability of

可以用有效磁导率来表征磁芯的性能。             A core forming a closed circuit where leakage flux

L	le                     is negligibly small .

µo N2 	Ae                                            L       Le

µo N2     Ae

式中   L：为装有磁芯的线圈的电感量（H）        2、Where  L :self-inductance of core with coil(H)

N：为线圈匝数                                     N :number of turns

Le：为有效磁路长度（m）                          Le :effective magnetic path length(m)

Ae：为有效截面积（m2）                           Ae :effective cross-sectional area(m)

- 饱和磁通密度Bs（T）：                      3、Saturation magnetic flux density ,Bs (H )

磁化到饱和状态的磁通密度。见图1。            The magnetic flux density at a magnetic field where

H is up to an approximate saturation magnetic field

Value.(Fig. 1)

4．Residual magnetic flux density ,Br (T)

- 剩余磁通密度Br（T）                        The value of flux density retained by the core when the

从饱和状态去除磁场后，剩余的磁通密度。        magnetic field is reduced from the state  of the effective

见图1。                         	saturation magnetic flux density to zero. (Fig.1)

5、矫顽力Hc（A/m）                                5、Coercivity,Hc(A/M)

从饱和状态去除磁场后，磁芯继续被反向   The value of magnetic field strength whereby

磁场磁化，直至磁通密度减为零，          the flux density becomes zero under the  intensification

此时的磁场强称为矫顽力。见图1。           In the opposite direction ,of the magnetic field(Fig.1)

6、损耗因数tanδ

损耗因数是磁滞损耗、涡流损耗和剩余        6、Loss factor ,tanδ

损耗三者之和                                 This is the sum of the  hysteresis loss factor ,eddy current

tanδ=tanδh+ tanδe+ tanδr           Loss factor and residual los factor .

tanδH为磁滞损耗因数                       tanδ=tanδh+ tanδe+ tanδr

tanδe 为涡流损耗因数               Where  tanδh is the hysteresis loss factor

tanδr  为剩余损耗因数                     tanδe is the eddy current loss factor

tanδr is the residual lossfactor.

7、比损耗因数tanδ/μ                         7、Relative loss factor ,tan δ/μ

比损耗因数是损耗因数与磁导率之比：      This is the ratio of loss factor to permeability

tanδ/μi（适用于材料）                   tanδ/μi(for materials )

tanδ/μe（适用于磁路中含有气隙的磁芯）  tanδ/μe(for cores with gaps in the magnetic circuit)

8、品质因数Q                                  8.Quality factor,Q

品质因数为损耗因数的倒数：             This is the reciprocal of the loss factor and

Q=1/tanδ                                  is given by.

Q=1/tanδ

9、温度系数αµ（1/K）                          9、Tenperature  coefficient , αµ（1/K）

温度系数为温度在T1和T2范围内变化时，  This is the fractional difference of permeability

每；变化1K相；应的磁导率的相对变化量：      per 1k in a temperature range of from T1to T2

µ2-µ1    1

µ1     T2-T1                               µ2-µ1      1

式中   µ1为温度为T1时的磁导率                             µ1	T2- T1

µ2为温度为T2时的磁导率                      Where   µ1:permeability at temperature T1

µ2:permeability at temperature T2

10、比温度系数aµr（1/K）                       10.Relative temperature coefficient, αµr（1/K）

温度第系数和磁导；率之比，即        This is the temperature coefficient per unit

µ2-µ1      1                           permeability and is given by the following equation

µ22          T2-T1                                            µ2-µ1     1

11、居里温度Tc（℃）                                             µ22     T2-T1

在该温度下材料由铁磁性（或亚铁磁性）    11、Curie temperature ,Tc

转变成顺磁性。（见图2）                       It is the critical temperature level at which the

ferromagnetic state of the material changes to

paramagnetic state.(Fig.2)

12、减落因数DF                                         12.Disaccommodation factor DF

在恒温条件下，完全退磁的磁芯的磁导率          This is the factor representing the variation

随时间的；衰减变化，即                          of permeability through time after a complete

demagnetization of the core at a constant

temperature.

式中µ1为退磁后t1分钟的磁导率                  Where  µ1:Permeability t1 minutes after complete

µ2为退磁后t2分钟的磁导率                         µ2:Permeability t2 minutes after complete

demagnetization .

13、电阻率ρ（Ω/m）

具有单位截面积和单位长度的磁性               13\Electrical resistivity , ρ（Ω/m）

材料的电阻。                                       This is the electrical resistance per unit length and

cross sectional area of a magnetic core .

14、密度d（kg/m3）                                 14、Density , d（kg/m3）

单位体积材料的重量，即                      This is the weight per unit volume of a magnetic core as

d=W/V                              expressed below.

式中 W为磁芯的重量（kg）                                  d=W/V

V为磁芯的体积（m3）                        Where  W: weight of magnetic body (kg)

V: volume of magnetic body （m3）

15、功率损耗Pc（Kw/ m3、W/kg）                 15.Power loss Pc（K w / m3、W/kg）

磁芯在高磁通密度下的单位体积损耗或        Power loss denotes the loss by an electrical transformer,

单位重量损耗。该磁通密度可表示为               such as a switching power supply ,under a magnetization

condition featuring a high frequency and large

amplitude. operating magnetic flux density is give. by the following equation.

式中   E为施加在线圈上的电压有效值(V)

Bm为磁通密度的峰值(T)

f为频率(Hz)                           Where E: voltage effective value applied to coil

N为线圈匝数	Bm : peak value of magnetic flux density

Ae为有效截面积（m2）	f: frequency(HZ)

目前,功率损耗的常用测量方法包括乘积	N: number of coil turns

电压表法和波形记忆法。	Ae: effective cross-sectional area（m2）

At present ,the usual ways to measure the power loss

Are Multi-voltmeter Method and Waveform Memory 	Method.

16、电感系数AL（nH/N2）                      16.Inductance factor AL

电感系数定义为具有一定形状和尺寸的        This is the inductance per turn of the coil wound around

磁芯上每一匝线圈产生的电感量，即                    the ferrite cores with definite  shape and dimension.

AL=L/ N2                                          AL=L/ N2

式中L为装有磁芯的线圈的电感量（H）              Where L: inductance of  the coil with ferrite core,

N为线圈数	                        N: turns of the coil

单位及其转换	MKS（米、千克、秒制）

一、磁性单位	B=µoH+M

CGS制（厘米、克、秒制）

B=H+4лM

B（高斯）（GS）

H（奥斯特）（Oe）

M（emu/cm3）

µ（真空）=1

由CGS制转换为MKS制                  由MKS制转换为CGS制

B：1（GS）=10-4（T）	B：1（TS）=104（GS）

H：1（De）=79.6（A/m）

emu                    wb

： cm3                     m

Ф=19(麦克斯韦) (m)=10-8(wb)

二、长度单位:

1埃(Å)=10-8cm

1微米(µm)=10-6米(m)=10-4厘米（cm）=104埃(Å)

1厘米（cm）=0.394英寸(in)

1英寸(in)=2.54厘米(cm)

10-3英寸(in)=1密耳(mil)=25.4微米(µm)

1微米(µm)=3.94X10-6英寸(in)

三、功率单位

四、单位重量的磁芯损耗

# Text boxes

EI型磁芯  EI  CORES

EER型磁芯  EER  CORES

µe=

µe=

µi=

EP型磁芯 EP  CORES

M:

4.44fNAe

E

Bm

10

µi

图2  Fig.2

µI=

URS型磁芯   URS  CORES

1

EE型磁芯   EE  CORES

102

103

103

102

103

102

103

102

103

102

图1  Fig.1

1瓦（W）=

103

4.44fNAe

=

Bm

E

log

T1

(T2> T1)

µ12

DF

µ1-µ2

T1

=

T2

DF

=

log

T2

µ12

1

1

µ1-µ2

(T2> T1)

F

Ф

A

D

B

C

OR型磁芯   OR  CORES

αµ=

αµ=

（T2>T1）

（T2>T1）

αµr=

（T2>T1）

αµ=

（T2>T1）

10

102

101

µi

RH型磁芯 RH  CORES

铁粉芯OR磁芯OR IRON POWDER  CORES

EFD磁芯 EFD  CORES

UYF型磁芯    UYF  CORES

ET、FT型磁芯 ET—FT  CORES

罐型磁芯 POT  CORES

EPC型磁芯  EPC  CORES

LP型磁芯  LP  CORES

RM型磁芯 RM  CORES

PQ型磁芯 PQ  CORES

圆形骨架    单位(mm)

R型磁芯  R  CORES

双孔型磁芯  Double Aperture  CORES

DR型磁芯 DR  CORES

EED型磁芯  EED  CORES

(

米2

T（特斯拉）

B

韦伯

H

安培

米

A

m

韦伯

米2

M

wb

m2

µo（真空）=4лX10-7

wb

A•m

J

焦耳

秒

1

)=

sec

=

12.57X10-4

10

10

Ф=1 (韦伯) (wb)=108(麦克斯韦)(m)

swc

秒

ergs

尔格

)=

107

0.239

卡

秒

cal

sec

W

1b

磅

瓦

0.45

=

W

kg

千克

瓦

1

kg

W

2.205

千克

瓦

)=

1b

W

磅

瓦

1

=

(

(

)

(

)

(

)

)

(

(

1(

cm3

M

A

H:1

)=

112.57x10-3 (Oe)

emu

796

)

韦伯

米2

M:1(