受 控 文 件

|  | 文件编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 来料检验标准 | 修 订 号 | 0 | 版 本 号 | A |
| 可控硅 | 修改日期 |  |  |  |
| ISO9001：2000 | 共 5 页 第 1 页 |  |  |  |

可控硅元器件检验标准 1、适用范围：适用于我公司生产电子开关及同类型产品中采用可控硅的基本要求、检验方法、检查水平(IL)、可接收质量水平（AQL）、检验规则。并按相应规定将各种规格可控硅进行选择。 2、外观检验： 表1： 序号; 检验项目; 标准内容; 检验 方法; IL; AQL%值. MIN; MAJ; CR. 封装; 晶体管封装外观无损伤、无沙眼、无废边等缺 陷存在。参样品; 目视 游标 卡尺 放大镜; S-4; 0.1. 切筋; 切筋准确，无毛边、毛刺等缺陷。参照样品; S-4; 4.. 引脚; 晶体管管脚无断裂、氧化现象，引脚间无搭焊， 折弯1次后不能有断裂痕迹。参照样品; S-4; 4.. 印记; 可控硅印记清晰正确且牢固。参照样品; S-4; 4.. 芯片面积; 打开可控硅查看芯片应与封样品一致。参照样 品及下表参数; S-4; 0.1. 可焊性; 上锡面积大于应上锡面积的95%，且在引线上 端润湿的情况下，焊料能自由流动; 槽焊法: 240℃; S-4; 0.65. 3、单向可控硅电参数检验 : 表2 序号; 检验项目; 检测方法; MCR308 TO-92; MCR100-8 TO-92; MCR22-8 TO-92; YCR02 TO-92L; # IL; AQL%值. MIN; MAJ; CR. 芯片面积mm2; 游标卡尺 放大镜; 0.8X0.8; 0.9X0.9; 1.3X1.3; 1.5X1.5; S-4; 0.1. 断态重复峰值电压VDRM; IR=50μA QT-2 图示仪; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; S-4; 0.1. 通态峰值电压VTM; 1.1 -1.7V; 1.1 -1.7V; 1.1 -1.7V; 1.1 -1.7V; S-4; 4.. 维持 电流IH; IT=0.1A, IGT=0.12mA; 5 mA; 5 mA; 5 mA; 5 mA; S-4; 4. 控制极触发电流IGTI; VAK=6V, RL=100Ω; 10-100uA; 10-100uA; 10-100uA; 10-100uA; S-4; 0.1. 控制极触发电压VGTI; VAK=6V, RL=100Ω; 0.4-0.8 V; 0.5-0.8 V; 0.5-0.8 V; 0.5-0.8 V; S-4; 4..

| 受 控 文 件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号： |  |  |  |
| 来料检验标准 | 修 订 号 | 0 | 版 本 号 | A |
| 可控硅 | 修改日期 |  |  |  |
| ISO9001：2000 | 共 5 页 第 2 页 |  |  |  |

续表2 序号; 检验项目; 检测方法; MCR308 TO-92; MCR100-8 TO-92; MCR22-8 TO-92; YCR02 TO-92L; # IL; AQL%值. MIN; MAJ; CR. 控制极不触发电压VGD; VDRM=400V, RGR=1KΩ,; 0.1 V; 0.1 V; 0.1 V; 0.1 V; S-4; 4.. 通态平均电流IT; 自制夹具QT-2图示仪; 0.6A; 0.8A; 1.5A; 2.0A; Ⅱ; 0.1. 通态不重复浪涌电流ITSM; ≥6A; ≥8A; ≥15A; ≥20A; S-4; 0.65. 结温TJ; 红外温度测试仪; 110℃; 110℃; 110℃; 110℃; S-4; 0.65. 反向重复峰值电压VRRM; IR=50μA QT-2图示仪; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; Ⅱ; 0.65. 脚位排列; 万用表; A G K; A G K; A G K; A G K; Ⅱ; 0.1. 4、双向可控硅电参数检验 : 表3: 序号; 检验项目; 检测方法; MCR97A6 TO-92; BT134 TO-220; BT136 TO-220; BTA06 TO-220; # IL; AQL%值. MIN; MAJ; CR. 芯片面积mm2; 游标卡尺 放大镜; 1.3X1.3; 1.9X1.9; 2.5X2.5; 2.9X2.9; S-4; 0.1. 断态重复峰值电压VDRM; QT-2图示仪IR=50μA; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; S-4; 0.1. 通态峰值电压VTM; IT=6A; 1.1 -1.7V; 1.1 -1.7V; 1.1 -1.7V; 1.1 -1.7V; S-4; 4..

| 受 控 文 件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号： |  |  |  |
| 来料检验标准 | 修 订 号 | 0 | 版 本 号 | A |
| 可控硅 | 修改日期 |  |  |  |
| ISO9001：2000 | 共 5 页 第 3 页 |  |  |  |

续表3: 序号; 检验项目; 检测方法; MCR97A6 TO-92; BT134 TO-220; BT136 TO-220; BTA06 TO-220; # IL; AQL%值. MIN; MAJ; CR. 维持电流IH; IT=0.1A,IGT=20mA; 8mA; 15 mA; 15 mA; 50 mA; S-4; 4.. 控制极触发电流IGTI; VAK=6V,RL=100Ω; 1-10mA; 1-10mA; 1-10mA; 1-15mA; S-4; .; 0.1. 控制极触发电压VGTI; VAK=6V,RL=100Ω; 0.7-1.5V; 0.7-1.5V; 0.7-1.5V; 0.7-1.5V; S-4; 4.. 通态平均电流IT; 自制负载夹具 QT-2图示仪; 1A; 2A; 4A; 6A; Ⅱ; 0.1. 通态不重复浪涌 电流ITSM; ≥6A; ≥8A; ≥15A; ≥20A; S-4; 0.65. 结温TJ; 红外温度 测试仪; 110℃; 110℃; 110℃; 110℃; S-4; 0.65. 反向重复峰值电压VRRM; IR=50μA QT-2图示仪; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; Ⅱ; 0.65. 脚位排列; 万用表; A1 A2 G; A1 A2 G; A1 A2 G; A1 A2 G; 0.1. 5、 双向可控硅电参数检验 : 表4: 序号; 检验 项目; 检测方法; BTA08 TO-220; BTA10 TO-220; BTA12 TO-220; BTA16 TO-220; # IL; AQL%值. MIN; MAJ; CR. 芯片 面积mm2; 游标卡尺 放大镜; 3.2X3.2; 3.3X3.3; 3.5X3.5; 3.9X3.9; S-4; 0.1. 断态重复峰值电压VDRM; QT-2图示仪; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; S-4; 0.1. 通态峰值电压VTM; IT=6A; 1.1 -1.7 V; 1.1 -1.7 V; 1.1 -1.7 V; 1.1 -1.7 V; S-4; 4..

| 受 控 文 件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号： |  |  |  |
| 来料检验标准 | 修 订 号 | 0 | 版 本 号 | A |
| 可控硅 | 修改日期 |  |  |  |
| ISO9001：2000 | 共 5 页 第 4 页 |  |  |  |

续表4: 序号; 检验 项目; 检测方法; BTA08 TO-220; BTA10 TO-220; BTA12 TO-220; BTA16 TO-220; # IL; AQL%值. MIN; MAJ; CR. 维持 电流IH; IT=0.1A, IGT=20mA; 50 mA; 50 mA; 50 mA; 50 mA; S-4; 4.. 控制极触发电流IGTI; VAK=6V, RL=100Ω; 10-30mA; 10-30mA; 10-30mA; 10-30mA; S-4; 0.1. 控制极触发电压VGTI; VAK=6V, RL=100Ω; 0.7-1.5V; 0.7-1.5V; 0.7-1.5V; 0.7-1.5V; S-4; 4.. 通态平均电流IT; 自制负载夹具 QT-2图示仪; 8A; 10A; 12A; 16A; Ⅱ; 0.1. 通态不重复浪涌电流ITSM; ≥80A; ≥100A; ≥120A; ≥160A; S-4; 0.65. 结温TJ; 红外温度测试仪; 110℃; 110℃; 110℃; 110℃; S-4; 4. 反向重复峰值电压VRRM; IR=50μA QT-2图示仪; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; ≥600 V; Ⅱ; 4.. 脚位 排列; 万用表; A1 A2 G; A1 A2 G; A1 A2 G; A1 A2 G; Ⅱ; 0.1. 6、检验规则： 6.1 对元器件用游标卡尺或电参数测量部分，每批次记录20-100个数据，合格与不合格数据必须如实记录，以便于查证。

| 受 控 文 件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号： |  |  |  |
| 来料检验标准 | 修 订 号 | 0 | 版 本 号 | A |
| 可控硅 | 修改日期 |  |  |  |
| ISO9001：2000 | 共 5 页 第 5 页 |  |  |  |

| 6.2 所有来料质量是否符合本标准规定,由品质部IQC检验人员依照下表对来料进行检验。 检验项目; 接收; 让步接收; 退货. 来料 送样确认; 表1-4所有参数; 合格; 表1-4中 AQL=0.1 IT=Ⅱ所有参数 合格; 样品确认单未经品质部、开发部、采购部确认. 装机试验 （10只以上相关产品）; 合格. 客户检验报告及相关 技术资料. 样品确认单. 批量采购; 表1-4中 AQL=0.1 的所有参数; 所有参数合格 或芯片面积和IT值均为合格; 芯片面积合格 或IT值合格; 客户不同意 让步接收 不合格. 装机试验（5只相关产品）; 合格; 合格. 客户检验报告. 采购部下发给客户相关订单. 6.3 来料通过检验合格后，方可投入批量生产，需要让步接收或退货按公司相关程序文件 要求执行 6.4 引用标准GB/T2828.1-2003 逐批检验计数抽样程序及抽样表 7、本标准使用注意： 7.1 本标准应发放到物控部的相关采购人员、物料发放人员；品质部的进料检验人员，常规物料检测人员小组长。 7.2 本标准发放到品质部后，品质部应根据标准要求制定相应的检验作业指导书。 7.3 当该标准从生效之日起,其他文件中凡有与本标准相冲突之处，一律以本标准为准则，其它同类检验标准作废，必要时征求相关项目负责人及主管意见。 7.4 本标准属内部资料,未经相关主管同意不能外传。 |
| --- |
| 编 制 |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 生效日期 |  |