深圳市同步电子技术公司

深圳市蛇口工业七路花果山大厦B-305

电话:0755-26810161

传真:0755-26881937

网址:www.toppcb.cn

深圳同步电子技术公司系咸阳宇科电子有限公司子公司,成立于1997年,是国内最早研究.设计金属覆铜以解决PCB板上元器件上的散热问题.目前拥有员工260人,月生产达6000㎡.

公司引进了现代化的生产设备及测量仪器.拥有目前国内领先的金属覆铜板层压线和铝基线板专用生产线.检测设备和检测手段齐备,产品质量稳定可靠,产品经国家信息部检测,已达到国家军工SJ标准和国内先进水平.我公司开发大功率LED散热基板.专门解决LED散热问题.

我公司铝基覆铜板主要性能

| 实验项目 | 指标值 | 实验值 | 测试方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剥离强度N/mm | 2.0 | 2.8 | Test Method |
| 绝缘电阻MΩ | ≧1×105 | 107 | GJB151中4010 |
| 击穿电压DC Kv | 4 | 6 | GJB151中5040 |
| 热冲击起泡 | 每分钟265±5℃ | 288℃ | GB/T4722中17 |
| 热阻℃/W | 1.5 | 1.2 | TO220 |
|  | 0.8 | 0.75 |  |
| 燃烧性 | FV-O | FV-O | GB/T4722中26 |
| 介质损耗角(正切) | ≦0.03 | 0.02 | (40℃,93%96h) |
| 介电常数1MHz | ≦4.4 | 3.5 | (40℃,93%96h) |

★产品特点：

  - 绝缘层薄，热阻小                  ● 印制线路板采用通用设备

  - 无磁性、                          ● 标准规格：500×600mm

● 散热好                            ●标准板厚：0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、3.0mm

  - 机械强度高                        ● 铜箔厚度:18um 、35um、70um 、105um

产品广泛应用于：电源设备、通讯电子、汽车电子、功率模块、音频设备及国防电子等高科技设备。

有关证书：ISO9001:2000. ROHS(SGS) 公司以质量第一,信誉至上为标准,.

联系人:朱日雪

电  话:13028859910                 邮箱:sztoppcb@126.com