|  | Iron Powder （纯）铁粉芯 | Hi-Flux 高磁通磁粉芯 | Super-MSS 铁硅铝磁粉芯 | MPP 铁镍钼磁粉芯 | Ferrite 铁氧体磁芯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁芯材料基本成分组成 | 100%铁粉 | 50%镍和50%铁合金粉 | 85%铁9%硅和6%铝合金粉 | 81%镍17%铁2%钼合金粉 | 锰锌氧化物与铁氧化物的陶瓷状结合体 |
| 气隙形式 | 分布在磁芯内部 | 分布在磁芯内部 | 分布在磁芯内部 | 分布在磁芯内部 | 离散，单独的气隙开口 |
| 气隙自身构成 | 有机和无机粘合剂 | 无机粘合剂 | 无机粘合剂 | 无机粘合剂 | 空气 |
| 直流偏磁场下，磁导率降低到50%时的直流偏磁场数值 | 5600A/m(安/米) 70Oe（奥斯特） | 9500A/m(安/米) 120Oe（奥斯特） | 7200A/m(安/米) 9Oe（奥斯特） | 8000A/m(安/米) 10Oe（奥斯特） | 5600A/m(安/米) 70Oe（奥斯特） |
| 典型磁芯损-在100 kHz,0.05Tesla特斯拉（500高斯）测试条件 | 800 (mW/cm3) | 260 (mW/cm3) | 200 (mW/cm3) | 120 (mW/cm3) | 230 (mW/cm3) |
| 典型磁导率变化百分比-在交流AC磁场从0-0.4特斯拉（0-4000高斯） | +260% | 7% | -20% | -6% | - |
| 磁导率范围 | 3 到 100 | 14 到 160 | 26 到 125 | 14 到 350 | 由气隙开口尺寸决定 |
| 典型磁芯损耗，在 50 kHz, 0.05 Tesla测试条件下 (mW/cm3) | 330 (磁导率-75.) | 170 (磁导率-125) | 80 (磁导率-125) | 55 (磁导率-125) | 由气隙开口尺寸决定 |
| 居里温度 (℃) | 750℃ | 500℃ | 600℃ | 400℃ | 200℃ |
| 最大工作温度 (℃) | 75-130℃ | 130℃ 到 200℃ |  |  | 130℃到 200℃ |
| 磁芯形状 | 环型或EX型等 | 环型形状 |  |  | 环型，E型，罐型等 |
| 相对价格水平 | 低 | 高 | 中等 | 高 | 中等 |