|  | 导热率 300K 下的 W/(m*K) |
| --- | --- |
| 金刚石 | 1300-2400 |
| 硅 | 611 |
| 银 | 429 |
| 铜 | 401 |
| 金 | 317 |
| 铍 | 250 |
| 铝 | 240 |
| 氮化铝 | 200 |
| 钨 | 180 |
| 锌 | 116 |
| 镍 | 91 |
| 铁 | 84-90 |
| 铟 | 82 |
| 钯 | 72 |
| 铂 | 72 |
| 铟90 银10 | 67 |
| 锡 | 66 |
| 金80 锡20 | 57 |
| 锡63 铅37 | 50.9 |
| 锡60 铅40 | 49.8 |
| 锡50 铅50 | 46.7 |
| 锡62 铅36 银2 | 49 |
| 金88 锗12 | 44 |
| 锡40 铅60 | 43.6 |
| 锡30 铅70 | 40.5 |
| 锡20 铅80 | 37.4 |
| 锡10 铅90 | 35.8 |
| 锡5 铅95 | 35.2 |
| 铅 | 35 |
| AI2O3 (96%) | 35 |
| 锡银 | 33 |
| 锡锑 | 28 |
| 锑 | 24 |
| 42 合金 | 15.6 |
| 银填充的相变型光盘片 | 3 - 8 |
| 氮化硼填充的硅树脂 | 6 |
| 银填充的铸模 | 1.3 - 5 |
| 模压料 | 0.6 - 0.7 |
| BT 环氧树脂 | 0.19 |
| FR-4 | 0.11 |
| 空气 | 0.03 |