变压器构造

电特性原理图

Transformer Constructor

绕制结构图

磁芯信息

磁芯类型 EI33 磁芯材料 NC-2H or Equivalent 估计气隙长度，mm 1.050 带气隙磁芯等效电感量，nH/t² 138 初级电感量，µH 147

骨架信息 (手动输入)

骨架参考 Generic, 6 pri. + 6 sec. 骨架方位 水平 初级引脚数 6 次级引脚数 6 左侧边距，mm 3.00 右侧边距，mm 3.00

初级绕组

参数 第1部分 第2部分 圈数 16 17 线径尺寸，AWG 26 26 并绕 2 2 层数 1.36 1.45 起始引脚 3 2 终止引脚 2 1

偏置绕组 (手动输入)

参数 值 圈数 6 线径尺寸，AWG 26 并绕 2 层数 0.51 起始引脚 6 终止引脚 5

次级绕组 (手动输入)

参数 输出 2 输出 1 规格电压，V 24.00 24.00 规格电流，A 3.00 1.00 实际电压，V 24.00 24.00 圈数 8 8 线径尺寸，AWG 25 25 并绕 4 4 层数 1.53 1.53 起始引脚 12 9 终止引脚 10 7

绕组说明

在左侧使用3.00 mm边距（材料项[3]）。 在右侧使用3.00 mm边距（材料项[3]）。 初级绕组（第1部分） 以引脚3作为起始引脚，在起始端使用材料项[6]，再使用材料项[9]绕16圈（x2线） 在2层中从左向右。 在每个初级绕组层之间添加1层胶带（材料项[5]）。 在第1层结束时，继续从右向左绕下一层。 在最后一层上，使绕组均匀分布在整个骨架上。 以引脚2作为结束引脚，使用材料项[6]在此引脚上结束该绕组。 添加1层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。 偏置绕组 以引脚6作为起始引脚，在起始端使用材料项[6]，再使用材料项[9]绕6圈（x2线）。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 以引脚5作为结束引脚，使用材料项[6]在此引脚上上结束该绕组。 添加3层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。 次级绕组 以引脚12作为起始引脚，在起始端使用材料项[6]，再使用材料项[10]绕1圈（x3线）。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 以引脚10作为结束引脚，使用材料项[6]在此引脚上结束该绕组。 添加1层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。 以引脚9作为起始引脚，在起始端使用材料项[6]，再使用材料项[10]绕8圈（x4线）。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 以引脚7作为结束引脚，使用材料项[6]在此引脚上结束该绕组。 添加3层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。 初级绕组（第2部分） 以引脚2作为起始引脚，在起始端使用材料项[6]，再使用材料项[9]绕17圈（x2线） 在2层中从左向右。 在每个初级绕组层之间添加1层胶带（材料项[5]）。 在第1层结束时，继续从右向左绕下一层。 在最后一层上，使绕组均匀分布在整个骨架上。 以引脚1作为结束引脚，使用材料项[6]在此引脚上结束该绕组。 添加3层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。 磁芯装配 装配并固定两半磁芯。材料项[1]。 磁通屏蔽 将材料项[7]沿绕组和两半磁芯紧绕一圈，短接后作为磁通屏蔽。 使用导线制作到引脚1的导电连接。 添加3层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。 浸渍 在材料项[8]中均匀浸渍。不要采用真空浸渍。

材料

项 说明 [1] 磁芯：EI33，NC-2H or Equivalent，开气隙，使ALG为138 nH/t² [2] 骨架：Generic, 6 pri. + 6 sec. [3] 胶带：聚酯网胶带，宽3.00 mm [4] 遮挡胶带：聚酯薄膜胶带，宽16.60 mm [5] 隔离胶带：聚酯薄膜胶带，宽10.6 mm [6] 特富龙管 # 22 [7] 铜胶带：厚2 mil [8] 浸渍 [9] 磁线：26 AWG，可焊接，双面涂层 [10] 磁线：25 AWG，可焊接，双面涂层

电特性测试规格

参数 条件 规格 绝缘强度，VAC 60 Hz，持续1分钟，自引脚1 - 6 到引脚0 - 0。 3000 额定初级电感量，µH 于1 V pk-pk、典型开关频率、在引脚1到引脚3之间测量，此时所有其他绕组均开路。 162 +/- 10% 初级漏感，µH 在引脚1到引脚3之间测量，此时所有其他绕组均短路。 2.43目标