| 正光照明有限公司 物料品质检验标准 | 节能灯管 | 生效日期 | 2005-02-18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本/修改 | A/0 |
|  |  | 文件编号 | QD-W1-008-6/1 |
|  |  | 页 码 | 第1页 共6页 |
| 1、适用范围：本标准适用于我公司生产的电子节能灯对所使用的节能灯管的基本要求、检验方法、检验规则、检查水平、抽样方法。 2、一般检验要求： 序号 检测 项目 标准要求 检测方法 检查 水平 AQL%值 MIN MAJ CR 外观 1、管玻璃直径相同，摸痕不明显，灯管不能有冷爆，不能有裂痕但荧光粉未脱落，不能有漏气、灯管不亮或变紫色，排气管现象节瘤≤Φ1mm，允收2个；灯管弯管处胖头不大于0.2mm；抽气芯高出灯管平头≤4mm。 目测 透明玻璃工作台 高频火花真空仪 游标卡尺 Ⅱ 0.65 2、同一灯管的弯管高度相差在1mm以内，对U形灯管还要保证两排灯管相互平行；两排灯管头之高度差≤2mm(以抽气芯的高度为准)，灯管平头以下的露白距离≤4mm Ⅱ 4.0 3、灯丝部位的汞斑黑头不得超过15mm，并在燃点15分钟内自动消失，不消失部份不得大于5mm。 Ⅱ 0.65 4、灯管导丝线径≥φ0.3mm，导丝常规要求： 9 mm（内导丝）X 45 mm（外导丝），裸露在灯管外的导丝长度≥32 mm。节能灯产品灯壳含有中圈者，其导丝常规要求为：9 mm（内导丝）X 55 mm（外导丝），裸露在灯管外的导丝长度≥42 mm。≥φ14管径的灯管,裸露在灯管外的导丝长度≥60 mm,导丝完好，无烧蚀现象。 Ⅱ 0.65 5、灯管内不允许有≥2.0mm的沉淀粉末及可见机械杂质,允许有点亮后可散去的汞珠或汞粉 Ⅱ 4.0 6、固定灯管的塑料珠或玻璃珠要求在105℃环境，不能松脱或明显变色；加珠位置2U灯管加在U形底部两排管中间位置，3U、4U灯管加在灯管下侧。其它要求见对应表 Ⅱ 4.0 7、灯管长度及对应的功率灯电压、灯电流见对应表不同规格的灯管要与相应的灯壳，固定夹具顺利配合 Ⅱ 0.1 荧光粉 在不用光谱分析仪的情况下,用紫光灯观察色表.三基稀土荧光粉在紫光灯的照射下发淡蓝色光,混合粉根据颜色的深度不同来评估其比例. 紫光灯 光电综合分析仪 S-4 0.65 真空度 无明显红色光谱,新到毛管在打灯胶前全检 高频火花真空仪 Ⅱ 0.65 冷阻 两极冷阻以相同为标准,两极差异不大于8% 万用表 Ⅱ 0.65 光电综 合分析 显色指数Ra≥80(2700K)， Ra≥78(6400K),色容差SDCM≤5；光通维持率100h≥96%；其它要求见对应表 光电综合分析仪 Ⅱ 0.1 寿命 卤粉≥3500小时，三基色粉≥8000小时 寿命测试仪 S-4 0.1 绝缘 测试 成品灯的灯头外壳与灯头插脚之间的绝缘电阻≥20MΩ 耐压测试仪 S-2 0.1 |
| 编制（日期） |  | 审核（日期） |  | 批准（日期） |  |

| 正光照明有限公司 物料品质检验标准 | 节能灯管 | 生效日期 | 2005-02-18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本/修改 | A/0 |
|  |  | 文件编号 | QD-W1-008-6/2 |
|  |  | 页 码 | 第2页 共6页 |
| 表 1 Ø12 2U节能灯管对应表 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 （Ω） 灯管 长度 （mm） 测试用 基准镇流器 2U-5W-Ø12 5 53±5 140±5 ≥320 ≥300 14.5±1.5 55±1.5 普通220V-4W-140mA 2U-7W-Ø12 7 55±5 170±5 ≥450 ≥420 14.5±1.5 65±1.5 220V-9W-170mA 2U-9W-Ø12 9 63±5 170±5 ≥500 ≥480 14.5±1.5 75±1.5 220V-9W-170mA 2U-10W-Ø12 11 68±5 165±5 ≥600 ≥520 14.5±1.5 85±1.5 220V-9W-170mA 2U-11W-Ø12 13 75±8 162±6 ≥700 ≥620 14.5±1.5 95±1.5 220V-9W-170mA 2U-13W-Ø12 15 85±8 175±6 ≥780 ≥720 14.5±1.5 105±1.5 220V-13W-165mA 表 2 Ø9 2U节能灯管对应表 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 （Ω） 灯管 长度 （mm） 测试用 基准镇流器 2U-3W-Ø9 3 52±5 145±5 ≥270 ≥230 12±1.5 45±1.5 普通220V-4W-140mA 2U-5W-Ø9 5 53±5 140±5 ≥300 ≥270 12±1.5 55±1.5 普通220V-4W-140mA 2U-7W-Ø9 7 53±5 172±5 ≥400 ≥370 12±1.5 65±1.5 220V-9W-170mA 2U-9W-Ø9 9 63±5 170±5 ≥520 ≥480 12±1.5 75±1.5 220V-9W-170mA 2U-11W-Ø9 11 72±5 165±5 ≥600 ≥560 12±1.5 85±1.5 220V-9W-170mA 2U-13W-Ø9 13 80±8 162±5 ≥620 ≥580 12±1.5 95±1.5 220V-9W-170mA 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 （Ω） 灯管 长度 （mm） 测试用 基准镇流器 3U-15W-Ø12 15 90±8 200±8 ≥950 ≥900 8.0±1.5 85±1.5 220V-16W-200mA 3U-18W-Ø12 18 95±8 220±8 ≥1050 ≥1000 8.0±1.5 90±1.5 220V-18W-220mA 3U-20W-Ø12 20 100±8 220±8 ≥1100 ≥1050 8.0±1.5 95±1.5 220V-18W-220mA 3U-24W-Ø12 24 105±8 310±10 ≥1350 ≥1260 8.0±1.5 105±1.5 普通220V-24W-310mA 3U-26W-Ø12 26 110±8 320±10 ≥1510 ≥1480 8.0±1.5 110±1.5 220V-26W-315mA 表 3 Ø12 3U节能灯管对应表 |
| 编制（日期） |  | 审核（日期） |  | 批准（日期） |  |

| 正光照明有限公司 物料品质检验标准 | 节能灯管 | 生效日期 | 2005-02-18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本/修改 | A/0 |
|  |  | 文件编号 | QD-W1-008-6/3 |
|  |  | 页 码 | 第3页 共6页 |
| 表 4 Ø9 3U节能灯管对应表 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 （Ω） 灯管 长度 （mm） 测试用 基准镇流器 3U-7W-Ø9 7 75±5 165±5 ≥580 ≥530 10±1.5 55±1.5 220V-9W-170mA 3U-9W-Ø9 9 80±8 160±5 ≥650 ≥600 10±1.0 65±1.5 220V-9W-170mA 3U-11W-Ø9 11 92±10 168±5 ≥820 ≥750 10±1.0 75±1.5 220V-13W-165mA 3U-13W-Ø9 13 100±10 200±10 ≥980 ≥950 10±1.0 85±1.5 220V-16W-200mA 表 5 Ø12 2S半螺旋节能灯管对应表 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （Lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 Ω 圈数 外径 mm 两脚 中心距 mm 螺距 mm 脚长 mm 测试用 基准镇流器 2S-15W- Ø 12 15 80±10 185±10 ≥950 ≥900 .8±1.5 2.5-Φ59 30±0.5 2.5±0.5 18±1 220V-15W-180mA 2S-18W- Ø 12 18 90±10 185±10 ≥1050 ≥1000 8±1.5 3.0-Φ59 30±0.5 2.5±0.5 18±1 220V-18W-220mA 2S-20W- Ø 12 20 100±10 220±10 ≥1100 ≥1050 4±1.5 3.5-Φ59 30±0.5 2.5±0.5 18±1 自制电子镇流器 2S-24W- Ø 12 24 105±10 250±10 ≥1450 ≥1400 4.±1.5 4.0-Φ59 30±0.5 2.5±0.5 18±1 自制电子镇流器 表 6 Ø9 2S半螺旋节能灯管对应表 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 Ω 圈数 外径 mm 两脚 中心距 mm 螺距 mm 脚长 mm 测试用 基准镇流器 2S-5W- Ø 9 5 60±5 140±5 ≥380 ≥360 13±1.5 1.5-Φ43 20±0.5 2.5±0.5 17±1 220V-4W-140mA 2S-7W- Ø 9 7 70±5 168±5 ≥520 ≥470 13±1.5 2.0-Φ43 20±0.5 2.5±0.5 17±1 220V-9W-170mA 2S-9W- Ø 9 9 80±5 162±5 ≥600 ≥560 13±1.5 2.5-Φ43 20±0.5 2.5±0.5 17±1 220V-9W-170mA 2S-11W- Ø 9 11 100±8 150±8 ≥780 ≥720 7.5±1.5 3.0-Φ43 20±0.5 2.5±0.5 17±1 220V-9W-170mA 2S-13W- Ø 9 13 105±8 160±8 ≥850 ≥800 7.5±1.5 3.5-Φ43 20±0.5 2.5±0.5 17±1 220V-13W-165mA 表 7 Ø12 S全螺旋节能灯管对应表 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （Lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 Ω 圈数 外径 mm 两脚 中心距 mm 螺距 mm 测试用 基准镇流器 S-15W- Ø 12 15 80±10 220±10 ≥950 ≥900 .8±1.5 2.5-Φ59 43±0.5 4.5±0.5 220V-15W-180mA S-18W- Ø 12 18 95±10 280±10 ≥1050 ≥1000 8±1.5 3.0-Φ59 43±0.5 4.5±0.5 220V-18W-220mA S-20W- Ø 12 20 100±10 290±10 ≥1100 ≥1050 4±1.5 3.5-Φ59 43±0.5 4.5±0.5 自制电子镇流器 S-24W- Ø 12 24 105±10 290±10 ≥1450 ≥1400 4.±1.5 4.0-Φ59 43±0.5 4.5±0.5 自制电子镇流器 |
| 编制（日期） |  | 审核（日期） |  | 批准（日期） |  |
| 正光照明有限公司 物料品质检验标准 | 节能灯管 | 生效日期 | 2005-02-18 |
|  |  | 版本/修改 | A/0 |
|  |  | 文件编号 | QD-W1-008-6/4 |
|  |  | 页 码 | 第4页 共6页 |
| 表 8 Ø9 S全螺旋节能灯管对应表 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （Lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 Ω 圈数 外径 mm 两脚 中心距 mm 螺距 mm 测试用 基准镇流器 S-7W- Ø 9 7 55±10 170±10 ≥950 ≥900 13±1.5 2.5-Φ43 33±0.5 3.2±0.7 220V-9W-170mA S-9W- Ø 9 9 75±10 170±10 ≥1050 ≥1000 13±1.5 3.0-Φ43 33±0.5 3.2±0.7 220V-9W-170mA S-11W- Ø 9 11 80±10 170±10 ≥1100 ≥1050 7.5±1.5 3.5-Φ43 33±0.5 3.2±0.7 220V-9W-170mA S-13W- Ø 9 13 85±10 170±10 ≥1450 ≥1400 7.5.±1.5 4.0-Φ43 33±0.5 3.2±0.7 220V-13W-165mA 表 9 Ø17 2S巨螺旋节能灯管对应表 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （Lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 Ω 圈数 外径 mm 两脚 中心距 mm 螺距 mm 脚长 mm 测试用 基准镇流器 2S-45W- Ø 17 45 110±10 350±10 ≥2250 ≥2050 .2.5±0.5 4.0-Φ80 41±0.5 3.5±0.5 23±2 自制电子镇流器 2S-55W- Ø 17 55 120±10 390±10 ≥2500 ≥2350 .2.5±0.5 4.5-Φ80 41±0.5 3.5±0.5 23±2 自制电子镇流器 2S-65W- Ø 17 65 128±10 340±10 ≥2900 ≥2750 1.6±0.1 5.0-Φ102 52±0.5 3.5±0.5 23±2 自制电子镇流器 2S-85W- Ø 17 85 138±10 380±10 ≥5000 ≥4700 1.±0.1 5.5-Φ102 52±0.5 3.5±0.5 23±2 自制电子镇流器 2S-105W- Ø 17 105 148±10 420±10 ≥5700 ≥5500 1.±0.1 6.0-Φ102 52±0.5 3.5±0.5 23±2 自制电子镇流器 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 （Ω） 灯管 长度 （mm） 测试用 基准镇流器 4U-3W-Ø9 3 45±5 170±8 ≥330 ≥300 13±1.0 45±1.5 220V-4W-140mA 4U-5W-Ø9 5 55±5 170±8 ≥420 ≥380 13±1.0 55±1.5 220V-9W-170mA 4U-7W-Ø9 7 60±5 170±8 ≥520 ≥500 13±1.0 65±1.5 220V-9W-170mA 4U-9W-Ø9 9 65±5 165±10 ≥580 ≥550 13±1.0 75±1.5 220V-9W-170mA 4U-11W-Ø9 11 75±5 165±10 ≥680 ≥650 13±1.0 85±1.5 220V-13W-165mA 4U-13W-Ø9 13 90±8 175±10 ≥870 ≥820 8.0±1.0 95±1.5 220V-13W-165mA 表 10 Ø9 4U节能灯管对应表 |
| 编制（日期） |  | 审核（日期） |  | 批准（日期） |  |

| 正光照明有限公司 物料品质检验标准 | 节能灯管 | 生效日期 | 2005-02-18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本/修改 | A/0 |
|  |  | 文件编号 | QD-W1-008-6/5 |
|  |  | 页 码 | 第5页 共6页 |
| 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 （Ω） 灯管 长度 （mm） 测试用 基准镇流器 4U-15W-Ø12 15 90±8 175±10 ≥870 ≥820 8.0±1.0 105±1.5 220V-15W-180mA 4U-18W-Ø12 18 90±8 175±10 ≥910 ≥870 8.0±1.0 115±1.5 220V-18W-220mA 4U-24W-Ø12 24 100±10 210±10 ≥1250 ≥1150 4.0±1.0 125±1.5 自制电子镇流器 4U-26W-Ø12 26 90±10 300±10 ≥1350 ≥1290 4.0±1.0 135±1.5 自制电子镇流器 表 11 Ø12 4U节能灯管对应表 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 （Ω） 灯管 长度 （mm） 测试用 基准镇流器 4U-36W-Ø14 36 130±10 345±10 ≥2400 ≥2200 2.5±0.5 125±1.5 自制电子镇流器 4U-45W-Ø14 45 150±10 260±10 ≥3100 ≥2800 1.9±0.5 135±1.5 自制电子镇流器 4U-55W-Ø14 55 160±10 255±10 ≥3200 ≥3000 1.9±0.5 145±1.5 自制电子镇流器 4U-65W-Ø14 65 180±10 255±10 ≥3900 ≥3600 1.9±0.5 165±1.5 自制电子镇流器 表 12 Ø14 4U节能灯管对应表 规 格 标称 功率 （W） 管电压 （V） 管电流 （mA） 光通量 （lm） 2700K/6400K 灯丝 冷阻 （Ω） 灯管 长度 （mm） 测试用 基准镇流器 4U-36W-Ø17 36 115±10 210±10 ≥2600 ≥2400 2.5±0.5 110±1.5 自制电子镇流器 4U-45W-Ø17 45 125±10 345±10 ≥3100 ≥2800 1.9±0.5 135±1.5 自制电子镇流器 4U-55W-Ø17 55 110±10 535±10 ≥3500 ≥3300 1.9±0.5 155±1.5 自制电子镇流器 4U-65W-Ø17 65 129±10 525±10 ≥4500 ≥4200 1.9±0.5 165±1.5 自制电子镇流器 4U-85W-Ø17 85 135±10 550±10 ≥5500 ≥5000 1.5±0.5 195±1.5 自制电子镇流器 4U-105W-Ø17 105 140±10 550±10 ≥3900 ≥5600 1.5±0.5 235±1.5 自制电子镇流器 表 13 Ø17 4U节能灯管对应表 |
| 编制（日期） |  | 审核（日期） |  | 批准（日期） |  |

| 正光照明有限公司 物料品质检验标准 | 节能灯管 | 生效日期 | 2002-02-18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本/修改 | A/0 |
|  |  | 文件编号 | QD-W1-008-6/6 |
|  |  | 页 码 | 第6页 共6页 |
| 检验方法: 外观要求按一般检验要求规定执行,根据相对应的灯管对应表进行检测。(fl一般是指直管形的灯管，cfl是紧凑行的灯管，fcl是环形的灯管) 灯管的尺寸要求采用一般检验要求量具及相应规格的灯壳或灯帽配套检测。 灯的光电参数、颜色参数、光通量的试验方法是在常温下，老化15分钟后按GB/T17262 《单端荧光灯 性能要求》的试验方法及一般检验要求方法检验。 3.4 灯的寿命和光通维持率按GB/T17262规定点灯,同时配套相关电子件装配后接入寿命测试仪进测试。 检验规则: 4.1 灯管来料质量是否符合本标准规定,由品质部IQC检验人员对灯管进行检验。 4.2 灯管检验的检验项目、检查水平、合格质量水平、抽样方法应按一般检验要求执行。 5 、本标准使用注意： 5.1 本标准应发放到物控部的相关采购人员、物料发放人员；品质部的进料检验人员，常规物料检测人员小组长。 5.2 当该标准从生效之日起,其他文件中凡有与本标准相冲突之处，一律以本标准为准则，必要时征求相关项目负责人及主管意见。 5.3 本标准属内部资料,未经相关主管同意不能外传。 |
| 编制（日期） |  | 审核（日期） |  | 批准（日期） |  |