中华人民共和国国家标准

瓦楞原纸

Corrugating medium

1	主题内容与适用范围

本标准规定了瓦楞原纸的技术规范。

GB13023-91

本标准适用于制造瓦楞纸板用的瓦楞原纸。

2	引用标准

GB451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定法

GB451.2 纸和纸板定量的测定法

GB451.3 纸和纸板厚度的测定法

GB453 纸和纸板抗张强度的测定法(恒速加荷法)

GB462 纸和纸板水分的测定法

GB2679.8 纸板环压强度的测定法

GB2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB10324 纸张的包装和标志

GB10739 纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气

3	产品分类

3.1	瓦楞原纸按质量分为 A、B、C、D 四个等级。

3.2	瓦楞原纸分平板和卷筒纸两种。

3.3	瓦楞原纸的规格可按订货合同规定，卷筒纸尺寸偏差不许超过 80mm，平板尺寸偏

差不许超过 5mm，偏斜度不许超过 5mm。

4	技术要求

4.1	瓦楞原纸的技术指标必须符合表 1 的规定。

4.1.1	按照供需双方协定，可生产其他定量的瓦楞原纸。其物理性能参照表 1 相应档次。

表 1

规定

指标名称	单位

A B

C

D

定量

紧度不小于

横向环压指数

112g/m2 不小于

127140g/m2 不小

于

160-200g/m2 不小

于

纵向裂断长不小

g/m2

g/cm3

N・m/g

112.0±6.0                                                   160.0±8.0

127.0±6.0                                                 180.0±9.0

140.0±7.0                                                 200.0±10.0

0.50 0.45

7.10	5.50	3.80	3.30

7.70	6.30	4.40	3.50

9.20	7.70	5.50	3.50

于

交货水分

km 4.30

%	8.0±2.0

3.75

8.0＋3.0－2.0

2.70

9.0＋3.0－2.0

2.15

4.1.2	按照供需双方协定,可生产施胶瓦楞原纸。

4.2	瓦楞原纸不经外力作用不许有分层现象。

4.3	瓦楞原纸的纤维组织应均匀，纸幅间厚薄一致。

4.4	瓦楞原纸应平整，不许有影响作用的折子、窟窿、硬杂物等外观纸病。

4.5	瓦楞原纸切边应整齐，不许有裂口、缺角、毛边等现象。

4.6	卷筒纸断头用胶带纸牢固地粘接好，每个卷筒接头数：A 级不超过一个，B、C、D

级不超过三个，并作明显标志。

4.7	卷筒纸直径为 800-1000mm，或按订货合同规定。

4.8	卷筒纸的筒芯不许有瘪芯现象，卷筒纸端面应平整，形成的锯齿形和凹凸面不许超

过 20mm。

4.9	对 B、C、D 三级，有下列情况者可列为二等品，但不得同时超过两项。

4.9.1	定时超过规定允许误差 2%以内者。

4.9.2	横向环压指数低于规定 10%以内者。

4.9.3	纵向裂断长低于规定 10%以内者。

5	试验方法

5.1	定量、紧度分别按照 GB451.2 和 GB451.3 规定进行测定。

5.2	横向环压指数：横向环压强度按照 GB2679.8 规定进行测定，横向环压指数以 N・m/g

表示。

r＝R/W

式中：r—横向环压指数，N・m/g；

R—横向环压强度，N/m；

W—定量，g/m2。

5.3	纵向裂断长：按照 GB453 规定进行测定。

5.4	水分：按照 GB462 规定进行测定。

6	检验规则

6.1	以一次交货数量为一批，但不多于 50t。

6.2	生产厂应保证所生产的瓦楞原纸符合本标准的要求，每件纸交货时应附有一份合格

证。

6.3	收货方在验收检查时应先检查外包装情况，然后从中采取试样进行检验，抽样检验

按 GB2828 规定进行，样本单位为卷筒或令（件），抽样方案见表 2。

表 2

批量

卷筒

正常检查二次抽样方案	一般检查水平 1

B 类不合格品	C 类不合格品

不合格分类

（件）

1-25

26-150

151-280

样本大小

2

3

3（6）

5

5（10）

8

8（16）

AQL

ACRC

01

02

12

03

34

AQL

ACRC

02

12

03

34

13

45

B 类不合格

横向环压指数

纵向裂断长

C 类不合格

定量

水分

紧度

接头

6.4	如抽样检查结果与本标准规定不符，应在到货后三个月之内向直接供货方提出书面

意见，由供需双方协商解决。

7	标志、包装、运输、贮存

7.1	包装按照 GB10342 规定进行，并作如下补充。

7.1.1	卷筒纸外五层瓦楞原纸为外包装，幅宽在 1600mm 以内，两头应用聚丙烯塑料带

或铁皮扎紧，超过 1600mm 幅宽的中间再加一道。

7.1.2	平板纸用两块田字形木或竹夹板夹住，用铁皮或铅丝捆扎成件。每件纸的纵横应

一致，并在包装外皮上划上箭头，以示纸的纵向。

7.2	瓦楞原纸应妥善保管，严防受潮。

7.3	瓦楞原纸在运输中应使用有篷而洁净的运输工具。

7.4	不许将成件纸从高处扔下。

附加说明：

本标准由中华人民共和国轻工业部提出。

本标准由轻工业部造纸工业科学研究所归口。

本标准由苏州红叶造纸厂、天津纸板厂、天津造纸研究所负责起草。

本标准主要起草人蒋培源、王少臣、张景彦、候维玲。

自本标准实施之日起，原中华人民共和国轻工业部发布的部标准 QB548-81《瓦楞

原纸》作废。

本标