产品介绍

本公司开发的固化泥专门用于使灯管与灯座快速固化成一体（简称固化）

一：组成：选用酚醛树脂、环氧树脂、天然树脂及固化剂、填充剂、温度指示剂组成， 不含汞、铅、镉等有害物质是环保产品

二：固化原理： 将调和好的固化泥填充于灯管与灯座之间，按工艺要求加温后，将完“熔化――膨胀——硬化”过程。固化泥膨胀后，将填充于灯管与灯座间，其中粘接材料分别与灯管、灯座粘接一起，硬化以后，将使灯座、固化泥、灯管成一整体，达到了固化。

三：主要性能指标：

固化性能：当采用高温固化工艺时，可迅速固化。120℃~180℃/5分~3分钟

抗高温、高湿性能：在高温、高湿恶劣条件下，灯管/灯座不会松动。（可放置冷水，沸水中）

牢固度：超过国家标准规定的拉力、扭力要求（拉力>40牛顿·1分钟、扭力：3牛顿·米）

耐久性能：用此固化泥完成的节能灯，寿命>12000小时。

符合环保要求：所用材料不含汞、铅、镉等有害物质。

符合生产要求：·可快速固化（5分钟）

·可提高生产效率，采用专用固化设备，生产速度可达到1800只/H（3~4人操作）

·成品率可达99.9%以上

四：品种：针对各照明企业不同需要，本公司开发了以下品种产品：

·ZH型：适用于直管荧光灯.普通灯泡

180℃~200℃/3分~2分钟

·JH型：适用于节能灯（高温工艺）

当灯座是PBT等耐高温型塑料时，可采用高温工艺

120℃/5分~7分钟

·JL型：适用于节能灯（低温工艺）

当灯座是PC等不耐高温塑料时，要采用低温工艺

80℃/20分~30分钟

五：产品优点：

·对于生产节能灯企业如采用本产品，因5分钟即可固化，固化可组成一条完整的节能灯组装生产线（国内已有这样生产线：1800只/H·32人）

·可大幅度减低成本

由于本品与胶的价格相当，但单只灯用量比胶少（因本品有膨胀效应，对2U灯仅2g，而胶需~5g）。所以材料费将降低很多（以2U灯与为例~0.02元/只）至于人工费也可大幅度下降。

如果使用专用固化设备，生产效率将提高3~4倍（以2U灯为例：~0.02元/只）

·可提高固化质量：

因可采用专用设备，固化后的节能灯质量一致、成品率高。

杭州办事处联系人:   雪   杉

联系电话：0571－56836231  13857121612