NTC主要技术参数表

| 型号 | R 25 （Ω） | 最大稳态电流 （A） | 最大电流时近似电阻值 （Ω） | 耗散系数 （mW/℃） | 热时间常数 （S） | 工作温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF72-5D5 | 5 | 1 | 0.353 | 6 | 20 | -55～+200 |
| MF72-10D5 | 10 | 0.7 | 0.771 | 6 | 20 |  |
| MF72-60D5 | 60 | 0.5 | 1.878 | 6 | 18 |  |
| MF72-200D5 | 200 | 0.1 | 6.259 | 6 | 18 |  |
| MF72-5D7 | 5 | 2 | 0.283 | 10 | 30 |  |
| MF72-8D7 | 8 | 1 | 0.539 | 9 | 28 |  |
| MF72-10D7 | 10 | 1 | 0.616 | 9 | 27 |  |
| MF72-12D7 | 12 | 1 | 0.816 | 9 | 27 |  |
| MF72-16D7 | 16 | 0.7 | 1.003 | 9 | 27 |  |
| MF72-22D7 | 22 | 0.6 | 1.108 | 9 | 27 |  |
| MF72-33D7 | 33 | 0.5 | 1.485 | 10 | 28 |  |
| MF72-200D7 | 200 | 0.2 | 6.233 | 11 | 28 |  |
| MF72-3D9 | 3 | 4 | 0.120 | 11 | 35 |  |
| MF72-4D9 | 4 | 3 | 0.190 | 11 | 35 |  |
| MF72-5D9 | 5 | 3 | 0.210 | 11 | 34 |  |
| MF72-6D9 | 6 | 2 | 0.315 | 11 | 34 |  |
| MF72-8D9 | 8 | 2 | 0.400 | 11 | 32 |  |
| MF72-10D9 | 10 | 2 | 0.458 | 11 | 32 |  |
| MF72-12D9 | 12 | 1 | 0.652 | 11 | 32 |  |
| MF72-16D9 | 16 | 1 | 0.802 | 11 | 31 |  |
| MF72-20D9 | 20 | 1 | 0.864 | 11 | 30 |  |
| MF72-22D9 | 22 | 1 | 0.950 | 11 | 30 |  |
| MF72-30D9 | 30 | 1 | 1.022 | 11 | 30 |  |
| MF72-33D9 | 33 | 1 | 1.124 | 11 | 30 |  |
| MF72-50D9 | 50 | 1 | 1.252 | 11 | 30 |  |
| MF72-60D9 | 60 | 0.8 | 1.502 | 11 | 30 |  |
| MF72-80D9 | 80 | 0.8 | 2.010 | 11 | 30 |  |
| MF72-120D9 | 120 | 0.8 | 3.015 | 11 | 30 |  |
| MF72-200D9 | 200 | 0.5 | 5.007 | 11 | 32 |  |
| MF72-400D9 | 400 | 0.2 | 9.852 | 11 | 32 |  |
| MF72-2.5D11 | 2.5 | 5 | 0.095 | 13 | 43 |  |
| MF72-3D11 | 3 | 5 | 0.100 | 13 | 43 |  |
| MF72-4D11 | 4 | 4 | 0.150 | 13 | 44 |  |
| MF72-5D11 | 5 | 4 | 0.156 | 13 | 45 |  |
| MF72-6D11 | 6 | 3 | 0.240 | 13 | 45 |  |
| MF72-8D11 | 8 | 3 | 0.255 | 14 | 47 |  |
| MF72-10D11 | 10 | 3 | 0.275 | 14 | 47 |  |
| MF72-12D11 | 12 | 2 | 0.462 | 14 | 48 |  |
| MF72-16D11 | 16 | 2 | 0.470 | 14 | 50 |  |
| MF72-20D11 | 20 | 2 | 0.512 | 15 | 52 |  |
| MF72-22D11 | 22 | 2 | 0.563 | 15 | 52 |  |
| MF72-30D11 | 30 | 1.5 | 0.667 | 15 | 52 |  |
| MF72-33D11 | 33 | 1.5 | 0.734 | 15 | 52 |  |
| MF72-50D11 | 50 | 1.5 | 1.021 | 15 | 52 |  |
| MF72-60D11 | 60 | 1.5 | 1.215 | 15 | 52 |  |
| MF72-80D11 | 80 | 1.2 | 1.656 | 15 | 52 |  |
| MF72-1.3D13 | 1.3 | 7 | 0.062 | 13 | 60 |  |
| MF72-1.5D13 | 1.5 | 7 | 0.073 | 13 | 60 |  |
| MF72-2.5D13 | 2.5 | 6 | 0.088 | 13 | 60 |  |
| MF72-3D13 | 3 | 6 | 0.092 | 14 | 60 |  |
| MF72-4D13 | 4 | 5 | 0.120 | 15 | 67 |  |
| MF72-5D13 | 5 | 5 | 0.125 | 15 | 68 |  |
| MF72-6D13 | 6 | 4 | 0.170 | 15 | 65 |  |
| MF72-7D13 | 7 | 4 | 0.188 | 15 | 65 |  |
| MF72-8D13 | 8 | 4 | 0.194 | 15 | 60 |  |
| MF72-10D13 | 10 | 4 | 0.206 | 15 | 65 |  |
| MF72-12D13 | 12 | 3 | 0.316 | 16 | 65 |  |
| MF72-15D13 | 15 | 3 | 0.335 | 16 | 60 |  |
| MF72-16D13 | 16 | 3 | 0.338 | 16 | 60 |  |
| MF72-20D13 | 20 | 3 | 0.372 | 16 | 65 |  |
| MF72-30D13 | 30 | 2.5 | 0.517 | 16 | 65 |  |
| MF72-47D13 | 47 | 2 | 0.810 | 17 | 65 |  |
| MF72-120D13 | 120 | 1.5 | 2.124 | 16 | 65 |  |
| MF72-1.3D15 | 1.3 | 8 | 0.048 | 18 | 68 |  |
| MF72-1.5D15 | 1.5 | 8 | 0.052 | 19 | 69 |  |
| MF72-3D15 | 3 | 7 | 0.075 | 18 | 76 |  |
| MF72-5D15 | 5 | 6 | 0.112 | 20 | 76 |  |
| MF72-6D15 | 6 | 5 | 0.155 | 20 | 80 |  |
| MF72-7D15 | 7 | 5 | 0.173 | 20 | 80 |  |
| MF72-8D15 | 8 | 5 | 0.178 | 20 | 80 |  |
| MF72-10D15 | 10 | 5 | 0.180 | 20 | 75 |  |
| MF72-12D15 | 12 | 4 | 0.250 | 20 | 75 |  |
| MF72-15D15 | 15 | 4 | 0.268 | 21 | 85 |  |
| MF72-16D15 | 16 | 4 | 0.276 | 21 | 70 |  |
| MF72-20D15 | 20 | 4 | 0.288 | 17 | 86 |  |
| MF72-30D15 | 30 | 3.5 | 0.438 | 18 | 75 |  |
| MF72-47D15 | 47 | 3 | 0.680 | 21 | 86 |  |
| MF72-120D15 | 120 | 2.5 | 1.652 | 22 | 87 |  |
| MF72-0.7D20 | 0.7 | 12 | 0.018 | 25 | 112 |  |
| MF72-1.3D20 | 1.3 | 9 | 0.037 | 24 | 113 |  |
| MF72-3D20 | 3 | 8 | 0.055 | 24 | 113 |  |
| MF72-5D20 | 5 | 7 | 0.087 | 23 | 112 |  |
| MF72-6D20 | 6 | 6 | 0.113 | 25 | 114 |  |
| MF72-8D20 | 8 | 6 | 0.142 | 25 | 115 |  |
| MF72-10D20 | 10 | 6 | 0.162 | 24 | 113 |  |
| MF72-12D20 | 12 | 5 | 0.195 | 24 | 114 |  |
| MF72-16D20 | 16 | 5 | 0.212 | 25 | 113 |  |
| MF72-0.7D25 | 0.7 | 13 | 0.014 | 30 | 151 |  |
| MF72-1.5D25 | 1.5 | 10 | 0.027 | 30 | 152 |  |
| MF72-3D25 | 3 | 9 | 0.044 | 32 | 150 |  |
| MF72-5D25 | 5 | 8 | 0.070 | 32 | 151 |  |
| MF72-8D25 | 8 | 7 | 0.114 | 33 | 151 |  |
| MF72-10D25 | 10 | 7 | 0.130 | 32 | 150 |  |
| MF72-12D25 | 12 | 6 | 0.156 | 32 | 150 |  |
| MF72-16D25 | 16 | 6 | 0.160 | 35 | 152 |  |

注：若非特别指出,R25的允许偏差为±20%