IGBT控制逆变式弧焊机

WS —     系列

维修手册

4 0 0

5 0 0

实业有限公司

焊接设备厂

广州市烽火

一：焊机使用注意事项

1．氩弧焊时

氩弧焊为正接法，即正极接地，否则会烧钨棒。

2．焊条焊

A．将开关置于“焊条焊”。

B．焊接电流的调节通过焊机前面板上的“焊接电流”旋钮进行调节；C．一般来说，碱性焊条应采用反极性接法，即焊钳接“+”端；酸性焊

条应采用正极性接法，即焊钳接“-”端。

4．焊接参考值

A．焊接电流、钨极直径及氩气流量的关系：

| 焊接电流(A) | 钨极直径(mm) | 氩气流量(L/min) |
| --- | --- | --- |
| 5～15 | 0.5 | 3～7 |
| 10～65 | 1.0 | 4～8 |
| 55～120 | 1.6 | 6～9 |
| 85～150 | 2.0 | 6～10 |
| 120～200 | 2.4 | 7～10 |
| 200～320 | 3.2 | 10～15 |
| 320～400 | 4.0 | 12～20 |
| 400～640 | 4.8 | 15～25 |

1

B．不锈钢（SUS304）焊接参数：

| 钢板厚度 | 钨极直径 | 焊丝直径 | 焊接电流 | 氩气流量 | 间隙大小 | 间隙形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (L/min) | (mm) |  |
| 0.6 | 1.0～1.6 | 0～1.0 | 15～30 | 4～5 | 1 | a、b |
| 1.0 | 1.0～1.6 | 0～1.6 | 25～30 | 4～7 | 1 | a、b |
| 1.5 | 1.0～1.6 | 0～1.6 | 50～70 | 6～9 | 1 | b |
| 2.5 | 1.6～2.4 | 1.6～2.4 | 65～95 | 6～9 | 1 | b |
| 3.0 | 1.6～2.4 | 1.6～2.4 | 90～120 | 7～10 | 1～2 | b、c |
| 4.0 | 2.4 | 1.6～2.4 | 110～150 | 10～15 | 2～3 | c、d |
| 5.0 | 2.4～3.2 | 2.4～3.2 | 120～180 | 10～15 | 2～3 | c、d |
| 6.0 | 2.4～3.2 | 2.4～3.2 | 150～200 | 10～15 | 3～4 | c、d |
| 8.0 | 3.2～4.0 | 3.2～4.0 | 160～220 | 12～18 | 4～5 | d |
| 12.0 | 3.2～4.0 | 3.2～4.0 | 180～240 | 12～18 | 6～8 | d |

间隙形式

2

二：接线图

3

三：器件明细表

| NO | 记 号 |  | 名 称 | 数 量 |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WS-400 | WS-500 |  | WS-400 | WS-500 | WS-400 | WS-500 |
| 1 | R1 |  | 电阻 | 1 |  | 30Ω/30W |  |
| 2 | R2、R3 |  | 电阻 | 2 |  | 27K/3W |  |
| 3 | R8～R9 |  | 电阻 | 4 | 6 | 7Ω5/10W |  |
| 4 | VR1 |  | 电位器 | 1 |  | 2K2/2W |  |
| 5 | VR3 |  | 电位器 | 1 |  | 100K/2W |  |
| 6 | C4、C5 |  | 电容 | 2 |  | CBB-104/630V |  |
| 7 | C9、C10 |  | 电容 | 2 |  | CD-1000uF/400V | CD-2200uF/400V |
| 8 | C12、C13、 |  | 电容 | 4 | 6 | CBB-103/2KV |  |
| 9 | D1 |  | 整流桥 | 1 |  | 100A/1200V |  |
| 10 | D3 |  | 整流模块 | 2 | 3 | MZK200TS60U(IR公司产) |  |
| 11 | LED1～LED4 |  | 发光二极管 | 4 |  | Φ8 |  |
| 12 | LED5 |  | 表头 | 1 |  | UP5135A |  |
| 13 | SW5 |  | 温控器 | 1 |  | 80°C常开 |  |
| 14 | SW1 |  | 空开 | 1 |  | DZ47-60/3相 |  |
| 15 | SW2、SW3 |  | 开关 | 2 |  | R9-32B |  |
| 16 | IGBT1、IGBT2 |  | 开关管 | 2 |  | BSM75GB120 | BSM150GB120 |
| 17 | FAN1、FAN2 |  | 风机 | 1 | 2 | 200FZY7-D(苏州电讯) | 200FZY7-D(苏州电讯) |
| 18 | SW6 |  | 气阀 | 1 |  | DF2-3/DC24V |  |
| 19 | MS1 |  | 接触器 | 1 |  | CJX2-18 | CJX2-25 |
| 20 | T1 |  | 变压器 | 1 |  | FHT2805 | FHT2804 |
| 21 | T2 |  | 变压器 | 1 |  | FHT2807 |  |
| 22 | T3 |  | 变压器 | 1 |  | FHT2801 |  |
| 23 | T4 |  | 变压器 | 1 |  | FHT2802 |  |
| 24 | T5 |  | 变压器 | 1 |  | FHT2803 |  |
| 25 | L1 |  | 电抗 | 1 |  | FHT2806 |  |
| 26 | PCB01 |  | PCB板 | 1 |  | FHP02210408 |  |
| 27 | PCB02 |  | PCB板 | 1 |  | FHP02220403 |  |
| 28 | PCB05 |  | PCB板 | 1 |  | FHP02250403 |  |
| 29 | PCB06 |  | PCB板 | 1 |  | FHP01740403-1 | FHP01730403-1 |
| 30 | PCB07 |  | PCB板 | 1 |  | FHP02260403 |  |
| 31 | PCB08 |  | PCB板 | 1 |  | FHP02270403 |  |
| 32 | CT |  | 检流器 | 1 |  | CS400N/4V | CS500N/5V |

4

四．异常时的检查项目及检修要点

1．检查项目

| 故障现象 | 故障原因 |
| --- | --- |
| 没有电弧产生 | 焊炬开关失效,连接开关的电缆线断线 |
|  | 保险丝熔断或配电盘的开关故障 |
|  | 连接到工件的电缆线未接好 |
|  | 焊炬电缆故障 |
| 不能很好起弧或起弧不稳定 | 电缆连接松动 |
|  | 保护气中混进了空气 |
| 焊接表面不理想 | 焊炬漏水 |
|  | 保护气流量不足 |
|  | 太短的"气滞时间" |
|  | 工件上有脏物或油 |
|  | 钨极表面有脏物 |
| 钨极损耗过快 | 电流过大 |
|  | 保护气中混进了空气 |
|  | 焊炬与地线接反 |
|  | 钨极太小 |

5

2．检修要点

| 序号 | 异常现象 |  | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机后电源指示灯不亮亮, |  | ·供电电源缺U相或V相 | ·查找缺相原因 |
|  | 风机不转,焊机无输出 |  |  |  |
| 2 | 开机后电源指示灯亮, |  | •风机损坏 | •更换风机 |
|  | 风机不转 |  | •风机被其它物体卡住 | •清除该物体 |
| 3 | 过热指示灯亮 |  | •超负荷使用 | •按60%负载持续率使用 |
|  |  |  | •风机损坏 | •更换风机 |
| 4 | 欠压指示灯亮 |  | •输入电压过低(<300V) | •将输入电压调整为正常值 |
|  |  |  | •缺W相 | •查找缺相原因 |
| 5 | 过流指示灯亮 |  | •IGBT或主变压器电流过大 | •找代理商或厂方检修 |
| 6 |  |  | ·气瓶中气压不足 | ·检查气压 |
|  |  | 检气时无气输 | ·氩气减压阀坏 | ·更换氩气减压阀 |
|  | 当按焊炬 | 出,气阀有动作 | ·气路堵塞 | ·清除堵塞物 |
|  | 开关时, | 检气时有气输 | ·气阀控制电路故障 | ·检修或更换PCB01板 |
|  | 无气体输 | 出,气阀有动作 |  |  |
|  | 出 | 气阀没有动作 | ·焊炬开关故障或焊炬控制 | ·检查焊炬开关及控制线 |
|  |  |  | 线故障 |  |
|  |  |  | ·气阀控制电路故障 | ·检修或更换PCB01板 |
| 7 | 引弧故障 | 有高频 | ·钨电极太脏 | ·修磨钨极 |
|  |  |  | ·焊炬或地线电缆不通 | ·更换电缆 |
|  |  |  | ·氩气不通 | ·接通氩气 |
|  |  | 无高频 | ·PCB05坏 | ·检修或更换PCB05 |
|  |  |  | ·PCB01高频控制电路故障 | ·检修或更换PCB01板 |
| 8 |  | 电源开关关掉 | ·"焊接/检气"切换开关设 | ·检查"焊接/检气"切换开关 |
|  | 气体不能 | 时能停止 | 为"检气" |  |
|  | 关闭 | 电源开关关掉 | ·有脏物体被吸进气阀 | ·清洗气阀 |
|  |  | 时不能停止 |  |  |
| 9 | 高频不能停止 |  | ·PCB05坏 | ·检修或更换PCB05 |
|  |  |  | ·PCB01高频控制电路故障 | ·检修或更换PCB01板 |
| 10 | 输出电流不可调整 |  | ·电流调节电位器坏 | ·更换电流调节电位器 |
|  |  |  | ·PCB01故障 | ·检修或更换PCB01板 |
| 11 | 焊条焊时无电弧产生 |  | ·焊接方式选择开关坏 | ·更换焊接方式选择开关 |
|  |  |  | ·PCB01故障 | ·检修或更换PCB01板 |

6

五．关键原理解释

1．PCB1板欠压部分原理图

欠压保护点为：AC280V～AC300V

2．PCB1板过热部分

本系列焊机采用80°C长开型温控器

| 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 环境温度过高 | 温度降低后自动恢复 |
| 焊机通风条件不好 | 改善通风条件 |
| 超额定负载持续率使用 | 温度降低后自动恢复 |
| 温控器坏 | 更换温控器 |

7

3．PCB1板过流部分

| 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- |
| IGBT模块过流损坏 | 1.更换坏器件 |
| 整流快恢复二极管模块坏 | 2.切断540VDC供电电路,逐一检查 |
| 驱动电源变压器坏 | PCB1、PCB2的驱动信号是否正常 |
| PCB1板坏 | 3.有条件时采用调压器为主电路缓 |
| PCB2板坏 | 慢上电,以免进一步损失 |
| PCB3板坏 |  |

PCB1板过流部分原理图

本系列焊机的过流信号是由模块M57959L（M57962L）对主回路中的IGBT的C、E极之间的电压进行检测并判断所得。

8

4．PCB1板电源部分

供给电磁阀的“+24V”电压是直接从“TP4”上取的。

9

5．PCB1板软启动部分

如果“TP20”为高且软启动接触器未工作，则应该是“1U12”、“1J1”、“软启动接触器”等坏。

10

6．PCB1气阀部分

“LED2”亮，气阀不工作，则应该是气阀坏。

11

7．PCB1高频控制部分

如果“LED1”亮且无高频，则应该是“1J2”或者“高频板”的问题；如果“LED2”不亮，则应该是“1U12”或者“1U6”等的问题。

12

六：PCB1板的调试

测试点的电压如下：

| 测试点 | 电 压(V) |  | 调试点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WS-400 | WS-500 |  |
| TP0 | 0（TP1～TP21的地） |  |  |
| TP1 | +15V |  |  |
| TP2 | -15 |  |  |
| TP3 | +5V |  |  |
| TP4 | +24 |  |  |
| TP5 | -8 | -10 |  |
| TP6 | 0.2 |  |  |
| TP7 | -0.1～-4 | -0.1～-5 | 焊接电流电位器 |
| TP8 | +2.5 |  |  |
| TP9 | +1.2 |  |  |
| TP10 | +1.8 |  |  |
| TP11 | +2.89 |  |  |
| TP12 | +0.05 |  |  |
| TP13 | +2 |  |  |
| TP14 | +1.55 |  |  |
| TP15 | 频率为120Hz,脉冲宽度为0.9mS的矩形波 |  |  |
| TP16 | 频率为60Hz，幅值为正负10V的锯齿波 |  |  |
| TP17 | -0.55～9 |  | AC时，调节清理电位器 |
|  | +15 |  | DC+时 |
|  | -15 |  | DC-时 |
| TP18 | 频率为60Hz的矩形波 |  |  |
| TP19 | 频率为60Hz的矩形波 |  |  |
| TP20 | 开机2S后，由-14V变为+14V |  |  |
| TP21 | 用于观察焊接电流波形（1V为100A） |  |  |
| TP22 | +24V（相对TP23） |  |  |
| TP23 | 为TP22的地 |  |  |

电流调节方法：

将PCB板上“TP5”、“TP6”调节至相应电压即可。

13