漆包线的型号类别和特性

※聚乙烯甲醛漆包銅線（PVF）   
※聚酯漆包銅線（PEW）   
※聚胺酯漆包銅線（UEW）   
※尼龍外被聚胺酯漆包銅線（UEW+NY）   
※尼龍外被聚酯漆包銅線（PEW+NY）   
※直焊變性聚亞胺酯漆包銅線（SEIW）   
※聚酯亞胺漆包銅線（EIW）   
※醯胺亞胺外被變性聚酯漆包銅線（EAIW）   
※聚醯胺亞胺酯漆包銅線（AIW）   
※尼龍熱熔漆包銅線（NFW）   
※絞合漆包銅線（LITZ）   
※自融性漆包銅線（R*-SB）

UEW 
聚胺酯漆包銅線 
● 耐溫等級：130 ℃ / 155 ℃ 
●本產品經 UL 認可合格登錄，有耐溫等級130℃的TYPU-130 
　及耐溫等級155℃的 TY1700-U155 。 
●絕緣說明： 
　UEW其絕緣層-聚胺基甲酸樹脂為Polyisocyanate & Polyol 
　之組成，在360 ℃～400 ℃具有良好直接焊錫性，廣泛應用 
　於線圈及馬達繞組。 
● 特　　性： 
(a)具有良好直焊性，繞線加工過程中，可免剝除皮膜之動作 ，有效提高工作效率。 
(b)在高頻下，具有良好"Q"值特性。 
(c)具有良好密著性及捲繞性。 
(d)對一般含浸凡立水所使用之溶劑及硬化劑, 具有良好耐溶劑特性 , 可填加染料, 便利識別。 
●應用範圍： 
高頻線圈及變壓器、繼電器、磁化線圈、螺形線圈、小型馬 達、點火線圈。 
PEW 
聚酯漆包銅線 
●耐溫等級：155 ℃　 
●本產品經 UL 認可合格登錄 
●絕緣說明： 
　PEW其絕緣層為 Polyester樹脂，溫度等級達 155℃，具有良好溫度穩定性及絕緣特性。 
●特　　性： 
(a)具有良好之抗Crazing特性、耐磨性、耐化學藥性及溫度穩定特性。 
　(b)其物理特性如可繞性、耐磨耗及密著性，皆優於PVF線種。 
EIW 
聚酯亞胺漆包銅線 

●耐溫等級：180 ℃ 
●絕緣說明： 
　EIW其絕緣層為 Polyesterimide，乃Terephthalate和 Esterimide 之組成，於180 ℃連續操作運轉時具有良好溫度、穩定性及絕緣特性。 
●特　　性： 
　(a)良好之皮膜密著性、耐熱性及耐化學藥品特性。 
　(b)具良好之絕緣特性及電暈抵抗。