大功率开关变压器纳米晶铁芯 

　一. 性能特点： 
　      高饱和磁感应强度——缩小器件体积 
     高导磁率低矫顽力——提高变压器效率，减小激磁功率 
     低损耗——降低变压器的温升 
     良好的温度稳定性——可在130℃长期工作   
　 　 
　 二.应用领域： 
　     大功率开关电源. 逆变焊机电源. X 光电源.激光电源.通讯设备电源. UPS 不间断电源和高频感应加热源.充电电源.  电解电镀电源 . 变频调速电源

三. 性能指标 :   
　  铁基纳米晶铁芯与铁氧体铁芯磁性能对比： 
 基本磁性参数             纳米晶铁芯                   铁氧体铁芯

饱和磁感应强度（T）         1.25                            0.5   
剩余磁感应强度（T）     (20KHz) <0.20                     0.20   
铁损（20KHz/0.2T）       (W/Kg)  <3.4                      7.5     
铁损（20KHz/0.5T）       (W/Kg ) <35                     不能使用   
铁损（50KHz/0.3T）       (W/Kg )  <40                     不能使用
导磁率 （20KHz ）       ( Gs/Oe) >20,000                    2,000     
矫顽力      (A/m)              <1.60                          6   
饱和磁致伸缩系数（×10－6）    <2                            4     
电阻率    (mW-cm)            80                              106     
居里温度    ( ℃ )             570                            <200

叠片系数                    0.70                            ----

常  用  规  格

| 规 格 | 重 量（g） | 适用功率（20khz） | 饱和电压（170ma.绕6匝） | 外壳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40*70*20 | 280 | 2-4kw | 45-60v | 两腿 |
| 60*100*20 | 543 | 5-8kw | 50-80v | 环型/两腿 |
| 70*120*20 | 806 | 7-12kw | 70-100V | 环型/两腿 |
| 39*71*25 | 373 | 3-5kw | 50-70v | 两腿 |
| 50*80*25 | 420 | 4-6kw | 55-70v | 环型/两腿 |
| 50*100*25 | 795 | 7-11kw | 70-90V | 环型 |
| 60*100*30 | 814 | 7-12kw | 70-90V | 两腿 |
| 60*105*30 | 945 | 8-14kw | 80-100V | 两腿 |
| 60*120*30 | 1373 | 11-20kw | 110-150V | 环型/两腿 |
| 60*130*30 | 1691 | 15-25kw | 150-170v | 两腿 |
| 70*120*30 | 1208 | 9-18kw | 90-120V | 两腿 |
| 60*105*40 | 1259 | 10-18kw | 100-130V | 两腿 |
| 70*120*40 | 1611 | 14-24kw | 140-170V | 两腿 |
| 50*80*40 | 720 | 7-11 kw |  | 无 |
| 80*130*40 | 1780 | 15-26 kw | 150-180V | 四腿 |
| 80*130*50 | 2225 | 20-33kw | 140-200V | 环型/四腿 |
| 80*130*60 | 2671 | 24-40kw | 240-280V | 无 |

以上为常用规格.还可以根据客户要求订做！13738168131 潘中文