| 深圳市科技有限公司 电感类器件技术规格 文件编号： MC60005 生效日期： 2009.08.14 器件名称： 主变压器 版本状态： V1.4 电路原理图示： 1* 初级 次级 引线长度120 mm 第一层单线32匝 第二层双线绕26匝 引线长度270mm 第三层单线32匝 第四层双线绕25匝 130MM 第五层单线32匝 385mm 2 450mm 第六层单线2匝 450mm 二．相关技术要求： 第六层用软线且加铁弗龙套管 二 ，四层各排绕在同一层上！ 电感 初级 >9.2 mH以上 绕线方法 见图（共6层） | 次级 >23.4 mH以上 绝缘胶带 UL认证 耐压 线圈对磁芯 3000VAC <1mA /1min 线径（初级Ф0.9mm）：(次级0.9mm) 初级对次级 3000VAC <3mA /1min 线材 QZY 次级对次级 3000VAC <2mA /1min 绝缘温度等级 150℃ 线径（次级）： 线材 Ф1.15mm QZY 引线长度 见图示 绝缘电阻 >1000M 磁芯数量 2 磁芯型号 EE55/28/25(TDK-PC40) 备注： 1. 层与层之间要求绝缘，最外层用黑色绝缘胶纸包扎。 2.各绕组外加黑色PVC套管。（套管直径尽可能小） 3.次级两引线头部15mm去掉绝缘漆、镀锡。 4.加屏蔽铜带。 5.初级出线处加热缩管后焊接OT2.5-4焊片。两根反馈线焊接插簧，装上2P插头。 外形图示： |
| --- | --- |
| 名称 | 签名 | 日期 | 名称 | 签名 | 日期 | 名称 | 签名 | 日期 |
| 设计 |  |  | 工艺 |  |  | 审批 |  |  |

文件编码：WI-DED-003