| -文件编号QP-PZ-0011 |  | 电解电容检验标准 | 生效日期：2009/05/15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 页次 |  | 编写 | 审核 | 批准 |
| A | 1-1 |  |  |  |  |

一、目的：  为了使电解电容元件达到本厂之品质要求而制定判定标准。

二、检验工具：  1、 TH2812C电桥      2、TH2686A漏电流测试仪

3、CS101-1A干燥箱       4、卡尺

三：抽样方案： 采用一次抽样方案（GB2828-87），检查水平取II级。

CR=0.01     MA=0.65     ML=1.0

四、检验项目及判定标准：

| 判定 项目 | 检验项目 | 判定标准 |  |  | 检验方法、标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CR | MA | ML |  |
| 外 观 | - 外形尺寸、脚距 |  | √ |  | 目视、对样、卡尺量。尺寸、脚距符合要求 |
|  | - 标志、外观 |  |  | √ | 目视。标志清晰，外观光亮整洁 |
|  | 3、元件引脚 |  | √ |  | 目视。引脚不生锈，无氧化 |
|  | 4、防爆壳 |  | √ |  | 目视。无损伤，无突起 |
| 特 性 | 1、初始电容量 |  | √ |  | 用TH2821电桥120Hz测量，误差在 -10% +15% |
|  | 2、初始损耗角 |  | √ |  | 高品250V电解D值要≤0.050，400V电解D值 要≤0.040 |
|  | 3、初始漏电流值 | √ |  |  | 用TH2686A测量，在标称电压下充电10秒，精品电解漏电流要求＜0.01CV；高品电解漏电流要求＜0.02CV； 普品＜0.025CV |
|  | 4、高温性能 | √ |  |  | 在批中抽几只加标称电压放110℃干燥箱8小时 左右后取出测量D值、漏电流、电容量；要求这 三个参数符合△C/C＜10% |
|  | 5、耐压 | √ |  |  | 用TH2686A测量，高品标称250V充电320V五分钟不发热，标称400V充电490V五分钟不发热。 |