| 版本 | 版本变更描述 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| A/0 | 首版 | 2006-04-28 |

- 主要技术参数

| 参数 | 要求 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 电感量 | 1、3脚之间的电感量为0.8mH±20% | 0.1Vrms/10KHz |
| 漏电感 | 1、3脚之间的漏感要求小于其电感量的2% | 0.1Vrms/10KHz，除被测线圈外，其他线圈做短路处理 |
| N1、N7与N3、N4、N5、N6的绝缘电压 | ≥3000VAC | 3000Vrms/50Hz，60s |

## 原理图

从内到外，层数分布：

| 绕组 | 开始-----结束 | 线径 | 匝数 | 电感量 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 3-----2 | 0.45mm | 25 |  |  |
| N2 | 6----4 | 0.1mm | 6 |  |  |
| N3 | 7----8 | 3*0.47mm | 12 |  |  |
| N4 | A----9 | 0.47mm | 4 |  |  |
| N5 | 10----11 | 0.29mm | 7 |  |  |
| N6 | B----12 | 3*0.29mm | 4 |  |  |
| N7 | 2----1 | 0.45mm | 25 |  |  |

## 物理尺寸  （单位：mm，未注明公差为±0.25mm）

## 材料要求

## 采用PQ32/20磁芯和配套的骨架，磁芯材质采用TP4或相同规格的其他材质。

## 其他要求

1）要求真空浸漆；

2）每个绕组的引出线均需套特氟纶套管

3）在线头上要套绝缘管，引脚上锡光亮， 可焊性良好；

4）剪去没有使用的第二脚、第四脚；

## 5）N4绕组的线头A从7、8脚之间引出，引出线长度不小于20mm,套红色套管，留5mm剥线头以便焊接； N6绕组的线头B从10、11脚之间引出，线头长不小于20mm，套黑色套管，留5mm剥线头以便焊接