广州市烽火

一：焊机使用注意事项

1．焊接电流的调节

焊接电流的调节通过焊机前面板上的焊接电流旋钮进行调节。

在未进行施焊时，焊机电流显示的为预置电流值，预置电流值显示为“-”。施焊时，电流显示的为焊接电流值，焊接电流值为“+”；电压显示的为实际电压值。（电流/电压显示的转换通过“电流/电压”切换开关进行。）

2．推力电流的调节

推力电流的调节通过焊机前面板上的推力电流旋钮进行调节。

一般来说，推力电流小，电弧软，飞溅小；推力电流大，电弧硬，飞溅稍大。

3．引弧电流的调节

引弧电流的调节通过焊机前面板上的引弧电流旋钮进行调节。

引弧电流的设置是为了使焊机在小电流的情况下方便引弧。一般来说，同样的焊条，焊接电流越大，引弧电流就越小；焊接电流越小，引弧电流就越大。

4．输出电缆转换开关的使用

当使用加长电缆（一般电缆长度大于40米时，长度为焊钳电缆和母材电缆长度之和）时，请将此开关切换到“加长”位置；一般情况下将此开关置于“标准”位置。

注意：若在输出电缆较短的情况下将此开关切换到“加长”位置使用，将会引起较大的飞溅。

1

5．焊机极性的连接

一般来说，碱性焊条应采用反极性接法，即焊钳接“+”端；酸性焊条应采用正极性接法，即焊钳接“-”端。

2

二：接线图

3

三：器件明细表

| NO | 记 号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZX7-315 | ZX7-400 | ZX7-500 | ZX7-630 |  | ZX7-315 | ZX7-400 | ZX7-500 | ZX7-630 | ZX7-315 | ZX7-400 | ZX7-500 | ZX7-630 |
| 1 | T1 | 主变压器 | 1 | 120-70-30 | 120-70-30 | 130-80-40 | 140-90-50 |
| 2 | L1 | 电抗 | 1 |  |
| 3 | T4 | 控制变压器 | 1 |  |
| 4 | T5 | 控制变压器 | 1 |  |
| 5 | T3 | 控制变压器 | 1 |  |
| 6 | T2 | 控制变压器 | 1 |  |
| 7 | C5～C6 | 滤波电容 | 2 | 1000uF/400V |
| 8 | D1 | 整流桥 | 1 | 100A/1200V | 150A/1200V |
| 9 | MS | 接触器 | 1 | 32A | 50A | 65A |
| 10 | CT | 检流器 | 1 | CHB-300S | CHB-500S |
| 11 | (+) | 输出端 | 1 | DKJ70-1 | DKJ95-1 |
| 12 | (-) | 输出端 | 1 | DKJ70-1 | DKJ95-1 |
| 13 | FAN | 风扇 | 1 | 2 |  |
| 14 | LED5 | 表头 | 1 | UP5135 |
| 15 | SW4 | 开关 | 1 | KCD3 |
| 16 | SW2 | 开关 | 1 | KCD3 |
| 17 | RP1 | 电位器 | 1 | 2K2 |
| 18 | RP2 | 电位器 | 1 | 2K2 |
| 19 | RP3 | 电位器 | 1 | 12K |
| 20 | LED1 | 发光二极管 | 1 | Φ8 |
| 21 | LED4 | 发光二极管 | 1 | Φ8 |
| 22 | SW1 | 开关 | 1 | LD320/D250V15A |
| 23 | LED3 | 发光二极管 | 1 | Φ8 |
| 24 | LED2 | 发光二极管 | 1 | Φ8 |
| 25 | D2 | 整流二极管 | 3 | 4 | 5 | MUR20040CT |
| 26 | IGBT1 | 功率开关器件 | 1 | BSM75GB120 | BSM100GB120 | BSM150GB120 | BSM200GB120 |
| 27 | IGBT2 | 功率开关器件 | 1 | BSM75GB120 | BSM100GB120 | BSM150GB120 | BSM200GB120 |
| 28 | D3 | 整流桥 | 1 | 35A/1000V |
| 29 | R6 | 电阻 | 1 | 10Ω/20W |
| 30 | R5 | 电阻 | 1 | 200Ω/40W |
| 31 |  | 散热器 | 1 |  |
| 32 |  | 散热器 | 1 |  |
| 33 | PCB3 | PCB板 | 1 | FHP2005 |
| 34 | PCB1 | PCB板 | 1 | FHP2701 |
| 35 | PCB2 | PCB板 | 1 | FHP2001 |

四：典型故障及排除方法

1．电源开关打开，风机工作异常

| 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 电源线未接好 | 接好电源线 |
| 风机电源线脱落 | 接好风机电源线 |
| 风机被其它物体卡住 | 清除该物体 |
| 风机绕组烧损 | 更换风机 |

2．电源开关打开，前面板无输出显示

| 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 控制电路保险"1"烧毁 | 更换保险管2A/250V |
| 缺V或W相 | 接好电源线 |

3．欠压指示灯亮

| 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 电网电压过低(U<AC300V) | 等网压正常后再使用 |
| 输入电网回路太软,负载能力差(表 | 建议改善用电环境,增加电网的负载 |
| 现为带载时电压突然下降) | 能力 |
| 线路板PCB1欠压部分出现故障 | 更换PCB1 |
| 缺U相 | 接好电源线 |

欠压点为AC280V～300V。

5

PCB1板欠压部分原理图

6

4．过热指示灯亮

| 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 环境温度过高 | 温度降低后自动恢复 |
| 焊机通风条件不好 | 改善通风条件 |
| 超额定负载持续率使用 | 温度降低后自动恢复 |
| 温控器坏 | 更换温控器 |

5．过流指示灯亮

| 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- |
| IGBT模块过流损坏 | 1.更换坏器件 |
| 整流快恢复二极管模块坏 | 2.切断540VDC供电电路,逐一检查 |
| 驱动电源变压器坏 | PCB1、PCB2的驱动信号是否正常 |
| PCB1板坏 | 3.有条件时采用调压器为主电路缓 |
| PCB2板坏 | 慢上电,以免进一步损失 |
| PCB3板坏 |  |

PCB1板过流部分原理图

7

6．电流不可调节

| 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 调节电位器损坏 | 1.更换电位器器件 |
| PCB1板坏 | 2. 更换PCB1板器件 |

PCB1板电流反馈与给定部分原理图

8

五：PCB板的调试

测试点的电压如下：

| 测试点 | 电压(V) |
| --- | --- |
|  | ZX7-315 | ZX7-400 | ZX7-500 | ZX7-630 |
| TP1 | -3.63 |
| TP2 | 2.5 |
| TP3 | -0.2～-3.2 | -0.2～-4 | -0.2～-5 | -0.2～-6.3 |
| TP4 | 4.05 | 4.05 | 5 | 6.3 |
| TP5 | 0.015 |
| TP6 | 3 |
| TP7 |  |
| TP8 | 1.1 |
| TP9 | 2.89 |
| TP10 | 长:2.18 |
|  | 短:1.69 |
| TP11 | 长:2.08 |
|  | 短:1.48 |
| TP12 | 15 |
| TP13 | -15 |
| TP14 | 5 |
| TP15 | -0.4 |
| TP16 | -6.3 | -8 | -10 | -12.6 |

电流调节方法：

将PCB板上与焊机额定电流对应的短路插短上，最小电流测“TP15”，微调“1VR5”；最大电流测“TP16”，微调“1VR4”；最大嵌位电流测“TP4”，微调“1VR3”。

9

# Text boxes

IGBT控制逆变式弧焊机

ZX7—     系列

维修手册

3 1 5

4 0 0

5 0 0

6 3 0

实业有限公司

焊接设备厂