很多磁芯厂家都会给出Core Loss-Flux Density曲线,有些厂家还会给出拟合公式. 比如magnetics公司的铁氧体损耗曲线（见附件）就标明了测试时是工作在第一、三象限，Flux Density是Bmax，如果已经△B算损耗的话应该查△B/2对应的单位体积损耗：

但有些厂家的规格书里给的曲线没作任何说明，如AMOSENSE的非晶磁环APH46PXX曲线（见附件）：

不知道不同厂家，不同磁芯的损耗测试方法是不是都一样，用正弦波电压作激励，磁芯工作在一、三象限，损耗曲线里的Flux Density是Bmax，即2*△B？