钨极直径、形状对焊接电弧的影响

钨极直径的选定取决于焊件的厚度、焊接电流的大小、种类和电源的极性。

附表：不同直径的钨极使用电流范围（A）

| 钨极直径（mm） | 直流正接 | 直流反接 | 交流不平衡波 | 交流平衡波 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钨和钍钨 | 钨和钍钨 | 钍钨 | 钍钨 |
| 1.59 | 70～150 | 10～20 | 70～150 | 60～120 |
| 2.4 | 150～250 | 15～30 | 140～235 | 100～180 |
| 3.26 | 250～400 | 25～40 | 225～325 | 160～250 |
| 4.0 | 400～500 | 40～55 | 300～400 | 200～320 |
| 4.8 | 500～700 | 55～80 | 400～500 | 290～390 |
| 6.35 | 750～1000 | 80～125 | 500～630 | 340～525 |

一般钨极外伸长度为5～10mm..

为电弧的稳定，钨极端部端部必须磨光。焊接电流较小、焊接薄板时，可用小直径钨极并将其端

部磨成尖锥角（约20°）；大电流焊接时要求钨极末端磨成钝锥角（大于90°）或带有平顶的锥形，

对焊接过程中电弧的稳定是比较好的。钨极端部锥角小将引起弧柱扩散，导致焊缝熔深小而熔宽大。

随锥角增大，熔深增加，熔宽减小。焊接电流越大，上述变化越明显。

当采用交流氩弧焊时，一般将钨极磨成圆珠形，否则，极性的变化将使钨极烧损太大。

钨极脉冲氩弧焊在焊接过程中有冷却机会，故在相同的钨极直径条件下可提高容许电流值

附表：钨极脉冲氩弧焊时，建议采用的钨极末端形状尺寸与容许电流

| 钨极直径（mm） | 锥角（度） | 平顶尺寸（mm） | 恒定电流容许电流（A） | 脉冲电流容许电流（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12 | 0.12 | 2～15 | 2～25 |
|  | 20 | 0.25 | 5～30 | 5～60 |
| 1.6 | 25 | 0.50 | 8～50 | 8～100 |
|  | 30 | 0.75 | 10～70 | 10～140 |
| 2.4 | 35 | 0.75 | 12～90 | 12～180 |
|  | 45 | 1.10 | 15～150 | 15～250 |
| 3.6 | 60 | 1.10 | 20～200 | 20～300 |
|  | 90 | 1.50 | 25～250 | 25～350 |