电解电容检验标准

一、使用仪器：
CS101—1型电热鼓风干燥箱

TH2812型漏电流测试仪、LCR数字电桥

调压器、水银温度计、电压表、万用表、游标卡尺

二、检验方式：

- 抽样方案：正常检查二次抽样

- 检查水平：S-4

- AQL值取4.0

三、测试项目：

①漏电流；    ②耐压；   ③容量偏差；    ④标称工作温度；

⑤损耗正切角；           ⑥温度性能测试（定期）；

⑦外形尺寸；             ⑧防爆性能；    ⑨贮存时间。

四、测试方法及质量要求：

1、漏电流Io≤0.02×C×U×1.2（uA）×2（30S）

①测试时间：30S

②测试频率：100Hz

2、耐压：标称电压的1.25倍

将漏电流测试仪电压调至被测电容标称电压的1.25倍测试（5S）。

3、存贮时间：供货商存贮时间不大于三个月。

4、容量偏差：+20%；-10%

5、标称工作温度：105oC

6、损耗正切角：tgα≤0.06

7、防爆性测试：

用交流电：60—100V加在电解两引脚上，使其防爆装置打开；应无爆炸和燃烧现象，可以释放气体或轻微响声。

8、温度性能测试（定期：一个月一次）：

①将铝电解电容组装在测试板上，放进电热鼓风干燥箱内，逐步加温至115—120 oC；加直流电压为标称电压的1.1—1.15倍。

②保持恒温8—10小时：取出后放置2小时后再测试电解性能，应符合如下要求：

a、不能有爆炸、冒顶、电解液泄漏现象

b、漏电流不大于初始漏电流的2倍

c、电容量变化值与初始电容量的比值不大于15%

d、损耗正切角：tgα≤0.08

9、外形尺寸应符合下列要求：

| 型号规格 | 外形尺寸 | 型号规格 | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2µF\400V | ф8×17mm | 4.7µF\250V | Ф8×17mm |
| 4.7µF\400V | φ10×18mm | 10µF\250V | Ф10×18mm |
| 10µF\400V | Ф12×22mm | 15µF\250V | Ф10×21mm |
| 22µF\400V | Ф16×27mm | 22µF\250V | Ф12×22mm |
| 33µF\400V | Ф18×32mm | 33µF\250V | Ф13×26mm |
| 6.8µF\400V | Ф10×21mm | 4.7µF\50V | Ф5×11mm |
| 3.3µF\400V | Ф10×17mm |  |  |