NBC系列逆变式弧焊电源

调试检验规则

受控状态：

文件编号：NBC-TJ

分 发 号：

拟制：            审核：             批准：

|  | 序号 | 名 称 | 代 号 | 页数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 驱动板调试检验规则 | ZX7-400STG-QDJ |  | 借用 |
|  |  | 主控板调试检验规则 | NBC-ZKJ |  |  |
|  |  | 整机调试检验规则 | NBC-ZJJ |  |  |
| 底图总号 |  |  |  |  |  |
| 旧底图总号 |  |  |  |  |  |
| 签 字 |  |  |  |  |  | 调试检验规则目录 | NBC-系列 逆变式弧焊电源 |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  | 共 1 页 第 1 页 |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |  |  |

|  | 文 件 名 称 | 主控板调试检验规则 | NBC-ZKJ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品型号、名称 | NBC型弧焊电源 | 共 2 页 第 1 页 |
|  | 主要内容及适用范围 本规则规定了NBC系列逆变式弧焊电源主控板的调试检验要求、方法及测量仪器。 2、执行标准 Q/UNT004-2004 NBC系列逆变式弧焊机 3、测量仪器 NBC 系列主控板调试台 一台 示波器 TDS210 一台 数字万用表 VC9805 一块 万用表 MF-47 一块 稳压直流电源 HH1710 一台 NBC 送丝机 一台 4、调试检验项目、要求及方法 4.1外观 元件插装正确完整，紧固件紧固牢靠，焊点均匀、饱满、无虚焊，工艺美观。 4.2其它调试检验要求 项 目 要 求 条 件 电 源 U（P2）、U（P5） ＋15±0.5V 插上所有插头，通电;P2/P3对应P1点,P5/P6对应P4点。 U（P3）、U（P6） －15±0.5V 电流给定预置 U20（P7）电位 8±0.02V 电流给定最大，调节W1。 电压给定预置 U20（P8）电位 8±0.02V 电压给定最大，调节W2。 电流显示 零点调整 000 丝检，无电流反馈，调节W6。 电流预显 最大 100±1 正常，电流给定最大，调节W9。 最小 3±1 正常，电流给定最小。 电压显示 NBC-350 40 正常，电压给定最大，调节W8。 NBC-500 50 NBC-630 50 |
| 旧底图总号 |  |
| 底图总号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设 计 |  |  |
| 签 字 |  |  |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  | 标准化 |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |  |  | 批 准 |  |  |
|  | 主控板调试检验规则 | NBC-ZKJ |
|  |  | 共 2 页 第 2页 |
|  | 项 目 要 求 条 件 送丝机电压 最高 24±0.5V 丝检，有电流反馈，电流给定最大，调节W3。 最低 1.5±0.5V 丝检，有电流反馈，电流给定最小。 慢送丝电压 2±0.5V 丝检(电流给定最小) 点动送丝电压 27±2V 点动 电压反馈测试 插头A9无输出 有电压反馈 电流反馈测试 插头A9无输出 有电流反馈 热保护测试 插头A9无输出 有热保护 丝检 送丝机及电磁阀动作 丝检 气检 电磁阀动作 气检 附: NBC系列焊机主控板调试检验纪录表 NBC系列焊机主控板调试台原理图 NBC系列焊机送丝机原理图 |
| 旧底图总号 |  |
| 底图总号 |  |
| 签 字 |  |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |  |  |  |  |  |

NBC系列焊机主控板调试检验记录表

生产批号：                                                            编  号：

| 型号 |  | 操作员 |  | 检验员 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 要求 | 元件插装 |  | 焊 接 |  |
|  | 紧 固 |  | 工 艺 |  |
| 电源 | U(p2/p1) |  | U(p3/p1) |  | U(p5/p4) |  | U(p6/p4) |  |
| 电流给定预置 | U(p7/p4) |  | 电压给定预置 | U(p8/p4) |  |
| 电流显示 | 零点调整 |  | 电流预显最大 |  | 电流预显最小 |  |
| 电压显示 |  | 送丝机电压 | 最 高 |  | 最 低 |  |
| 慢送丝电压 |  | 点动送丝电压 |  | 丝 检 |  | 气 检 |  |
| 电压反馈测试 |  | 电流反馈测试 |  | 热保护测试 |  |
| 备注 |  | 结论 |  |

注：必须在表格内填写实际测试数据，深色格内可以打“√”，无关项划“－”

生产批号：                                                            编  号：

| 型号 |  | 操作员 |  | 检验员 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 要求 | 元件插装 |  | 焊 接 |  |
|  | 紧 固 |  | 工 艺 |  |
| 电源 | U(p2/p1) |  | U(p3/p1) |  | U(p5/p4) |  | U(p6/p4) |  |
| 电流给定预置 | U(p7/p4) |  | 电压给定预置 | U(p8/p4) |  |
| 电流显示 | 零点调整 |  | 电流预显最大 |  | 电流预显最小 |  |
| 电压显示 |  | 送丝机电压 | 最 高 |  | 最 低 |  |
| 慢送丝电压 |  | 点动送丝电压 |  | 丝 检 |  | 气 检 |  |
| 电压反馈测试 |  | 电流反馈测试 |  | 热保护测试 |  |
| 备注 |  | 结论 |  |

注：必须在表格内填写实际测试数据，深色格内可以打“√”，无关项划“－”

|  | 文 件 名 称 | 整机调试检验规则 | NBC-ZJJ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品型号、名称 | NBC型弧焊电源 | 共 5 页 第 1 页 |
|  | 1、主要内容及适用范围 本规则规定了NBC系列逆变式弧焊电源的调试检验要求，试验方法及测量仪器。 2、执行标准 Q/UNT004-2004 NBC系列逆变式弧焊机 3、检验分类 3.1型式检验 型式检验规则按Q/HTD004-2001中第7章的规定执行，一般一年送检一次。 3.2出厂检验 每台弧焊电源均需经出厂检验合格后方能出厂，并填写好检验记录及产品合格证。 4、调试、出厂检验用设备及仪器 耐压测试仪 CJ2672 一台 绝缘电阻表（500V） ZC-7 一台 数字钳形表（1000A） Fluke337 一台 数字万用表 VC9805 一块 NBC-Ⅱ调试台 一台 电阻器 ZX15-7 一台 焊接电缆 一套 CO2焊枪（350A） 一把 配套送丝机 一台 5、调试、出厂检验条件 应在10～40℃环境温度下，对新的、干燥的、安装完整的焊接电源进行检验。 6、调试检验项目、要求及方法 6.1外观 内部连接线装配整齐、美观、可靠、松紧适度。所有紧固件旋紧，被固定件要牢固。所有印制板 均要求漆层饱满、光亮、全面，IGBT驱动插头要套热缩管，电流反馈线的根部要涂硅橡胶。 外表面应无变形或其它缺陷，漆层及电镀层均匀、光滑、平整、无气泡、裂痕、伤痕等现象；铭 牌、防触电标志、设备标牌铆装标志、接地标志、风机转向等标志齐全；前面板、侧板及铭牌的电源 型号与实际相符；印字清晰，位置准确；前面板上的元器件安装位置正确，各开关手感应正常可靠。 |
| 旧底图总号 |  |
| 底图总号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设 计 |  |  |
| 签 字 |  |  |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  | 标准化 |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |  |  | 批 准 |  |  |

|  | 整机调试检验规则 | NBC-ZJJ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 共 5 页 第 2 页 |
|  | 6.2其它 序号 项 目 要 求 测 试 条 件 调试 出厂 1 绝缘电阻 a、输入回路对机壳：≥2.5MΩ 断开IGBT吸收板接地导线，断开机架电容板与输出“+”、“-”间连线。 注意：测试后恢复正常接线，测试方法见附录1、2。 √ b、输出回路对机壳：≥2.5MΩ c、输入回路对输出回路：≥5MΩ 2 介电强度 a、输入回路对机壳：2500V √ b、输出回路对机壳：1500V c、输入回路对输出回路：4000V 泄漏电流≤10mA，无闪烁或击穿 3 预检 输入对机壳电阻R(入～壳）＞10M 电缆不接电，合闸，用万用表（×10K挡）测试。 √ 输入对输出电阻R(入～出）＞10M 输出对机壳电阻R(出～壳）＞10M 输入整流模块+、-间电阻 Rin（+～-）=240±20K 输出+、-间电阻Rout（+～-）=200±20Ω 4 印制板 插头电压 （均为交流） P1（1）（3）=P1（2）（3）=19±1V 断开整流模块“+”、“-”输出线，不插印制板插头，合闸通电。输入为380V。 √ A1（1）（2）=A1（1）（3）=19±1V A2（1/2）（5/6）=A2（1/2）（7/8）=26±2V A2（3）（4）=26±2V A10（1）（3）=A10（2）（3）=19±1V 数显表1、2插头=9±1V 5 加热器电源 加热插座=AC36±3V（后面板） 合闸通电。 √ √ 6 风机状态 转速正常，风机应向机内吹风。 合闸通电。 √ √ 7 30V波形 观测 U=±30V 接入印制板所有插头，接入送丝机。外接30V直流电压于直流母线上，丝检状态，合闸。观测两只IGBT“1”号脚之间波形。 √ T=50±2μS Toff=5±1μS 8 气 检 气体无泄漏,通断正常 气检位置。 √ √ 9 电流给定 范 围 最大 100±1 电流给定最大，调W9。 √ √ 最小 3±1 电流给定最小。 |
| 旧底图总号 |  |
| 底图总号 |  |
| 签 字 |  |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |  |  |  |  |  |

|  | 整机调试检验规则 | NBC-ZJJ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 共 5 页 第 3 页 |
|  | 10 电压给 定范围 NBC-630 最大 50±0.5V 电压给定最大,调W8。 √ √ 最小 15±0.5V 电压给定最小。 NBC-500 最大 50±0.5V 电压给定最大,调W8。 最小 15±0.5V 电压给定最小。 NBC-350 最大 40±0.5V 电压给定最大,调W8。 最小 12±0.5V 电压给定最小。 11 电压指示 符 合 性 U2（外接）=25±0.3V 先将W4调至最小，完成全部接线。给定电压25V, 带负载；I2＞100A 。 调W5 √ √ │U2（面板）-U2（外接）│≤0.3V 调W7 12 空载电压 峰值 NBC-630 68±3V 按GB15579-1995图1所示电路进行测试。 √ NBC-500 68±3V NBC-350 58±3V 显示值 NBC-630 68±3V 丝检，空载。 √ √ NBC-500 68±3V NBC-350 58±3V 13 平特性 △U2（面板）≤0.5V 给定电压25V,I2=100A，200A √ √ 14 收弧电 压范围 NBC-630 最大 50±3V 负载，I2＞100A。 自锁,收弧状态。 √ √ 最小 15±1V NBC-500 最大 50±3V 最小 15±1V NBC-350 最大 40±3V 最小 12±1V 15 去球电压 U2 13±1V 短路R90,负载,调节W4。 √ √ 16 丝 检 送丝机最高电压 24±0.5V 负载、电流给定最大。调W3。 √ √ 送丝机最低电压 1.5±0.5V 负载、电流给定最小。 慢送丝时送丝机电压 2.0±0.5V 空载、电流给定最大位置。 点动送丝时送丝机电压 27±2V 空载、遥控盒点动按钮控制。 17 收弧丝检 收弧时送丝机最高电压 24±0.5V 负载、收弧电流给定最大。 √ √ 收弧时送丝机最低电压 1±0.5V 负载、收弧电流给定最小。 18 电流符合性 ∣I2（面板）-I2（外接）∣≤5A 200A负载状态，调节W10。 √ √ |
| 旧底图总号 |  |
| 底图总号 |  |
| 签 字 |  |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |  |  |  |  |  |

|  | 整机调试检验规则 | NBC-ZJJ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 共 5 页 第 4 页 |
|  | 19 实际电流 调节范围 最大 NBC-630 630±30A 负载电压44V √ √ NBC-500 500±25A 负载电压39V NBC-350 350±17A 负载电压32V 最小 60±3A 负载电压17V 20 短路电流 NBC-630 850A≥I短≥800A 电压给定20V,输出短路 √ √ NBC-500 750A≥I短≥650A NBC-350 500A≥I短≥450A 21 L特性 U2=21.5V I2=25±2A 给定为20V,负载,丝检;调节W11,改变负载,使输出满足要求。 √ √ 22 程 序 自 锁 焊接前，由遥控盒控制焊接电压电流给定。 自锁，负载 √ √ 第一次按开关，提前送气1～2S，进入焊接状态，焊接电压及电流由遥控盒控制。松开开关，保持 焊接状态。 再按下开关，进入收弧状态，焊接电压及电流由面板控制。 再松开开关，去球，熄弧。滞后断气时间：2～5S 非 自 锁 焊接前，由遥控盒控制焊接电压电流给定。 非自锁，负载 按下开关，提前送气1～2S；进入焊接状态，焊接电压电流仍由遥控盒控制。 松开开关，去球，熄弧。滞后断气时间：2～5S 23 负载能力 额定负载下运行10分钟,应无保护或故障 NBC-630 I2=630±30A √ U2=44V NBC-500 I2=500±25A U2=39V NBC-350 I2=350±17A U2=32V |
| 旧底图总号 |  |
| 底图总号 |  |
| 签 字 |  |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |  |  |  |  |  |

|  | 整机调试检验规则 | NBC-ZJJ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 共 5 页 第 5 页 |
|  | 24 过载能力 应无保护或故障 在输出电压最高时,输出最大电流,连续运行15秒. √ 25 整机带电 老化 应无保护或故障 I2=300A，带负载箱，2小时 √ 26 焊接试验 引弧10次,成功率≥90%。电弧稳定，无断弧。送丝速度均匀，飞溅小，焊缝成形美观。电感功能好。 φ1.0 70A 100A 150A φ1.2 80A 150A 200A φ1.6 90A 200A 300A √ √ 27 成套性 供货时应配备合格证、保修单、装箱单、使用说明书、输出电缆地线、送丝机、焊枪、流量计（插头）、内六方扳手等。 √ 注: U2为焊接电压，I2为 焊接电流 7、处理 7.1合格品填写合格证入库。 7.2不合格品退回调试车间。 7.3作好调试、出厂检验记录表（见附表），办理有关手续。 附录1：绝缘电阻测试方法 测试时，待摇表指针稳定后，读取数据。 附录2：介电强度试验方法 输入回路对机壳，输出回路对机壳的介电强度测试采用自动定时的方法进行，测试时间为5秒。输入对输出的介电强度测试采用手动缓慢升压的方法，升压后持续时间也为5秒。试验电路（如下图所示）。 注意：（1）合上焊机输入开关。 （2）试验过程中需用万用表监视输出对机壳电压，其值应成比例随输入电压上升（1500V：4000V），否则不得继续升压。 4000VAC 120K×10 120K×6 输入三相电缆 机壳 焊机输出 附：NBC系列焊机调试纪录表 NBC系列焊机检验纪录表 |
| 旧底图总号 |  |
| 底图总号 |  |
| 签 字 |  |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |  |  |  |  |  |

NBC系列焊机调试记录表

出厂序号：

| 型号 |  | 调试员 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 检 | R（入~壳） |  | R（入~出） |  | R（出~壳） |  |
|  | RIN（+～－） |  | ROUT （+~－） |  |  |  |
| 插 头 电 压 | P1(1) (3) |  | P1(2) (3) |  | A1（1）(2) |  | A1（1）（3）、 |  |
|  | A2（3）(4) |  | A2（1/2）(5/6) |  | A2（1/2）(7/8) |  |
|  | A10（1）(3) |  | 、A10（2）(3) |  | 数显表1、2插头 |  |
| 加热器电源 |  | 风机状态 |  | 气 检 |  |
| 30V波形 | U |  | T |  | Toff |  |
| 电流给定范围 | 最大 |  | 最小 |  |
| 电压给定范围 | U2gmax |  | U2gmin |  |
| 电压指示符合性 | U2(外接 ) |  | ︱U2(面板)－U2(外接)︱ |  |
| 空载电压显示值 |  | 平特性 | △U2 |  |
| 收弧电压范围 | U2max |  | U2min |  | 去球电压 |  |
| 丝检 | Umax |  | Umin |  |  | U慢 |  | U点 |  |
| 收弧丝检 | Umax |  | Umin |  |
| 电流符合性 | ︱I2(面板) －I2(外接)︱ |  | 短路电流 |  |
| 实际电流范围 | I2max |  | I2min |  |
| L特性 | U2 |  | I2 |  | 300A老化起止时间 |  |
| 程序 | 提前送气时间 |  | 滞后断气时间 |  |
|  | 自锁程序 |  | 非自锁程序 |  |
| 焊 接 试 验 | 引弧成功次数 |  | 收弧消球 |  |
|  | 焊接适应性 | φ1.0 70A～150A |  |
|  |  | φ1.2 80A～200A |  |
|  |  | φ1.6 90A～300A |  |
| 备注 |  | 调试结论 |  |

注：必须在表格内填写实际测试数据，深色格内可以打“√”，无关项划“－”

NBC系列焊机出厂检验记录表

出厂序号：

| 型号 |  | 检验员 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 观 检 验 | 型号符合性 |  | 防触电标志 |  | 接地标志 |  |
|  | 焊接规范表 |  | 铆装标志 |  | +、-极标志 |  |
|  | 字符印刷 |  | 外壳漆层 |  | 电位器手感 |  |
|  | 开 关 |  | 开关手感 |  | 旋钮 |  |
|  | 印制板漆层 |  | 连接线 |  | 装配及紧固 |  |
|  | 把 手 |  | 控制插座 |  | 输出端子 |  |
| 绝 缘 电 阻 | 输入与机壳 |  | 输出与机壳 |  | 输入与输出 |  |
| 介电强度 | 输入与机壳 2500V |  | 输出与机壳 1500V |  | 输入与输出 4000V |  |
| 加热器电源 |  | 风机状态 |  | 气检 |  |
| 电流给定范围 | 最 大 |  | 最 小 |  |
| 电压给定范围 | U2gmax |  | U2gmin |  |
| 电压指示符合性 | U2(外接 ) |  | ︱U2(面板)－U2(外接)︱ |  |
| 空载电压 | 峰值 |  | 显示值 |  | 平特性 | △U2 |  |
| 收弧电压范围 | U2max |  | U2min |  | 去球电压 |  |
| 丝检 | Umax |  | Umin |  | U慢 |  | U点 |  |
| 收弧丝检 | Umax |  | Umin | 电流指示符合性 | ︱I2(面板)－I2(外接)︱ |  |
| 实际电流调节范围 | 最 大 |  | 最 小 |  | 短路电流 |  |
| L特性 | U2 |  | I2 |  |
| 负 载 能 力 |  | 过 载 能 力 |  |
| 程 序 | 自锁程序 |  | 非自锁程序 |  |
|  | 提前送气时间 |  | 滞后断气时间 |  |
| 焊 接 试 验 | 引 弧 成 功 次 数 |  | 收 弧 消 球 |  |
|  | 引弧、焊接、收弧状况 | φ1.0 | 70A |  | 100A |  | 150A |  |
|  |  | φ1.2 | 80A |  | 150A |  | 200A |  |
|  |  | φ1.6 | 90A |  | 200A |  | 300A |  |
|  | 焊接稳定性 |  | 电感功能 |  | 焊缝成形 |  |
| 备注 |  | 检验结论 |  |

注：必须在表格内填写实际测试数据，深色格内可以打“√”，无关项划“－”