EE型 功率磁芯尺寸规格

| 磁芯型号TYP | Dimensions(mm)尺寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | Emin | D | C | B | F |
| EE5/5.3 | 5.25±0.05 | 3.85 | 1.35±0.05 | 1.95±0.05 | 2.65±0.10 | 2.00±0.10 |
| EE8.3/8.2 | 8.30±0.30 | 6.00 | 1.85±0.15 | 3.60±0.20 | 4.10±0.15 | 3.00±0.15 |
| EE10/11 | 10.30±0.20 | 7.90 | 2.45±0.15 | 4.65±0.15 | 5.70±0.10 | 4.45±0.15 |
| EE13/12 | 13.00±0.30 | 9.80 | 2.80±0.20 | 5.90±0.30 | 6.00±0.20 | 4.60±0.20 |
| EE16/14 | 16.10±0.30 | 11.70 | 4.00±0.20 | 5.00±0.30 | 7.10±0.20 | 5.20±0.20 |
| EE16/25 | 16.00±0.40 | 11.70 | 4.00±0.20 | 5.10±0.30 | 12.30±0.20 | 10.20±0.20 |
| EE19/16 | 19.00±0.40 | 14.00 | 5.10±0.20 | 5.10±0.20 | 8.00±0.30 | 5.60±0.30 |
| EE19/27 | 19.00±0.30 | 13.50 | 5.10±0.20 | 5.10±0.20 | 13.60±0.30 | 11.40±0.30 |
| EE20/20 | 20.20±0.50 | 14.90 | 5.75±0.20 | 5.30±0.40 | 10.30±0.20 | 7.25±0.15 |
| EE22/20 | 22.00±0.50 | 17.00 | 4.00±0.20 | 5.10±0.30 | 10.00±0.20 | 7.50±0.20 |
| EE25/20 | 25.60±0.50 | 18.90 | 6.60±0.20 | 6.40±0.30 | 10.00±0.30 | 7.80±0.20 |
| EE25/32 | 25.50±0.50 | 18.50 | 7.00±0.20 | 7.00-0.50 | 16.80±0.20 | 13.00±0.20 |
| EE28/20 | 28.20±0.30 | 19.00 | 7.20±0.20 | 10.60±0.20 | 10.00±0.30 | 6.5±0.30 |
| EE30/26 | 30.00±0.31 | 20.10±0.33 | 10.85-0.27 | 10.70±0.20 | 13.30-0.70 | 8.05+0.22 |
| EE30/42 | 30.00±0.31 | 20.10±0.33 | 10.85-0.27 | 10.70±0.20 | 21.00-0.33 | 16.15+0.27 |
| EE42/42 | 42.00±0.80 | 29.50 | 12.00±0.25 | 15.00±0.20 | 21.20±0.40 | 15.00+0.40 |
| EE55/56/21 | 55.00±0.90 | 37.50 | 17.20-0.5 | 21.0±0.6 | 27.80-0.60 | 18.5+0.80 |
| EE65/65 | 65.20±1.30 | 44.20 | 19.65±0.35 | 27.00±0.40 | 32.50±0.30 | 22.55±0.35 |
| EE70/66 | 70.75±1.50 | 48.00 | 21.50±0.20 | 30.50±0.60 | 33.20±0.40 | 22.00±0.60 |
| EE85/88/27 | 85.00±2.00 | 55.00 | 27.20-0.6 | 27.20-0.60 | 44.00±1.00 | 28.7+1.00 |
| EE85/88/32 | 85.00±2.00 | 55.00 | 31.50-1.00 | 31.50-1.00 | 44.00±1.00 | 28.7+1.00 |
| EE110/112 | 110.00±2.50 | 74.20 | 36.00±1.00 | 36.00±1.00 | 56.00-1.0 | 37.20+1.40 |

EE型 电气性能及有效参数

| 磁芯型号 TYP | 材质 Material | AL(nH/N2) ±25% | 有效参数 Effective Parameters |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ∑L/A (mm-1) | Ae (mm2) | Le (mm) | Ve (mm3) | 重 量 (g) |
| EE5/5.3 | TP4 | 270 | 4.67 | 2.7 | 12.6 | 33.6 | 0.2 |
| EE8.3/8.2 | TP4 | 610 | 2.74 | 7.0 | 19.2 | 134.0 | 0.7 |
| EE10/11 | TP4 | 850 | 2.48 | 11.0 | 27.3 | 300.0 | 1.5 |
| EE13/12 | TP4 | 1130 | 1.76 | 17.1 | 30.2 | 517.0 | 2.7 |
| EE16/14 | TP4 | 1140 | 1.82 | 19.2 | 35.0 | 672.0 | 3.3 |
| EE16/25 | TP4 | 700 | 2.75 | 19.0 | 52.2 | 992.0 | 4.7 |
| EE19/16 | TP4 | 1250 | 1.71 | 23.0 | 39.4 | 906.0 | 4.8 |
| EE19/27 | TP4 | 650 | 2.64 | 23.4 | 61.7 | 1443 | 7.4 |
| EE20/20 | TP4 | 1500 | 1.33 | 33.0 | 44.0 | 1452 | 7.5 |
| EE22/20 | TP4 | 950 | 2.16 | 25 | 53.9 | 1437 | 6.5 |
| EE25/20 | TP4 | 1700 | 1.20 | 41 | 49.4 | 2025 | 11 |
| EE25/32 | TP4 | 1450 | 1.78 | 41.0 | 73.2 | 3001 | 18.0 |
| EE28/20 | TP4 | 4000 | 0.63 | 80.1 | 50 | 4010 | 20.1 |
| EE30/26 | TP4 | 4000 | 0.53 | 110 | 57.9 | 6360 | 30.5 |
| EE30/42 | TP4 | 2900 | 0.83 | 108 | 90 | 9740 | 48 |
| EE42/42 | TP4 | 4300 | 0.55 | 178.0 | 97.9 | 17426 | 88 |
| EE55/56/21 | TP4 | 6700 | 0.34 | 354 | 120 | 42500 | 216 |
| EE65/65 | TP4 | 7800 | 0.27 | 535 | 147 | 78700 | 394 |
| EE70/66 | TP4 | 9000 | 0.23 | 665 | 150 | 99800 | 500 |
| EE85/88/27 | TP4 | 10000 | 0.241 | 779 | 188 | 146000 | 700 |
| EE85/88/32 | TP4 | 11000 | 0.193 | 967 | 186 | 180000 | 820 |
| EE110/112 | TP4 | 11000 | 0.194 | 1270 | 247 | 315000 | 1512 |