- 产品概述

- 产品描述：

本品专为锂电池充电设计，具有高集成度、高可靠性、低成本的特点，可对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电，并可根据实际应用要求进行二次开发，添加其他功能。

其输入电压范围为：DC 8V-16V，充电电流可达800mA。

- 状态指示：

当锂电池处于正在充电时，红色灯亮，电池充满时绿色灯亮。

- 产品特点：

*输入电压范围宽。

*充电电流上升平稳。

*截止电压精度高。

*具有充电短路保护、反充保护、电流反灌保护等完善保护措施。

*可根据需要进行二次开发，添加其它功能。

- 产品特性

- 输入电压范围DC 8V-16V

- 充电截止电压：预设为4.2V±1%，可编程增大或减小

- 恒流充电电流：可编程使充电电流范围0～800mA

- 恒压充电截止电流：Ichg/10（Ichg为可编程充电电流）

- 输出短路保护：短接充电器两个输出端立即保护，充电器输出电流约25mA

- 电流反灌保护：充电器输入电压低于电池电压时，电池不会向充电器放电

- 充电状态指示灯标志

- 充电过程

- 预充阶段：

将充电器与锂电池连接好并加上电源后，输入输出端子连接方式见图（一），电源电压范围（8V-16V）。当系统检测到锂电池电压低于门限电压Vmin（2.9V）时，充电器进入预充电模式，在此模式下，以大约Ichg/10的小电流对电池进行充电。

注：------设可编程充电电流为Ichg

- 恒流充电阶段

当锂电池电压高于门限电压Vmin（2.9V）而低于恒压设定值Vreg（4.2V）时，充电器进入恒流充电阶段。此时充电器以满充电流Ichg给锂离子电池充电，电池电压快速上升。

- 恒压充电阶段

当充电电压接近设置的浮动电压Vfloat时（本例为4.20V），充电电流开始减小，电池电压上升速率减小，系统进入恒压充电阶段，此时充电电流不断减小，当充电电流减小至Ichg/10时，充电电流关断，充电器停止充电。

- 充电状态指示

充电器有2个充电状态指示灯，红色灯亮表示正在充电，绿色灯亮表示充电完毕。

- 充电测试

图（一）充电控制板输入输出端子连接方式

图（二）充电测试所用110mAh锂电池

使用控制板分别对110mAh锂电池（1#和2#）进行充电测试，设定充电电流为266mA，以下为充电测试数据：

充电器测试数据

| 型号 | 充电截止电压（浮动电压） V1 (V) | 充电前电池电压（V） | 充电后电池电压V2 (V) | 充电时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#110mAh | 4.220 | 3.293 | 4.209 | 32分23秒 |
| 2#110mAh | 4.213 | 3.135 | 4.204 | 33分32秒 |

附：充电控制板对锂电池充电的电压-电流-时间曲线图

1# 电池  Ichg=266mA，

2# 电池  Ichg=266mA，

五、注意事项

- 在充电测试时，输入电源和电池正负极的连接必须按照图(一)的接线方式，不可接错

- 锂离子电池常用的充电速率（充电电流）为0.5C～1C，通常不超过2C

深圳市东诚信电子科技有限公司工程开发部

2010-8-30              Ver:1.01

# Text boxes

输入端子：黑色，接输入电源负极

输出端子：蓝色，接电池正极端

输出端子：贴标签的蓝色线接电池负极端

输入端子：红色，接输入电源正极