防静电的理论

1. 静电产生的原因： 
常用物品的摩擦起电序列：
下表中越靠上侧的物品，越易产生负电荷；反之，越靠下侧的物品，越易产生正电荷。亦即，在序列中距离越远的物品之间相互接触分离或摩擦，产生的静电电位就越高。

典型的静电电压：

静电电荷源测得的电压（V）10%--20%RH　65%--90%RH
        走过地毯  35000　　 1500

在聚烯烃类塑料地  12000　　　250
工作台旁操作的工人6000　　　 100
翻动聚乙烯膜封皮的说明书7000　　　 600
从工作台拾起普通聚乙烯袋20000　　 1200
垫有聚氨酯泡沫的工作椅18000　　 1500 
2．静电在工业生产中造成的危害 
静电的产生在工业生产中是不可避免的，其造成的危害主要可归结为以下两种机理：
其一：静电放电（ESD）造成的危害：
（1） 引起电子设备的故障或误动作，造成电磁干扰。
（2） 击穿集成电路和精密的电子元件，或者促使元件老化，降低生产成品率。
（3） 高压静电放电造成电击，危及人身安全。
（4） 在多易燃易爆品或粉尘、油雾的生产场所极易引起爆炸和火灾。 
其二，静电引力（ESA）造成的危害： 
（1） 电子工业：吸附灰尘，造成集成电路和半导体元件的污染，大大降低成品率。
（2） 胶片和塑料工业：使胶片或薄膜收卷不齐；胶片、CD塑盘沾染灰尘，影响品质。
（3） 造纸印刷工业：纸张收卷不齐，套印不准，吸污严重，甚至纸张黏结，影响生产。
（4） 纺织工业：造成根丝飘动、缠花断头、纱线纠结等危害。 
　　静电的危害有目共睹，现在越来越多的厂家已经开始实施各种程度的防静电措施和工程。但是，要认识到，完善有效的防静电工程要依照不同企业和不同作业对象的实际情况，制定相应的对策。防静电措施应是系统的、全面的，否则，可能会事倍功半，甚至造成破坏性的反作用。