零件承认书

客户名称

CUSTOMER：

零件名称

PART NAME：      CH28金属化聚脂聚丙复合薄膜电容器

图号规格

DWG. NO.：

材料编号

PART NO.：

机种名称

DESCRIPION：

公司全衔

COMPANY TITLE：       七星电容器

地址

ADDRESS：         深圳市宝安区东联工业区

电话

TELEPHONE：       18926780226  （吴先生）

出厂签章：                    日期：2010年11月02日

检查            核对              承认

TESTED BY     CHECKED  BY    APPROVED BY

承认签章：

检查              核对            承认

TESTED BY      CHECKED BY     APPROVED BY

表 1

序号          项        目

1           额定工作温度                          -40~+110℃

2           额定电压（UR）                         额定电压

3           试验电压                            2倍直流电压、1min

4           损耗因数（DF）                        ≤0.007（10KHZ）

5           绝缘电阻（IR)            ≥30000MΩ（20℃、500V、1min)

6           高温试验         条件                     +100℃

电容量变化                  ≤5%

损耗因数                    ≤0.7%

7           低温试验         条件                     －40℃

电容量变化                  ≤5%

损耗因数                   ≤0.7%

8           稳态湿热试验      条件             40℃相对湿度95%21天

电容量变化                  ≤5%

损耗因数            ≤初始测量值的1.4倍

绝缘电阻            ≥本表第5项的50%

9           耐久性试验        条件                100℃1.5UR1000h

电容量变化                  ≤5%

损耗因数              ≤初始测量值的1.4倍

绝缘电阻              ≥本表第5项的50%

1.产品结构

1-1CH11由聚脂聚丙复合薄膜为介质，铝箔为电极无感式卷绕而成的。

1-2引出线为镀锡铜包钢线。

1-3环氧树脂浸涂包封，单向引出。

2.产品技术指标应符合表1规定。

3.产品外形尺寸应符合表2规定。

4.试验方法

4-1耐压电压试验，在两引出线间加直流电压，从零开始以100V/s的升压速度加到额定电压的3倍为止，保持1min.

4-2绝缘电阻试验，绝缘电阻应在下述规定的电压下进行测量。

电容器的额定电压                   测量电压

10V≤UR＜100V                    10±1V

100V≤UR＜500V                   100±15V

500V≤UR                          500±50V

测量时间为1min,测量温度为25℃

4-3电容量测量，测量温度25℃、测量频率为10KHZ。

4-4损耗因数测量，测量温度25℃、测量频率为10KHZ。

4-5引出端强度试验。

4-5-1拉力试验：沿引出线方向施加10N的力，无损坏。

4-5-2弯曲试验：在每个方向上连续进行两次弯曲，无损坏。

4-6可焊性试验，采用槽焊法（方法1），焊槽温度235±5℃。浸入时间1±0.5S，浸入深度离电容器本体2mm，采用厚度为1.5±0.5mm的绝热屏蔽板，试验后检查引出线，以引出线的焊料自动流动来说明包锡良好。

4-7耐焊接热试验，采用槽焊法Tb，方法1A，槽焊温度260±5℃，持续时间5s，浸入深度离电容器本体2mm,采用厚度为1.5±0.5mm的绝热屏蔽板，试验后检查电容器的电容量变化小于2%，损耗因数增值小于0.5%。

4-8振动试验，频率范围：10~500HZ。振幅：0.75mm或加速度98m/s 三个方向互相垂直，每个方向2h，总持续时间6h,试验后检查产品无可见损伤。

4-9高温试验，电容器放在110±3℃的烘箱中加热4小时，取出冷却2小时测量电容器的电容量，其电容量变化应符合表3中规定。

4-10低温试验，电容器放在-40±3℃的冷冻箱中经2h后，在产品保持低温条件下，测量电容器的电容量，其电容量变化应符合表1中第7项规定。

4-11稳态湿热试验，产品放入相对湿度95%，温度40℃的潮湿箱中，经21天，将产品从潮湿箱中取出，在标准大气条件下存放4h后，测量电容器的电容量变化，损耗因数增值和绝缘电阻值应符合表1中第8项的规定。

4-12耐久性试验，产品放入试验箱中在100℃下加热1h,然后加上1.5UR的试验电压，持续1000h,试验结束测量电容量变化，损耗因数增值和绝缘电阻应符合表1中第9项规定。

5.检查质量水平

检查质量水平是根据GB2828逐批检查计数抽样程序及抽样表进行的。

5-1外观检查         IL      II        AQL   2.5

5-2尺寸             IL      S-4      AQL   2.5

5-3电性能           IL      III       AQL   0.65

表2

Wmax             T

Hmax

0.2max

dø±0.05

P±0.5

| 型号 | 物料编码 | 脚距 | 尺寸(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wmax | Hmax | Tmax | d |
| CH22X 1KV 222 |  | P=5 | 7.5 | 7.8 | 4.5 | 0.5 |