中/美/德/英线规标准参考(SWG/AWG)

| 中国线规GB | 国际电工线规IEC | 德国标准线规DIE | 英国 | 标称 | 美国 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称直径mm | 标称直径mm | 标称直径mm | SWG | 直径mm | AWG | 直径mm |
| 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 | 52 | 0.02 |
| 0.022 | 0.022 |  |  |  |  |  |
| 0.025 | 0.025 | 0.025 | 50 | 0.025 | 50 | 0.025 |
| 0.028 | 0.028 |  |  |  |  |  |
| 0.032 | 0.032 | 0.032 | 49 | 0.031 | 48 | 0.032 |
| 0.036 | 0.036 |  |  |  | 47 | 0.035 |
| 0.04 | 0.04 | 0.04 | 48 | 0.041 | 46 | 0.041 |
| 0.045 | 0.045 |  |  |  | 45 | 0.045 |
| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 47 | 0.051 | 44 | 0.05 |
| 0.056 | 0.056 |  | 46 | 0.061 | 43 | 0.056 |
| 0.063 | 0.063 | 0.063 | 45 | 0.071 | 42 | 0.063 |
| 0.071 | 0.071 | 0.071 | 44 | 0.081 | 41 | 0.071 |
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | 43 | 0.071 | 40 | 0.079 |
| 0.09 | 0.09 | 0.09 | 42 | 0.102 | 39 | 0.089 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 41 | 0.112 | 38 | 0.101 |
| 0.112 | 0.112 | 0.112 | 40 | 0.122 | 37 | 0.113 |
| 0.125 | 0.125 | 0.125 | 39 | 0.132 | 36 | 0.127 |
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 38 | 0.152 | 35 | 0.143 |
| 0.16 | 0.16 | 0.16 | 37 | 0.173 | 34 | 0.16 |
| 0.18 | 0.18 | 0.18 | 36 | 0.193 |  | 0.18 |
|  |  |  | 35 | 0.213 | 33 |  |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 34 | 0.234 | 32 | 0.202 |
| 0.224 | 0.224 | 0.224 | 33 | 0.245 | 31 | 0.227 |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 31 | 0.295 | 30 | 0.255 |
| 0.28 | 0.28 | 0.28 | 30 | 0.315 | 29 | 0.286 |
| 0.315 | 0.315 | 0.315 | 29 | 0.345 | 28 | 0.321 |

| 0.355 | 0.355 | 0.355 | 28 | 0.376 | 27 | 0.361 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 27 | 0.417 | 26 | 0.405 |
| 0.45 | 0.45 | 0.45 | 26 | 0.457 | 25 | 0.455 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0.508 |  |  |
| 0.56 | 0.56 |  | 24 | 0.559 |  |  |
| 0.6 | 0.6 |  | 23 | 0.61 | 24 | 0.511 |
| 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  | 23 | 0.574 |
| 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  | 22 | 0.642 |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  | 21 | 0.724 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 22 | 0.711 |  | 0.812 |
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 21 | 0.813 | 20 |  |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 20 | 0.914 | 19 | 0.911 |
| 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  | 18 | 1.024 |
| 1.06 | 1.06 | 1.06 | 19 | 1.016 |  |  |
| 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  | 17 | 1.151 |
| 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 18 |  | 16 | 1.29 |
| 1.32 | 1.32 | 1.32 |  | 1.219 |  |  |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | 17 |  | 15 | 1.45 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.422 |  |  |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 14 | 1.628 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 16 | 1.626 |  |  |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 13 | 1.829 |
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 15 | 1.829 |  |  |
| 2 | 2 | 2 |  |  | 12 | 2.052 |
| 2.12 | 2.12 | 2.12 | 14 | 2.032 |  |  |
| 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  | 11 | 2.3 |
| 2.36 | 2.36 | 2.36 | 13 | 2.337 |  |  |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12 | 2.642 | 10 | 2.59 |

AWG, 美国线规

AWM1007聚氯乙烯绝缘电线

相当于我国AV,RV型电线。

使用特性：电线长期的允许工作温度80C 额定电压： 300V

20C时的绝缘电阻〉10mohm/km

规格AWG26 标称截面：0.128导线结构：7/0.16 绝缘标称厚度：0.45mm导体电阻《148.94ohm/km最大外径1.6mm参考重量3.2kg/km

规格AWG24标称截面：0.205结构：11/0.16mm1/0.52mm绝缘标称厚度：0.45mm导体电阻<.93.25ohm/km最大外径1.7mm参考重量4.2kg/km

规格AWG22标称截面：0.324导线结构17/0.16 13/0.18 1/0.65 绝缘称 厚度：0.45mm导体电阻55ohm/km最大外径1.9mm参考重量5.7kg/km

规格AWG20标称截面：0.519导线结构：20/0.16 绝缘标称厚度：0.45mm导体电阻34.6ohm/km最大外径2.1mm参考重量7.8kg/km