圆柱型磷酸铁锂锂离子电池

规格书

Type: LFP18650E

| 编制 | 审核 | 审批 |
| --- | --- | --- |
| 冯凯 | 高鹏坤 | 高学峰 |

### 规格数据表

类型 ------------------------------圆柱型磷酸铁锂锂离子电池

型号 ---------------------------------------- LFP18650E

h

d

规格-------------------------------------------- 18650

标称电压 ---------------------------------------- 3.2V

重量-------------------------------------------- 约41g

C5mAh------------------------------------------ 1400mAh

充电电压--------------------------------- 3.650±0.05V

正常放电终止电压--------------------------------- 2.50V

最小放电终止电压--------------------------------- 2.00V

最大充电终止电压-------------------------------4.10V（不推荐）

最大持续充电电流-------------------------------- 2800mA

最大持续放电电流-------------------------------- 5A

瞬间放电电流------------------------------------ 8A

尺寸 (包括热缩外套)

直径，d ------------------------------------ 18.2±0.2mm

高度，h ------------------------------------ 64.5±0.5mm

容量 (20oC, 0.2 C5 to 2.50V)

最小容量----------------------------------------1300mAh

内阻（ 20℃5℃，完全充电后测量）------------- 小于50mΩ

充电条件 (20℃5℃)

标准充电----------- 0.5ItmA 至3.65V,3.65V恒压至电流小于20mA

快速充电----------- 1ItmA至3.65V,3.65V恒压至电流小于20mA

使用环境（建议）

储存---- 温度(15-35℃)相对湿度(45-75%)大气压力(86-106kPa)

放电-------------------------------------------- -20-80℃

标准充电 ----------------------------------------- 0-45℃

相对湿度-------------------------------------------- <93%

大气压力--------------------------------------- 86-106kPa

标准测试环境(除非另外要求)

温度------------------------------------------- 20℃±5℃

相对湿度----------------------------------------- 45±20%

如有更改，以新版本为准，不另行通知。

- 性能

| 检测项目 | 检测条件 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) 外观结构 | 目测 | 无破裂、划痕、变形、污迹、电解液泄露。 |
| (2) 标准测试条件 | 如果没有特殊要求测试应在20±5℃（温度）、 65±20%（湿度）条件下进行。 测试中所使用的电流表和电压表的精度等级≤0.5 |  |
| (3) 标准充电 | 指在20+5℃，65±5%RH环境下，1）以0.2ItmA电流充电至单体电池电压3.65V后，2）转为恒压3.65V充电，至充电电流小于20mA，停止充电。 |  |
| (4) 快速充电 | 指在20+5℃，65±5%RH环境下，1）以1ItmA电流恒流充电至单体电池电压3.65V后，2）转为恒压3.65V充电，至充电电流小于20mA，停止充电。 |  |
| (5)运输电压 | 出货时检验 | ≥3.0V |
| (6)额定容量 | 指在20+5℃，65±5%RH环境下，1）充电前电池以0.2ItmA恒流放电至终止电压2.50V；2）标准充电后搁置10分钟；3）以0.2ItmA放电至2.50V时的放电容量。 | 放电容量: ≥100%C5mAh |
| （7）快速放电容量 | 指在20+5℃，65±5%RH环境下，1）充电前电池以0.2ItmA恒流放电至终止电压2.50V；2）标准充电后搁置10分钟；3）以1ItmA放电至2.50V时的放电容量。 | 放电容量: ≥90%C5mAh |
| (8) 循环寿命 | 试验前，1)按标准放电的要求对电池进行放电后搁置10分钟。2)在20+5℃，65±5%RH环境下，按标准充电要求充电后搁置10分钟，3)以0.2ItmA的电流进行放电，至电池端电压达到终止电压2.50V。按照2)和 3)循环充放电，当任一次循环的放电容量小80%C5mAh，寿命终止。 | ≥1000 次 |
| (9)大电流放电性能 | 指在20+5℃，65±5%RH环境下，1）充电前电池以0.2ItmA恒流放电至终止电压2.50V；2）标准充电后搁置10分钟；3）以2ItmA放电至2.00V时的放电容量。 | 放电容量: ≥85%C5mAh |
| (10)-20℃放电性能 | 1)电池应按标准充电方式充电；2)电池应在-20℃2℃的环境温度下搁置16h～24h；3)电池应在-20℃2℃的环境温度下以0.2ItmA恒流放电至终止电压2.300V；4）计算放出的容量 | 放电容量： ≥40%C5mAh |

2机械特性

| 检测项目 | 检测条件 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) 振动试验 | 在室温条件下将充满电的电池放在振动平台上按照下面的参数要求振动30分钟： 位移幅值：0.38mm(10-30Hz)；0.19mm（30-55Hz） 频率：10-55Hz(1oct/min) 方向：X,Y | 不泄漏、不泄气、不爆炸、不起火，电池的工作性能和外观无影响。 |
| (2)跌落实验 | 将100%充电的电池从1m的高度上跌落到放置在水平地面上5cm厚的硬木板上,每面跌落两次。 | 不泄漏、不泄气、不爆炸、不起火，电池的工作性能和外观无影响。 |

3 安全特性

| 检测项目 | 检测条件 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| (1)热箱试验 | 将充满电的电池放在重力对流或循环空气的烘箱中进行加热，烘箱的温度要以每分5±2℃的速率上升到130±2℃后保温30分钟。 | 不起火、不爆炸 |
| (2)短路实验 | 将充满电电池的正负极使用最低可承受50A电流的导线短接到一起，外电路总电阻小于50mΩ，当电池温度下降到比峰值低约10℃时结束。 | 不起火、不爆炸 |
| (3)过充实验 | 电池以1C5mA电流，2.75V终止电压放电之后，以3C5mA电流，限制电压4.6V的制式充电8小时。 | 不起火、不爆炸 |
| (4)过放电测试 | 以0.5C5mA电流将电池放电到2.75V,再以0.2C5mA电流将电池放电到0V. | 不起火、不爆炸 |
| (5)冲击试验 | 将充满电的电池水平放置在一个平面上，将直径15.8mm的钢棒交叉放在电池的上面，使用9.1Kg的重锤从610mm自由落下冲击电池。 | 不起火、不爆炸 |
| (6)挤压测试 | 将电池放在两个平面之间，使用直径32mm的圆柱体施加压力，压强持续增加到17.2MPa，压力达到13KN后释放压力 | 不起火、不爆炸 |

4 保质期

保质期为出厂6个月内。

5 电池使用说明

不要把电池加热或投进火中。

不要使用金属导体短路电池的正负极。

不要对电池进行分解。

不要直接对电池进行焊接。

电池应在远离静电的场所进行充电、使用和储存

不要把电池同其它原电池一起使用，也不要同不同包装、不同型号或不同品牌的电池一起使用。

如果电解液渗漏到你的皮肤或衣服上，立刻用清水清洗。

如果电解液渗出并进入你的眼睛里，不要揉擦你的眼睛，立刻用干净的水清洗并去看医生。

把电池放到儿童够不到的地方以免吞服。