| 型号 | 居里温度（℃） | 额定电阻值（Ω） | 耐电压 （Vac） | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dmax | Hmax | Φd |
| SPMZA-4H151M500 | 75±7 | 150±30% | 500 | 5.0 | 4.5 | 0.5 |
| SPMZA-4H221M600 |  | 220±30% | 600 |  |  |  |
| SPMZA-4H331M650 |  | 330±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-4H401M650 |  | 400±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-4H651M650 |  | 650±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-4H102M650 |  | 1000±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-4H152M650 |  | 1500±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-4H202M650 |  | 2000±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-4H302M650 |  | 3000±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-4M151M500 | 105±7 | 150±30% | 500 | 5.0 | 4.5 | 0.5 |
| SPMZA-4M331M650 |  | 330±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-4M401M650 |  | 400±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-4M651M650 |  | 650±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-4M102M650 |  | 1000±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-4M152M650 |  | 1500±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-5H151M500 | 75±7 | 150±30% | 500 | 5.5 | 5.0 | 0.5 |
| SPMZA-5H401M650 |  | 400±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-5H651M65 |  | 650±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-5H103M650 |  | 1000±30% | 650 |  |  |  |
| 型号 | 居里温度（℃） | 额定电阻值（Ω） | 耐电压 （Vac） | 外形尺寸（mm） |
|  |  |  |  | Dmax | Hmax | Φd |
| SPMZA-6H151M600 | 75±7 | 150±30% | 600 | 6.5 | 5.0 | 0.5 |
| SPMZA-6H221M650 |  | 220±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-6H331M650 |  | 330±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-6H401M650 |  | 400±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-6H651M650 |  | 650±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-6H102M650 |  | 1000±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-6H152M650 |  | 1500±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-8151M650 | 75±7 | 150±30% | 650 | 8.0 | 5.0 | 0.5 |
| SPMZA-8221M650 |  | 220±30% | 650 |  |  |  |
| SPMZA-8331M800 |  | 330±30% | 800 |  |  |  |
| SPMZA-8401M900 |  | 400±30% | 900 |  |  |  |